- 《热等静压镍基合金粉末制品通用技术规范》

- 调研

- XX公司介绍.......

- XX公司标准起草人（1个单位2人）

| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 区域/省份 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 911100007447282723 | 北京市 | 罗志强 | 13581707267 |
| 2 | xxx |  |  |  |  |

| 序号 | 起草人姓名 | 起草人身份标识（身份证号） | 区域/省份 | 所在单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxx | XXXXX |  |  |  |
| 2 | xxx | XXXX |  |  |  |

- XX公司产品介绍....

- XX公司产品数据

4 技术要求

4.1 化学成分

产品的化学成分应符合如表1的规定。其他元素要求应符合GB/T 3620.1的规定。如需方有其他特殊要求，由供需双方协商确定，并在订货单中注明。

表1 化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/ % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti |
| FGH4091 | 0.02～0.06 | 14.00～16.00 | 余量 | 16.00～18.00 | ≤0.05 | 4.50～5.50 | 3.85～4.15 | 3.35～3.65 |
| FGH4095 | 0.04～0.09 | 12.00～14.00 | 余量 | 7.00～9.00 | 3.30～3.70 | 3.30～3.70 | 3.30～3.70 | 2.30～2.70 |
| FGH4097 | 0.02～0.06 | 8.0～10.0 | 余量 | 15.0～16.5 | 5.2～5.9 | 3.50～4.20 | 4.8～5.3 | 1.6～2.0 |
| XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fe | Nb | Hf | Mg | Ta | B | Zr | Ce |
| FGH4091 | ≤0.25 | — | — | — | — | 0.015～0.025 | ≤0.06 | — |
| FGH4095 | ≤0.25 | 3.30～3.70 | — | — | ≤0.20 | 0.006～0.015 | 0.03～0.07 | — |
| FGH4097 | ≤0.25 | 2.4～2.8 | 0.10～0.40 | ≤0.02 | — | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.01 |
| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si | Mn | P | S | Cu | O | N | H |
| FGH4091 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.015 | ≤0.015 | — | ≤0.0100 | ≤0.0050 | ≤0.0010 |
| FGH4095 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.015 | ≤0.015 | — | ≤0.0100 | ≤0.0050 | ≤0.0010 |
| FGH4097 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.015 | ≤0.009 | — | ≤0.0100 | ≤0.0050 | ≤0.0010 |
| XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 室温拉伸性能

产品在热等静压状态下供货时，经热处理后，其室温拉伸性能应符合表2的规定。

表2 室温拉伸性能

| 牌号 | 室温拉伸性能，不小于 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度（Rm） MPa | 规定塑性延伸强度(Rp0.2） MPa | 断后伸长率（Z） % | 断面收缩率（A） % |
| FGH4091 | 1240 | 860 | 15 | 18 |
| FGH4095 | 1520 | 1170 | 10 | 12 |
| FGH4097 | 1275 | 834 | 13 | 15 |
| XXXX |  |  |  |  |

4.3 高温拉伸性能

产品在在热等静压状态下供货时，经热处理后，其高温拉伸性能应符合表3的规定。

表3 高温拉伸性能

| 牌号 | 试验温度T ℃ | 高温拉伸性能，不小于 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度（Rm） MPa | 规定塑性延伸强度(Rp0.2） MPa | 断后伸长率（Z） % | 断面收缩率（A） % |
| FGH4091 | 760 | 960 | 720 | 15 | 18 |
| FGH4095 | 650 | 1360 | 1110 | 8 | 10 |
| XXXX |  |  |  |  |  |

4.4 高温持久性能

产品在在热等静压状态下供货时，经热处理后，其高温持久性能应符合表4的规定。

表4 高温持久性能

| 牌号 | 试验温度T ℃ | 初始应力σo MPa | 高温持久性能，不小于 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 持续时间（t） h | 断后伸长率（Au） % |
| FGH4091 | 760 | 586 | 15 | 8 |
| FGH4095 | 650 | 1035 | 50 | 3 |
| FGH4097 | 650 | 990 | 50 | - |
| XXXX |  |  |  |  |

4.5 高温蠕变性能

产品在在热等静压状态下供货时，经热处理后，其高温蠕变性能应符合表5的规定。

表5 高温蠕变性能

| 牌号 | 试验温度T ℃ | 初始应力σo MPa | 持续时间（t） h | 蠕变塑性伸长率（Ap） % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FGH4091 | 704 | 510 | 110 | ≤0.1 |
| FGH4095 | 595 | 1035 | 50 | ≤0.2 |
| XXXX |  |  |  |  |

4.6 硬度

产品在热等静压状态下供货时，经热处理后，其硬度能应符合表7的规定。

表7 硬度

| 牌号 | 布氏硬度（HBW） |
| --- | --- |
| FGH4091 | 311 ~ 401 |
| FGH4095 | ≥415 |
| FGH4097 | 302 ~ 388 |
| XXXX |  |

4.7 低倍

产品应腐蚀全部表面，不得有肉眼可见的显微孔洞和裂纹，粗晶尺寸应≤ 1.5 mm ；非金属夹杂物尺寸应≤ 0.2 mm，且数量应≤ 3 个。

XXXX

4.8 高倍组织

产品经热处理后，应无初熔痕迹，组织均匀，晶粒度应达到6级或更细，不存在连续网状粉末颗粒边界。

XXXX

4.9 超声检验

产品的超声波检验应按照HB/Z 59的AA级验收。

XXXX

4.10 尺寸及允许偏差

产品的尺寸及允许偏差应符合供需双方签订的技术图样，允许通过机加工达到技术图样要求。

XXXX

4.11 外观质量

产品表面不允许有裂纹、非金属夹杂、孔洞等缺陷。

XXXX

4.12 其他

- 需方对产品疲劳性能、渗透检验有要求时，由供需双方协商确定，并在订货单中注明。

XXXX

- 可提供试验验证样品

- XXXX、XXXX

- 可提供验证样品或参加试验验证

- （1）本公司可提供验证样品及参加试验验证

- （2）本公司仅可提供验证样品

- （3）本公司仅可参加试验验证