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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	4 原理
	将“表2所列波长”改为“表2推荐波长”

	中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司
	采纳
	

	2
	4 原理
	删除“在标准溶液中应含有与试料溶液相同浓度的镍基体。”改为“试料用硝酸分解，采用基体匹配法，在稀硝酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪上，按表2推荐波长测量各元素的吸光度。

	中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司
	采纳
	

	3
	5.1
	删去5.1“水，GB/T6682，二级及以上纯度。”
建议修改成：除非另有说明，所用试剂为优级纯及以上纯度，水为GB/T6682中规定的二级及以上纯度。
	中国检验认证集团广西有限公司
	采纳
	

	4
	5.4-5.10
	在每条后面增加“或购买市售有证标准溶液”。这样可以缩短试验的时长。
	中国检验认证集团广西有限公司
	采纳
	

	5
	5.4-5.10
	增加使用市售有证标准溶液
	阳新弘盛铜业有限公司
	采纳
	

	6
	5.4-5.10
	增加使用市售有证标准溶液
	上海有色金属工业技术监测中心有限公司
	采纳
	

	7
	7
	需对样品粒度、烘干等要求做出要求
	中国检验认证集团广西有限公司
	不采纳
	根据原系列标准，未对样品粒度及烘干等做要求。

	8
	8.1
	“称取2.00g样品，精确至0.0001 g。”
如果样品呈屑状很难称样，建议少去一个“0”，改为2.00g

	中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司
	采纳
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	9
	8.3空白实验
	“实验用同批硝酸溶解金属镍（5.2）和试料，以标准溶液8.5.1的零浓度溶液，分别作为与试液相同基体浓度的试料空白。”
既然是空白试验，把试料放在这里不合适；没必要规定标准曲线的零点和试料空白必须是一瓶，只要是镍的浓度一致就可。做实验时可以是一瓶，也可以另配.....

	中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司
	采纳
	

	10
	8.4.3
	修改语序为“以水调零，于原子吸收光谱仪选定波长处，与标准溶液系列同时测定试液及随同试料空白溶液中待测元素的吸光度，”
	中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司
	采纳
	

	11
	表3
	表中第二列首行文字为：“元素含量%”，那么在此列第二行至第五行处，不应在数字后面再加上%进行表述；
分取体积列，末行的“10”应写为“10.00”；
补加硝酸体积列，末行的“20”应写为“20.00”
	中国检验认证集团广西有限公司
	采纳
	

	12
	
	
	长沙矿冶院检测技术有限责任公司
	
	

	13
	
	
	广东省科学院工业分析检测中心
	
	

	14
	
	
	云南锡业矿冶检测中心有限公司
	
	


1) 发送征求意见函的单位：7个；
2) 收到征求意见函后，回复的单位：4个；
3) 收到征求意见函后，有意见和建议的单位：4个；
4) 没有回复意见的单位：3个。

