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I

前   言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件是GB/T 3884《铜精矿化学分析方法》的第17部分。GB/T 3884已经发布了以下部分:
——第1部分：铜含量的测定 碘量法和电解法；
——第2部分：金和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法；
——第3部分：硫含量的测定 重量法和燃烧-滴定法；
——第4部分：铅、锌、镉、镍和氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法；
——第5部分：氟含量的测定 离子选择电极法；
——第7部分：铅和锌含量的测定 Na2EDTA滴定法；
——第9部分：砷、锑和铋含量的测定；
——第11部分：汞含量的测定  冷原子吸收光谱法和固体进样直接法——第11部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法；
——第12部分：氟和氯含量的测定 离子色谱法和电位滴定法；
——第15部分：总铁和四氧化三铁含量的测定；
——第16部分：二氧化硅含量的测定 氟硅酸钾滴定法和重量法；
——第17部分：三氧化二铝含量的测定 铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离-氟盐置换Na2EDTA滴定法；
——第18部分：砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；
[bookmark: _Hlk179023683]——第19部分：铊含量的测定 电感耦合等离子体质谱法；
——第20部分：汞量的测定 固体进样直接法；
——第21部分：铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法。
本文件代替GB/T 3884.17-2014《铜精矿化学分析方法 第17部分：三氧化二铝含量的测定 铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离-氟盐置换Na2EDTA滴定法》，与GB/T 3884.17-2014相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术内容变化如下：
a）更改了范围，适用对象由“铜精矿”更改为“铜精矿及铜渣精矿”，将“本部分适用于铜精矿中三氧化二铝含量的测定。方法1的测定范围为0.20%～1.00%；方法2的测定范围为＞1.00%～5.00%。”修改为“本文件适用于铜精矿、铜渣精矿中三氧化二铝含量的测定。方法1的测定范围为0.20%～1.00%；方法2的测定范围为1.00%～8.50%。”（见第1章，2014年版的第1章）； 
[bookmark: _Hlk201241900]b）增加了分取后过滤步骤，以适用于铜渣精矿样品的处理（见4.5.4.3、5.4.4.3）；
c）更改了方法1 铬天青S胶束增溶光度法测定的精密度数据（见4.7，2014年版的2.7）；
d）更改了方法2 沉淀分离-氟盐置换-Na2EDTA 滴定法测定的精密度数据（见5.7，2014年版的3.7）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国有色金属工业协会提出。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。
本文件起草单位：紫金矿业集团股份有限公司、江西铜业股份有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司、吉林紫金铜业有限公司、北方铜业股份有限公司、阳新弘盛铜业有限公司、云南锡业矿冶检测中心有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、葫芦岛锌业股份有限公司、金隆铜业有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司。
本文件主要起草人：罗荣根、陈祝海、周华玉、赖秋祥、郭惠、褚衍冬、于鲲、牛天荣、黄上元、曾衍强、吴锡瑞、刘忠梅、杨得臣、李文倩、杨淑云、王华英、魏群、徐璐、程璐、雷梅、王冲志、谭凤、刘美方、吴智洋、李兴宇、钱小文、唐都作、史佳妮、何文静、高晓宁。
本文件及其所代替文件的历次发布情况为文件及所代替标准的历次版本发布情况为：
——2014年首次发布为GB/T 3884.17-2014。
——本次为第一次修订。


引   言
铜精矿和铜渣精矿是铜的冶炼原料，铜精矿化学成分分析方法标准在有色领域标准体系中发挥着重要作用，该系列方法服务于铜精矿的生产、贸易和应用，为我国有色金属行业高质量发展提供技术支撑，GB/T 3884《铜精矿化学分析方法》目的在于描述铜精矿中铜、金、银、铅、锌等不同化学元素成分的测定方法。随着铜消费需求不断地增加，铜精矿贸易也在不断增加，铜产业的发展前景十分开阔。为满足行业对铜精矿、铜渣精矿的生产、贸易以及资源回收利用的需求，提高检测结果的可靠性和可比性，快速准确测定铜精矿、铜渣精矿中各元素的含量具有重要意义；在广泛开展企业需求调研的基础上，对GB/T 3884《铜精矿化学分析方法》（共21部分）进行了整合修订。
整合后的GB/T 3884《铜精矿化学分析方法》拟由15个部分构成：
——第1部分：铜含量的测定 碘量法和电解法；
——第2部分：金和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法；
——第3部分：硫含量的测定 重量法和燃烧-滴定法；
——第4部分：铅、锌、镉、镍和氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法；
——第5部分：氟含量的测定 离子选择电极法；
——第7部分：铅和锌含量的测定 Na2EDTA滴定法；
——第9部分：砷、锑和铋含量的测定；
——第11部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法和固体进样直接法；
——第12部分：氟和氯含量的测定 离子色谱法和电位滴定法；
——第15部分：总铁和四氧化三铁含量的测定；
——第16部分：二氧化硅含量的测定 氟硅酸钾滴定法和重量法；
——第17部分：三氧化二铝含量的测定 铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离-氟盐置换Na2EDTA滴定法；
——第18部分：砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；
——第19部分：铊含量的测定 电感耦合等离子体质谱法；
——第21部分：铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法。
[bookmark: _Hlk193093435]本次修订，扩大了标准适用范围，完善了三氧化二铝含量测定时的溶样方法，更新了重复性和再现性的数值，对贸易结算和指导生产具有重要意义。

II

III

铜精矿化学分析方法
第17部分：三氧化二铝含量的测定
铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离-氟盐置换-Na2EDTA滴定法

1 范围
本文件描述了铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离-氟盐置换-Na2EDTA滴定法测定铜精矿、铜渣精矿中三氧化二铝含量的方法。
本文件适用于铜精矿、铜渣精矿中三氧化二铝含量的测定。方法1的测定范围为0.20 %～1.00 %；方法2的测定范围为1.00 %～8.50 %。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
3 术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
4 方法1 铬天青S胶束增溶光度法
4.1 原理
试料用氢氧化钠和过氧化钠熔融，用水浸取熔融物，其中绝大部分铜、铁、镍、钙、镁、铅、钛等以沉淀形式过滤除去。分别用硫脲、抗坏血酸掩蔽残存的铜、铁，用盐酸羟胺消除钒的干扰，在pH 5.8～6.3的乙酸-乙酸铵缓冲溶液中，铝与铬天青S－非离子表面活性剂聚乙醇辛基苯基醚（乳化剂OP）形成绿色三元络合物，于分光光度计波长610 nm处，用1 cm比色皿测量其吸光度，用标准曲线法计算三氧化二铝的含量。
4.2 试剂
除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。




[bookmark: _Hlk224293763][bookmark: _Hlk234398802]4.2.1 水，GB/T 6682，二级及以上。
4.2.2 氢氧化钠。
4.2.3 过氧化钠。
4.2.4 盐酸(ρ=1.19 g/mL)。
4.2.5 盐酸(1+1)。
4.2.6 盐酸(1+5)。
4.2.7 盐酸(1+19)。
4.2.8 盐酸(1+119)。
4.2.9 氨水(1+6)。
4.2.10 氨水(1+139)。
4.2.11 硫脲(30 g/L)。
4.2.12 抗坏血酸溶液(10 g/L)。现用现配。
4.2.13 盐酸羟胺溶液(100 g/L)。现用现配。
4.2.14 铬天青S溶液(1 g/L)：称取0.2g铬天青溶于200 mL乙醇(1+1)中。
4.2.15 聚乙二醇辛基苯基醚(乳化剂OP)溶液(2+998)。
4.2.16 乙酸-乙酸铵缓冲溶液(pH为6.3)：将485 mL乙酸铵溶液(4 mol/L，调节pH为7)与15 mL乙酸溶液(4 mol/L)混合。
[bookmark: _Hlk234399250][bookmark: _Hlk56253980]4.2.17 铝标准贮存溶液：称取0.1000 g金属铝(wAl≥99.99%)于200 mL烧杯中，加入50 mL盐酸(4.2.5)，低温溶解完全，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg铝。
4.2.18 铝标准溶液：移取25.00 mL铝标准贮存溶液(4.2.17)于1000 mL容量瓶中，加人入10 mL盐酸(4.2.5)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含2.5μg铝。	Comment by ss: 更改了铝标液的浓度，是否属于技术变化？
4.2.19 百里香酚蓝(麝香草酚蓝)溶液(1 g/L)：称取 0.1 g百里香酚蓝(麝香草酚兰)溶于100 mL(1+1)乙醇溶液(1+1)中。
4.3 仪器
分光光度计。
4.4 样品
4.4.1 样品粒度应不大于100 μm。
4.4.2 样品应在100 ℃~105 ℃烘干1h，并置于干燥器中冷却至室温。
4.5 试验步骤
4.5.1 试料
按表1称取样品（4.4），精确至0.0001g。
表1 试料质量
	三氧化二铝的质量分数
%
	试料样量
g

	0.20～0.50
	0.40

	＞0.50～1.00
	0.20



4.5.2 平行试验
平行做至少两份试验，取其平均值。
4.5.3 空白试验
随同试料（4.5.1）进行空白试验。
4.5.4 测定
4.5.4.1 将试料(4.5.1)置于预先加入2 g氢氧化钠(4.2.2)的30 mL镍坩埚中，加入0.3g～0.5 g过氧化钠(4.2.3)、3 g氢氧化钠(4.2.2)，于低温电炉上加热蒸发水分至流体状并摇匀。将镍坩埚移入700 ℃高温炉中熔融15 min后，取出，稍冷。
[bookmark: _Hlk234424421]4.5.4.2将镍坩埚移入250 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入 80 mL沸水，盖上表面皿。煮沸1min～2 min，取下。用水洗净表面皿，洗出镍坩埚，待溶液冷却后移入250 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。用慢速滤纸干过滤，弃去最初的约10 mL滤液。
[bookmark: _Hlk234424464][bookmark: _Hlk234398421]4.5.4.3分取2.00 mL滤液于50mL容量瓶中，用水稀释至约20 mL。如分取的滤液中含氟量大于3 μg，则置于50 mL玻璃烧杯中，加入3 mL盐酸(4.2.4)，蒸至恰干，重复一次。加入5滴盐酸(4.2.5)，用少量水吹洗杯壁，加热溶解后，移入50 mL容量瓶中，用水稀释至约20 mL。
[bookmark: _Hlk234398257]4.5.4.4加2滴百里香酚蓝(麝香草酚蓝)溶液(4.2.19)，分别用盐酸 (4.2.6)、盐酸(4.2.7)及氨水(4.2.9)、氨水(4.2.10)调至溶液呈橙色(pH为2)。
4.5.4.5 加入3 mL盐酸(4.2.8)、3 mL硫脲溶液(4.2.11)、2 mL抗坏血酸溶液(4.2.12)、1 mL盐酸羟胺溶液(4.2.13)及3 mL铬天青S溶液(4.2.14)，沿杯壁加入3 mL聚乙二醇辛基苯基醚(乳化剂 OP)溶液(4.2.15)、5 mL乙酸-乙酸铵缓冲溶液(4.2.16)。每加入一种试剂均需摇匀，其中加入乳化剂OP溶液(4.2.15)时切勿重摇，以免产生过多气泡，影响定容。用水稀释至刻度，混匀。于15℃～30℃，放置显色10 min。
[bookmark: _Hlk234397918][bookmark: _Hlk234424501]4.5.4.6 移取部分试液于1 cm比色皿中，以空白溶液（4.5.3）为参比，于分光光度计（4.3）波长610 nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的铝的质量。
4.5.5 工作曲线的绘制
4.5.5.1 分别移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL铝标准溶液(4.2.18)，置于一组50 mL容量瓶中，加入2.00mL空白溶液（4.5.3）2.00mL，用水稀释至约20 mL，按 4.5.4.4~4.5.4.5步骤进行。
[bookmark: _Hlk234424575][bookmark: _Hlk234424594]4.5.5.2 移取部分试液于1 cm比色皿中，以空白溶液(4.5.3)为参比，于分光光度计（4.3）波长610 nm处测量其吸光度。以铝的质量为横坐标，对应的吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。工作曲线的线性相关系数应不小于0.999。
4.6 试验数据的处理
三氧化二铝的含量以质量分数wAl2O3计,以%表示，按公式(1)计算:
% ……………………………（1）
式中：
m1—自工作曲线上查得的铝量，单位为微克（μg）；
V0—试液总体积，单位为毫升（mL）；
V1—分取试液体积，单位为毫升（mL）；
m0—试料的质量，单位为克（g）；
1.8895—铝换算成三氧化二铝的因子。
计算结果表示至小数点后两位。
4.7 精密度
4.7.1重复性
在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。
表2 方法1 重复性限（r）
	wAl2O3/ %
	0.24
	0.33
	0.41
	0.51
	0.64
	0.80
	0.91
	1.03

	r/ %
	0.04
	0.05
	0.05
	0.05
	0.06
	0.07
	0.08
	0.11


4.7.2再现性
在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性（R）的情况不超过5%，再现性（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。
表3 方法1再现性限（R）
	[bookmark: _Hlk234402120]wAl2O3/ %
	0.24
	0.33
	0.41
	0.51
	0.64
	0.80
	0.91
	1.03

	R/ %
	0.06
	0.06
	0.06
	0.08
	0.08
	0.09
	0.10
	0.13



5 方法2 沉淀分离-氟盐置换-Na2EDTA 滴定法
5.1 原理
试料用氢氧化钠和过氧化钠熔融，用水浸取熔融物，其中绝大部分铜、铁、镍、钙、镁、钛等以沉淀形式过滤除去。碱熔后的样品溶液中加入过量的乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA），调整溶液pH为5.5～6.0，使铝、铜、锌、铅、铁、镍、钛等离子与EDTA完全络合，加入焦性没食子酸消除锡的干扰，铝与EDTA形成中等强度的络合物。以二甲酚橙为指示剂，用乙酸锌标准滴定溶液滴定过量的EDTA；加入氟化钠，用乙酸锌标准滴定溶液滴定释放出的EDTA。根据消耗的乙酸锌标准滴定溶液的体积计算三氧化二铝的含量。
5.2试剂或材料
除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。
5.2.1 水，GB/T 6682，二级及以上。
5.2.2 氢氧化钠。
5.2.3 过氧化钠。
5.2.4 焦性没食子酸。
5.2.5 盐酸(1+1)。
5.2.6 冰乙酸(ρ=1.05 g/mL)。
5.2.7 氨水(1+1)。
5.2.8 氢氧化钠溶液(200 g/L)。
5.2.9 氟化钠饱和溶液。
5.2.10 乙酸-乙酸钠缓冲溶液(pH为5.5～6.0)：称取200 g结晶乙酸钠(CH3COONa·3H2O）或121 g无水乙酸钠溶解于300 mL水中，加入10 mL冰乙酸(5.2.6)，用水稀释至1 L，混匀。
5.2.11 乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA)溶液(30 g/L)：称取 30 g乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA·2H2O)于500 mL烧杯中，用300 mL水溶解，用水稀释至 1L，混匀。
[bookmark: _Hlk234424938]5.2.12三氧化二铝标准溶液：称取0.2646 g金属铝（wAl≥99.99%)于250 mL烧杯中，加入60 mL盐酸(5.2.5)，盖上表面皿，低温加热溶解完全，冷却至室温，移入1 L容量瓶中，补加40 mL盐酸(5.2.5)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.5 mg三氧化二铝。
5.2.13 乙酸锌溶液(10 g/L)：称取50 g乙酸锌[（Zn(Ac)2·2H2O]）于500 mL烧杯中，加入300 mL水溶解，用冰乙酸(5.2.6)调节pH为5.5～6.0，用水稀释至5 L，混匀。
5.2.14 乙酸锌标准滴定溶液（cZn(Ac)2·2H2O≈0.01 mol/L），按如下步骤配制和标定。
a) 配制：称取12.3 g乙酸锌[（Zn(Ac)2· 2H2O]）于250 mL烧杯中，用100 mL水溶解，用冰乙酸(5.2.6)调节pH为5.5～6.0，用水稀释至5 L，混匀。
b）标定：移取20.00 mL三氧化二铝标准溶液(5.2.12)，加入50 mL水、10 mL乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA)溶液(5.2.11)。加入1滴酚酞乙醇溶液(5.2.15)，用氢氧化钠溶液(5.2.8)中和至红色，用盐酸(5.2.5)调至无色，并过量1滴～2滴。加入20 mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液(5.2.10)，加热煮沸2min～3 min，取下冷却。加入2滴～3滴二甲酚橙指示剂(5.2.16)，用乙酸锌标准滴定溶液滴定至紫红色(不计体积)。加入10 mL氟化钠饱和溶液(5.2.9)，加热煮沸3min，取下冷却，补加1滴～2滴二甲酚橙指示剂(5.2.16)，用乙酸锌标准滴定溶液滴定至紫红色为终点。
按公式(2)计算乙酸锌标准滴定溶液的实际浓度C，数值以mol/L表示：
     ……………………………………（2）
式中:
—三氧化二铝标准溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；
V2—移取三氧化二铝标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；
V3—消耗乙酸锌标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；
M—1/2三氧化二铝的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/moL），M(1/2Al2O3)=50.98g/mol。
平行标定3份，结果保留4位有效数字，其极差值不大于5×10-5 moL/L时，取其平均值。否则重新标定。
5.2.15 酚酞乙醇溶液(5g/L)：称取0.5 g酚酞溶于60 mL乙醇中，加水至100 mL。
[bookmark: _Hlk234425046]5.2.16二甲酚橙指示剂(5g/L)，限2周内使用。
5.3 样品
5.3.1样品粒度应不大于100 μm。
5.3.2 样品应在100 ℃~105 ℃烘干1h后，并置于干燥器中冷却至室温。
5.4 试验步骤
5.4.1 试料
称取0.30 g样品，精确至0.000 1 g。
5.4.2 平行试验
平行做至少两份试验，取其平均值。
5.4.3 空白试验
随同试料（5.4.1）进行空白试验。
5.4.4 测定
5.4.4.1 将试料(5.4.1)置于预先加入2g氢氧化钠(5.2.2)的30 mL镍坩埚中，加入0.3g～0.5 g过氧化钠(5.2.3)、3 g氢氧化钠(5.2.2)，于低温电炉上加热蒸发水分至流体状并摇匀。将镍坩埚移入700 ℃高温炉中熔融15 min后，取出，稍冷。
[bookmark: _Hlk234425096]5.4.4.2将镍坩埚移入250 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入80 mL沸水，盖上表面皿。煮沸1min~2 min，取下。用水洗净表面皿，洗出镍坩埚，待溶液冷却后移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。用双层慢速滤纸干过滤，弃去最初的约10 mL滤液。
5.4.4.3移取50.00 mL滤液于500 mL三角烧杯中，加入50 mL水、，加入10 mL乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA)溶液(5.2.11)。加入1滴酚酞乙醇溶液(5.2.15)，用盐酸(5.2.5)调至无色，并过量1滴~2滴。加入20 mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液(5.2.10)，加热煮沸2min~3 min，取下，冷却至室温。加入0.1 g~0.2 g焦性没食子酸(5.2.4)，摇动使焦性没食子酸溶解，放置5 min。
注：加入0.1 g~0.2 g焦性没食子酸，能掩蔽小于4%的锡。
5.4.4.4加入2滴~3滴二甲酚橙指示剂(5.2.16)，先用乙酸锌溶液(5.2.13)滴定，络合大部分过量的EDTA，再用乙酸锌标准滴定溶液(5.2.14)滴定溶液至紫红色(不计体积)。
5.4.4.5加入10 mL氟化钠饱和溶液(5.2.9)，加热煮沸3 min，取下，冷却至室温。补加1滴~2滴二甲酚橙指示剂(5.2.16)，用乙酸锌标准滴定溶液(5.2.14)滴定至紫红色为终点。记录滴定时消耗乙酸锌标准滴定溶液的体积。
5.5 分析结果的计算试验数据处理
三氧化二铝的含量以质量分数wAl2O3计,按式(3)计算:
 ……………………（3）

式中:
C—乙酸锌标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；
V4—滴定试液所消耗乙酸锌标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；
V5—滴定空白试验溶液所消耗乙酸锌标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；
M—1/2三氧化二铝的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），M(1/2Al2O3)=50.98 g/mol；
V6—试液的总体积，单位为毫升（mL）；
V7—分取试液的体积，单位为毫升（mL）；
M—1/2三氧化二铝的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），M(1/2Al2O3)=50.98 g/mol；
—试料的质量，单位为克（g）。
计算结果表示至小数点后两位。
5.6 精密度
5.6.1 重复性
在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。
表4 方法2重复性限（r）
	wAl2O3/ %
	1.02 
	2.02 
	3.05 
	3.87 
	5.02 
	5.97 
	6.64 
	8.59 

	r/ %
	0.08 
	0.13 
	0.18 
	0.23 
	0.25 
	0.25 
	0.26 
	0.39 


5.6.2再现性
在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超出再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法求得。
表5 方法2再现性限（R）
	wAl2O3/ %
	1.02 
	2.02 
	3.05 
	3.87 
	5.02 
	5.97 
	6.64 
	8.59 

	R/ %
	0.10 
	0.14 
	0.20 
	0.27 
	0.27 
	0.32 
	0.32 
	0.48 


6	试验报告
试验报告至少应给出以下方面的内容：
——试验对象；
——本文件编号；
——使用的方法；
——分析结果及其表示；
——与基本分析步骤的差异；
——测定中观察到的异常现象；
——试验日期。
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