YS/T XXXX-XXXX

YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

光伏异质结电池浆料用导电银粉

Conductive silver powder for photovoltaic heterojunction cell pastes

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.160

CCS H 71

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：福建紫金贵金属材料有限公司

本标准参加起草单位：昆明理工大学，苏州晶银新材料科技有限公司，西北大学，南通天盛新能源股份有限公司，苏州思尔维纳米科技有限公司，上海银浆科技有限公司

本文件主要起草人：陈期生 沈昕 陈杭 张恒星 黄惠 汪山 张文彦 朱鹏 洪玮 孟浩祥 刘秋香 王亮

光伏异质结电池浆料用导电银粉

1 范围

本文件规定了光伏异质结电池浆料用导电银粉的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。

本文件适用于光伏领域使用的光伏异质结电池浆料用导电银粉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1773-2025片状银粉

GB/T 1774-2009 超细银粉

GB/T 5162-2021金属粉末振实密度的测定

GB/T 7728-2021冶金产品化学分析火焰原子吸收光谱法通则

GB/T 18035-2000贵金属及其合金牌号表示方法

GB/T 19077-2024粒度分析激光衍射法

GB/T 5314-2011 粉末冶金用粉末-取样方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

粒径（D10）

样品的累计粒度分布百分数达到10%时所对应的粒径，即粒径小于它的颗粒占10%。

3.2

粒径（D50）

样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径，即粒径小于它的颗粒占50%。

3.3

粒径（D90）

样品的累计粒度分布百分数达到90%时所对应的粒径，即粒径小于它的颗粒占100%。

4 分类和标记

4.1 产品分类

产品按粒径分为3个牌号，PAg-G0.3，PAg-G0.5，PAg-G0.7

4.2 标记示例

根据GB/T 18035-2000，产品表示由以下五部分组成：

，

其中，

- 粉末产品代号。

- Ag-粉末名称。

- 表示球形粉末。

- 平均粒径(D50)，单位为μm。

- 产品编号

- 注：各厂家根据自身实际情况可自行定义产品编号。

- 示例：编号为DW1的平均粒径小于0.5μm的球形银粉，标记为PAg-G0.5-DW1。

5 技术要求

5.1 化学成分

5.1.1光伏异质结电池浆料用导电银粉的化学成分应符合表1的规定。

表1（单位：%）

| 项目 | 银含量（质量分数），不小于 | 杂质含量（质量分数），不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pt | Rh | Ir | Au | Pd | Cu | Ni | Fe | Pb | Cd | Na | 杂质总量 |
| 指标 | 99.95 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.05 |
| 注：以上的质量分数是指银粉在538℃灼烧至恒重后分析所得的量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.2 需方如果对其他杂质元素含量有特殊要求时，可由供需双方商定。

5.2 物理性能

产品的物理性能应符合表2规定。需方若对产品有特殊要求时，供需双方可另行商定。

表2

| 牌号 | 比表面积(m2/g) | 粒径D10 (μm) | 粒径D50 (μm) | 粒径D90 (μm) | 振实密度(g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAg-G0.3 | 2.50~3.60 | 0.10~0.20 | 0.20~0.30 | 0.40~0.50 | 4.00~5.00 |
| PAg-G0.5 | 1.60~2.50 | 0.20~0.30 | 0.30~0.50 | 0.60~1.00 | 5.00~6.00 |
| PAg-G0.7 | 1.00~1.60 | 0.30~0.40 | 0.50~0.70 | 0.80~1.50 | 6.00~6.50 |

5.3 烧损率

产品的烧损率应不大于1.0%（质量分数）。

5.4水分

产品水分含量应不大于0.10%（质量分数）。

5.5微观形貌

通过扫描电镜观察产品的形貌应为球形或类球形。

5.6 外观质量

产品应色泽应均匀，无肉眼可见夹杂物。

6 试验方法

6.1 化学成分

分析方法按GB/T 7728-2021的规定进行。

6.2 物理性能

6.2.1比表面积

产品比表面积的检测按GB/T 1774-2009附录A的规定进行。

6.2.2 粒径

产品粒径的检测按GB/T 19077-2024的规定进行。

6.2.3 振实密度

产品振实密度的检测按GB/T 5162-2021的规定进行。

6.3 烧损率

产品烧损率的检测按GB/T 1773-2025的规定进行。

6.4 水分

产品烧损率的检测按GB/T 1773-2025的规定进行。

6.5 微观形貌

产品微观形貌用扫描电镜进行观察。

6.6 外观质量

产品外观采用目视进行检查。

7 检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1 产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。 复验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起3日内提出；其他性能的异议，应在收到产品之日起30日内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2 组批

产品应成批提交检验。每批应由同一原料在同一条件下生产出的产品组成。

7.3 检验项目

每批粉料应进行粒度分布、振实密度、比表面积、烧损率、水分、微观形貌及外观质量的检验。化学成分在需方有要求并在订货合同中注明时进行检验。

7.4 取样规定

产品的取样应符合表3的规定。

表3 取样

| 检验项目 | 取样规定 | 取样数量 | 技术要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T5314-2011的规定进行 | 每批任取1份 | 5.1 | 6.1 |
| 物理性能 |  | 每批任取1份 | 5.2 | 6.2 |
| 烧损率 |  | 每批任取1份 | 5.3 | 6.3 |
| 水分 |  | 每批任取1份 | 5.4 | 6.4 |
| 微观形貌 |  | 每批任取1份 | 5.5 | 6.5 |
| 外观质量 | 逐件 | 逐件 | 5.6 | 6.6 |

7.5 检验结果的判定

7.5.1 化学成分、外观质量检验结果不合格时，判该批产品不合格。

7.5.2 物理性能、烧损及水分检验结果不合格时，可另取双倍数量的试样进行不合格项目的重复试验，若检验结果仍不合格，则该批产品为不合格。

8 标志、包装、运输、贮存

8.1 标志

在检验合格的产品上应贴上标签，标签上注明：

- 供方名称

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 产品批号；

- 产品净重；

- 瓶重；

f） 生产日期。

8.2 包装、运输和贮存

8.2.1 包装

检验合格的产品用带密封盖的塑料瓶分装，包装规格为： 100g／瓶、500g／瓶、1000g／瓶、1000g／瓶、5000g／瓶、10000g/瓶，瓶口加密封带，装入结实牢固的包装箱中，包装瓶四周填充安全物质。如需方有特殊要求,供需双方可另行协商使用其他包装规格和包装材料。

8.2.2 运输

运输应避免污染和机械破损。

8.2.3 贮存

产品应密封存放于清洁、干燥、无腐蚀性气氛的场所。

8.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a） 供方名称、地址、电话、传真；

b） 产品名称；

c） 产品牌号；

d） 产品批号；

e） 产品净重；

f） 各项检验结果和检验部门印记；

g） 本标准编号；

h） 出厂日期。

9 订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 产品牌号；

c） 产品重量；

d） 包装规格；

e） 交货日期；

f） 运输方式；

g） 本标准编号；

h） 其他。