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前    言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。
本标准负责起草单位：福建紫金贵金属材料有限公司
本标准参加起草单位：昆明理工大学，苏州晶银新材料科技有限公司，西北大学，南通天盛新能源股份有限公司，苏州思尔维纳米科技有限公司，上海银浆科技有限公司
本文件主要起草人：陈期生 沈昕 陈杭 张恒星 黄惠 汪山 张文彦 朱鹏 洪玮 孟浩祥 刘秋香 王亮

























[bookmark: _Hlk169514605]光伏异质结电池浆料用导电银粉
1 范围
本文件规定了光伏异质结电池浆料用导电银粉的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。
本文件适用于光伏领域使用的光伏异质结电池浆料用导电银粉。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 1773-2025片状银粉
GB/T 1774-2009 超细银粉
GB/T 5162-2021金属粉末振实密度的测定
[bookmark: _GoBack]GB/T 7728-2021冶金产品化学分析火焰原子吸收光谱法通则
GB/T 18035-2000贵金属及其合金牌号表示方法
GB/T 19077-2024粒度分析激光衍射法
GB/T 5314-2011 粉末冶金用粉末-取样方法
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 
粒径（D10）
样品的累计粒度分布百分数达到10%时所对应的粒径，即粒径小于它的颗粒占10%。 
3.2 
粒径（D50）
样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径，即粒径小于它的颗粒占50%。 
3.3 
粒径（D90）
样品的累计粒度分布百分数达到90%时所对应的粒径，即粒径小于它的颗粒占100%。
4 分类和标记
4.1 产品分类
产品按粒径分为3个牌号，PAg-G0.3，PAg-G0.5，PAg-G0.7
4.2 标记示例
根据GB/T 18035-2000，产品表示由以下五部分组成：
，[image: ]
其中，
P- 粉末产品代号。
Ag-粉末名称。
G- 表示球形粉末。
a- 平均粒径(D50)，单位为μm。
b- 产品编号
注：各厂家根据自身实际情况可自行定义产品编号。
示例：编号为DW1的平均粒径小于0.5μm的球形银粉，标记为PAg-G0.5-DW1。
5 技术要求
[bookmark: _Hlk161563001]5.1 化学成分
5.1.1光伏异质结电池浆料用导电银粉的化学成分应符合表1的规定。
表1（单位：%）
	项目
	银含量（质量分数），不小于
	杂质含量（质量分数），不大于

	
	
	Pt
	Rh
	Ir
	Au
	Pd
	Cu
	Ni
	Fe
	Pb
	Cd
	Na
	杂质总量

	指标
	99.95
	0.002
	0.002
	0.001
	0.002
	0.002
	0.01
	0.005
	0.01
	0.001
	0.001
	0.002
	0.05

	注：以上的质量分数是指银粉在538℃灼烧至恒重后分析所得的量


5.1.2 需方如果对其他杂质元素含量有特殊要求时，可由供需双方商定。
5.2 物理性能
[bookmark: _Hlk161579106]产品的物理性能应符合表2规定。需方若对产品有特殊要求时，供需双方可另行商定。
表2
	牌号
	比表面积(m2/g)
	粒径D10
(μm)
	粒径D50
(μm)
	粒径D90
(μm)
	振实密度(g/cm3)

	PAg-G0.3
	2.50~3.60
	0.10~0.20
	0.20~0.30
	0.40~0.50
	4.00~5.00

	PAg-G0.5
	1.60~2.50
	0.20~0.30
	0.30~0.50
	0.60~1.00
	5.00~6.00

	PAg-G0.7
	1.00~1.60
	0.30~0.40
	0.50~0.70
	0.80~1.50
	6.00~6.50


5.3 烧损率
产品的烧损率应不大于1.0%（质量分数）。
5.4水分
产品水分含量应不大于0.10%（质量分数）。
5.5微观形貌
通过扫描电镜观察产品的形貌应为球形或类球形。
5.6 外观质量
产品应色泽应均匀，无肉眼可见夹杂物。
6 试验方法
6.1 化学成分
分析方法按GB/T 7728-2021的规定进行。
6.2 物理性能
6.2.1比表面积
产品比表面积的检测按GB/T 1774-2009附录A的规定进行。
6.2.2 粒径
产品粒径的检测按GB/T 19077-2024的规定进行。
6.2.3 振实密度
产品振实密度的检测按GB/T 5162-2021的规定进行。
6.3 烧损率
产品烧损率的检测按GB/T 1773-2025的规定进行。
6.4 水分
产品烧损率的检测按GB/T 1773-2025的规定进行。
6.5 微观形貌 
产品微观形貌用扫描电镜进行观察。
6.6 外观质量
产品外观采用目视进行检查。
7 检验规则
7.1 检查和验收
7.1.1 产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。
7.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。 复验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起3日内提出；其他性能的异议，应在收到产品之日起30日内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。
7.2 组批
产品应成批提交检验。每批应由同一原料在同一条件下生产出的产品组成。
7.3 检验项目
每批粉料应进行粒度分布、振实密度、比表面积、烧损率、水分、微观形貌及外观质量的检验。化学成分在需方有要求并在订货合同中注明时进行检验。
7.4 取样规定
产品的取样应符合表3的规定。
表3 取样
	检验项目
	取样规定
	取样数量
	技术要求的章条号
	试验方法的章条号

	化学成分
	按GB/T5314-2011的规定进行
	每批任取1份
	5.1
	6.1

	物理性能
	
	每批任取1份
	5.2
	6.2

	烧损率
	
	每批任取1份
	5.3
	6.3

	水分
	
	每批任取1份
	5.4
	6.4

	微观形貌
	
	每批任取1份
	5.5
	6.5

	外观质量
	逐件
	逐件
	5.6
	6.6


7.5 检验结果的判定
7.5.1 化学成分、外观质量检验结果不合格时，判该批产品不合格。
7.5.2 物理性能、烧损及水分检验结果不合格时，可另取双倍数量的试样进行不合格项目的重复试验，若检验结果仍不合格，则该批产品为不合格。
8 标志、包装、运输、贮存
8.1 标志
在检验合格的产品上应贴上标签，标签上注明：
a） 供方名称
b） 产品名称；
c） 产品牌号；
d） 产品批号；
e） 产品净重；
f） 瓶重；
f） 生产日期。
8.2 包装、运输和贮存
8.2.1 包装
检验合格的产品用带密封盖的塑料瓶分装，包装规格为： 100g／瓶、500g／瓶、1000g／瓶、1000g／瓶、5000g／瓶、10000g/瓶，瓶口加密封带，装入结实牢固的包装箱中，包装瓶四周填充安全物质。如需方有特殊要求,供需双方可另行协商使用其他包装规格和包装材料。
8.2.2 运输
运输应避免污染和机械破损。
8.2.3 贮存
产品应密封存放于清洁、干燥、无腐蚀性气氛的场所。
8.3 质量证明书
每批产品应附有质量证明书，注明：
a） 供方名称、地址、电话、传真；
b） 产品名称；
c） 产品牌号；
d） 产品批号；
e） 产品净重；
f） 各项检验结果和检验部门印记；
g） 本标准编号；
h） 出厂日期。
9 订货单（或合同）内容
本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：
a） 产品名称；
b） 产品牌号；
c） 产品重量；
d） 包装规格；
e） 交货日期；
f） 运输方式；
g） 本标准编号；
h） 其他。
image1.png
PAg-G




