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本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替GB/T 26015-2010《覆合用铜带》。与GB/T 26015-2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a） 更改了标准名称，由“覆合用铜带”更改为“复合用铜及铜合金带材”；
b） 更改了适用范围（见第1章，2010版的第1章）；
a） c）增加了H90（C22000）、H65（C27000）、H62（T27600）牌号、代号、状态及规格，增加T2 H02态（见4.1.1）；
b） d）更改了复合用铜带的厚度、宽度规格范围（见4.1.1，2010年版的3.1.1）；
c） e）更改了带材厚度及其允许偏差，并按普通级和高精级进行分类（见5.2.1，2010年版的3.3）；
d） f）更改了带材宽度及其允许偏差（见5.2.2，2010年版的3.3）；
e） g）增加了带材侧边弯曲度的要求（见5.2.3）；
f） h）更改了带材的力学性能指标（见5.3，2010年版的3.4）；
g） i）更改了带材的晶粒度指标（见5.4，2010年版的3.5）；
h） j）更改了带材的电性能指标（见5.5，2010年版的3.6）；
i） k）增加了带材表面粗糙度要求（见5.6）；
j） l）更改了外形尺寸及其允许偏差的试验方法（见6.2，2010年版的4.2）；
k） m）更改了力学性能的试验方法（见6.3，2010年版的4.3）；
l） n）增加了表面粗糙度的试验方法（见6.6）。；
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国有色金属工业协会提出。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。
本文件起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司、阜阳市产品质量监督检验所、瓯锟科技温州有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司金威铜业分公司、安徽金池新材料有限公司、江苏亨通精密铜业有限公司、安徽楚江高精铜带有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、江西铜业集团铜板带有限公司、有研工程技术研究院有限公司、浙江花园电气材料有限公司、浙江力博实业股份有限公司、中铜华中铜业有限公司、中色正锐（山东）铜业有限公司、江西金品铜业科技有限公司。
本文件主要起草人：赵鲸、王梦娜、张梦雨、武浩、陈汉文、周吕川、马力、刘洪昌、胡勇、王纪兴、梅伟、张文婧、黄宣凯、骆越锋、赵智勇、李瑞朴、唐俊烈、余节洋、孟琦杰、谢春峰、韦青媛、付婷婷、王子凡、徐卫兵、刘福天、邹佳佳、舒良、李增德、张香云、孙黄炜、牛占先、李亚男、来长妹。
本文件所代替标准的历次版本发布情况为：
——于2010年首次发布为GB/T 26015-2010《覆合用铜带》；
——本次为第一次修订，更改为《复合用铜及铜合金带材》。
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复合用铜及铜合金带材
1  范围	Comment by 韩知为: 所有数字编号为“黑体”，以下请同步修改。
本文件规定了复合用铜及铜合金带材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容等。
本文件适用于制造铜-铝、铜-钢以及铜-其他它金属复合用的铜及铜合金带材（以下简称带材）。
2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 351  金属材料 电阻率测量方法
GB/T 4340.1  金属材料维氏硬度试验 第1部分：试验方法
GB/T 5121 (（所有部分)）  铜及铜合金化学分析方法
GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分
GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书
GB/T 10610  产品几何技术规范（GPS）—表面结构—轮廓法—评定表面结构的规则和方法
GB/T 26303.3  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第3部分：板带材
GB/T 32791  铜及铜合金导电率涡流检测方法
GB/T 34505 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法
YS/T 347  铜及铜合金平均晶粒度测定方法
YS/T 482  铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法
YS/T 483  铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法(（波长色散型）)
YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法
3  术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
4  分类和标记
4.1  产品分类
4.1.1  牌号、代号、状态和规格
带材的牌号、代号、状态和规格应符合表1的规定。经供需双方协商，也可供应其他牌号、代号、状态和规格的带材。






表1  牌号、代号、状态和规格
	牌 号
	代号
	状 态
	规 格
mm

	
	
	
	厚度
	宽度

	TU2
	T10180
	O60（软化退火）
	0.300～4.000
	12.00～1200.00

	T2
	T11050
	O60（软化退火）、H02（1/2硬）
	0.170～4.600
	

	H90
	C22000
	O60（软化退火）
	0.200～1.800
	

	H65
	C27000
	O60（软化退火）
	0.190～3.000
	

	H62
	T27600
	O60（软化退火）
	0.200～3.300
	


4.1.2  标记示例
产品标记按产品名称、本文件编号、牌号（或代号）、状态、精度和规格的顺序表示。标记示例如下：
示例1：
 (
用TU2（
T10180
）制造的、
O
60
状态
、
普通级
、
厚
度为
0.
5
00
mm
、宽度为200
.00
mm
的带材
，
标记为：
 
带
GB/T 26015-
TU2
 O
60
-
0
,
5
00
×
200
,00
或
  
带
GB/T 
26015
-
T1
0180
 O
60
-
0
,
5
00
×
200
,00
)


示例2：
 (
用
H65
（
C27000
）制造的、
O60状
态、高精级、厚度为
0.8
0
0mm、宽度为100
.00
mm的
带
材
，
标记为：
 
带GB
/T 
26015
–
H65 O60
高
-0,800
×100
,
00
或  
带GB
/T 
26015
–
C27000 O60
高
-0,800
×100
,
00
)

5  技术要求
5.1  化学成分
带材的化学成分应符合GB/T 5231中相应牌号的规定。
5.2  外形尺寸及其允许偏差
[bookmark: OLE_LINK269][bookmark: OLE_LINK268]5.2.1 带材的厚度及其允许偏差应符合表2的规定。未注明精度要求时按普通级供货。	Comment by 韩知为: 耐蚀的，这句话写在了订货单。
表2  厚度及其允许偏差
单位为毫米
	厚度
	以下宽度范围内的厚度允许偏差a

	
	≤300.00
	＞300.00～700.00
	＞700.00～1200.00

	
	普通级
	高精级
	普通级
	高精级
	普通级
	高精级

	0.170～0.500
	±0.010
	±0.008
	±0.015
	±0.010
	±0.035
	±0.025

	＞0.500～1.000
	±0.030
	±0.020
	±0.035
	±0.025
	±0.040
	±0.030

	＞1.000～2.000
	±0.040
	±0.030
	±0.045
	±0.035
	±0.050
	±0.040

	＞2.000～3.000
	±0.045
	±0.035
	±0.050
	±0.040
	±0.055
	±0.045

	＞3.000～4.600
	±0.045
	±0.035
	±0.050
	±0.040
	-
	-

	a当需方要求厚度允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。



5.2.2 带材的宽度及其允许偏差应符合表3的规定。
表3  宽度及其允许偏差
单位为毫米 
	宽度
	以下厚度范围内的宽度允许偏差a

	
	0.170～0.500
	＞0.500～2.000
	＞2.000～3.000
	＞3.000～4.600

	12.00～200.00
	±0.10
	±0.20
	±0.25
	±0.35

	＞200.00～300.00
	±0.15
	±0.25
	±0.30
	±0.40

	＞300.00～600.00
	±0.25
	±0.35
	±0.40
	±0.50

	＞600.00～1200.00
	±0.30
	±0.50
	±0.50
	±0.60

	a当需方要求宽度允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。


5.2.3 带材的外形应平直，其侧边弯曲度应符合表4的规定。
表4  侧边弯曲度
	宽度
mm
	侧边弯曲度
mm/m

	≤≤100.00
	≤≤2.5

	＞100.00
	≤≤2.0


5.3  力学性能
带材的室温力学性能应符合表5的规定。
表5  力学性能
	牌号
	状态
	拉伸试验
	硬度试验

	
	
	抗拉强度（Rm）
MPa
	屈服强度（Rp0.2 ）
MPa
	断后伸长率（A11.3）
％
	维氏硬度（HV）

	TU2
	O60
	195～260
	≤≤100
	≥≥40
	≤≤70

	T2
	O60
	195～260
	≤≤120
	≥≥33
	≤≤70

	
	H02
	230～310
	-
	≥≥8
	80～110

	H90
	O60
	≥≥260
	-
	≥≥42
	≤≤75

	H65
	O60
	≥≥300
	-
	≥≥40
	≤≤90

	H62
	O60
	≥≥310
	-
	≥≥35
	≤≤95


5.4  晶粒度
O60态带材的平均晶粒度应不大于0.035mm。
5.5  电性能
TU2、T2带材的电性能应符合表6的规定。




表6  电性能
	牌号
	状态
	导电率（C20）
%IACS

	TU2
	O60
	≥≥100

	T2
	O60
	≥≥98

	
	H02
	≥≥96


5.6  表面粗糙度
带材表面粗糙度(（Ra)）应不大于0.45μm。
5.7  表面质量
5.7.1 带材的两边应切齐，无裂边、卷边等缺陷。
5.7.2 带材的表面应光滑、清洁。不应有影响使用的缺陷。
6  试验方法
6.1  化学成分
带材的化学成分分析按GB/T 5121（所有部分）、YS/T 482或YS/T 483的规定进行，仲裁时按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。
6.2  外形尺寸及其允许偏差
带材的外形尺寸测量按GB/T 26303.3的规定进行。
6.3  力学性能
6.3.1  带材的拉伸试验按GB/T 34505的规定进行。
6.3.2  带材的维氏硬度试验按GB/T 4340.1的规定进行。
6.4  晶粒度
带材的晶粒度试验按YS/T 347的规定进行。
6.5  电性能
带材的导电率试验按GB/T 351或GB/T 32791的规定进行。仲裁试验按GB/T 351的规定进行。
6.6  表面粗糙度
带材的表面粗糙度检测按GB/T 10610的规定进行。
6.7  表面质量
带材的表面质量应用目视进行检验。
7  检验规则
7.1  检查和验收
7.1.1 产品应由供方或第三方进行检验，产品质量应符合本文件及订货单的规定。
7.1.2 需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验。检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量、外形尺寸及其允许偏差的异议，应在收到产品之日起1个月内提出；其他异议应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。
7.2  组批
带材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于6000kg（如为同一熔次，可不限定组批量）。
7.3  检验项目
带材的检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，见表7。
表7  检验项目
	检验项目
	出厂检验项目
	型式检验项目

	化学成分
	√
	√

	外形尺寸及其允许偏差
	√
	√

	力学性能a
	拉伸试验
	√（二选一）
	√

	
	硬度试验
	
	√

	晶粒度
	△
	√

	电性能
	√
	√

	表面粗糙度
	△
	√

	表面质量
	√
	√

	注：表中“√”表示“必验项目”；“△”表示“非必验项目”，需方要求并在订货单中注明时，可进行检验。

	a 拉伸试验和硬度试验两者选其一，未作特别说明时，进行拉伸试验，若需方有要求，也可同时检测。当选择拉伸试验时，如需方还要求硬度试验并在合同中注明时，硬度试验结果仅供参考；当选择硬度试验时，如需方还要求拉伸试验并在合同中注明时，拉伸试验结果仅供参考。


出现下列任一情况时，应进行型式检验：
a) 新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；
b) 产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
c) 产品停产后，恢复生产时；
d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
e) 连续二两年未进行型式检验时；
f) 需方要求时（在订货单中注明）；
g) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
7.4  取样
带材取样应符合表8的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。
表8  取样
	检验项目
	取样规定
	技术要求的章条号
	试验方法的章条号

	化学成分
	供方每熔次取1个试样，需方每批取1个试样
	5.1
	6.1

	外形尺寸及其允许偏差
	逐卷
	5.2
	6.2

	力学性能
	拉伸试验
	每批任取2卷，每卷沿轧制方向取1个试样。	Comment by 韩知为: 任取？
	5.3
	6.3.1

	
	硬度试验
	每批任取2卷，每卷取1个试样
	5.3
	6.3.2

	晶粒度
	每批任取2卷，每卷取1个试样
	5.4
	6.4

	电性能
	每批任取2卷，每卷取1个试样
	5.5
	6.5

	表面粗糙度
	每批任取1卷，每卷取1个试样
	5.6
	6.6

	表面质量
	逐卷
	5.6
	6.7


7.5  检验结果的判定
7.5.1 检验结果的数值按GB/T 8170规定进行修约，并采用修约值比较法判定。
7.5.2 化学成分不合格时，能区分熔次时，判该试样代表的熔次不合格，其他熔次依次检验，逐熔次判定；不能区分熔次时，判该批板带材不合格。
7.5.3 带材的外形尺寸和表面质量不合格时，判该卷不合格。
7.5.4 当力学性能、晶粒度、电性能和表面粗糙度的试验结果中有试样不合格时，应从该批带材（包括原检验不合格的带材）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批带材合格。或由供方逐卷检验，逐卷判定。
8   标志、包装、运输、贮存和随行文件
8.1 标志、包装、运输、贮存
产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB/T 8888的规定。
8.2 随行文件
每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：
1. 产品质量保证书，内容如下：
·  产品的主要性能；
·  对产品质量所负的责任；
·  产品获得的质量认证及带有供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。
1. 产品合格证，内容如下：
·  检验项目及其结果或检验结论；
·  批号；
·  检验日期；
·  检验员签名或盖章。
1. 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；
1. 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；
1. 其他。
9  订货单内容
订购本文件所列产品的订货单内应包括下列内容：
a） 产品名称；
b） 牌号；
c） 供应状态；
d） 尺寸规格；
e） 重量；
f） 尺寸允许偏差（高精级或有特殊要求时，未注明时按普通级供货）；
g） 维氏硬度（有要求时）；
h） 晶粒度（有要求时）；
i） 表面粗糙度（有要求时）；
j） 本文件编号；
k） 其他。
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