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本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件部分代替GB/T 20254.1-2015《引线框架用铜及铜合金带材 第1部分：平带》。本部分文件与GB/T 20254.1-2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a）更改了标准名称，标准名称更改为“引线框架用铜及铜合金带材”；
a） b）增加了TSn0.12、TNi1.3-0.25、TSn1.5-0.8-0.06牌号及相应状态、规格（见4.1）
b） c）增加了宽度＞100.00mm～610.00mm带材的横弯和毛刺要求要求（见5.2.4、5.2.5）；
c） d）增加了TSn0.12 、TNi1.3-0.25 和 TSn1.5-0.8-0.06带材的力学性能要求（见5.3）；
d） e）更改了TP2带材的电性能要求（见5.5,2015年版的4.6）；
e） f）增加了TSn0.12、TNi1.3-0.25、TSn1.5-0.8-0.06带材电性能要求（见5.5）；
f） g）更改了带材的表面粗糙度，(见5.7,2015年版的4.8)；
g） h) 更改了拉伸试验方法（见6.3,2015年版的5.3）；
h） i) 更改了抗软化性能试验要求（见6.4，2015年版的5.4）；
i） j）更改了电性能试验方法（见6.5,2015年版的5.5）。；
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国有色金属工业协会提出。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]本文件起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、山东宏源铜业有限公司、安徽鑫科铜业有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司金威铜业分公司、山西春雷铜材有限责任公司、安徽楚江高精铜带有限公司、金川集团股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、湖北精益高精铜板带有限公司、中色正锐（山东）铜业有限公司、江西铜业集团铜板带有限公司、江西江铜高精铜板带有限公司、安徽金池新材料有限公司、江苏亨通精密铜业有限公司、浙江惟精新材料股份有限公司、中铜华中铜业有限公司、有研工程技术研究院有限公司、国工恒昌新材料(义乌)有限公司、江苏亨通精铜合金材料有限公司。
[bookmark: OLE_LINK17]    本文件主要起草人：丁顺德、赵鲸、苑和锋、郭云辉、彭作华、樊金金、周吕川、李云翔、文志凌
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK15]钱治国、王纪兴、冯立铭、刘晨亮、梅  伟、余  斌、马  力、刘洪昌、娄  行、赵智勇、张文婧、张勇、游金阁、万  建、杨耀鹏、刘峰、史鹏飞、潘成双、付婷婷、张  祥、孙  邈、要翔英、邹佳佳、王金亮、丁长涛、舒  良、胡斐斐、王子凡、李小飞、陈伟兰、李  鑫、牛占先、罗威、杨敬、孙杰。
本文件所代替标准的历次版本发布情况为：
——2006年首次发布为GB/T 20254.1-2006《 引线框架用铜及铜合金带材 第1部分：平带》；
——2015年第一次修订；
——本次为第二次修订，更名为《引线框架用铜及铜合金带材》。
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引线框架用铜及铜合金带材
[bookmark: 正文][bookmark: _Toc431105881][bookmark: _Toc430680185][bookmark: _Toc1700834]1  范围
本文件规定了引线框架材料用铜及铜合金带材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。
[bookmark: OLE_LINK2]本文件适用于制作电子行业集成电路和分立器件的引线框架材料用铜及铜合金带材（以下简称带材）。
[bookmark: _Toc1700835]2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 351  金属材料 电阻率测量方法
GB/T 4340.1  金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法
GB/T 5121（所有部分）  铜及铜合金化学分析方法
GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分
GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书
[bookmark: OLE_LINK3]GB/T 10610  产品几何技术规范(GPS）  表面结构  轮廓法  评定表面结构的规则和方法
GB/T 26303.3  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第3部分：板带材
GB/T 32791  铜及铜合金导电率涡流检测方法
GB/T 34505  铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法
YS/T 482  铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法
YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法
YS/T 1678  铜及铜合金板带材 残余应力检验方法 蚀刻分条法
3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1  
抗软化性能  softening–resistance  
金属或合金抵抗高温软化的能力。	Comment by 韩知为: 如有来源，可以标注
注：一般用材料在特定温度下加热一定时间后,用室温维氏硬度进行衡量。
4  分类和标记
4.1  产品分类
带材的牌号、代号、状态和规格应符合表1 的规定。经供需双方协商，可供应其他状态和规格的带材。
表1  牌号、代号、状态和规格 
	牌号
	代号
	状态
	规  格
mm

	
	
	
	厚度
	宽度

	TP2
	C12200
	软化退火（O60）、1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬(H04)
	0.100～2.000
	18.00～610.00

	TSn0.12
	C14415
	1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06）
	
	

	TNi1.3-0.25
	C19010
	硬（H04）、特硬（H06）、弹性（H08）
	
	

	TSn1.5-0.8-0.06
	C19040
	硬（H04）、特硬（H06）
	0.100～2.000
	18.00～610.00

	TFe0.1
	C19210
	软化退火（O60）、1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、
3/4硬（H03）、硬(H04)、 特硬（H06）
	
	

	TFe2.5
	C19400
	软化退火（O60）、1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、 特硬（H06）、弹性(H08)、高弹性（H10）
	
	

	BSi3.2-0.7
	C70250
	加工余热淬火+冷加工（1/8硬）（TM00）、
加工余热淬火+冷加工（1/2硬）（TM02）、
加工余热淬火+冷加工（3/4硬）（TM03）
	0.100～1.000
	


4.2  标记示例
产品标记按产品名称、文件编号、牌号（或代号）、状态、精度和规格的顺序表示。标记示例如下：
示例1：
 (
用TFe0.1（C19210）制造的、
1/2
硬（H
02
）状态、
普通级、
厚度为
0
.250
mm
、宽度为
86.00
mm
的带材
，
标记为：
带GB/T 
20254-TFe0.1H0
2
–
0
,250
×
86,00
 
或 
 
带GB/T 20254-C1921
0H0
2
–
0
,250
×
86,00
  
)


示例2：
 (
用
TFe2.5
（C19
40
0）制造的、硬（H0
4
）状态、
高精级、
厚度为
0.
254
mm
、宽度为
79.6
mm
的带材
，
标记为：
带GB/T 20254-TFe
2.5
H0
4高
–
0
,254
×
79,60  
或 
 
带GB/T 20254-C19
40
0H0
4高
–
0
,254
×
79,60  
)


5  技术要求
5.1  化学成分
带材的化学成分应符合GB/T 5231中相应牌号的规定。
5.2  外形尺寸及其允许偏差
5.2.1  厚度及其允许偏差
带材的厚度及其允许偏差应符合表2的规定。
表2  厚度及其允许偏差
单位为毫米
	厚度
	厚度允许偏差a

	
	普通级
	高精级

	0.100～0.300
	±0.008
	±0.005

	＞0.300～0.500
	±0.010
	±0.008

	＞0.500～0.800
	±0.015
	±0.010

	＞0.800～1.000
	±0.020
	±0.015

	＞1.000～1.500
	±0.025
	±0.020

	＞1.500～2.000
	±0.030
	±0.025

	a  需方要求厚度允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。


5.2.2  宽度及其允许偏差
带材的宽度及其允许偏差应符合表3的规定。
表3  宽度及其允许偏差
单位为毫米
	宽度
	以下厚度范围的宽度允许偏差

	
	0.100～1.000
	＞1.000～2.000

	18.00～100.00
	±0.05
	±0.10

	＞100.00～610.00
	±0.20
	±0.30


5.2.3  侧边弯曲度
带材的外形应平直，其侧边弯曲度应符合表4的规定。
表4  侧边弯曲度
	宽度
mm
	侧边弯曲度
mm/m

	18.00～100.00
	≤1.0

	＞100.00～610.00
	≤1.5


5.2.4  横弯
带材的横弯应符合表5的规定。
表5  横弯
单位为毫米
	宽度
	横弯

	18.00～50.00
	≤0.15

	＞50.00～100.00
	≤0.20

	＞100.00～610.00
	≤0.25%t

	注：“t”为带材宽度。


5.2.5  毛刺
带材的两边应切齐，无裂边和卷边。边缘毛刺应符合表6规定。
表6  毛刺
单位为毫米
	厚度
	边缘毛刺

	0.100～0.500
	≤0.01

	＞0.500～1.000
	≤0.02

	＞1.000～2.000
	≤0.03


5.3  力学性能
带材的室温力学性能应符合表7的规定。
表7  力学性能
	牌号
	状态
	拉伸试验
	硬度试验

	
	
	抗拉强度Rm
MPa
	断后伸长率A11.3a
％
	维氏硬度HV

	TP2
	O60
	205～275
	≥35
	50～70

	
	H01
	235～280
	≥25
	60～90

	
	H02
	275～345
	≥8
	85～105

	
	H04
	≥300
	≥5
	≥100

	TSn0.12
	H01
	250～320
	≥9
	60～90

	
	H02
	300～370
	≥4
	85～110

	
	H04
	360～430
	≥3
	105～130

	
	H06
	420～490
	≥2
	120～140

	TNi1.3-0.25
	H04
	460～520
	≥10
	135～165

	
	H06
	520～590
	≥9
	150～180

	
	H08
	580～650
	≥8
	170～200

	TSn1.5-0.8-0.06
	H04
	500～590
	≥7
	155～180

	
	H06
	540～630
	≥1
	160～195

	TFe0.1
	O60
	260～330
	≥30
	≤100

	
	H01
	300～360
	≥20
	90～115

	
	H02
	320～410
	≥6
	100～125

	
	H03
	360～440
	≥5
	110～130

	
	H04
	390～470
	≥4
	115～135

	
	H06
	≥430
	≥2
	≥130

	TFe2.5
	O60
	300～380
	≥20
	90～110

	
	H01
	320～400
	≥15
	100～120

	
	H02
	365～430
	≥6
	115～135

	
	H04
	410～490
	≥5
	125～145

	
	H06
	450～500
	≥3
	135～150

	
	H08
	480～530
	≥2
	140～155

	
	H10
	≥500

	≥2
	≥145

	BSi3.2-0.7
	TM00
	600～760
	≥8
	180～220

	
	TM02
	650～830
	≥7
	190～240

	
	TM03
	690～860
	≥5
	200～260

	a 厚度小于0.2 mm的带材，其断后伸长率指标供参考。


5.4  抗软化性能
带材可进行软化性能检测。带材按6.4的规定处理后，其维氏硬度检测结果应不小于原始硬度的80％。
5.5  电性能
带材的电性能应符合表8的规定。
表8  电性能
	牌号
	导电率（C20）
%IACS

	TP2
	≥76

	TSn0.12
	≥85

	TNi1.3-0.25
	≥48

	TSn1.5-0.8-0.06
	≥31

	TFe0.1
	≥85

	TFe2.5
	≥60

	BSi3.2-0.7
	≥40


5.6 残余应力
带材应进行消除残余应力处理。残余应力大小由供需双方协商。
5.7  表面粗糙度
带材的表面粗糙度应符合表9的规定。
表9  表面粗糙度
	厚度
mm
	表面粗糙度
μm

	
	Ra
	Rmax

	0.100～0.200
	≤0.10
	≤0.8

	＞0.200～0.500
	≤0.12
	≤1.0

	＞0.500～1.000
	≤0.20
	≤1.3

	＞1.000～2.000
	≤0.40
	≤2.5


5.8  表面质量
带材的表面应光滑、清洁，不允许有任何影响使用的缺陷。
6  试验方法
6.1  化学成分
带材的化学成分的分析按GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。
6.2  外形尺寸及其允许偏差
带材的外形尺寸测量按GB/T 26303.3的规定进行。
6.3  力学性能
带材的维氏硬度试验按GB/T 4340.1的规定进行。拉伸试验按GB/T 34505的规定进行。
6.4  抗软化性能
将炉温升至表10规定的加热温度后，放入试样，按规定的时间保温后取出，空冷至室温，测试维氏硬度。维氏硬度试验按GB/T 4340.1的规定进行测试，并与原始硬度进行比较。
表10 抗软化性能试验条件
	牌号
	状态
	加热温度
℃
	保温时间
min

	TP2
	H02、H04
	370
	3

	TSn1.5-0.8-0.06
	H04、H06
	450
	5

	TFe0.1
	H02、H03、H04、H06
	470
	3

	TFe2.5
	H02、H04
	470
	3

	BSi3.2-0.7
	TM00、TM02
	450
	2

	  注：其他牌号、状态带材的试验条件由供需双方商定。


6.5  电性能
带材的电性能试验按GB/T 351或GB/T 32791的规定进行。仲裁试验按GB/T 351的规定进行。
6.6  残余应力
带材残余应力按YS/T 1678的规定进行。
6.7  表面粗糙度
带材的表面粗糙度检测按GB/T 10610的规定进行。
6.8  表面质量
带材的表面质量应用目视进行检验。
7  检验规则
7.1  检查和验收
7.1.1  产品应由供方或第三方进行检验，产品质量应符合本文件及订货单的规定。
7.1.2  需方对收到的产品可按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量或外形尺寸及其允许偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；其他质量异议，应在收到产品三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同取样或协商确定。
7.2  组批
产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于5000kg（如为同一熔次，可不限定组批量）。
7.3  检验项目
7.3.1检验项目类别
带材的检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，见表11。
表11  检验项目
	检验项目
	出厂检验项目
	型式检验项目

	化学成分
	√
	√

	外形尺寸及其允许偏差
	√
	√

	力学性能a
	拉伸试验
	△
	√

	
	硬度试验
	√
	√

	抗软化性能
	△
	√

	电性能
	√
	√

	残余应力
	△
	√

	表面粗糙度
	△
	√

	表面质量
	√
	√

	注：表中“√”表示“必验项目”；“△” 表示“非必验项目”。

	a 拉伸试验、硬度试验任选其一，未作特别说明时，提供硬度试验。当选择硬度试验时，如需方有要求拉伸试验并在
订货单中注明时，还应进行拉伸试验，拉伸试验结果仅供参考；当选择拉伸试验时，如需方有要求硬度试验并在订
货单中注明时，还应进行硬度试验，硬度试验结果仅供参考。


7.3.2  型式检验
出现下列任一情况时，应进行型式检验：
a) 新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；
b) 产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
c) 产品停产后，恢复生产时；
d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
e) 连续二两年未进行型式检验时；
f) 需方要求时（在订货单中注明）；
g) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
7.4  取样
带材的取样应符合表12的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表12  取样
	检验项目
	取样规定
	技术要求的章条号
	试验方法的章条号

	化学成分
	供方每熔次取1个试样，需方每批取1个试样
	5.1
	6.1

	外形尺寸
	逐卷
	5.2
	6.2

	力学性能a
	拉伸试验
	每批任取2卷，每卷沿轧制方向任取1个试样
	5.3
	6.3

	
	硬度试验
	每批任取2卷， 每卷任取1个试样
	5.3
	6.3

	抗软化性能a
	每批任取2卷， 每卷任取1个试样
	5.4
	6.4

	电性能a
	每批任取2卷， 每卷任取1个试样
	5.5
	6.5

	残余应力
	每批任取1卷， 每卷任取1个试样
	5.6
	6.6

	表面粗糙度
	每批任取1卷， 每卷任取1个试样
	5.7
	6.7

	表面质量
	逐卷
	5.8
	6.8

	a  当1每批仅有1卷带材时，应取两个不同位置的试样。


7.5  检验结果的判定
7.5.1 检验结果的数值按GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。
7.5.2 化学成分不合格时，能区分熔次时，判该试样代表的熔次不合格，其他熔次依次检验，逐熔次判定；不能区分熔次时，判该批带材不合格。
7.5.3 带材的外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，判该卷带材不合格。
7.5.4 当力学性能、抗软化性能、电性能、残余应力和表面粗糙度的试验结果中有试样不合格时，应从该批带材（包括原检验不合格的那卷带材）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批带材不合格，或由供方逐卷检验，逐卷判定。
8  标志、包装、运输、贮存及随行文件
8.1 标志、包装、运输、贮存
产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB/T 8888的规定。
8.2  随行文件
每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：
a） 产品质量保证书，内容如下：
·产品的主要性能；
·对产品质量所负的责任；
·产品获得的质量认证及带材供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。
b） 产品合格证，内容如下：
·检验项目及其结果或检验结论；
·批量或批号；
·检验日期；
·检验员签名或盖章。
c） 产品检验报告；
d） 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；
e） 其他。
9  订货单内容
订购本文件所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：
a） 产品名称；
b） 牌号；
c） 状态；
d） 尺寸规格；
e） 重量（或卷数）；
f） 力学性能（拉伸试验和硬度试验任选其一，未注明时提供硬度试验）；
g） 抗软化性能、残余应力、表面粗糙度（有要求时）；
h） 本文件编号；
i） 其他。
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