Q/GYB ××××—××××

Q/GYB ××××—××××




前    言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

    本文件起草单位：浙江微通催化新材料有限公司、xxxxxx、 xxxxxx、xxxxxx、xxxxxx、xxxxxx。

本文件主要起草人：xxx xxx xxx xxx xxx。

1,5-环辛二烯氯化铱二聚体

范围

本文件规定了1,5-环辛二烯氯化铱二聚体的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。
本文件适用于医药、精细化工、化学化工行业用的1,5-环辛二烯氯化铱二聚体。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T34499.1 铱化合物化学分析方法 第1部分：铱量的测定 硫酸亚铁电流滴定法
GB/T34499.2 铱化合物化学分析方法 第2部分：银、金、铂、钯、铑、钌、铝、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、钙、钠、钾、硅的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

3  术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。

4  分类和标记

4.1 产品标记

产品名称：1,5-环辛二烯氯化铱二聚体。

化学式：C16H24Cl2Ir2或[(C8H12)IrCl]2。

产品结构式为：
              [image: image1.png]



5  技术要求

5.1 化学成分
产品的化学成分应符合表1的规定。

表1  1,5-环辛二烯氯化铱二聚体化学成分

	铱质量分数%
	杂质元素质量分数，不大于%

	
	Pt
	Pd
	Rh
	Ru
	Au
	Ag
	Ca
	Fe
	Na

	56.0~57.2
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.005
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01

	
	Pb
	Mn
	A1
	Si
	K
	Ni
	Cu
	Mg
	杂质元素总和

	
	0.005
	0.005
	0.005
	0.01
	0.01
	0.005
	0.005
	0.005
	0.1


5.2  溶解性
 产品用二氯甲烷溶解后应澄清，无目视可见不溶物。
5.3  外观质量

     产品应为红棕色粉末。

6  试验方法
6.1  化学成分

6.1.1 铱质量分数的测定按GB/T34499.1的规定进行。
6.1.2 杂质元素质量分数的测定按GB/T34499.2的规定进行。
6.2 溶解试验
称取1,5-环辛二烯氯化铱二聚体1.0 g（精确到0.01 g），加入20 mL二氯甲烷，溶解后，溶液应清亮，无目视可见不溶物。
6.3外观质量
采用目视检查。

7  检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1 产品由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起3日内提出；属于化学成分和溶解性能的异议，应在收到产品之日起15日内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。
7.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一投料批次组成。

7.3 检验项目

每批产品均应进行化学成分、溶解性及外观质量的检验。

7.4 取样

7.4.1 产品化学成分、溶解性能试验的取样：应由同一批次产品中随机取样，共取产品总量的1%～5%，再用四分法缩分至检验所需数量。
7.4.2 产品外观质量逐瓶检验。

7.5 检验结果判定

7.5.1 检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2 产品化学成分、溶解试验中任意一项的检验结果不合格时，则判该批产品不合格。
7.5.3 产品外观质量检验不合格，则判该瓶产品不合格。

8 标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标志

8.1.1 产品标志

在检验合格的产品上应有如下标志：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）生产批次；

d）数量；

e）生产日期。

8.1.2 包装标志

    产品的包装箱标志应符合GB/T 191的规定。

8.2 包装、运输、贮存


8.2.1 产品装入聚丙烯或聚乙烯塑料瓶中，密封。整齐放入木箱或纸箱内，用纸屑、泡沫塑料等软物进行填充，不得有松动现象。

8.2.2 产品可以用铁路、公路、水运等方式运输。

8.2.3 产品应放于阴凉、干燥处，严防受潮。
8.3 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

产品检验报告单；

● 检验项目及其结果或检验结论；

● 批量或批号；

● 检验日期；

● 检验员签名或盖章。

b）其它。

9  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容:

a）产品名称；

b）规格；

c）净重（或件数）；

d）本文件编号；

e）其他。
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1,5-环辛二烯氯化铱二聚体


Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium dimer
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