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反式-二碘双（三乙基膦）铂
1  范围
本文件规定了反式二碘双（三乙基膦）铂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书等内容。

本文件适用于有机合成催化、功能材料制备及金属有机化学基础研究等领域以及制备其他含铂金属有机化合物用的反式二碘双（三乙基膦）铂。

2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JY/T 0578超导脉冲傅里叶变换核磁共振波谱测试方法通则

YS/T 646.1 铂化合物化学分析方法 第1部分:铂量的测定 高锰酸钾电流滴定法。
YS/T 646.2 铂化合物化学分析方法 第2部分：银、金、钯、铑、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、铬、锌、镁、锰、铝、钙、钠、硅、 铋、钾的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。
3  术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
4.  产品标记
4.1 产品名称：反式二碘双（三乙基膦）铂
4.2 化学式：trans-[PtI₂(PEt₃)₂]。

4.3 产品标记：YS/T XXX- trans-[PtI₂(PEt₃)₂] 
4.4 结构式 ：
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5. 技术要求
5.1  化学结构 

31P H NMR（CDCI3）δ 0.38 ppm（1JPt-P = 2269.2）
5.2化学成分
产品的化学成分应符合表1的规定。
表1 化学成分

	Pt
	杂质含量（质量分数），不大于%

	27.5～28.4
	Pd
	Al
	Mg
	Zn
	Cu

	
	0.005
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002

	
	Fe
	Ni
	Pb
	Mn

	
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002


5.3  溶解性
产品应溶于二氯甲烷溶液。

5.4  外观质量
产品应为黄色至橙黄色晶体。
6  试验方法

6.1  化学结构
称取0.010 g（精确至0.0001 g）试料，置于玻璃管中，加5 mL氘代氯仿溶解，移取0.6 ml液体置于核磁管中上机测试，具体的操作按照JYT+0578-2020+超导脉冲傅里叶变换核磁共振波谱测试方法通则进行测定。   
6.2  化学成分

6.2.1  铂质量分数的测定
称取0.200 g（精确至0.0001 g）试料，置于聚四氟乙烯消化罐中，加20 mL盐酸、5 mL过氧化氢，密闭，置于烘箱中于150 °C ± 5 °C加热5 h至完全溶解，以下操作按YS/T 646.1的规定进行。
6.2.2  杂质元素质量分数的测定
   金属杂质元素含量的测定按照按YS/T 646.2的规定进行。

6.3  溶解试验
   称取1.0 g样品（精确到0.01g），用10 mL二氯甲烷溶解，溶液应澄清透明。

6.4  外观质量
采用目视检查。

7  检验规则
7.1  检查和验收
7.1.1  产品应由供方检验部门进行验收，产品质量应符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

7.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起15日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

7.2  组批
产品应成批提交验收，每批应由一次投料生产出的产品组成。

7.3  检验项目
    每批产品出厂前应进行化学成分、溶解试验、外观质量的检验。

7.4  取样
7.4.1  产品化学成分、溶解试验的取样：同一批产品混合均匀，从不同部位取产品总量的1% ～5%，再用四分法缩分至检验所需数量。

7.4.2  产品外观质量逐瓶检验。

7.5  检验结果判定

7.5.1  产品检验项目化学成分、溶解试验项目中任一项的检验结果不合格时，则判该批产品不合格。

7.5.2  外观质量检验不合格，则判该瓶产品不合格。

8  标志、包装、运输、贮存及质量证明书
8.1  产品标志
   在检验合格的产品上应有如下标志：

 供方名称；

 产品名称；

 生产批次；

 数量；

 生产日期。

8.2  包装、运输、贮存
8.2.1  产品装入聚丙烯或聚乙烯塑料瓶中，密封。整齐放入木箱或纸箱内，用纸屑、泡沫塑料等软物进行填充，不得有松动现象。

8.2.2  产品可以用铁路、公路、水运等方式运输。

8.2.3  产品应贮存于阴凉、干燥处，防止受潮。

8.3  质量证明书
每批产品应附有质量证明书，注明：

 供方名称、地址、电话、传真；

 产品名称；

 产品批号；

 数量；

 检验结果和技术监督部门印记；

 本标准编号；

 出厂日期。

8  订货单（或合同）内容
本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

 产品名称；

 数量；

 本标准编号；

 其他。
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