YS/T xxxx-20xx

 

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 1199-2017《1,1'-双二苯基膦二茂铁二氯化钯》，与YS/T 1199-2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
增加了杂质元素银（Ag）、铁（Fe）、锌（Zn）、锰（Mn）、铋（Bi）质量分数不大于0.005%的规定（见4.2中表1）；
增加了杂质总量不大于0.05%的规定（见4.2中表1）；
更改了钯含量的测定方法，由YS/T 1200.1 更改为GB/T 23276的规定进行（见5.1.1，2017版的4.1）；
更改了杂质元素的测定方法，由YS/T 1200.2更改了YS/T 1197的规定进行（见5.1.2，2017版的4.2）；
增加了检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定的要求（见6.5.1）。
请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：合肥大学、、***、***、***、***。
本文件主要起草人：、***、***、***、***、***、***、***、***、***.
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——2017年首次发布为YS/T 1199-2017；

——本次为第一次修订。

1,1'-双二苯基膦二茂铁二氯化钯
范围

本文件规定了1,1'-双二苯基膦二茂铁二氯化钯的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于精细化工、有机合成等行业用1,1'-双二苯基膦二茂铁二氯化钯。
规范性引用文件

下列文件对于本文件是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 23276 钯化合物分析方法 钯量的测定 二甲基乙二醛肟析出 EDTA 络合滴定法

YS/T 1197钯化合物化学分析方法 金、银、铂、铑、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、铬、锌、镁、锰、铝、钙、钠、硅、铋、钾、镉的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。
技术要求

4.1 化学式

分子式 C34H28Cl2FeP2Pd，分子量：731.71，结构式   
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4.2 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

 表1  化学成分                        
	钯（质量分数），不小于%
	杂质元素（质量分数），不大于 %

	14.0
	Pt
	Rh
	Ir
	Au
	Ag
	Pb
	Ni
	Cu
	Cd
	Cr
	Fe
	Zn
	Mn
	Bi
	总量

	
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.005
	0.05


4.3 溶解试验
产品用三氯甲烷溶解后应澄清，无目视可见不溶物。
4.4 外观质量

产品应为橙红色结晶粉末。
试验方法

5.1 化学成分
5.1.1 钯质量分数的测定按照GB/T 23276的规定进行。
5.1.2 杂质元素质量分数的测定按照YS/T 1197的规定进行。
5.2 溶解试验

称取0.5 g样品（精确到0.01g），加入10 mL三氯甲烷，应完全溶解，溶液应清亮无目视可见不溶物。
5.4 外观质量

采用目视检查。
检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1 产品应由供方或第三方进行检验，产品质量应符合本文件及订货单规定。
6.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起3日内提出；属于化学成分和溶解试验的异议，应在收到产品之日起15日内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。
6.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一投料批次的产品组成。

6.3 检验项目

每批产品均应进行化学成分、溶解试验、外观质量检验。

6.4 取样

6.4.1 产品化学成分、溶解试验的取样：应由同一批次产品中随机取样，共取产品总量的1%～5%，再用四分法缩分至检验所需数量。
6.4.2 产品外观质量逐瓶检验。
6.5 检验结果的判定

6.5.1 检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。
6.5.2 产品的化学成分、溶解试验中任意一项检验结果不合格时，则判该批产品不合格。

6.5.3 产品外观质量检验不合格，则判该瓶产品不合格。
标志、包装、运输、贮存及随性文件
7.1 产品标志

在检验合格的产品标签上应有如下标志：
    a)　供方名称；
    b)　产品名称；
    c)　生产批次；

d)　数量；

e)  生产日期。

7.2 包装、运输、贮存
7.2.1 产品装入聚丙烯或聚乙烯塑料瓶中，密封。整齐放入木箱或纸箱内，用纸屑、泡沫塑料等软物进行填充，不应有松动现象。
7.2.2 产品用铁路、公路、水运等方式运输。

7.2.3 产品应存放于阴凉、干燥处，严防受潮。
7.3 随行文件
每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

产品检验报告单，内容如下：

——产品名称；
——检验项目及其结果或检验结论；
——批号；
——检验日期；
——检验员签名或盖章。
其他。
订货单内容
需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：
产品名称；

包装规格；

净重（或件数）；

本文件编号；

其他。
             
中华人民共和国工业和信息化部 发布
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1,1'-双二苯基膦二茂铁二氯化钯


Dichloro[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene] palladium
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