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本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替YS/T 323-2019《铍青铜板材、带材和箔材》，与YS/T 323-2019相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下:

a）增加了TBe0.3-2.1合金牌号及相应技术要求（见表1）；
b）更改了板带箔材的宽度规定（见表1）；

c）更改了板带箔材的厚度允许偏差，使其更加严格（见表3， 2019年版的表3）；

d）增加了TBe0.3-1.2合金牌号的TH03状态及相应力学性能（见表8）；

e）增加了TBe0.3-0.5、TBe0.3-1.2和TBe0.4-1.8合金牌号的90°弯曲试验条件（见表10）；
f）更改了TBe0.3-0.5、TBe0.4-1.8的电性能，使其更加严格（见表11）；

g) 更改了工艺性能试验方法的执行标准（见6.4，2019年版的4.4）；
h）增加了型式检验的相关规定（见7.3）；
i) 更改了检验结果判定的相关规定（见7.5，2019年版的5.5）。
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——1975年首次发布为 YB 552-1975《铍青铜条材和带材》；
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前   言

铍青铜板带箔材
1范围

本文件规定了铍青铜板带箔材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本文件适用于仪器、仪表和电器等工业部门制造弹性元件及其他制品用的铍青铜板带箔材(以下简称板带箔材)。
2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 351  金属材料电阻系数测量方法

GB/T 4340.1  金属维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 5121（所有部分）  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书
GB/T 26303.3  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第3部分：板带材

GB/T 32791  铜及铜合金导电率涡流测试方法
GB/T 34505  铜及铜合金材料室温拉伸试验方法

YS/T 347  铜及铜合金平均晶粒度测定方法
YS/T 482  铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法

YS/T 483  铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法（波长色散型）

YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 1450  铜及铜合金板、带材杯突试验方法
YS/T 1773  铜及铜合金带箔材弯曲试验方法
T/CNIA 0184  铜及铜合金加工材表面粗糙度触针式测量方法

3术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。
4分类和标记

4.1产品分类

板带箔材的牌号、代号、状态和规格应符合表1的规定。

表1  板带箔材的牌号、代号、状态和规格
	合金牌号
	代号
	状态
	类型
	厚度/mm
	宽度/mm
	长度/mm

	TBe2
	T17720
	固溶处理(TB00)
固溶热处理十冷加工(1/4 硬)(TD01)
固溶热处理十冷加工(1/2 硬)(TD02)
固溶热处理十冷加工(硬)(TD04)
固溶热处理十沉淀热处理(TF00)
固溶热处理十冷加工(1/4硬)十沉淀热处理(TH01)
固溶热处理十冷加工(1/2硬)十沉淀热处理(TH02)
固溶热处理十冷加工(硬)十沉淀热处理(TH04)
	箔材
	0.05～0.10
	10～450
	—

	
	
	
	带材
	0.10～1.50
	10～450
	—

	
	
	
	板材
	>0.45～6.00
	30～450
	200～3000

	TBe1.9
	T17710
	
	箔材
	0.05～0.10
	10～450
	—

	
	
	
	带材
	0.10～1.50
	10～450
	—

	
	
	
	板材
	>0.45～6.00
	30～450
	200～3000

	TBe1.9-0.2
	C17200
	
	箔材
	0.05～0.10
	10～450
	—

	
	
	
	带材
	0.10～1.50
	10～450
	—

	
	
	
	板材
	>0.45～6.00
	30～450
	200～3000

	TBe1.7
	T17700
	固溶热处理十冷加工(1/2 硬)(TD02)
固溶热处理十冷加工(硬)(TD04)
固溶热处理十冷加工(1/2硬)十沉淀热处理(TH02)
固溶热处理十冷加工(硬)十沉淀热处理(TH04)
	箔材
	0.05～0.10
	10～450
	—

	
	
	
	带材
	0.10～1.50
	10～450
	—

	
	
	
	板材
	>0.45～6.00
	30～450
	200～3000

	TBe0.3-0.5
	C17410
	固溶热处理+冷加工（1/2硬）+沉淀热处理（TH02或1/2HT）
固溶热处理+冷加工（硬）+沉淀热处理（TH04或HT）
	箔材
	0.05～0.10
	10～450
	—

	
	
	
	带材
	0.10～1.50
	10～450
	—

	TBe0.3-0.7
	C17450
	固溶热处理+冷加工（1/2硬）+沉淀热处理（TH02或1/2HT）
固溶热处理+冷加工（硬）+沉淀热处理（TH04或HT）
	箔材
	0.05～0.10
	10～450
	—

	
	
	
	带材
	0.10～1.50
	10～450
	—

	TBe0.3-1.2
	C17460
	固溶热处理+冷加工（3/4硬）+沉淀热处理（TH03或3/4HT）
固溶热处理+冷加工（硬）+沉淀热处理（TH04或HT）
	箔材
	0.05～0.10
	10～450
	—

	
	
	
	带材
	0.10～1.50
	10～450
	—

	TBe0.6-2.5
	C17500
	固溶热处理十沉淀热处理(TF00)
固溶热处理十冷加工(1/2 硬)十沉淀热处理(TH02)
固溶热处理十冷加工(硬)+沉淀热处理(TH04)
	箔材
	0.05～0.10
	10～450
	—

	
	
	
	带材
	0.10～1.50
	10～450
	—

	TBe0.4-1.8
	C17510
	
	箔材
	0.05～0.10
	10～450
	—

	
	
	
	带材
	0.10～1.50
	10～450
	—

	TBe0.3-2.1
	C17530
	
	箔材
	0.05～0.10
	10～450
	—

	
	
	
	带材
	0.10～1.50
	10～450
	—

	注：经供需双方协商，也可供应其他牌号、状态和规格的带材。


4.2产品标记

板带箔材标记按产品名称、文件编号、牌号或代号、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：
示例1：

用TBe1.9（代号T17710）制造的TD04态、普通级、厚度为1.40mm、宽度为350mm、长度为1000mm 的板材,标记为：

铜板 YS/T 323-TBe1.9TD04-1.40×350×1000

或铜板 YS/T 323-T17710TD04-1.40×350×1000

示例2：

用TBe0.3-0.5（代号C17410）制造的、TH02状态、高精级、厚度为0.20mm、宽度为 450mm 的带材标记为：

铜带 YS/T 323-TBe0.3-0.5TH02 高-0.20×450

或铜带 YS/T 323-C17410TH02 高-0.20×450
示例3：

用TBe2（代号T17720）制造的 TB00 态、高精级、厚度为0.10mm、宽度为 200mm 的箔材,标记为:：

箔材 YS/T 323-TBe2TB00 高-0.10×200

或箔材YS/T 323-T17720TB00 高-0.10×200
5技术要求

5.1化学成分

TBe0.3-2.1牌号的化学成分应符合表2的规定,其余板带箔材的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

表2  化学成分
	牌号
	代号
	化学成分 （质量分数）/%

	
	
	Cu+所列元素
	Be
	Co
	Ni
	Fe
	Al
	Cu

	TBe0.3-2.1
	C17530
	≥99.5
	0.2~0.4
	Ni+Co  1.8~2.5
	≤0.10
	≤0.6
	余量


5.2外形尺寸及其允许偏差

5.2.1板带箔材的厚度及其允许偏差应符合表3的规定。

表3  板带箔材的厚度及其允许偏差

单位为毫米
	厚度
	厚度允许偏差a

	
	板  材
	带 箔 材 

	
	—
	普通级
	高精级

	≤0.10
	—
	0

  -0.010
	0

  -0.006

	＞0.10~0.15
	—
	0

  -0.015
	0

  -0.010

	>0.15~0.30
	—
	0

  -0.020
	0

  -0.015

	>0.30~0.45
	—
	0

  -0.030
	0

  -0.020

	>0.45~0.55
	0

  -0.050
	0

  -0.040
	0

  -0.030

	>0.55~0.65
	0

 -0.050
	0

  -0.050
	0

  -0.040

	>0.65~0.80
	0

 -0.060
	0

  -0.050
	0

  -0.045

	>0.80~1.00
	0

  -0.070
	0

  -0.060
	0

  -0.050

	>1.00~1.50
	0

  -0.080
	0

  -0.080
	0

  -0.080

	>1.50～2.00
	-0.100
	―
	―

	>2.00～3.00
	-0.120
	―
	―

	>3.00～3.50
	-0.150
	―
	―

	>3.50～4.50
	-0.180
	―
	―

	>4.50～5.00
	-0.200
	―
	―

	>5.00～5.50
	-0.240
	―
	―

	>5.50～6.00
	-0.250
	―
	―

	a：当要求厚度允许偏差全为(±)双向偏差时,其值为表中相应数值的1/2。


5.2.2板带箔材宽度及其允许偏差应符合表4的规定。

表4  板带箔材宽度及其允许偏差

单位为毫米
	宽  度
	以下厚度范围的宽度允许偏差a

	
	箔材厚度
	带材厚度
	板材厚度

	
	0.05～0.15
	0.15～1.5
	≤1.50
	>1.50～3.00
	>3.00～5.00
	>5.00～6.00

	≤200
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	-0.2
	-0.2
	-1
	-1
	-2
	-3

	>200～400
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	-0.4
	-0.4
	-1
	-1
	-2
	-3

	a：当要求宽度允许偏差全为(±)双向偏差时,其值为表中相应数值的1/2。


5.2.3板材长度及其允许偏差应符合表5的规定。

表5  板材长度及其允许偏差

单位为毫米
	厚度
	长度
	长度允许偏差

	0.45～6.0
	200～600
	+5

0

	
	>600～3000
	+6

0

	注:当板材长度小于等于宽度时,应标明轧制方向。


5.2.4带箔材的侧边弯曲度应符合表6的规定。

表6  带箔材的侧边弯曲度

	宽度/mm
	以下厚度的带箔材侧边弯曲度/（mm/m）

	
	厚度≤0.50mm
	厚度>0.50mm

	10~50
	≤ 3.0
	≤ 4.0

	>50~100
	≤ 2.0
	≤ 3.0

	>100~200
	≤ 1.5
	≤ 2.5

	>200~400
	≤ 1.0
	≤ 2.0


5.2.5 板材平整度应符合表7的规定。

表7  板材的平整度

	厚 度/mm
	状  态
	平整度/（mm/m）

	≤ 1.50
	TB00
	≤ 20

	
	TD01、TD02、TD04
	≤ 15

	>1.50~5.00
	TB00
	≤ 15

	
	TD01、TD02、TD04
	≤ 10

	>5.00
	TB00
	≤ 10

	
	TD01、TD02、TD04
	≤ 8


5.3力学性能

板带箔材的力学性能应符合表8的规定。板带箔材的弹性模量,参见附录 A。
表8  力学性能

	牌号
	代号
	状态b
	拉伸试验
	硬度试验

	
	
	
	厚度mm
	抗拉强度
Rm/MPa
	屈服强度a
Rp0.2/Mpa
	断后伸长率
A11.3/%
	维氏硬度
HV

	TBe2
TBe1.9-0.2
	T17720
C17200
	TB00
	≥0.1
	400~560
	190~380
	≥35.0
	≤140

	
	
	TD01
	
	520~610
	410~560
	≥10.0
	120~220

	
	
	TD02
	
	590~690
	500~660
	≥6.0
	140~240

	
	
	TD04
	
	≥650
	620~800
	≥2.0
	≥170

	
	
	TF00
	
	1140~1340
	≥960
	≥3.0
	≥320

	
	
	TH01
	
	1210~1410
	≥1030
	≥2.5
	320~420

	
	
	TH02
	
	1280~1480
	≥1100
	≥1.0
	340~440

	
	
	TH04
	
	1310~1520
	≥1140
	≥1.0
	≥360

	TBe1.9


	T17710
	TB00
	≥0.1
	400~560
	190~380
	≥35.0
	≤140

	
	
	TD01
	
	520~610
	410~560
	≥10.0
	120~220

	
	
	TD02
	
	590~690
	510~660
	≥6.0
	140~240

	
	
	TD04
	
	≥650
	620~800
	≥2.0
	≥160

	
	
	TF00
	
	1140~1340
	≥960
	≥3.0
	≥350

	
	
	TH01
	
	1210~1410
	≥1030
	≥2.5
	320~420

	
	
	TH02
	
	1280~1480
	≥1100
	≥1.0
	340~440

	
	
	TH04
	
	1310~1520
	≥1140
	≥1.0
	≥370

	TBe1.7
	T17700
	TD02
	≥0.1
	550~650
	440~590
	≥6.0
	130~230

	
	
	TD04
	
	≥590
	≥510
	≥2.0
	≥150

	
	
	TH02
	
	1170~1380
	≥1000
	≥1.0
	320~420

	
	
	TH04
	
	1240~1450
	≥1070
	≥1.0
	≥340

	TBe0.3-0.5
	C17410
	TH02
	≥0.08
	655~790
	550~590
	10~20
	180~230

	
	
	TH04
	
	760~890
	690~830
	7~17
	210~278

	TBe0.3-0.7
	C17450
	TH02
	≥0.08
	655~790
	550~590
	12
	180~245

	TBe0.3-1.2
	C17460
	TH03
	≥0.08
	790~930
	655~790
	≥11
	220~280

	
	
	TH04
	
	825~965
	720~860
	≥10
	230~290

	TBe0.6-2.5
TBe0.4-1.8
	C17500
C17510
	TF00
	≥0.08
	690~895
	≥550
	10
	195~275

	
	
	TH02
	
	650~800
	550~690
	10~20
	180~230

	
	
	TH04
	
	760~965
	≥655
	≥5
	230~280

	TBe0.3-2.1
	C17530
	TH02
	≥0.08
	670~800
	550~760
	≥10
	195~250

	
	
	TH04
	
	765~900
	685~835
	≥8
	220~275

	a规定塑性延伸强度为参考值。

b TB00、TD01、TD02、TD04 四种状态板带销材的沉淀热处理制度应符合附录B的规定,热处理后各状态的性能应符合表8规定。


5.4 工艺性能
板带箔材可进行弯曲试验,弯曲试验条件应符合表9和表10的规定。弯曲试验后在弯曲处不应有裂纹。

表9  180°弯曲试验条件

	牌  号
	状  态
	厚  度/mm
	弯曲角度/（°）
	弯心半径/mm

	TBe2

TBe1.9-0.2

TBe1.9

TBe1.7
	TB00
	0.25~1.50
	180
	0.5×t

	
	TD01
	
	
	1.0×t

	
	TD02
	
	
	3.0×t

	注1:其他牌号、状态和厚度的板带箔材,弯曲试验要求由供需双方协商确定。

注2:t为板带箔材的厚度。


表 10  90°弯曲试验条件

	牌  号
	状  态
	厚  度/mm
	最大压头半径

	
	
	
	垂直于轧制方向

（GW）
	平行于轧制方向

（BW）

	TBe2

TBe1.9-0.2

TBe1.9

TBe1.7
	TD04
	0.25~1.50
	1.0×t
	1.0×t

	TBe0.3-0.5
	TH02
	0.10~1.50
	0.5×t
	0.5×t

	
	TH04
	0.10~1.50
	1.2×t
	5.0×t

	TBe0.3-1.2
	TH03
	0.10~1.50
	0.7×t
	0.7×t

	
	TH04
	0.10~1.50
	1.5×t
	1.5×t

	TBe0.4-1.8
	TH02
	0.10~1.50
	0.5×t
	0.5×t

	
	TH04
	0.10~1.50
	2.0×t
	2.0×t

	TBe0.3-2.1
	TH02
	0.10~1.50
	0×t 
	0×t 

	
	TH04
	0.10~1.50
	1.5×t
	1.5×t

	注1:其他牌号、状态和厚度的板带箔材,弯曲试验要求由供需双方协商确定。

注2:t为板带箔材的厚度。


5.5 电性能

TBe0.3-0.5、TBe0.3-0.7、TBe0.3-1.2、TBe0.6-2.5、TBe0.4-1.8、TBe0.3-2.1六个牌号板带箔材的相应状态电性能C20应符合表11的规定。

表11  电性能

	牌  号
	状  态
	导电率/%IACS

	TBe0.3-0.5
	TH02
	≥47

	
	TH04
	≥45

	TBe0.3-0.7
	TH02
	≥50

	TBe0.3-1.2
	TH03、TH04
	≥50

	TBe0.6-2.5
	TF00
	≥45

	TBe0.4-1.8
	TH02
	≥55

	
	TH04
	≥48

	TBe0.3-2.1
	TH02
	≥38

	
	TH04
	≥33


5.6 晶粒度

产品的晶粒度应符合表12的规定。

表12  晶粒度
	牌 号
	状 态
	厚度/mm
	平均晶粒尺寸/ mm

	
	
	
	带 材
	板 材

	TBe2
TBe1.9-0.2
TBe1.9
	TB00
	< 0.30
	0.015~0.045
	―

	
	
	0.30~6.00
	0.015~0.055

	注:其他牌号板带箔材晶粒度的要求,由供需双方协商确定。


5.7表面质量

产品表面应光滑清洁,允许有轻徽的、局部的不影响加工或使用的划伤、凹坑、发红、发暗、氧化色和局部水迹等。

5.8表面粗糙度
带箔材的表面粗糙度Ra 应符合表13的规定。
表13  表面粗糙度

	厚度mm
	表面粗糙度μm

	
	Ra

	≤0.200
	≤0.25

	＞0.200～0.500
	≤0.35

	＞0.500～1.000
	≤0.40

	＞1.000
	≤0.50


6试验方法

6.1化学成分

产品的化学成分分析方法按GB/T 5121（所有部分）、YS/T 482或YS/T 483的规定进行。仲裁时，按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

6.2 外形尺寸及其允许偏差
产品的外形尺寸及其允许偏差应按GB/T 26303.3的规定进行。

6.3力学性能

6.3.1 产品的拉伸试验方法按GB/T 34505的规定进行。

6.3.2 产品的维氏硬度试验方法按GB/T 4340.1的规定进行。

6.4工艺性能

产品的弯曲试验方法按YS/T 1773的规定进行。

6.5电性能

产品的电性能试验按GB/T 32791或GB/T 351的规定进行。仲裁时按GB/T 351的规定进行。
6.6晶粒度
产品的晶粒度测定方法按YS/T 347的规定进行。

6.7表面质量

板带箔材的表面质量用目视检验。

6.8 表面粗糙度
板带箔材的表面粗糙度检测按T/CNIA 0184的规定进行。
7   检验规则

7.1检查和验收

7.1.1产品应由供方或第三方进行检验，产品质量应符合本文件及订货单的规定。

7.1.2需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量或外形尺寸及其允许偏差的异议，应在收到产品之日起1个月内提出；其他质量异议，应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。
7.2组批
产品应成批提交检验，每批应由同一牌号、规格和状态的产品组成，每批重量应不大于3000kg。

7.3检验项目

7.3.1产品的检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，见表14。
表14  检验项目

	检验项目
	出厂检验项目
	型式检验项目

	化学成分
	√
	√

	外形尺寸及其允许偏差
	√
	√

	力学性能
	√
	√

	电性能
	√
	√

	表面质量
	√
	√

	表面粗糙度
	△
	√

	注：表中“√”表示“必验项目”；“△”表示“非必验项目”。


7.3.2出现下列任一情况时，应进行型式检验：

a）新产品首次供货或老产品转厂的试制定型鉴定；

b）产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c）产品停产后，恢复生产时；

d）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e）连续2年未进行型式检验时；

f）需方要求时（在订货单中注明）；

g）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.3.3 需方如有要求,并在合同中注明时,还应进行板带箔材的工艺性能的检验。
7.4取样

产品的取样应符合表15的规定。取样方法按YS/T668的规定进行,力学性能和工艺性能试样的制备按 YS/T 815 的规定进行。
表15  取样

	检验项目
	取样规定
	要求的章条号
	试验方法章条号

	化学成分
	供方在熔铸时取样,每熔次取1个试样;需方在板带销上任取,每批取1个试样
	5.1
	6.1

	外形尺寸及

其允许偏差
	侧边弯曲度
	每批取两张(卷),每张(卷)任取1个试样
	5.2
	6.2

	
	其他
	逐张（卷）
	5.2
	6.2

	力学性能
	拉伸实验
	每批任取2张(卷),板材每张沿垂直轧制方向取1个试样,带材每卷沿轧制方向取1个试样
	5.3
	6.3.1

	
	硬度实验
	每批取2张(卷)，每张(卷)任取1个试样
	5.3
	6.3.2

	工艺性能
	每批取2张(卷)，每张(卷)沿轧制方向任取1个试样
	5.4
	6.4

	电性能
	每批取2张(卷)，每张(卷)任取1个试样
	5.5
	6.5

	晶粒度
	每批取2张(卷),每张(卷)在任意纵截面任取1个试样
	5.6
	6.6

	表面质量
	逐张（卷）
	5.7
	6.7

	表面粗糙度
	任取1卷/批， 1个试样/卷
	5.8
	6.8


7.5检验结果的判定

7.5.1检验结果的数值按GB/T 8170规定进行修约，并采用修约值比较法判定。
7.5.2产品的化学成分不合格时，判该批产品不合格。

7.5.3产品的外形尺寸和表面质量不合格时，判该张（卷）不合格；每批中不合格件数超出接收质量限时，判整批不合格；或由供方逐卷检验，逐卷判定。

7.5.4当力学性能、电性能、工艺性能的试验结果中有试样不合格时，应从该批产品中另取双倍数量的试样（其中一个试样应取自原检验不合格的那卷产品）进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格。

7.5.5当产品张(卷)重量不符合本文件规定时，则判该张（卷）不合格，由供需双方协商。

8   标志、包装、运输和贮存及随行文件

8.1标志、包装、运输、贮存

板带箔材的标志、包装、运输、贮存应符合GB/T 8888的规定。

8.2 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a）产品质量保证书，内容如下：

· 产品的主要性能及技术参数；

· 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

· 对产品质量所负的责任；

· 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

b）产品合格证，内容如下：
· 检验项目及其结果或检验结论；

· 批量或批号；

· 检验日期；

· 检验员签名或盖章。

c）产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告。
d）产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等。
e）其他。

9  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）状态；

d）规格；

e）重量或张(卷)数；

f）电性能（需方要求时）、工艺性能（需方要求时）；

g）本文件编号；

h）其他。

附 录 A
(资料性附录)

板带箔材的弹性模量

产品的弹性模量见表A.1。
表A.1 板带箔材的弹性模量

	牌   号
	代   号
	状   态
	弹性模量E/GPa

	TBe2

TBe1.9-0. 2

TBe1. 9
	T17720

C17200

T17710
	TB00
	131

	
	
	TD01
	

	
	
	TD02
	

	
	
	TD04
	

	
	
	TF00
	

	
	
	TH01
	

	
	
	TH02
	

	
	
	TH04
	

	TBe1.7
	T17700
	TD02
	

	
	
	TD04
	

	
	
	TH02
	

	
	
	TH04
	

	TBe0.3-0.5
	C17410
	TH02
	138

	
	
	TH04
	

	TBe0.3-0.7
	C17450
	TH02
	

	TBe0.3-1.2
	C17460
	TH03
	

	
	
	TH04
	

	TBe0.6-2.5

TBe0.4-1.8
	C17500

C17510
	TF00
	

	
	
	TH02
	

	
	
	TH04
	


附 录 B

(资料性附录)

板带箔材沉淀热处理制度及状态变化

TB00、TDO1、TD02、TD04 四种状态的板带箔材的沉淀热处理制度见表B.1，其热处理前后状态变化详见表 B.1。

表B.1 沉淀热处理制度及状态变化

	牌  号
	沉淀热处理前状态
	沉淀热处理制度
	沉淀热处理后状态

	
	
	加热温度/℃
	保温时间/h
	冷却方式
	

	TBe1.9-0.2
	TD04
	320±10
	2
	空冷
	TH04

TH02

	TBe2
	
	
	
	
	

	TBe1.9
	TD02
	
	
	
	

	TBe1.7
	
	
	
	
	

	TBe1.9-0.2
	TD00
	320±10
	2.5~3.0
	空冷
	TF00

TH01

	TBe2
	TD01
	
	
	
	

	TBe1.9
	
	
	
	
	

	TBe0.4-1.8
	TB01
	420~480
	2
	空冷
	TF00

	TBe0.6-2.5
	
	
	
	
	

	TBe0.3-0.5
	TD02
	420~480
	2
	空冷
	TH02

	TBe0.3-0.7
	
	
	
	
	

	TBe0.6-2.5
	
	
	
	
	

	TBe0.4-1.8
	
	
	
	
	

	TBe0.3-0.5
	TD04
	420~480
	2
	空冷
	TH04

	TBe0.3-1.2
	
	
	
	
	

	TBe0.6-2.5
	
	
	
	
	

	TBc0.4-l.8
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