ICS 77.120.60

CCS H 62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—202X

粗   锡

Crude tin

（送审稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：云南锡业股份有限公司锡业分公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、广西华锡有色金属股份有限公司、昆明理工大学、云南锡铟实验室有限公司、江西铜业股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司。

本文件主要起草人：唐都作、陈太其、李云、李鹏飞、石如祥、吴帅锦、黄旭、林若虚、陈日凡、刘庆东、李一夫、马进萍、宋兴诚、彭巨擘、鲍庆煌、张飞、罗钊荣、合斌、张丽梅、杨春玉、陈树莲、张正权。

粗锡

- 范围

本文件规定了粗锡的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于锡矿石经焙烧除杂、还原熔炼得到的熔炼粗锡，以及锡及锡合金重熔处理后得到的再生粗锡，供生产加工精锡用的粗锡产品。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 1462（所有部分）  粗锡化学分析方法

- 术语和定义

  - 下列术语和定义适用于本文件。

3.1

液体锡 liquid tin

粗锡在精炼锅中300℃~320℃加热熔化，形成的熔融态金属锡，呈银白色液态。

3.2

锅渣pot residue

粗锡在精炼锅中300℃~320℃加热熔化，精炼锅液面、锅壁析出、冷却后形成的含锡残渣。

3.3

锅底pot bottom residue

粗锡在精炼锅中300℃~320℃加热熔化，沉降于锅底的高密度、高熔点的含锡物料。

3.4

吊环lifting ring

固定在粗锡锭上、用于粗锡起吊，且粗锡加热熔化后可脱离的金属环形构件。

- 产品分类

- 产品按化学成分分为一级品、二级品、三级品、四级品。

- 技术要求

5.1  化学成分

产品化学成分应符合表1的规定，其他元素由双方协商约定。

- 表1  化学成分

| 品级 | 化学成分（质量分数），% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sn 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |
|  |  | As | Bi | Cu | Fe | Pb | Sb |
| 一级 | 92.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
| 二级 | 85.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 10.0 | 6.0 |
| 三级 | 75.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | 12.0 |
| 四级 | 55.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 40.0 | 15.0 |

5.2  物理规格

5.2.1 粗锡锭为长方体或圆柱体，分小锭和大锭两种规格。小锭两端应有突出的耳部便于搬运，锭重25 kg±2 kg。大锭为长方体时应有突出耳部便于搬运，大锭为圆柱体时应附有完整可靠的吊环，锭重在0.5 t～2.0 t之间。

5.2.2 对产品的锭形和锭重有特殊要求时，由供需双方协商确定。

5.3  外观质量

产品的表面应平整，无炉渣、飞边，内部不应有夹层、包心和其他杂物。

6   试验方法

6.1 化学成分

6.1.1液体锡的化学成分的检测按照YS/T 1462的规定进行，锅渣、锅底化学成分分的检测由供需双方协商确定。

6.1.2 粗锡经熔化锅处理后，吊环、锅渣、锅底分别计量。

6.1.3 按式（1）计算粗锡中各待测元素的含量，以质量分数wX计：

········（1）

式中:

m — 粗锡与吊环的总重量，单位为千克（kg）；

m1 — 锅渣重量，单位为千克（kg）；

m2 — 锅底重量，单位为千克（kg）；

m3 — 吊环重量，单位为千克（kg）；

wx0 %— 液体锡中待测元素质量分数，%；

wx1 %— 锅渣中各待测元素质量分数，%；

wx2 %— 锅底中各待测元素质量分数，%。

6.2 物理规格

产品的锭外形由目视检验，锭重用称量法检验。

6.3 外观质量

产品的外观质量采用目视法检查。

7   检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1 产品由供方或第三方进行检验，产品质量应符合本文件或订货单的规定。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起30天内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

7.2  组批

产品应成批提交检验，每批次应由同一品级的粗锡组成，批重不大于50 t。

7.3  检验项目

7.3.1每批产品均应进行化学成分的检验。

7.3.2 物理规格、外观质量逐锭检验。

7.4  取样和制样

7.4.1  整批产品在干净的熔炼锅内，在温度280℃~300℃时熔化后捞尽吊环，在温度300℃~320℃时搅拌均匀后进行捞渣，捞渣过程中取渣样。将渣捞净，粗锡液面清亮后，在温度300℃~320℃搅拌状态下取液体锡样品铸成试样，液体锡试样量不少于1000 g。取完样后将液体锡泵净确认锅底情况，如有锅底则单独取样。

7.4.2  用锯取法（不应采用任何润滑剂）控制锯速将液体锡试样及锅底试样制成不大于0.85 mm的颗粒状，用磁铁除去制样时带入的铁屑。用破碎法将锅渣样制成不大于0.15 mm的粉末状。

7.4.3  产品试样（包括液体锡、锅渣、锅底样品），经过加工、缩分后，均分成4份：一份为供方样，一份为需方样，一份为仲裁样，一份为备查样。备查样和仲裁样由需方保存。样品采用自封袋封装，排进带内空气后密封保存3个月。供方如对验收分析结果有异议，应在仲裁样保存期内提出。

7.5  检验结果的判定

7.5.1  检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2  粗锡化学成分与本文件的规定及订货单要求不符合时，判该批产品不合格。

7.5.3  粗锡物理规格和外观质量不符合本文件的规定及订货单要求时，判该锭产品不合格。

8   标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  包装

8.1.1  小锭产品应捆扎牢固，排列整齐，不松动，大锭产品以裸锭供货，每捆、每锭不超过2 t。

8.1.2  需方对包装有特殊要求时，由供需双方协商确定。

8.2  标志

8.2.1  产品应有醒目不易脱落的标志，注明生产厂名称、产品名称、批号和净量。

8.3  运输与贮存

8.3.1  产品在运输过程中应有防雨淋措施。

8.3.2  产品应贮存在清洁、干燥、无腐蚀性物质的场所。

8.4  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a）产品质量保证书，内容如下：

· 产品的主要性能及技术参数；

· 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

· 对产品质量所负的责任；

· 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

b）产品合格证，内容如下：

· 检验项目及其结果或检验结论；

· 批量或批号；

· 检验日期；

· 检验员签名或盖章。

c）产品质量的检验报告。

d）产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等。

e）其他。

9   订货单内容

需方可根据自身的要求，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a）产品名称；

b）品级；

c）化学成分；

d）物理规格；

e）净重和件数；

f）本文件编号；

g）化学成分、物理规格、包装等供需双方协商的其他特殊要求；

h）其他。