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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	7.4.5
	供方如对检验结果有异议时，应在仲裁保存期限内提出，建议改为：供方如对检验结果有异议时，应在仲裁样品保存期限内提出。
	甘肃精普检测有限公司
	采纳 
	描述无差别，采纳

	2 
	
	无意见
	矿冶科技集团有限公司
	采纳
	

	3 
	6.2
	请标准牵头单位说明“6.2镍精矿中水分的测定按GB/T 25952的规定进行”的原因。
	北矿检测技术股份有限公司
	 采纳并在编制说明中进行了描述
	已在标准编制说明中阐述原因：GB/T 25952为最新版本标准。

	4
	
	无意见
	中南大学
	采纳
	

	5
	表4  
	无意见
	哈密天隆镍业有限责任公司
	不采纳
	

	6
	
	无意见
	广东邦普循环科技有限公司
	不采纳
	

	7
	7.1.3
7.4.4
5.2
	I页前言部分a)加几个“分别”和“对应”字样，建议如下：
更改了镍精矿的品级和各品位对应的镍含量、氧化镁含量，将原五个等级更改为六个等级，一至三级品的镍含量分别更改为不小于10%、8.5%、7.5%，一至三级品的氧化镁含量分别更改为不大于6.5%、 7.0%、8.0%。四至六级品的镍含量分别更改为不小于6.5%、5.0%、4.0%，四至六级品的氧化镁含量更改为不大于13.0%（见表1，对应2014年版的表1）；五至六级品的砷含量分别更改为不小于0.2%、0.2%
下同。
(2) 7.1.3”其他异议，应在收到产品之日起30 天内向供方提出。”是否改为“15天内向供方提出”较好。
（3）7.4.4规定仲裁样品的留存期限前后有矛盾
（4）“5.2 水分 一级品、二级品、三级品镍精矿中水分应不大于10.0%，冬季宜不大于9.5%；四级品、五级品、六 级品镍精矿中水分应不大于11.0%，冬季宜不大于10.0%”，建议去掉“宜”
（5）适当的地方提及双方在合同中约定仲裁方。

	中国有研科技集团有限公司
	除第（4）外，其他均采纳
	（1） 第4条意见在2026年4月21-23日重庆标准讨论会中，评委提出镍精矿水份统一要求不大于11%。
（2） 其他意见均在2026年3月17-19日标准讨论会中，评委提出同样的修改意见，并在编制说明中进行了阐述。

	8
	
	无意见
	中国地质科学院矿产综合利用研究所
	采纳
	

	9
	
	无意见
	成宗矿业有限公司
	采纳
	

	10
	5.1.1
	建议缩小氧化镁含量范围
	长沙矿冶研究院有限责任公司
	不采纳
	目前国内镍精矿以镍钴股份有限公司为主，在原矿含氧化镁逐年升高和满足镍品位的前提下，氧化镁实际控制范围已是历史最好水平。

	11
	
	无意见
	中国地质科学院矿产综合利用研究所
	采纳
	

	12
	2、6
	（1） 正文中引用了GB/T 20424建议在规范性引用文件中注明。
（2） 建议在不合格判定中增加“化学成份”
	荆门市格林美新材料有限公司
	采纳
	（1） 修改标准过程中的疏漏，已在规范性引用文件中注明；
（2） 增出的建议补充了镍精矿不合格判定条件，已在标准中更正。

	13
	
	无意见
	中伟新材料股份有限公司
	采纳
	

	14
	
	无意见
	江西铜业集团股份有限公司
	采纳
	

	15
	2
	正文中引用了GB/T 20424建议在规范性引用文件中注明。
	云南锡业集团（控股）有限责任公司
	采纳
	修改标准过程中的疏漏，已在规范性引用文件中注明

	16
	
	无意见
	西北矿冶研究院
	采纳
	




说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：16个；
    （2）收到《征求意见稿》后，电话和微信答复14家，回函的单位数：2家；
[bookmark: _GoBack]（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6家；
（4）没有回函或回复信息的单位数：0个。	


