| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 7.4.5 | 供方如对检验结果有异议时，应在仲裁保存期限内提出，建议改为：供方如对检验结果有异议时，应在仲裁样品保存期限内提出。 | 甘肃精普检测有限公司 | 采纳 | 描述无差别，采纳 |
| - 2 |  | 无意见 | 矿冶科技集团有限公司 | 采纳 |  |
| - 3 | 6.2 | 请标准牵头单位说明“6.2镍精矿中水分的测定按GB/T 25952的规定进行”的原因。 | 北矿检测技术股份有限公司 | 采纳并在编制说明中进行了描述 | 已在标准编制说明中阐述原因：GB/T 25952为最新版本标准。 |
| - 4 |  | 无意见 | 中南大学 | 采纳 |  |
| 5 | 表4 | 无意见 | 哈密天隆镍业有限责任公司 | 不采纳 |  |
| 6 |  | 无意见 | 广东邦普循环科技有限公司 | 不采纳 |  |
| 7 | 7.1.3 7.4.4 5.2 | I页前言部分a)加几个“分别”和“对应”字样，建议如下： 更改了镍精矿的品级和各品位对应的镍含量、氧化镁含量，将原五个等级更改为六个等级，一至三级品的镍含量分别更改为不小于10%、8.5%、7.5%，一至三级品的氧化镁含量分别更改为不大于6.5%、 7.0%、8.0%。四至六级品的镍含量分别更改为不小于6.5%、5.0%、4.0%，四至六级品的氧化镁含量更改为不大于13.0%（见表1，对应2014年版的表1）；五至六级品的砷含量分别更改为不小于0.2%、0.2% 下同。 (2) 7.1.3”其他异议，应在收到产品之日起30 天内向供方提出。”是否改为“15天内向供方提出”较好。 （3）7.4.4规定仲裁样品的留存期限前后有矛盾 （4）“5.2 水分 一级品、二级品、三级品镍精矿中水分应不大于10.0%，冬季宜不大于9.5%；四级品、五级品、六 级品镍精矿中水分应不大于11.0%，冬季宜不大于10.0%”，建议去掉“宜” （5）适当的地方提及双方在合同中约定仲裁方。 | 中国有研科技集团有限公司 | 除第（4）外，其他均采纳 | - 第4条意见在2026年4月21-23日重庆标准讨论会中，评委提出镍精矿水份统一要求不大于11%。 - 其他意见均在2026年3月17-19日标准讨论会中，评委提出同样的修改意见，并在编制说明中进行了阐述。 |
| 8 |  | 无意见 | 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 采纳 |  |
| 9 |  | 无意见 | 成宗矿业有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 5.1.1 | 建议缩小氧化镁含量范围 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 不采纳 | 目前国内镍精矿以镍钴股份有限公司为主，在原矿含氧化镁逐年升高和满足镍品位的前提下，氧化镁实际控制范围已是历史最好水平。 |
| 11 |  | 无意见 | 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 采纳 |  |
| 12 | 2、6 | - 正文中引用了GB/T 20424建议在规范性引用文件中注明。 - 建议在不合格判定中增加“化学成份” | 荆门市格林美新材料有限公司 | 采纳 | - 修改标准过程中的疏漏，已在规范性引用文件中注明； - 增出的建议补充了镍精矿不合格判定条件，已在标准中更正。 |
| 13 |  | 无意见 | 中伟新材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 14 |  | 无意见 | 江西铜业集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 2 | 正文中引用了GB/T 20424建议在规范性引用文件中注明。 | 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 采纳 | 修改标准过程中的疏漏，已在规范性引用文件中注明 |
| 16 |  | 无意见 | 西北矿冶研究院 | 采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：16个；

（2）收到《征求意见稿》后，电话和微信答复14家，回函的单位数：2家；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6家；

（4）没有回函或回复信息的单位数：0个。