YS/T 651-202X

代替YS/T 651-2007

二氧化硒

Selenium dioxide

（预审稿）

2026-XX-XX发布

2026-XX-XX实施

ICS 29.045

CCS H 18

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 651—2007《二氧化硒》。与YS/T 651—2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了适用范围（见第1章，2007年版的第1章）；

- 更改了产品牌号种类：删除了SeO2 96，增加了SeO2 99.9、SeO2 99.99（见第4章，2007年版的3.1）；

- 增加了SeO2 99.9和SeO299.99的化学成分要求（见5.1）；

- 更改了外观质量要求：牌号SeO2 98、SeO296 可允许带微红色（见5.2，2007年版的3.3）；

- 更改了试验方法（见6.1，2007年版的4.1）；

- 更改了危化品种类及标志：A级无机剧毒品改为有毒品（见8.1，2007年版的6.1）；

- 更改了检验结果数值的判定要求（见7.4.1，2007年版的5.4.1）；

- 更改了组批要求，增加了或以供需双方协商确定的组批形式（见7.2.1，2007年版的5.2）；

- 更改了运输和贮存要求，明确了运输和贮存应符合的相关规定（见8.2.2、8.2.3，2007年版的6.2.2）；

- 更改了包装袋要求：黑色双层塑料袋改为双层塑料袋（见8.2.1,2007年版的6.2.1）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本文件起草单位：江西铜业股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、云南铜业股份有限公司西南铜业分公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、金川集团股份有限公司、江西铜业技术研究院有限公司、广东先导稀材股份有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司。

本文件主要起草人：

本文件2007年首次发布为YS/T 651-2007，本次为第一次修订。

二氧化硒

范围

本文件规定了二氧化硒的产品牌号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于火法冶炼生产的二氧化硒产品，适用于电解锰添加剂，精细化工合成各种硒酸盐、饲料添加剂、有机合成氧化剂、催化剂、电镀表面处理、化学试剂、医药及保健品行业添加剂、高纯硒产品制备等领域。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB 15603 危险化学品仓库储存通则

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

JT/T 617（所有部分） 危险货物道路运输规则

YS/T 715（所有部分）二氧化硒化学分析方法

GB/T 26289 高纯硒化学分析方法 电感耦合等离子体质谱法

YS/T XXXX 高纯硒化学分析方法  痕量元素含量的测定  辉光放电质谱法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

产品牌号

产品按化学成分分为4个牌号：SeO298、SeO299、SeO299.9、SeO299.99。

技术要求

5.1 化学成分

- 产品化学成分应符合表1的规定。

- 表1 化学成分

| 牌号 |  |  | SeO298 | SeO299 | SeO299.9 | SeO299.99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分，% | SeO2a，不小于 |  | 98 | 99 | 99.9 | 99.99 |
|  | 杂质元素含量，不大于 | Mg | — | — | — | 0.0002 |
|  |  | Al | — | — | — | 0.001 |
|  |  | Cl | — | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Fe | — | 0.001 | 0.001 | 0.0005 |
|  |  | Ni | — | — | 0.002 | 0.0002 |
|  |  | Cu | — | — | 0.002 | 0.0005 |
|  |  | As | — | 0.001 | 0.001 | 0.0002 |
|  |  | Hg | — | 0.005 | 0.001 | 0.0002 |
|  |  | Cd | — |  | 0.001 | 0.0005 |
|  |  | Pb | — |  | 0.001 | 0.0002 |
|  |  | Te | — | — | 0.01 | 0.004 |
|  |  | Ag | — | — | — | 0.0005 |
|  |  | Ti | — | — | — | 0.0002 |
|  |  | Sb | — | — | 0.001 | 0.0003 |
|  |  | Bi | — | — | 0.002 | 0.0002 |
|  |  | Sn | — | — | — | 0.0002 |
|  | 水不溶物，不大于 |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.002 |
|  | 灼烧残渣，不大于 |  | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
| a SeO2 98、SeO2 99牌号产品二氧化硒含量直接测定；SeO2 99.9、SeO2 99.99牌号产品二氧化硒含量，用100%减去表中所列全部杂质元素实测值之和计算。 |  |  |  |  |  |  |

5.2 外观质量

二氧化硒为白色结晶粉末或针状结晶，允许带微红色，不应有可见杂物。

试验方法

6.1 化学成分

产品化学成分的测定按照YS/T 715（所有部分）或YS/T XXXX的规定进行，或由供需双方协商确定的方法进行。

6.2 外观质量

产品的外观质量用目视法检验。

检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1 产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件规定或订货单的要求不符时，应在收到产品之日起30 d内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

7.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号组成，每批重量不超过1000 kg，或由供需双方协商确定。

## 7.3  检验项目

每批产品均应进行化学成分的检验；外观质量逐桶检验。

7.4 取样和制样

产品的取样、制样按照GB/T 6679的规定进行。

7.5 检验结果的判定

7.5.1 检验结果的数值按 GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2 产品化学成分不符合本文件规定或订货单要求时，判该批产品不合格。

7.5.3 产品外观质量不符合本文件规定或订货单的要求时，判该桶产品不合格；批量抽检外观不合格率超出约定比例时，判该批产品不合格。

标志、包装、运输、贮存和随行文件

8.1 标志

产品外包装应符合GB 190的规定，标注毒性物质标志及‘有毒品’字样。同时还应注明：

商标；

供方名称和地址；

产品名称、牌号；

批号、净重：

生产日期或包装日期。

8.2 包装、运输、贮存

8.2.1 包装

产品外包装为铁皮桶，内包装为塑料袋；每桶净重为25 kg±0.1 kg或30 kg±0.1 kg。如需方对包装形式另有要求时，可由供需双方协商确定。

8.2.2 运输

产品的运输应符合JT/T 617（所有部分）的规定，过程应防止日晒雨淋；小心轻放，严禁剧烈震动、撞击造成包装破损，不应与具有腐蚀性的物品混运。

8.2.3 贮存

应符合GB 15603，产品应贮存在避光、干燥、通风、无腐蚀性化学物品仓库中，不应与酸、碱、油类等化学品贮存在一起。

8.3 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

### a)产品质量保证书：

·产品的主要性能及技术参数；

·产品特点(包括制造工艺及原材料的特点)；

·对产品质量所负的责任；

·产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；

### b)产品合格证：

·检验结论；

·批号；

·生产或包装日期；

### c)产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

### d)其他。

9 订货单内容

- 需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 重量；

- 本文件编号；

- 本文件中供需双方协商确定的其他特殊要求；

- 其他。