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[bookmark: BKQY]前  言
本文件按照GB/T 1.1—-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替YS/T 651—-2007《二氧化硒》。与YS/T 651—2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a） 1.更改了适用范围：增加了新增牌号的适用范围（见第1章，2007年版的第1章）；
b） 
c） 2.增加了规范性引用文件：增加了本文件所引用的文件（见2,2007版的2）；
d） 3.更改了产品牌号种类：删除了SeO2 96，增加了SeO2 99.9、SeO2 99.99（见第4章，2007年版的3.1）；

e） 增加了SeO2 99.9和SeO299.99的化学成分要求（见5.1）；
f） 更改了外观质量要求：牌号SeO2 98、SeO296 可允许带微红色（见5.2，2007年版的3.3）；4.更改了外观质量要求：牌号SeO2 98、SeO296 可允许带微红色（见5.2，2007版的3.3）
g） 5.增加了SeO2 99.9和SeO299.99的化学成分要求；（见5.1，2007版的3.2）；
h） 6.更改了实验方法：化学成分（见6.1，2007版4.1）；
i） 更改了试验方法（见6.1，2007年版的4.1）；
j） 更改了危化品种类及标志：A级无机剧毒品改为有毒品（见8.1，2007年版的6.1）；
k） 更改了检验结果数值的判定要求（见7.4.1，2007年版的5.4.1）；
l） 
m） 7.更改了危化品种类及标志：A级无机剧毒品改为有毒品（见8.1，2007版的6.1）；
n） 8.删除了已停用的引用文件：删除了GB/T 1250 极限数值的表示方法和判定方法，该标准相关技术内容已整合至GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》（2007版的2、5.4.1）；
o） 9.更改了组批要求，：增加了或以供需双方协商确定的组批形式；（见7.2.1，，2007年版的5.2）；
p） 
q） 10.更修改了运输和贮存要求，：明确了运输和贮存应符合的相关规定；（见8.2.2、8.2.3，2007年版的6.2.2）；
r） 更改了包装袋要求：黑色双层塑料袋改为双层塑料袋（见8.2.1,2007年版的6.2.1）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。
本文件起草单位：江西铜业股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、云南铜业股份有限公司西南铜业分公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、金川集团股份有限公司、江西铜业技术研究院有限公司、广东先导稀材股份有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司。
本文件主要起草人：
本文件2007年首次发布为YS/T 651-2007，本次为第一次修订。
 


	
I
二氧化硒

范围
本文件规定了二氧化硒的产品牌号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。
本文件适用于火法冶炼生产的二氧化硒产品，适用于电解锰添加剂，精细化工合成各种硒酸盐、饲料添加剂、有机合成氧化剂、催化剂、电镀表面处理、化学试剂、医药及保健品行业添加剂、高纯硒产品制备等领域。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
下列文件中的条款，通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件，然而，鼓励根据本文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 190 危险货物包装标志
GB 15603 危险化学品仓库储存通则
GB/T 6679 固体化工产品采样通则
GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
JT/T 617（所有部分） 危险货物道路运输规则
YS/T 715 （所有部分）二氧化硒化学分析方法
GB/T 26289 高纯硒化学分析方法 电感耦合等离子体质谱法
YS/T XXXX 高纯硒化学分析方法  痕量元素含量的测定  辉光放电质谱法
GB 190 《危险货物包装标志》
JT/T 617 《危险货物道路运输规则》
GB 15603 《危险化学品贮存通则》
术语和定义
   本文件没有需要界定的术语和定义。
产品牌号
产品按化学成分分为4个牌号：SeO298、SeO299、SeO299.9、SeO299.99。
技术要求
5.1 化学成分
产品化学成分应符合表1的规定。






表1 化学成分
	牌号
	SeO298
	SeO299
	SeO299.9
	SeO299.99

	化学成分，/%
	SeO2a二氧化硒主品位，不小于
	98	Comment by ss: 请核实小数位数，理论上应该跟检测标准的保留位数协调。
	99
	99.9
	99.99

	
	杂质元素含量，不大于
	Mg
	-—
	-—
	-—
	0.0002

	
	
	Al
	-—
	-—
	-—
	0.001

	
	
	Cl
	-—
	0.005
	0.005
	0.005
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	Fe
	-—
	0.001
	0.001
	0.0005

	
	
	Ni
	-—
	/—
	0.002
	0.0002

	
	
	Cu
	-—
	/—
	0.002
	0.0005

	
	
	As
	-—
	0.001
	0.001
	0.0002

	
	
	Hg
	-—
	0.005
	0.001
	0.0002

	
	
	Cd
	-—
	
	0.001
	0.0005

	
	
	Pb
	-—
	
	0.001	Comment by ss: 核实二氧化硒化学分析方法的标准是否适配检测下限。
我看了下715.2的ICP测As Cd下限只到0.0010，汞下限0.0005 Pb 0.0010
与表内99.99牌号检测需求不一致。

这样的话差减是否也不准确。
	0.0002

	
	
	Te
	-—
	-—
	0.01
	0.004

	
	
	Ag
	-—
	-—
	-—
	0.0005

	
	
	Ti
	-—
	-—
	-—
	0.0002

	
	
	Sb
	-—
	-—
	0.001
	0.0003

	
	
	Bi
	-—
	-—
	0.002
	0.0002

	
	
	Sn
	-—
	-—
	—-
	0.0002

	
	水不溶物，不大于
	0.05
	0.005
	0.0055
	0.002

	
	灼烧残渣，不大于
	0.2
	0.1
	0.05
	0.05

	注1：a SeO2 98、SeO2 99牌号产品二氧化硒含量直接牌号需要检测的杂质元素种类较少，二氧化硒主品位采用直接测定值；SeO2 99.9、SeO2 99.99牌号产品二氧化硒含量，用100%减去表中所列全部杂质元素实测值之和计算。。

	注2：SeO2 99.9、SeO2 99.99牌号的二氧化硒主品位，以100%减去表中所列全部杂质元素质量分数总和计算；水不溶物和灼烧残渣的质量分数，单独计算。


5.2 外观质量
二氧化硒为白色结晶粉末或针状结晶，可允许带微红色，不应得有可见杂物。
试验方法
6.1 化学成分
6.1.1 SeO298、SeO299杂质元素产品化学成分的测定分别按照二氧化硒化学分析方法YS/T 715（所有部分）或YS/T XXXX（第1、第2、第3部分）的规定进行，或由供需双方协商确定的方法进行测定。
6.1.2 SeO299.9、SeO299.99杂质元素的测定可采用辉光放电质谱法，或由供需双方协商确定的方法测定。
6.1.3 灼烧残渣的测定按照二氧化硒化学分析方法YS/T 715（第4部分 灼烧残渣含量的测定）方法测定，水不溶物的测定按照二氧化硒化学分析方法YS/T 715（第5部分 水不溶物含量的测定）方法测定。
6.1.4 对试验方法另有约定的，可按供需双方协商确定的方法进行。

6.2 外观质量
二氧化硒产品的外观质量用目视法检验。
检验规则
7.1 检查和验收
7.1.1 产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并出具质量保证书，需方可委托第三方检验机构进行复验。
7.1.2 需方可应对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件规定或订货单的规定要求不符时，应在收到产品之日起30 d内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。
7.2 组批
7.2.1 产品应成批提交验收，每批应由同一牌号组成，每批重量不超过1000 kg，或由供需双方协商确定。

7.3  检验项目
每批产品均应进行化学成分的检验；外观质量逐桶检验。
7.34 取样和制样
产品的取样、制样按照GB/T 6679的规定进行。
7.45 检验结果的判定
7.45.1 检验结果的数值按 GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。
7.45.2 产品化学成分检验结果不符合本文件规定及或订货单要求规定时，判该批产品不合格。
[bookmark: _GoBack]7.45.3 产品外观质量不符合本文件规定或订货单的要求时，判该桶产品不合格单桶产品外观质量检验不合格时，判该桶产品不合格；批量抽检外观不合格率超出约定比例时，判该批产品不合格。	Comment by ss: 什么比例？没必要啊，一般就是逐桶，不合格就都退了？一般这种比例是出现在一桶或者一袋里面挨个检查的情况？请核实
标志、包装、运输、贮存和质量证明书随行文件
8.1 标志
本产品外包装应符合GB 190《危险货物包装标志》的规定，标注毒性物质标志及‘有毒品’字样。同时还应注明：
商标；
供方名称和地址；
产品名称、牌号；
批号、净重：
生产日期或包装日期。
8.2 包装、运输、贮存
8.2.1 包装
产品外包装为铁皮桶，内包装为塑料袋；每桶净重为25 kg±0.1 kg或30 kg±0.1 kg。如需方对包装形式另有要求时，可由供需双方可协商确定。
8.2.2 运输
产品的运输应符合JT/T 617（所有部分）的规定《危险货物道路运输规则》，过程应防止日晒雨淋；小心轻放，严禁剧烈震动、撞击造成包装破损，不得应与具有腐蚀性的物品混运。	Comment by ss: 核实后面这句内容是否在JT/T中有提及，如果该标准已经明确，就没必要重复说。
8.2.3也是一样。

8.2.3 贮存
应符合GB 15603《危险化学品贮存通则》，产品应贮存在避光、干燥、通风、无腐蚀性化学物品仓库中，不应与酸、碱、油类等化学品贮存在一起二氧化硒易吸湿潮解，应存放在避光、阴凉干燥的库房内，不可与一些其他化学试剂共同存放。
8.3 质量证明书随行文件
每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：
a)产品质量保证书：
·产品的主要性能及技术参数；
·产品特点(包括制造工艺及原材料的特点)；
·对产品质量所负的责任；
·产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；
b)产品合格证：
·检验结论；
·批号；
·生产或包装日期；
c)产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；
d)其他。
每批产品应附有质量证明书，其上需注明下列内容：
a） 供方名称、地址、电话、传真；
b） 产品名称和牌号；
c） 批号、批重、件数；
d） 净重、毛重；
e） 各项检验结果及供方质量检验部门印记；
f） 本文件编号；
g） 出厂日期或包装日期。
109 订货单内容
需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：
a) 产品名称；
b) 产品牌号；
c) 重量；
d) 本文件编号； 
e) 
f) 其他约定事项。本文件中供需双方协商确定的其他特殊要求；
g) 其他。
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