国家标准《阳极磷铜材》编制说明

（送审稿）

铜陵有色股份铜冠电工有限公司

2026年6月

国家标准《阳极磷铜球》编制说明

（送审稿）

一、工作简况

1.1任务来源

（1）计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成年限

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2025年第二批有色金属行业、行业标准制（修）订项目计划及征集起草单位的通知》（有色标委[2025]68号）文件，国家标准GB/T20302-2014《阳极磷铜材》的修订工作由铜陵有色股份铜冠电工有限公司主持修订，项目计划完成时间为 2026年12月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

（2）项目编制组单位变化情况

标准起草单位为：铜陵有色股份铜冠电工有限公司、佛山市承安集团股份有限公司、江苏金奕达铜业股份有限公司。为了使标准内容更加适用于企业需求，通过多角度提供标准编写意见，提交标准的先进性和规范性，编制组经讨论后决定，江苏金奕达铜业股份有限公司因退出磷铜球行业而去除，增加鹰潭有色金属检测中心、江西江南新材料科技股份有限公司、江西保太有色金属集团有限公司、金昌镍都矿山实业有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司成为编制组成员单位。

1.2立项目的和意义

本项目聚焦现行标准牌号单一、市场产品品质良莠不齐的痛点，立足PCB行业发展需求，对阳极磷铜材实施细致的等级划分，严控铜磷等核心化学成分，从本质上规范产品分类分级。此举可提升行业产品品质，引导企业聚焦细分市场，规避低价同质化竞争，推动产业从“规模扩张”向“价值竞争”转型。

（1）推动PCB产业链高质量发展，契合国家产业战略

本项目聚焦电子材料这一关键基础领域，通过规范阳极磷铜材分类分级，助力PCB产业从“规模扩张”向“价值竞争”转型，契合国家新材料产业发展与集成电路产业高质量发展的战略导向。同时，项目推动阳极磷铜材生产工艺优化与质量提升，能够加速关键电子材料的进口替代进程，增强PCB产业链供应链的自主性与安全性，为我国在AI、新能源汽车、6G通信等新兴领域的发展提供材料保障。

（2）引领行业规范发展，重塑市场竞争秩序

本项目通过建立细致的等级划分体系，从本质上规范阳极磷铜材的产品分类与质量标准，能够有效改变当前市场产品良莠不齐、低价恶性竞争的混乱格局。明确的等级标准将为企业提供清晰的发展导向，引导行业资源向高端细分市场聚集，推动形成“优质优价”的市场竞争秩序，提升整个行业的质量水平与可持续发展能力。

（3）赋能企业转型升级，提升核心竞争力

本项目为企业提供了差异化发展的路径，企业可依托等级划分聚焦特定细分市场，如高端高频PCB用磷铜材、环保型磷铜材等领域，通过技术创新建立竞争壁垒。尤其在再生铜高品质利用领域，等级标准的明确可充分凸显企业技术优势，让优质产品获得合理价值认可。同时，严格的化学成分管控能够帮助企业降低生产过程中的不良品率，减少镀液浪费与成本损耗，结合再生铜资源的成本优势，进一步提升产品溢价能力与市场竞争力，如环保型磷铜产品溢价能力较传统工艺产品可高18-22%，助力企业实现高质量发展。

1.3主要参加单位和工作成员所作的工作

表1.1  起草单位、工作人员及职责

| 起草单位 | 起草单位简介 | 工作人员 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜陵有色股份铜冠电工有限公司 | 铜陵有色股份铜冠电工有限公司为铜陵有色金属集团股份有限公司下属全资子公司，公司主要产品为各类铜（铝）漆包圆线、铜漆包扁线、阳极磷铜材、低氧铜材、无氧铜材、碲铜合金等，是一家技术先进、产品多元、上下游产业链完善的大型铜加工企业，提供全面、专业的高端铜产品和服务。现铜加工材年产规模近30万吨，产品广泛用于家电、新能源汽车、太阳能光伏、印制电路板、高铁、核电工业、电子通讯、海底电缆等行业和领域。 | 田军、覃圣林等 | 总体策划、编制、组织实施。负责主要技术的内容编写工作；在标准完善过程中，多次调研成员单位的应用情况，开展数据收集、加工、检测等试验并收集数据，带领编制组完成标准的编制工作。 |
| 佛山市承安集团股份有限公司 | 公司专业研发、生产和销售磷铜阳极、微晶磷铜阳极和无磷高纯铜、锡阳极、钻孔用铝片等印制电路板专用材料。 | 周建新、岑国明、李劲军等 | 作为阳极磷铜材制造代表单位，标准编制组成员，在标准的编制过程中，提出宝贵建议和意见，积极配合、提供编制组所需要的调研情况、单位指标及数据。 |
| 江西江南新材料科技股份有限公司 | 公司主要生产阳极磷铜、高纯无氧铜、氧化铜粉及铜化学品、铜基精密散热等产品，主要应用于PCB、航空航天、新能源等众多领域。 | 黄淑林、吴佑鹏、曹磊等 | 作为阳极磷铜代表单位，积极配合、提供编制组所需要的调研情况、单位指标及数据，并收集、提供标准编制组所需要的资料，在标准的编制过程中，提出宝贵建议和意见。 |
| 金昌镍都矿山实业有限公司 | 磷铜阳极生产经营，半导体框架材料生产经营，高精铜带生产经营，有色金属熔炼及加工;半导体器件专用设备制造:有色金属压证工。 | 于国军、赵长忠 | 参与编制、组织实施；负责主要技术的内容编写工作;在标准完善过程中，多次调研成员单位和电镀企业的应用情况，开展标准的调研及编制工作。 |
| 江西保太有色金属集团有限公司 | 公司集有色金属回收及加工为一体，以铜、铝等有色金属精深加工为核心业务，铜材主要产品为电工用铜母线、阳极磷铜球、高精铜板带等产品。 | 彭炳锋、彭保太 | 参与编制，作为阳极磷铜材生产代表单位，积极配合编制单位的调研活动，并收集、提供编制组需要的材料及产品使用情况；在标准完善过程中，提出意见和建议。 |
| 鹰潭有色金属检测中心 | 市政府直属公益一类正处级事业单位，归口市市场监督管理局管理。主要承担食品、药品、化妆品、农产品、铜及铜产品、工业产品、计量等领域的检验检测、监督抽检等职责，是集计量、检验检测、科技研发、标准制（修）订、质量认证、信息咨询、人员培训等为一体的综合性高技术服务机构。具备24大类产品905项产品及1473项相关参数的检验检测能力，建有全市最高社会公用计量标准40个。下设铜及铜产品检验室、科研管理科等12个业务科室，并建有国家铜及铜产品质量检验检测中心，鹰潭市检验检测认证院铜及铜产品司法鉴定所。 | 刘志英、周永涛 | 在标准编制过程中，负责标准内引用的方法标准合理性核查工作，依托本院在铜及铜产品领域的检验检测技术能力和资质，对标准草案中引用的试验方法、检验检测标准的适用性、先进性和可操作性进行技术论证；负责标准草稿的编辑性修改，按照GB/T 1.1《标准化工作导则》及相关编写要求，对标准文本的规范性、格式、术语统一性、逻辑严谨性等进行审核和完善，确保标准编写质量符合国家相关规定；参与标准研制过程中的试验验证工作，提供必要的检测数据和技术支持，配合编制组完成标准征求意见稿、送审稿及报批稿的修改完善。 |
| 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 公司以有色金属(地质、采矿、选矿、冶炼、加工)为核心主业，其他相关产业多元化发展的国有大型企业集团。 | 陈学灵、吴江敏 | 参与编制，组织协调相关单位调研、对标准草案、编制说明等相关材料进行审核修改。 |

1.4 主要工作过程

1.4.1预研阶段

1.国内外现状及技术发展趋势

（1）国内外行业现状

国际方面，阳极磷铜材行业早期由欧美企业主导，当前全球市场集中度较高，头部企业凭借先进工艺和严格品控占据主要高端市场份额，如在AI服务器、车用高阶PCB配套材料领域形成技术壁垒。同时，国际市场对阳极磷铜材的标准要求日趋严苛，欧盟《有害物质限制指令》和《REACH法规》及碳边境调节机制等，不仅对杂质含量提出严格限值，更强化了对产品环保性能和碳足迹的管控，推动行业向绿色低碳方向转型。此外，国际领先企业已开始布局“铜球转铜粉”等适配高端PCB需求的技术路线，聚焦提升材料纯度与均匀性以满足微盲孔填充等高端应用场景。

国内方面，我国已成为全球最大的铜产品生产国和消费国，2024年精炼铜、铜加工材产量均居世界第一，为阳极磷铜材产业发展提供了坚实基础。行业内涌现出少数具备国际竞争力的龙头企业，通过技术创新实现了从跟跑到领跑的突破，部分产品全球市场份额超过30%。但行业整体仍存在发展不均衡问题，现行《GB/T 20302-2014》标准牌号单一，难以适配新兴领域差异化需求，部分中小企业因设备和工艺落后导致产品良莠不齐，低价同质化竞争现象突出。值得关注的是，国内部分企业已突破再生铜高品质利用技术，通过稀土微合金化除杂等工艺，实现了以二级废杂铜为原料生产高纯度精密铜材，铜含量可达99.93%以上，综合杂质含量低于350ppm，兼具成本优势与品质保障，却因缺乏对应等级标准难以充分释放竞争潜力。

（2）技术发展趋势

高端化升级趋势：随着5G、AI、新能源汽车等新兴产业发展，PCB行业向高频高速、微型化方向转型，带动阳极磷铜材向低磷化、高纯度、均匀化方向发展。“铜球转铜粉”成为适配高端赛道的重要技术方向，重点提升材料纯度与颗粒均匀性，以保障电镀药水稳定性和微盲孔填充能力，技术门槛持续抬升。同时，微晶处理技术等先进工艺的应用日益广泛，可显著提升磷分布均匀性，降低磷含量的同时提升导电性能，减少材料损耗。

绿色低碳转型趋势：全球“双碳”目标推动行业聚焦资源循环利用与能耗降低，再生铜低碳处理技术成为发展重点。国家《铜产业高质量发展实施方案（2025-2027年）》明确推广废杂铜低碳处理技术，鼓励企业通过技术改造提升再生铜利用效率与品质。未来，具备高效再生铜利用能力、低能耗生产工艺和完善碳足迹核算体系的企业将获得竞争优势，绿色环保成为产品核心竞争力之一。

智能化与高效化趋势：自动化生产与智能检测技术加速普及，如磷铜球自动化生产工艺实现从进料到包装的全流程自动化，智能裁断连带铸造冷镦工艺大幅提升生产效率与良品率，超声波表面处理技术实现高清洁度产品的连续化生产。同时，计算机辅助精炼工艺设计系统等技术的应用，将进一步提升成分调控精度，保障产品品质稳定性。

2.市场需求分析

（1）下游PCB行业增长驱动核心需求扩容

阳极磷铜材的核心应用领域为PCB电镀工序，其市场需求直接受PCB行业发展态势驱动。近年来，全球电子信息产业持续升级，AI服务器、5G基站、新能源汽车电子、高端半导体封装等新兴领域的快速发展，推动PCB行业向“高层数、高密度、高频率”方向迭代，进而催生阳极磷铜材的规模增长与品质升级需求。据行业数据显示，铜球作为PCB电镀核心物料，占PCB生产成本的6%，而AI服务器PCB因层数多（50层以上）、盲埋孔密度高、孔铜标准严苛，单位面积用铜价值量达到普通PCB的3倍以上，带动电镀铜材需求显著放大。同时，我国作为全球最大的铜产品生产国和消费国，2024年精炼铜、铜加工材产量均居世界第一，为阳极磷铜材产业提供了坚实的需求基础，伴随PCB产能向国内持续集聚，国内阳极磷铜材市场需求仍将保持旺盛态势。

（2）细分领域差异化需求凸显等级划分必要性

不同终端应用场景对阳极磷铜材的性能要求呈现显著差异，催生差异化市场需求。在高端领域，AI服务器、IC载板等应用对PCB的信号传输速率、散热性和可靠性要求极高，需适配低磷化、高纯度、颗粒均匀性优异的阳极磷铜材（如铜粉形态），以满足微盲孔填充和高厚径比电镀的均匀性需求，推动“铜球转铜粉”成为高端赛道的重要技术方向；新能源汽车电子（如ADAS传感器、车载娱乐系统）对PCB的绝缘性、耐恶劣环境能力要求严苛，对应的阳极磷铜材需具备稳定的化学成分和优异的耐CAF性能，避免镀层缺陷影响电子系统安全性；而普通消费电子（如低端手机、家电）则侧重成本控制，对阳极磷铜材的性价比要求更高。当前单一牌号的行业标准无法适配上述差异化需求，导致高端需求难以满足、中低端市场同质化竞争的结构性矛盾，进一步凸显了产品等级划分的市场必要性。

前期开展市场调研，以铜陵有色金属集团股份有限公司、佛山市承安集团股份有限公司、鹰潭有色金属检测中心、江西江南新材料科技股份有限公司、江西保太有色金属集团有限公司和金昌镍都矿山实业有限公司为出发点，分别开展对国内磷铜球同行及下游企业的初步调研和了解，在此基础上完成了标准讨论稿和编制说明。

1.4.2标准立项

2023年3月，铜陵有色股份铜冠电工有限公司向全国有色技术标准化技术委员会重标委提交了《阳极磷铜球》标准的修订建议书和立项报告等材料。

2024年1月，由全国有色金属标准化技术委员会重标委主持召开会议，对修订建议书和立项报告等材料进行了征求意见和讨论，会议结论为同意修订标准。

根据2025年全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2025年第二批有色金属行业、行业标准制（修）订项目计划及征集起草单位的通知》（有色标委[2025]68号）文件，国家标准GB/T20302-2014《阳极磷铜材》的修订工作由铜陵有色股份铜冠电工有限公司主持修订，项目计划完成时间为 2026年12月。

1.4.3起草阶段

2023年3月，在全国有色金属标准化技术委员会重金属分标委会支持下，线上召开了对《阳极磷铜材》的修订草案讨论会议。根据与会专家及企业代表认真研究和讨论，形成了有效的修订推进意见，会议要求继续对磷铜球和印制电路板行业现状进行调研；同时要对现行版本中磷铜球的应用领域进行重新调研。根据此次会议纪要，标准编制组开展了进一步的调研。

2024年8月，完成有色《阳极磷铜材》征求意见稿一以及调研数据表（分为生产单位和需求单位），并通过全国有色金属标准化技术委员会开展公开调研和征求意见，同时开展对佛山市承安集团股份有限公司、鹰潭有色金属检测中心、江西江南新材料科技股份有限公司、江西保太有色金属集团有限公司和金昌镍都矿山实业有限公司等公司开展定向咨询调研，本次调研对阳极磷铜球应用领域、原材料和化学成分等相关信息和数据进行了进一步的收集，并以此完成了预审稿及编制说明。

2024年12月，由全国有色金属标准化技术委员会重金属分标委会组织，在线上召开了对《阳极磷铜球》的草案预审会议。根据与会专家及企业代表认真研究和讨论，尤其对产品分级、成分要求指标的修订工作进行了指导，形成了有效的修订意见8条（见下表1.2），标准编制组逐项落实。根据预审会的要求，形成了《阳极磷铜材》征求意见稿二。

表1.2  《阳极磷铜材》征求意见稿二处理表

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 意见处理情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 引用文件的具体内容不需要在前言中体现，应在修订的地方体现。 | 已按预审会要求，在修订的地方体现引用的具体内容。 |
| 2 | 4.1.1阳极磷铜材 | 不同用途牌号太多，建议使用等级分类分级；原料符合什么要求不能写在分类中，应在其他地方体现。 | 已按预审会要求，按照原料不同和化学成分不同进行分类分级。并在规范引用中说明原料符合的要求。 |
| 3 | 4.1.2阳极磷铜材牌号、形状和规格 | 牌号修改后，后续编号也要修改。 | 已按预审会要求，将后续编号修改完毕。 |
| 4 | 5.1.1印制电路板电镀用阳极磷铜材化学成分应符合表 | 表内注释：注2本身不影响理解不会产生歧义，不用注明； 注3也不建议重复说，理论上就应该优先符合表内，更严格规定双方订货单本身就会协商。 | 已按预审会要求，将注释2与3去除。 |
| 5 | 5.3晶粒度 | 具体描述晶粒度分级。 | 已按预审会要求，具体描述晶粒度要求。 |
| 6 | 6.1化学成分 | YS/T482本身范围里就没写测铜，所以不用强调铜含量除外。 | 已按预审会要求，去除相关描述。 |
| 7 | 6.4内部质量和外观质量 | 内部质量里没提到检测球和粒，不需要的话应在4.4写清楚；内部质量和表面质量应该分开写。 | 已按预审会要求，表述清楚内部质量仅为检测阳极磷铜材，并将内部质量和表面质量分开说明。 |
| 8 | 7.4取样 | 表中章条号要与引用的标准对应。 | 已按预审会要求，将表中章条号与引用的标准进行对应。 |

1.4.4征求意见阶段

2025年1月至7月，根据预审会的要求，扩大范围对阳极磷铜材的行业情况继续调研和征求意见，标准编制组将《阳极磷铜球》征求意见稿二以及相应调研表（分为生产单位和需求单位），通过电子邮件、电话、微信等方式分别向下游客户、生产企业进行了征求意见和调研，同时委托全国有色金属标准化技术委员会重标委通过函送方式向PCB行业进行了调研。

根据征求意见及调研情况，标准编制组对标准征求意见二进行了修改。因其中涉及产品化学元素指标要求加严的调整，标准编制组将本次修改后的版本（征求意见二更新版）以及对应调研表发送至7家磷铜球生产企业，再次征求意见和调研。2025年7月17日完成意见征集和调研，后续持续在线上对调研情况进行讨论修订，形成《阳极磷铜材》（讨论稿）。

2025年9月5日，在西安召开线下讨论会议，根据与会专家及企业代表认真研究和讨论，尤其对产品分级、成分要求指标的修订工作再次进行了指导，形成了有效的修订意见7条（见下表1.3），标准编制组逐项落实。根据预审会的要求，形成了《阳极磷铜材》送审意见稿一。

表1.3  《阳极磷铜材》送审意见稿一处理表

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 意见处理情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1范围 | “本文件适用于.......等磷铜材”内容可在正文写，可不在此处表示。 | 已按预审会要求，在修订的地方体现引用的具体内容。 |
| 2 | 2规范性引用文件 | 不同用途牌号太多，建议使用等级分类分级；原料符合什么要求不能写在分类中，应在其他地方体现。 | 已按预审会要求，按照化学成分不同进行分类分级。 |
| 3 | 3术语与定义 | 在此处考虑关于再生铜与循环铜的定义。（非专家意见） | 已按预审会要求，进行调研与讨论。 |
| 4 | 4分类与标记 | （1）4.1与4.2内容合并。 （2）按化学成分进行等级分类（需调研），保留原牌号。 （3）产品是否添加循环铜与再生铜以标识的方式体现。须体现添加的比例（需调研）。 | 已按预审会要求进行调研，并将最终结果形成《阳极磷铜材》征求意见稿四。 |
| 5 | 5技术要求 | 5.1.1 （1）保留原牌号。 （2）新增等级分类，按照化学成分进行分级。（产品具体化学成分须调研） | 已按预审会要求进行调研，并将最终结果形成《阳极磷铜材》征求意见稿四。 |
| 6 | 6试验方法 | 6.1 化学成分检测方法只能采用一种。 6.5 外观质量，目视内容按照5.5内容进行。 | 已按预审会要求，去除和增加相关描述。 |
| 7 | 7取样 | 7.4 取样规定表述不够准确：每批、取样范围、外观质量逐件取样都需修改。 | 已按预审会要求，表述清楚详细的取样规定和取样数量。 |

2025年10月-2026年2月，在西安召开线下讨论会议，根据与会专家及企业代表认真研究和讨论，尤其对产品分级、成分要求指标的修订工作再次进行了指导，形成了有效的修订意见7条（见下表1.4），标准编制组逐项落实。根据预审会的要求，形成了《阳极磷铜材》送审意见稿二。送审意见稿二与《阳极磷铜材》（2014版）主要区别如下表1.4。

表1.4 《阳极磷铜材》送审意见稿二

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 意见处理情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1范围 | 依据市场、客户需求及标准规范性进行完善 | 采用 |
| 2 | 2规范性引用文件 | 增加GB/T 8170、GB/T 26303.2和YS/T 483 | 采用 |
| 3 | 3术语与定义 | 增加标准规范性内容：本文件没有需要界定的术语和定义。 | 采用 |
| 4 | 4分类与标记 | （1）TP4和TPW为原牌号。 （2）依据化学成分等级分类增加TP4-1、TP4-2和TPW-1这几个等级。 （3）修改相应的标记示例。 | 采用 |
| 5 | 5技术要求 | 5.1.1 （1）保留原牌号。 （2）新增等级分类，按照化学成分进行分级。 5.3晶粒度 原标准为0.065，微晶磷铜材晶粒尺寸普遍0.030-0.040mm。 5.4内部质量 增加内部质量检验标准说明。 | 采用 |
| 6 | 6试验方法 | 6.1 增加一种行业内常用的化学成分检测方法，但当结果有争议时，以 GB/T 5121 的分析结果为准。 6.2 外形尺寸及其允许偏差 补充测量按标准GB/T 26303.2进行。 6.5 外观质量，目视内容按照5.5内容进行。 | 采用 |
| 7 | 7取样 | 7.4 （1）内部质量实际为检验断口。 （2）取样规定表述不够准确：每批、取样范围、外观质量逐件取样都需修改。 7.5 补充检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。 8 增加了每批产品随行文件的相关规定。 | 采用 |

2025年3月-2026年5月，在西安召开线下讨论会议，根据与会专家及企业代表认真研究和讨论，尤其对产品分级、成分要求指标的修订工作再次进行了指导，形成了有效的修订意见8条（见下表1.5），标准编制组逐项落实。根据预审会的要求，形成了《阳极磷铜材》送审意见稿三。送审意见稿三与《阳极磷铜材》（2014版）主要区别如下表1.5。

表1.5 《阳极磷铜材》送审意见稿三

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 意见处理情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1范围 | 依据市场、客户需求及标准规范性进行完善。 | 采用 |
| 2 | 2规范性引用文件 | 增加GB/T 8170、GB/T 26303.2；将YS/T 336更改为YS/T 448。 | 采用 |
| 3 | 3术语与定义 | 增加标准规范性内容：本文件没有需要界定的术语和定义。 | 采用 |
| 4 | 4分类与标记 | （1）TP4和TPW为原牌号。 （2）依据化学成分等级分类增加TP4-1、TP4-2和TPW-1这几个等级。 （3）修改相应的注释与标记示例。 | 采用 |
| 5 | 5技术要求 | 5.1化学成分 （1）保留原牌号。 （2）新增等级分类，按照化学成分进行分级。 （3）修改相应的注释。 （4）删除O含量的化学成分相关规定。 5.2外形尺寸及其允许偏差 以表格形式表现。 5.3晶粒度 原标准为0.065，更改为0.040mm。 5.4内部质量 更改为“产品应无缩孔、无气孔、无夹杂和无分层”。 5.5外观质量 以文字形式表述。 | 采用 |
| 6 | 6试验方法 | 6.1化学成分 增加一种行业内常用的化学成分检测方法，但当结果有争议时，以 GB/T 5121 的分析结果为准。 6.2 外形尺寸及其允许偏差 补充测量按标准GB/T 26303.2进行。 6.3晶粒度 更改为“晶粒度测定按YS/T 347的规定进行”。 6.4内部质量 YS/T336-2010更改为YS/T 448 6.5外观质量 产品外观质量检验用目视进行。 | 采用 |
| 7 | 7取样 | 7.2组批 “批重不应超过60000kg”更改为“批重不应超过30000kg”。 7.4取样 （1）内部质量实际为检验断口。 （2）取样规定表述不够准确：每批、取样范围、外观质量逐件取样都需修改。 7.5检验结果的判定 补充检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。 | 采用 |
| 8 | 标志、包装、运输、贮存及随行文件 | 8.2随行文件 增加了每批产品随行文件的相关规定。 | 采用 |

1.4.5审查阶段

1.4.6报批阶段

二、编制原则、主要内容及其确定依据、修订前后技术内容的对比（修订时有）

1、编制原则

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

标准研究的预期目标及主要技术路线。

预期目标：成功制订并发布《阳极磷铜材》国家标准1项（代替GB/T 20302-2014），构建覆盖多场景需求、分类科学、指标精准的阳极磷铜材标准体系，填补行业单一牌号适配不足的空白，为PCB行业高端化、差异化发展提供标准化支撑，推动行业从“规模扩张”向“价值竞争”转型。

主要技术路线：广泛调研，了解磷铜球在PCB行业的现状并征求意见，以此为基础，同时遵循“先进性”原则，修订各项技术要求指标和内容。本项目遵循“协同调研-体系构建-试验验证-编制论证-报批推广”的技术路线，具体步骤如下：

（1）前期准备与协同启动阶段：组建由牵头单位、编制组成员单位、标委会组成的专项团队，明确分工；收集国内外相关标准、专利及行业资料，梳理编制说明确定的修订核心方向；完成项目启动与资源整合。

（2）全链条调研与需求梳理阶段：牵头单位联合编制组成员开展上下游调研，收集不同应用场景需求与行业痛点；梳理现行标准不足，结合碳中和政策要求，明确原料分类、指标升级、配套文件等修订重点，形成调研分析报告与修订大纲。

（3）分类体系与指标优化阶段：根据调研结果，初步构建产品牌号体系，明确各牌号的核心定位；研究化学成分、晶粒度等核心指标的优化方向，梳理规范性引用文件；开展多单位联合试验，验证指标可行性与适配性，形成核心技术参数库。

（4）检验与配套体系完善阶段：研究取样规则与检测方法的优化方案，明确检验项目、取样方式及判定逻辑。

（5）标准编制与多轮论证阶段：编制标准草案，经编制组成员内部审核后形成征求意见稿；标委会组织开展行业征求意见与专家论证，处理反馈意见形成送审稿；按流程完成送审与报批，形成标准报批稿。

（6）标准报批与推广落地阶段：由标委会对接标准化管理部门完成标准审批与发布；联合编制组成员单位开展标准宣贯培训，指导行业企业应用；跟踪标准实施效果，收集反馈意见用于后续迭代。

2、标准主要技术内容的确定依据

在2023年3月-2026年5月的时间段，在国标委指导与标准编制小组的共同努力下，会同多方专家及企业代表认真研究和讨论，经过多次线上与线下的讨论修订，形成以下修订依据表2.1。

表2.1  《阳极磷铜材》修订依据表

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1范围 | 依据市场、客户需求及标准规范性进行完善。 | 依据阳极磷铜材标准修订调研表 |
| 2 | 2规范性引用文件 | 增加GB/T 8170、GB/T 26303.2；将YS/T 336更改为YS/T 448。 | 规范性引用文件 |
| 3 | 3术语与定义 | 增加标准规范性内容：本文件没有需要界定的术语和定义。 | 增加标准规范性内容 |
| 4 | 4分类与标记 | （1）TP4和TPW为原牌号。 （2）依据化学成分等级分类增加TP4-1、TP4-2和TPW-1这几个等级。 （3）修改相应的注释与标记示例。 | 依据阳极磷铜材标准修订调研表 |
| 5 | 5技术要求 | 5.1化学成分 （1）保留原牌号。 （2）新增等级分类，按照化学成分进行分级。 （3）修改相应的注释。 （4）删除O含量的化学成分相关规定。 5.2外形尺寸及其允许偏差 以表格形式表现。 5.3晶粒度 原标准为0.065，更改为0.040mm。 5.4内部质量 更改为“产品应无缩孔、无气孔、无夹杂和无分层”。 5.5外观质量 以文字形式表述。 | 依据阳极磷铜材标准修订调研表 |
| 6 | 6试验方法 | 6.1化学成分 增加一种行业内常用的化学成分检测方法，但当结果有争议时，以 GB/T 5121 的分析结果为准。 6.2 外形尺寸及其允许偏差 补充测量按标准GB/T 26303.2进行。 6.3晶粒度 更改为“晶粒度测定按YS/T 347的规定进行”。 6.4内部质量 YS/T336-2010更改为YS/T 448 6.5外观质量 产品外观质量检验用目视进行。 | 依据阳极磷铜材标准修订调研表 |
| 7 | 7取样 | 7.2组批 “批重不应超过60000kg”更改为“批重不应超过30000kg”。 7.4取样 （1）内部质量实际为检验断口。 （2）取样规定表述不够准确：每批、取样范围、外观质量逐件取样都需修改。 7.5检验结果的判定 补充检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。 | 规范取样合理性、规范检验结果判定修约 |
| 8 | 标志、包装、运输、贮存及随行文件 | 8.2随行文件 增加了每批产品随行文件的相关规定。 | 增加了每批产品随行文件的相关规定 |

- 修订前后技术内容的对比（修订时有）

修订前后技术内容对比

| 对比项目 | GB/T 20302-2014《阳极磷铜材》（旧版） | GB/T 20302-XXXX《阳极磷铜材》（新版） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规范性引用文件 | GB/T 5121 GB/T 8888 YS/T 336 YS/T 347 YS/T 482 YS/T 668 | GB/T 5121 GB/T 8170 GB/T 8888 GB/T 26303.2 YS/T 448 YS/T 347 YS/T 482 YS/T 668 | 根据标准版本内容的更新，引入新的规范性文件： 1、GB/T 26303.2铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 2、YS/T 448铜及铜合金铸造和加工制品组织检验方法 3、YS/T 483铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法 （波长色散型） 3、GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定 |
| 产品的分类 | 无具体分类 | 产品根据使用原料和晶粒度的不同分为5个牌号：TP4-1、TP4-2、TPW-1。（保留原牌号） | 1、聚焦现行标准牌号单一、市场产品品质良莠不齐的痛点，立足PCB行业发展需求，对阳极磷铜材实施细致的等级划分，严控铜磷等核心化学成分，从本质上规范产品分类分级。此举可提升行业产品品质，引导企业聚焦细分市场，规避低价同质化竞争，推动产业从“规模扩张”向“价值竞争”转型。 2、依据化学成分等级和晶粒度不同分类增加TP4-1、TP4-2和TPW-1这三个等级。 3、修改相应的注释与标记示例。 |
| 化学成分 | 1、TP4：Cu+Ag不小于99.90%，P（0.040-0.065%），杂志总含量不大于0.035% 2、TPW：Cu+Ag不小于99.91%，P（0.025-0.055%），杂志总含量不大于0.035% | 1、TP4-1：Cu+Ag不小于99.91%，P（0.040-0.065%），杂志总含量不大于0.015% 2、TPW-1：Cu+Ag不小于99.92%，P（0.025-0.055%），杂志总含量不大于0.015% 3、TP4-2：Cu+Ag不小于99.50%，P（0.040-0.065%），杂志总含量不大于0.4350% 4、删除氧O含量杂质 | 1、主要是按照化学成分将其等级分类，并且降低总杂质含量。 2、删除氧O含量杂质（因为P元素的存在，O元素在阳极磷铜材产品中含量极低） 3、修改相应的注释。 |
| 晶粒度 | 微晶磷铜材平均晶粒尺寸应不大于0.065mm | 微晶磷铜材平均晶粒尺寸应不大于0.040mm | 将晶粒尺寸标准提高，晶粒尺寸普遍为0.040mm。 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 无引用文件 | 圆棒材和矩形材外形尺寸测量按GB/T 26303.2的规定进行，球材和粒材外形尺寸测量用相应精度的测量工具进行 | 增加文件的引用，补充测量按标准GB/T 26303.2进行 |
| 内部质量 | 阳极磷铜材内部质量检验应按YS/T336的规定进行，表面质量检验用目视进行。 | 6.4 内部质量 产品内部质量检验应按YS/T 448的规定进行。 6.5 外观质量 产品外观质量检验用目视进行，目视内容按照5.5进行。 | 将内外部质量分离，并规定相关的检验标准。 |
| 组批 | 批重不应该超过60000kg。 | 批重不应该超过30000kg。 | 理论组批批重规定过大。 |
| 取样 | 每8h取一个试样，取样数量存在范围 | 每4h取1个试样，规定具体取样数量；检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。 | 产品化学成分检验取样时间缩短，更改了产品化学成分检验的取样规定，由“每8h取一个试样”更改为“每4h取一个试样”，并规定具体取样数量； 补充检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。 |
| 随行文件 | 无相关内容 | 每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：产品质量保证书、产品合格证、成品检验报告、产品使用说明等其他内容。 | 增加关于随行文件的规定 |

标准的主要修订内容：

1、产品分类

标准修订中根据化学成分和晶粒度的不同将牌号按等级分类，保留原牌号；

2、牌号、名称、规格

更改了产品牌号，将牌号进行了分级。

3、标记示例

牌号、名称、规格修改，对应的标记示例修改。

4、化学成分

本次修订阳极磷铜材和微晶磷铜材的Cu+Ag含量、P含量和杂质总含量不同，删除氧O含量杂质（因为P元素的存在，O元素在阳极磷铜材产品中含量极低），如下表所示：

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu+Ag不小于 | P | 杂质不大于 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fe | Pb | Ni | Sn | Sb | As | S | 杂质总含量 |
| TP4-1 | 99.91 | 0.040～0.065 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0150 |
| TPW-1 | 99.92 | 0.025～0.055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP4 | 99.90 | 0.040～0.065 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0350 |
| TPW | 99.91 | 0.025～0.055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP4-2 | 99.50 | 0.040～0.065 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0550 | 0.0600 | 0.0600 | 0.4350 |
| 注1：杂质总含量由100%减去（Cu+Ag+P）含量实测值所得。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、晶粒度

根据阳极磷铜材发展和对PCB行业的了解接触，PCB行业对电镀层的要求不断提高，依据市场情况将“微晶阳极磷铜材平均晶粒尺寸应不大于0.065mm”，修订为“微晶阳极磷铜材平均晶粒尺寸应不大于0.040mm”。

6、取样

更改了产品化学成分检验的取样规定，由“每8h取一个试样”更改为“每4h取一个试样”，并规定具体取样数量。

7、为补充完善标准，增加了每批产品随行文件的相关规定。

- 试验验证分析、综述报告、技术经济论证、预期达到的经济效益、社会效益和生态效益

1、试验验证分析和综述报告

- 项目的必要性阐述

（1）破解行业标准与产品质量痛点的迫切需求：当前阳极磷铜材行业存在现行标准牌号单一的核心问题，现行《GB/T 20302-2014》标准虽为行业基准，但已难以适配5G、新能源汽车电子、AI算力设备等新兴领域对材料更高纯度、更优导电稳定性的新需求，部分杂质含量限值、长期使用性能评估标准存在适配短板。同时，市场产品良莠不齐现象突出，国内部分企业因生产设备和原料导致磷含量分布不均、杂质元素超标等问题频发，不仅造成PCB电镀过程中镀层毛刺、粗糙、光亮性差等缺陷，还会加速镀液老化，降低PCB产品合格率。值得关注的是，行业内部分企业已实现再生铜资源的高效利用与高品质转化突破，却因缺乏对应等级标准难以凸显技术优势，无法充分释放竞争潜力。这种标准与质量双重痛点，直接制约了下游PCB行业的技术升级，亟需通过精细化等级划分实现源头管控，让优质技术成果得到合理界定与市场认可。

（2）应对国际标准壁垒与政策导向的必然要求：国际层面，欧盟《有害物质限制指令》和《REACH法规》等对磷铜阳极中杂质元素含量提出更严苛标准，迫使国内出口型企业增加提纯成本，而碳边境调节机制等绿色贸易壁垒也对电子材料的环保性能、碳足迹提出更高要求。再生铜资源的高效利用与高品质转化，正是契合绿色制造与循环经济的核心方向，能有效降低碳足迹，助力突破绿色贸易壁垒。国内层面，国家“十四五”规划将电子材料列为重点发展领域，《“十四五”工业绿色发展规划》明确要求推动电子材料行业降低能耗、推广清洁生产与资源循环利用，地方政府也纷纷出台政策支持电子材料企业技术改造与创新联盟建设。项目通过严控化学成分、规范产品分级，既能契合国内外政策导向，更能为再生铜高品质利用技术提供标准支撑，助力企业凭借技术优势突破国际标准壁垒，提升市场竞争力。

（3）匹配PCB行业高端化发展的现实支撑：当前PCB行业呈现明显的结构性供需失衡，高端市场如AI服务器、数据存储、车用高阶PCB等需求强劲，呈现供不应求态势，而中低端市场同质化竞争激烈。阳极磷铜材作为PCB电镀的核心材料，其质量直接决定PCB镀层性能与产品价值量，现有单一牌号产品无法满足不同高端应用场景的差异化需求，如高频高速PCB对超低磷含量阳极铜材的特殊要求。依托再生铜高品质转化技术，可在保障高端材料性能的同时优化成本结构，形成独特竞争优势，而项目的实施正是通过建立精准等级划分体系，让这类优质材料得到精准匹配与市场认可，为PCB行业高端化发展提供适配的材料支撑，填补高端材料供给缺口，同时助力企业在高端市场竞争中占据有利地位。

- 项目的可行性阐述

《阳极磷铜材》国家标准自2014年修订发布实施，部分内容已不适应目前行业发展趋势的要求，亟需根据国内行业发展实际情况，对标准中不符合现状的内容进行补充和修订。印制电路板产品对于电镀层更加严苛的性能要求主要有以下4点：

（1）与基体金属结合牢固、附着力好；

（2）镀层完整、结晶细致紧密、孔隙率小；

（3）具有良好的物理、化学及机械性能；

（4）具有符合标准规定的镀层厚度，而且镀层分布要均匀。

于是对阳极磷铜材的化学成分也有了更高的要求，特别是铜和磷含量的把控需要更加精准（Cu+Ag含量不小于99.92%，P含量0.040%～0.065%，杂质总含量不大于0.0150%等），根据阳极磷铜材的化学成分和晶粒度不同，对其进行分类划分并分级，以提高PCB行业专用阳极磷铜球化学成分的标准。

根据调研，可知印制电路板电镀用的高端领域应用主要包含有航空航天、人工智能算力服务器、电动汽车智能驾驶等，中低端应用领域应用主要包含通信板、家用电器等。通过建立细致的等级划分体系，从本质上规范阳极磷铜材的产品分类与质量标准，能够有效改变当前市场产品良莠不齐、低价恶性竞争的混乱格局。明确的等级标准将为企业提供清晰的发展导向，引导行业资源向高端细分市场聚集，推动形成“优质优价”的市场竞争秩序，提升整个行业的质量水平与可持续发展能力。

铜陵有色股份铜冠电工有限公司作为阳极磷铜材国家标准的主要起草单位，在该领域深耕20余年，深度参与行业标准的制定与迭代过程，对阳极磷铜材的技术规范、质量要求及行业发展方向有着深刻的理解和精准的把握，为项目开展提供了坚实的标准认知基础和行业资源支撑。

由铜陵有色股份铜冠电工有限公司牵头，联合佛山市承安集团股份有限公司、江西江南新材料科技股份有限公司等编制组成员，开展上下游全链条调研。通过走访 PCB 下游企业、生产同行及检测机构，收集高端航空航天、AI算力服务器、消费电子等不同场景的性能需求；梳理现行标准痛点，明确原料分类、化学成分分级、晶粒度控制等核心修订方向，形成调研分析报告与需求清单。

标准编制与多轮论证共识方案：按GB/T 1.1-2020 要求，由牵头单位整合调研数据与试验结果编制标准草案；通过标委会组织编制组成员单位、行业专家开展多轮内部论证，优化分类逻辑、指标限值等内容；扩大征求意见范围至生产企业、下游用户、科研机构，处理反馈意见并形成征求意见稿、送审稿；最终由标委会牵头完成报批流程。

- 试验验证分析

(1)产品分类

产品根据化学成分等级及晶粒度不同分为5个牌号。

(2)化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu+Ag不小于 | P | 杂质不大于 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fe | Pb | Ni | Sn | Sb | As | S | 杂质总含量 |
| TP4-1 | 99.91 | 0.040～0.065 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0150 |
| TPW-1 | 99.92 | 0.025～0.055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP4 | 99.90 | 0.040～0.065 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0350 |
| TPW | 99.91 | 0.025～0.055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP4-2 | 99.50 | 0.040～0.065 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0550 | 0.0600 | 0.0600 | 0.4350 |
| 注1：杂质总含量由100%减去（Cu+Ag+P）含量实测值所得。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

4.1先进性、创新性

破解行业痛点，构建高质量发展支撑体系，通过细化化学成分分级，精准匹配不同应用场景的性能需求，解决镀层结合力不足、厚度均匀性差等技术痛点。

规范产品分类，引导市场有序竞争，现行标准为对不同应用领域进行分类分级，导致市场产品良莠不齐。修订后通过明确铜化学成分等级，从本质上对阳极磷铜材进行分类分级，引导企业聚焦细分市场，避免低价同质化竞争，推动产业从 “规模扩张” 向 “价值竞争” 转型。

4.2经济效益

1.提高经济效益：修订标准通过精准划分产品类别与明确技术参数，依据化学成分和晶粒度差异，将产品分类分级，同时细化化学成分要求，可引导企业针对性生产适配不同需求的产品，避免同质化低价竞争，助力行业的品质提升与发展。

2.降低贸易成本：通过对检验方法、检验规则等要素的规定，明确了供需双方应持有统一意见的技术规范，贸易过程中直接引用相关条款，大幅降低了贸易过程中的技术壁垒和风险，减少贸易纠纷，降低贸易成本，促进供需双方互利良性发展。

4.3社会效益

1.促进产品可靠性提升：通过规范产品的要求、试验方法和检验规则，标准的修订将确保产品的质量和安全性，保障用户的权益，减少因产品质量低劣引发的安全隐患和问题。

2.规范贸易检验秩序：修订的标准进一步匹配了行业和市场的需求，做到有据可依，减少供需双方在贸易过程中的冲突和争议，降低异议处理难度，提高贸易检验及协同沟通能效。

4.4 生态效益

1.促进资源循环：本次标准修订明确允许产品原料中添加符合标准的再生铜和循环铜，契合资源循环利用理念，可减少对原生铜的开采需求，降低矿产开发过程中的生态破坏。同时对产品内部质量和外观质量提出明确要求，能减少因产品质量问题导致的报废率，降低生产环节的资源浪费。

2.加快绿色循环发展：草案规定产品标志、包装、运输、贮存需符合 GB/T 8888，可减少流通环节的损耗与环境污染，整体助力碳中和政策落地，推动行业绿色可持续发展。

综上所述，通过修订、发布、实施并推广应用《阳极磷铜材》标准，将实现社会效益、生态效益和经济效益的多方面提升。标准的规范化实施将促进行业的资源循环发展，保障产品质量和安全，减少贸易纠纷，为行业的绿色可持续发展提供保障。

四、与国际标准和国外先进标准技术内容的对比

阳极磷铜材（主要用于电镀领域）的国际标准主要来自ASTM（美国）、JIS（日本）、DIN/EN（德国/欧盟）三大体系，目前尚无专门针对阳极磷铜材的ISO独立标准，但ISO标准通常与ASTM、JIS等体系相互参考和协调。

| 标准体系 | 基础铜含量要求 | 高端应用要求 | 核心差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTM | ≥99.90% | ≥99.95% | 强调基础铜牌号的严格匹配 |
| JIS | ≥99.90% | ≥99.94% | 注重晶粒结构和磷分布均匀性 |
| DIN/EN | ≥99.90% | ≥99.92% | 欧盟统一标准，杂质控制更严格 |
| 行业通用 | ≥99.90% | ≥99.95% | 优先考虑电镀工艺稳定性 |

- 以国际标准为基础的起草情况以及是否合规采用国际国外标准、未采用国际标准的原因

国际标准对阳极磷铜材的铜含量要求底线为≥99.90%，实际应用中根据产品档次和用途，铜含量通常在99.92%-99.94%，高端产品达99.95%以上。

GB/T 20302-2014《阳极磷铜材》的二次修订注重化学成分和晶粒度，产品分类等级参考JIS，基础铜含量≥99.90%，增加一个档次等级≥99.91%。

结合国内实际市场情况，普通PCB行业及五金电镀领域实际应用中存在铜含量≥99.50%。

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利问题。

九、实施国家标准的要求以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准建议作为推荐性国家标准发布。

贯彻标准的要求和措施建议

本文件发布后，各企业应加强本文件的宣传力度，可以对各企业相关部门进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

十、其他应当说明的事项。

无。

《阳极磷铜材》编制组

2026年8月