| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1范围 | 依据市场、客户需求及标准规范性进行完善。修改为“本文件规定了阳极磷铜材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。本文件适用于印制电路板、五金件等电镀时阳极使用的球形、粒形、圆柱形、矩形等磷铜材。” | 金昌镍都矿山实业有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 2规范性引用文件 | 增加GB/T 8170、GB/T 26303.2；将YS/T 336更改为YS/T 448。 | 鹰潭市检验检测认证院 | 采纳 |  |
| 3 | 3术语与定义 | 增加标准规范性内容：本文件没有需要界定的术语和定义。 | 江西保太有色金属集团有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 4分类与标记 | （1）TP4和TPW为原牌号。 （2）依据化学成分等级分类增加TP4-1、TP4-2和TPW-1这几个等级。 （3）修改相应的注释与标记示例。 | 铜陵有色股份铜冠电工有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 5.1化学成分 | 5.1化学成分 （1）保留原牌号。 （2）新增等级分类，按照化学成分进行分级。 （3）修改相应的注释。 （4）删除O含量的化学成分相关规定。 | 铜陵有色股份铜冠电工有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 5.2外形尺寸及其允许偏差 | 5.2外形尺寸及其允许偏差 以表格形式表现。 | 江西江南新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 5.3晶粒度 | 原标准0.065，更改为0.040mm。 | 佛山市承安集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 5.4内部质量 5.5外观质量 | 5.4内部质量 更改为“产品应无缩孔、无气孔、无夹杂和无分层”。 5.5外观质量 以文字形式表述。 | 江西江南新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 6.1化学成分 6.2 外形尺寸及其允许偏差 6.3晶粒度 | 6.1化学成分 增加一种行业内常用的化学成分检测方法，但当结果有争议时，以 GB/T 5121的分析结果为准。 6.2外形尺寸及其允许偏差 补充测量按标准GB/T 26303.2进行。 6.3晶粒度 更改为“晶粒度测定按YS/T 347的规定进行”。 | 鹰潭市检验检测认证院 | 采纳 |  |
| 10 | 6.4内部质量 6.5外观质量 | 6.4内部质量 YS/T336-2010更改为YS/T 448。 6.5外观质量 产品外观质量检验用目视进行。 | 佛山市承安集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 7.2组批 | “批重不应超过60000kg”更改为“批重不应超过30000kg” | 江西保太有色金属集团有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 7.4取样 7.5检验结果的判定 | （1）内部质量实际为检验断口。 （2）取样规定表述不够准确：每批、取样范围、外观质量逐件取样都需修改。 7.5检验结果的判定 补充检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。 | 鹰潭市检验检测认证院 | 采纳 |  |
| 13 |  | 回函无意见 | 瀚宇博德科技（江阴）有限公司 |  |  |
| 14 |  | 回函无意见 | 金禄电子科技股份有限公司 |  |  |
| 15 |  | 回函无意见 | 昆山沪利微电有限公司 |  |  |
| 16 |  | 回函无意见 | 广州美维电子有限公司 |  |  |
| 17 |  | 回函无意见 | 龙南鼎泰电子科技有限公司 |  |  |
| 18 |  | 回函无意见 | 信丰福昌发电子有限公司 |  |  |
| 19 |  | 回函无意见 | 江苏苏杭电路板有限公司 |  |  |
| 20 |  | 回函无意见 | 铜陵安博电路板有限公司 |  |  |
| 21 |  | 回函无意见 | 常州澳弘电子股份有限公司 |  |  |
| 22 |  | 回函无意见 | 万奔电子科技有限公司 |  |  |
| 23 |  | 回函无意见 | 苏州市惠利源科技有限公司 |  |  |
| 24 |  | 回函无意见 | 四川普瑞森电子有限公司 |  |  |
| 25 |  | 回函无意见 | 四川宏安兴盛电子科技有限公司 |  |  |
| 26 |  | 回函无意见 | 惠州市联兴达电子有限公司 |  |  |
| 27 |  | 回函无意见 | 广德东风电子有限公司 |  |  |
| 28 |  | 回函无意见 | 深圳市东铭科技发展有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：21个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：21个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个；

（4）没有回函的单位数：0个。