有色金属行业标准YS/T 235-××××《钼精矿》

编制说明

一、工作简况

1、任务来源

根据中国有色金属工业协会中色协产字[2005]089号文件要求，YS/T 235-1994《钼精矿技术条件》被列入2005年有色金属行业标准制（修）订计划项目，项目主要起草单位为金堆城钼业公司，项目计划完成时间为2006年。

2、主要工作过程

近年来，随着科学技术的发展，国内钼精矿质量水平发生了较大的变化，原YS/T 235-1994《钼精矿技术条件》已远不能适应现在的产品质量水平。同时随着钼深加工和钼化工行业的迅速发展，对钼初级产品原料——钼精矿的指标要求越来越高，加之我国矿山企业自动化水平和科学技术水平的不断提高，各种杂质元素已能受到有效控制，大部分钼矿山已能生产出更加优质、符合后续加工要求的钼精矿，原标准显然不能适应现阶段对钼精矿的要求。

接受该标准的修订计划任务后，金堆城钼业公司积极组织标准编制小组，制定了修订计划及进度，并在原标准的基础上，广泛、深入地对国内大型钼精矿生产厂家进行了调研，调查了许多钼深加工企业和钼化工企业对钼精矿的指标需求。结合目前的生产工艺及产品技术水平和目前有色金属产品标准编写格式要求，于2005年7月底完成了有色金属行业标准《钼精矿》征求意见稿。

二、标准修订原则和依据：

1、标准格式按GB/T 1.1-2000标准要求编写。

2、标准制定参考前苏联国家标准中可适用之处，具有可操作性。

3、本标准充分考虑了生产企业以及使用单位的意见和建议。

4、有利于促进公平竞争和保护供需双方的合法权益，同时起到规范市场的作用。

三、主要技术指标的确定：

1、最低钼含量的确定：根据后续加工的要求，结合国内生产单位实际水平，最终确定Mo≥47%。

2、牌号的确定：修订后的标准分为五个牌号。即KMo—47、KMo—49、KMo—51、KMo—53、KMo—57。其中KMo—57牌号是根据当前国内的先进水平和钼化工生产实际需要而增加的。

3、杂质元素的确定：考虑到钼精矿杂质含量对后续加工的影响，经过广泛调研后对原行业标准部分指标进行了调整。既要有利于矿产资源的综合回收利用，又能满足后续加工的使用需求。

四、新旧标准指标对比

修订后的标准在牌号、杂质元素指标要求上有较大的变化，其对比情况见附表所示。

五、标准水平

本标准目前在国内处于领先水平。