分类号：

# YS

中华人民共和国有色金属工业行业标准

YS/T ××××-××××

高纯三氧化钼

## Pure molybdenum trioxide

（讨论稿）

200×-××-××发布                      200×-××-××实施

国家发展和改革委员会   发布

YS/T ××××—××××

前  言

本标准为首次制定。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由金堆城钼业公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

YS/T  ××××—××××

高纯三氧化钼

1  范围

本标准规定了高纯三氧化钼的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮运及合同内容等。

本标准适用于钼酸铵焙解法及其它方法制取的高纯三氧化钼。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1479  金属粉末松装密度的测定  第一部分:漏斗法

GB/T 3249  难溶金属及化合物粉末粒度的测定方法  费氏法

GB/T 4325.1~4325.28  钼化学分析方法

GB/T 15079.1  钼精矿化学分析方法

3  要求

3.1 产品分类

产品根据化学成分和用途不同，分为MoO3—1，MoO3—2二个牌号。MoO3—1主要用于钼制品的生产。MoO3—2主要用于钼制品、化工催化剂、颜料、陶瓷、玻璃、钢铁及精密合金生产等行业。

3.2 化学成分

产品各牌号化学成分应符合表1规定。

3.3 平均粒度

产品平均粒度提供实测值，各牌号产品均应全部通过40目(425μm)标准筛。

3.4 松装密度

产品的松装密度提供实测值。

3.5 外观

产品呈淡黄绿色或浅灰色。产品中无可见夹杂物。

3.6 特殊要求

需方有特殊要求时，供需双方协商解决。

4  试验方法

4.1 化学成分

4.1.1 钼含量测定

高纯三氧化钼中钼含量的测定按GB/T 15079.1的规定进行。

YS/T  ××××—××××

表1  高纯三氧化钼各牌号化学成分表

| 元 素 |  | 牌 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MoO3—1 | MoO3—2 |
| MoO3 |  | ≥99.95% | ≥99.80% |
| 其 它 元 素 含 量 ≤ ppm | Al | 15 | 50 |
|  | Ca | 15 | 50 |
|  | Cr | 10 | 30 |
|  | Cu | 15 | 30 |
|  | Fe | 20 | 50 |
|  | Mg | 10 | 30 |
|  | Ni | 10 | 20 |
|  | K | 80 | 300 |
|  | Si | 20 | 50 |
|  | Na | 20 | 30 |
|  | P | 5 | 10 |
|  | Pb | 5 | 20 |
|  | Ti | 10 | 30 |
|  | S | 50 | 80 |
|  | Sn | 15 | 50 |
|  | W | 150 | 200 |
|  | As | 10 | — |

4.1.2 其它杂质元素测定

高纯三氧化钼中其它杂质元素的测定按GB/T 4325.1~4325.28的规定进行。

4.2 粒度

高纯三氧化钼费氏平均粒度的测定按GB/T 3249的规定进行。

4.3 松装比重测定

高纯三氧化钼松装比重的测定按GB/T 14794第一部分:漏斗法的规定进行。

4.4 外观

用10倍放大镜目视检查。

5  检验规则

5.1 检验和验收

5.1.1 检验部门

产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品符合本标准（或订货合同）规定，并填写质量证明书。

YS/T  ××××—××××

5.1.2 检验

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起，3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在货物存放地由供需双方共同进行。

5.2 组批

产品应成批提交验收。每批产品由同一原料、同一工艺、同一混合物料、同一牌号组成。每批重量不超过1t，如用户有特殊要求，由供需双方协商解决。

5.3检验项目

每批产品均应进行化学成分、粒度、松装比重、外观质量的检验。

5.4 取样

5.4.1取样件数

每批产品取样件数按表2规定进行。

表2  取样件数

| 产品件数 | 1—3 | 4—10 | 11—20 | ＞21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数 | 全取 | 3 | 5 | 7 |

5.4.2取样

取样时每件货物均匀布三点，用取样器取出试样，混匀后用四分法进行缩分，至试样分析所需要求。

5.4.3 制样

将所取得的试样用翻滚法和移锥法进行混匀，用四分法进行缩分至所需的重量。

5.5  检验结果判定

5.5.1  化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时,按批判不合格。或重定牌号,或退货。

5.5.2  当物理性能、化学性能试验结果中有试样不合格时,应从该批产品（包括原检验不合格的那件产品）中（或该不合格试样代表的那件产品上）另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格,则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格,则判该批产品（或该件产品）不合格,其余产品可由供方逐件检验,合格者交货。

5.5.3  物理规格和外观质量不符合本标准规定时,按批（件）判不合格。

6  标志、包装、贮运

6.1 标志

产品应在适当的位置标明“防潮”、“向上”等字样或标志。每件货物上应贴一张防伪标志。并应在外包装物上标明：供方名称、产品名称和牌号、批号、净重。

6.2 包装

产品包装分为袋装和桶装，内包装均为双层塑料袋封口。袋装外包装采用编织袋，每袋净重由供需双方协商确定；桶装外包装采用纤维板桶或铁桶包装。各种包装最后均铅封封口。

6.3 贮运

产品在贮运过程中应存放在干燥处，不得碰撞和重压。

6.4质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其中应注明：

a)  供方名称、地址、邮编；

b)  产品名称、牌号；

YS/T  ××××—××××

c)  批号；

d)  毛重、皮重、净重；

e)  本标准编号；

f)  按用户要求出示的分析检验实测结果和质量监督部门印记；

g)  检验员工号

h)  检验日期

7  合同内容

合同（或订货单）应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  产品牌号；

c)  技术要求；

d)  产品净重；

e)  本标准编号；