行业标准《导电用铜棒》（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

近年，导电铜棒在国内电线电缆、电子元器件制造行业已被广泛运用，其产品已得到消费者的认同。海亮集团顺应市场需求，及时组织专家进行相关技术的研发，在技术、工艺、设备等成熟的条件下，建立了导电铜棒生产线。国内需求量比较大，仅我公司就月供导电铜棒200吨左右，且不断增长。

但目前国内外尚无相应标准可以参照，因此客户往往只能根据企业的内控标准或对产品的某些方面提出要求，给生产厂家组织生产和使用厂家采购及使用等都带来一定的难度，质量水平不一，容易引起市场上同类产品的质量混乱，所以有必要形成一个统一的标准，使供需双方有一个合理的参照。

为促进该产品的国产化进程，规范国内市场的有序发展，经海亮集团有限公司立项申请、国家标准化管理委员会批准，《导电用铜棒》行业标准由海亮集团有限公司负责起草制定。

标准制订计划任务正式下达后， 海亮集团内部立即组织人员进行市场调研，咨询专家，并查阅了大量相关资料，在编制条件成熟后，于2005年3月，形成了《导电用铜棒》的讨论稿及编制说明讨论稿。后经过海亮集团专家组讨论、修改，形成了征求意见稿及编制说明征求意见稿。

二、编制原则、主要技术指标确定依据

在查阅相关资料时，我们发现国内外没有关于《导电用铜棒》的相关标准，于是我们加大力度回访客户，征求客户的意见和要求，并参照JISH 3250《铜及铜合金杆棒》进行了该标准的制定。

在确定产品规格、牌号时，因为国内外尚无此类标准可参考，我们主要依据电线、电缆和电子元器件对导电性的要求，以及客户对产品性能的需要，在参照JISH 3250的基础上，确定了TU1、TU2、T1、T2、TAg0.1这五个牌号的铜材。因为TU1、TU2、T1、T2、TAg0.1都属于高导电性纯铜，能满足电线、电缆和电子元器件生产的要求；根据客户对产品外形及状态的使用要求，以及不同状态下产品导电性的不同，我们将产品的状态定为R、M、Y；根据产品的不同用途，将铜棒的形状定为圆形、正六角形、正方形、长方形，尺寸用直径和对边矩来表示，棒材的规格分为两种：挤制：12～90㎜，拉制：6～75㎜。产品牌号、状态、规格的制定主要以产品的实际用途和客户的使用要求为依据，并参照JISH 3250，希望能符合我国的生产实际，提高生产水平。

在确定产品的各项性能指标时，同样充分考虑了客户的实际需求，因为标准的性质是指导生产，规范市场，在符合国情的前提下，提高技术水平。产品性能主要包括抗拉强度、伸长率、导电率在内的3项性能参数，还确定了包括化学成分、拉伸试验、导电率等试验检验项目，根据用户的不同需求选择，使本标准有了广泛的使用基础。本标准更具有了灵活的使用特点，生产厂家如有生产能力，可根据用户不同要求生产不同规格和状态的产品，这样标准可以更灵活的指导生产。

本标准中各项性能的确定，以用户要求为依据，以JISH 3250为参照，并根据产品的不同用途，查阅了大量相关资料，进行了多次相关试验，以试验数据为基础，希望本标准不但实用、科学，更可以与国际接轨，使我国的导电铜棒适应国内外厂商的不同需求。

三、与JISH 3250标准对照表

- 棒材牌号、状态、规格的对比见表1、表2

表1　YS/T XXXX—20XX产品的牌号、状态、规格

| 牌号 | 状态 | 直径，㎜ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TU1 | R、M、Y | 挤制 | 12～90 |
| TU2 |  |  |  |
| T1 |  |  |  |
| T2 |  | 拉制 | 6～75 |
| TAｇ0.1 |  |  |  |

表2　JISH 3250-1992产品的牌号、状态、规格

| 牌号 | 材料状态 | 直径(对边径), ㎜ |
| --- | --- | --- |
| C1020、C1100、 | F | ＞6 |
|  | O | 6～75 |
|  | 1/2H | 6～75 |
|  | H | 6～50 |

2、棒材直径及直径允许偏差的对比见表3、表4

表3　YS/TXXXX-20XX棒材直径及直径允许偏　　　　　　　　㎜

| 状态 | 公称直径(对边距) | 允许偏差，± |
| --- | --- | --- |
| 挤制 | 12～18 | 0.30 |
|  | ＞18～25 | 2% |
|  | ＞25～40 |  |
|  | ＞40～60 |  |
|  | ＞60～90 |  |
| 注：经供需双方协议，可供其它规格和允许偏差的棒材。 |  |  |

表3 拉制棒材直径(对边矩)及直径(对边矩)允许偏差　　　　　　　　㎜

| 直径(对边矩) | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 圆形 | 正六角形、长方形、正方形 |
| 6～12 | 0.04 | 0.08 |
| ＞12～18 | 0.06 | 0.11 |
| ＞18～25 | 0.08 | 0.18 |
| ＞25～50 | 0.10 | 0.25 |
| ＞50～75 | 0.3% | 0.6% |
| 注：经供需双方协议，可供应其它规格和允许偏差的棒材。 |  |  |

表4(1)   JISH 3250-1992拉制棒直径与直径允许偏差           ㎜

| 形状 直径(对边距) | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 圆形 | 正六角形、正方形、长方形 |
| 1～3 | ±0.03 | ±0.05 |
| 3～6 | ±0.04 | ±0.06 |
| 6～10 | ±0.04 | ±0.08 |
| 10～20 | ±0.06 | ±0.11 |
| 20～35 | ±0.08 | ±0.18 |
| 35～50 | ±0.10 | ±0.25 |
| ＞50 | 0.3％ | ±0.6％ |

表4(2)   JISH 3250-1992挤制棒直径与直径允许偏差           ㎜

| 牌号 形状 直径(对边距) | 允许偏差 |
| --- | --- |
|  | C1020、C1100 |
|  | 圆形 正六角形、正方形、长方形 |
| 6～15 | ±0.3 |
| 15～20 | ±2％ |
| 20～25 |  |
| ＞25 |  |

- 棒材室温力学性能对比见表5、表6

表5  YS/T XXXX—20XX 棒材的室温纵向力学性能

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm MPa(不小于) | 伸长率 A ％(不小于) |
| --- | --- | --- | --- |
| T1、T2、TU1、TU2、TAg0.1 | R | 180 | 30 |
|  | M | 205 | 35 |
|  | Y | 290 |  |

表6  JISH 3250-1992棒材的室温纵向力学性能

| 牌号 | 材料状态 | 抗拉强度 N／㎜2(不小于) | 伸长率 ％(不小于) |
| --- | --- | --- | --- |
| C1020、C1100 | F | 195 | 25 |
|  | O | 195 | 30 |
|  | 1/2H | 215 | 15 |
|  | H | 245 |  |

- 棒材导电率对比见表7、表8

表7 YS/T XXXX-20XX 棒材的导电率

| 牌号 | 状态 | 导电率IACS (20℃)％(不小于) |
| --- | --- | --- |
| TU1、TU2 | R、M | 101 |
|  | Y | 99 |
| T1、T2、TAg0.1 | R、M | 98 |
|  | Y | 97 |

表8 JISH 3250-1992棒材的导电率

| 牌号 | 状态 | 导电率 (20℃)％(不小于) |
| --- | --- | --- |
| C1020、C1100 | F | 100 |
|  | O | 100 |
|  | 1/2H | 98 |
|  | H | 97 |