行业标准《水暖管件专用热锻黄铜棒》（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

热锻用黄铜棒在国内水暖行业已被广泛运用，主要应用于水暖行业中铝塑管铜接头和铜阀门，其产品已得到消费者的认同。但目前国内外尚无无相应标准可以参照，因此客户在下订单时往往都不提要求，认为符合其使用要求即可，导致各生产厂家的此类产品质量不一，容易引起市场上同类产品的质量混乱。由于此类铜棒多采用废黄铜和少量废紫铜为主要生产原料，成本较低，产品售价也比一般铜棒低，因此使用量较大（国内市场5000吨/月以上），所以有必要形成一个统一的标准。根据国内水暖管件专用热锻黄铜棒的生产使用情况，现在各公司供应的铜棒成份基本一致，性能都能达到使用要求，因此形成一个统一的标准也是完全可行的。

经海亮集团有限公司立项申请、国家标准化管理委员会批准，《水暖管件专用热锻黄铜棒》行业标准由海亮集团有限公司负责起草制定。

标准制订计划任务正式下达后， 海亮集团内部立即组织人员进行市场调研，咨询专家，并查阅了大量相关资料，在编制条件成熟后，于2005年3月，形成了《水暖管件专用热锻黄铜棒》的讨论稿及编制说明讨论稿。后经过海亮集团专家组讨论、修改，形成了征求意见稿及编制说明征求意见稿。

二、编制原则、主要技术指标确定依据

在查阅相关资料时，我们发现国内外没有关于《水暖管件专用热锻黄铜棒》的相关标准，于是我们加大力度回访客户，征求客户的意见和要求，并参照JISH 3250《铜及铜合金杆棒》进行了该标准的制定。

在确定产品规格、牌号时，因为国内外尚无此类标准可参考，我们主要依据水暖行业中铝塑管铜接头和铜阀门对产品的使用要求，以及客户对产品性能的需要，在参照JISH 3250的基础上，经过反复试验、论证，最后确定了HPb58-2-0.3这个牌号以及材料中各个成分的含量。因为该产品对抗拉强度、伸长率等都有一定要求，我们将产品的状态定为Y2；根据产品的不同用途，将铜棒的形状定为圆形、正六角形、正方形、长方形，尺寸用直径和对边矩来表示；因为棒材主要是热锻用，根据使用客户要求，我们将棒材的规格定为直径(对边距)不小于10㎜。产品牌号、状态、规格的制定主要以产品的实际用途和客户的使用要求为依据，并参照JISH 3250，希望能符合我国的生产实际，提高生产水平。

在确定产品的各项性能指标时，同样充分考虑了客户的实际需求，因为标准的性质是指导生产，规范市场，在符合国情的前提下，提高技术水平。产品性能主要包括抗拉强度、伸长率、残余应力在内的4项性能参数，还确定了包括化学成分、拉伸试验、残余应力等试验检验项目，根据用户的不同需求选择，使本标准有了广泛的使用基础。本标准更具有了灵活的使用特点，生产厂家如有生产能力，可根据用户不同要求生产不同产品，这样标准可以更灵活的指导生产。

本标准中各项性能的确定，以用户要求为依据，以JISH 3250为参照，并根据产品的不同用途，查阅了大量相关资料，进行了多次相关试验，以试验数据为基础，希望本标准不但实用、科学，更可以与国际接轨，使我国的导电铜棒适应国内外厂商的不同需求。

三、与JISH 3250标准对照表

- 棒材牌号、状态、规格的对比见表1、表2

表1　YS/T XXXX—20XX产品的牌号、状态、规格

| 牌号 | 状态 | 直径(对边距)，㎜ |
| --- | --- | --- |
| HPb58-2-0.3 | Y2 | ＞10 |

表2　JISH 3250-1992产品的牌号、状态、规格

| 牌号 | 材料状态 | 直径(对边径), ㎜ |
| --- | --- | --- |
| C3771 | F | ＞6 |

- 棒材化学成分的对比见表3、表4

表3  YS/T XXXX-20XX 棒材的化学成分

| 合金 牌号 | 化学成分，% |
| --- | --- |
|  | CU | Pb | Al | Fe | Sn | Zn |
| HPb58-2-0.3 | 57.0～60.0 | 1～2.5 | ＜0.25 | ＜0.8 | ＜0.8 | 余量 |

表4  JISH 3250-1992 棒材的化学成分

| 合金 牌号 | 化学成分，% |
| --- | --- |
|  | CU | Pb | Fe | Sn | Zn | Al |
| C3771 | 57.0～61.0 | 1.0～2.5 | Fe+Sn＜1.0 | 余量 | — |

3、棒材直径及直径允许偏差的对比见表5、表6

表5　YS/TXXXX-20XX棒材直径及直径允许偏　　　　　　　　　㎜

| 公称直径(对边距) | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 14～18 | －0.12 |
| ＞18～32 | －0.25 |
| ＞32～50 | －0.30 |
| ＞50～80 | －0.40 |
| 注：经供需双方协议，可供其它规格和允许偏差的棒材。 |

表6(1)   JISH 3250-1992拉制棒直径与直径允许偏差           ㎜

| 形状 直径(对边距) | 允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 圆形 | 正六角形、正方形、长方形 |
| 1～3 | ±0.03 | ±0.05 |
| 3～6 | ±0.04 | ±0.06 |
| 6～10 | ±0.04 | ±0.08 |
| 10～20 | ±0.06 | ±0.11 |
| 20～35 | ±0.08 | ±0.18 |
| 35～50 | ±0.10 | ±0.25 |
| ＞50 | 0.3％ | ±0.6％ |

表6(2)   JISH 3250-1992挤制棒直径与直径允许偏差           ㎜

| 牌号 形状 直径(对边距) | 允许偏差 |
| --- | --- |
|  | C3771 |
|  | 圆形 正六角形、正方形、长方形 |
| 6～25 | ±0.3 |
| 25～100 | ±1.0％ |

4、棒材室温力学性能对比见表7、表8

表7  YS/T XXXX—20XX 棒材的室温纵向力学性能

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 伸长率 A ％ |
| --- | --- | --- | --- |
| HPb58-2-0.3 | Y2 | ≥320 | ≥10 |

表6  JISH 3250-1992棒材的室温纵向力学性能

| 牌号 | 材料状态 | 抗拉强度 N／㎜2(不小于) | 伸长率 ％(不小于) |
| --- | --- | --- | --- |
| C3771 | F | 315 | 15 |