国家标准《铜及铜合金废料》

（送审稿）编制说明

根据中国有色金属工业协会《关于下达2002年有色金属标准制（修）订和标样研（复）制计划项目的通知》（中色协产字[2002]122号），对GB/T 13587-92进行修订。本标准由中国有色金属工业再生资源公司负责起草，由上海新格有色金属有限公司、北京中色再生金属研究所、宁波金田铜业（集团）股份有限公司、芜湖恒鑫铜业集团有限公司、山东金升有色集团有限公司、天津大通铜业有限公司参加起草。

GB/T 13587-92《铜及铜合金废料、废件分类技术标准》于1992年颁发。颁发后的十多年中，废杂铜的种类、贸易方式和加工利用技术发生了很大的变化，GB/T 13587-92《铜及铜合金废料、废件分类和技术条件》已经不适合目前再生铜工业的形势，需要进行修订，提高“标准”的可操作性，并吸收国外先进经验，向国际先进标准靠拢。

我们查阅了国内外有关技术资料和国外相关的标准情况。因为铜及铜合金废料不是产品，也不是以自然矿物构成的组分相对稳定的原料，它来源于生产、流通、消费等不同的领域，成分千差万别、物理形态各异，并且受到不同的污染，是一种特殊的工业原料，因此其分类标准也有别于原料和产品标准。原苏联曾经制定过废有色金属标准，是按照有色金属及其合金的牌号制定的，每一种牌号的金属或合金都对应一种废金属。这种分类方法在废有色金属回收、贸易和利用过程中很难被采用，因此实用价值不大。

目前国际上废铜的回收、加工、贸易和利用过程中，普遍采用的是美国《ISRI废料规格手册》，它的优点是根据废料的种类进行分类，如：废电线、青铜废料、废弹壳、废水暖件等，各类废料的形状可能不一，但成分相近，这样即利于回收和贸易，也利于废料的利用。因此，本修订稿最终确定部分参照美国2004《ISRI废料规格手册》。

通过对国内外废杂铜现状和发展趋势的分析，根据废料回收、贸易和再生利用的实际情况，对GB/T13587-92《铜及铜合金废料、废件分类技术标准》进行修订，形成了本标准的征求意见稿。

一、本标准与GB/T 13587-92《铜及铜合金废料、废件分类技术标准》（以下简称原标准）相比主要作了如下修改。

（一）对原标准主要内容与适用范围做如下修改

将原标准中“本标准适用于作为再生有色金属冶炼厂的原料、加工制造厂使用的回炉料和流通领域的各种铜及合金废料、废件”改为“本标准适用于废铜的国内外贸易、再生有色金属熔炼企业，也适用于加工制造企业使用的废铜”。

（二）对原标准的引用标准作了修改

原标准中引用的标准在最近几年全部作了修订，因此，本送审稿全部采用了新修订的标准。

（三）对原标准“分类”的内容作了如下修改

原标准的分类采用了表格的方式，本次修订仍然采用表格的方式分类，但表格的栏目做了变动，这主要考虑到废铜回收、贸易和再生利用的实际情况，进一步增加“标准”的实用性。

本送审稿中，不是全部引用《ISRI废料手册》，对国内外名称一致且组分相同的废料以及国内没有而大量进口的废铜，都参照了《ISRI废料手册》中的废铜分类方法，而废铜的名称和组分与《ISRI废料手册》不一致或国内特有的废铜，都按照我国实用的分类方法进行分类。

主要做了如下修改：

1、对原标准的“类别”作了修改：原标准分为“铜及铜合金块状废料、废件”、“铜及铜合金屑料”和“铜及铜合金渣、灰废料”三类。本次修订，改为：“纯铜废料”、“铜合金废料”、“废水箱”、“屑末”、“含铜切片”、“带皮电线”和“含铜灰渣”，共计七类；

2、对原标准的“组别”作了修改：原标准的组别分为：“金属铜废料废件”、“加工黄铜废料废件”、“黄铜废料废件”、“加工青铜废料废件”、“加工铍青铜废料废件”、“铸造青铜废料废件”、“加工白铜废料废件”、“混合铜及铜合金废料废件”、“金属铜屑料”、“加工黄铜屑料”、“铸造黄铜屑料”、“加工青铜屑料”、“加工铍青铜屑料”、“铸造青铜屑料”、“加工白铜屑料”、“混合铜及铜合金屑料”、“铜及铜合金灰渣”等17组，基本上与铜及合金的牌号相对应。但在实际中，废铜来源于各个领域，成分极其复杂，不可能按照牌号进行回收。根据国内外废铜贸易和利用的实际情况，修订之后的标准分为19组，主要为：“废裸线”、“铜混合废料”、“铜米”、“废铜板”、“黄铜废料”、“特殊黄铜废料”、“铜镍合金废料”、“青铜废料”、“废车辆轴瓦”、“废水暖零件”、“铜合金新废料”、“废水箱”、“纯铜屑末”、“铜合金屑末”、“含铜切片”“废电缆”、“废电线”、“含铜灰”、“含铜渣”等；

3、删掉了原标准没有价值的栏目：因为“废铜”来源于社会的各个领域，成分复杂，形态各异，不可能按照金属牌号回收和贸易，因此，原标准中“原金属标准号”、“原金属名称”、“原金属代表牌号”、“ 典型举例”等栏目没有实际意义，本次修订中全部删除；

4、增加了废铜名称：过去国内废铜没有标准的名称，同一种废料各地的称呼不一，随意性较大，原标准也没有给废料命名，不便于回收、贸易和利用，因此本次修订增加了“废料名称”的栏目。根据国内对各类废铜的习惯和国际上的惯例，对每一种废铜，都作出了相应的名称，如：“1号铜线”、“铜米”、“薄铜板”、“废铸造黄铜”、“黄铜轴套”等；

5、增加了参照标准的代号和参照标准的名称：本次修订主要参照美国ISRI废料规格手册，为了便于废铜的国际贸易，本次修订增加了“ISRI”废料规格手册废料名称和“ISRI”废料规格手册代号；

6、将“级别”改为“要求”：废铜基本不按照级别进行回收和贸易，事实上大多数废铜无法作到，因此将“级别”改为“要求”，对各种废铜的含杂质、油污等作出了要求。个别可以按照级别回收和贸易的，分别在相关的“要求”中提出。

（四）对原标准的“技术要求”作了适当的修改

1、对原标准的4.1的内容作了修改：原标准4.1中的内容全部保留，并移到4.2，4.1的内容改为：“本标准对废铜的牌号一般不作规定，由供需双方协商确定，并在合同中注明。如供需双方对牌号有异议时，则其化学成分：国内产生的废铜应当符合GB/T 468、GB/T 5231、GB/T 8737、GB/T8739的规定。特殊情况也可参照相关国家的标准，但应该在合同中事先注明：进口的废铜应当符合出口国的相关标准”。

2、对原标准4.2做了修改：原标准4.2改为4.3，原标准4.2的内容为：“废料、废件中不允许混有密封容器，易燃易爆物及有毒物品”，在4.3中改为：“废料、废件中不允许混有密封容器，易燃易爆物及有毒、腐蚀性、医疗废物、电子垃圾和带有放射性物品，进口的废铜中对环境造成影响的夹杂物和放射性污染的控制按照《进口废物环境保护控制标准》GB16487.7-1996、GB16487.2-1996、GB16487.9-1996进行”。

3、原标准4.3顺延为4.4；

4、原标准4.7改为4.6，并将“块状废料、废件的最大外型尺寸小于或等于300毫米，单块重量小于或等于100公斤，也可由供需双方协商解决”，改为：“块状废铜单件的最大外型尺寸，本标准不做具体规定，但可在不防碍运输的情况下，由供需双方协商解决，并在合同中注明”。

5、原标准4.5为“废料、废件表面的杂物应予剔除”，修订之后改为：“废铜表面的杂物应尽量予以清除”；

6、原标准4.8的内容“需方另有技术要求时，可由供需双方协商解决”另列为4.9中；修订之后的4.8为：“废铜中的铜含量指以金属状态存在的铜及其合金，不含铜的化合物”。

（五）对原标准的“实验方法”进行了修改

1、对原标准实验方法的5.2进行了修改：原标准5.2为：“如对铜及铜合金废料废件的化学成分有异议时，则应进行化学成分的仲裁分析，仲裁分析方法规定如下（引用的仲裁分析方法简化为GB5121、 GB5122、GB6520、GB8002、YB55、GB8550、YB598、YB599、YB600）”，修订之后改为：“如果需要对本标准中规定的各种废铜进行化学成分分析，则国内产生的废铜的化学成分由供需双方协商确定分析方法；未确定分析方法时，可以按照GB/T 5121规定的方法进行，但仲裁分析时应当按照GB/T 5121规定的方法进行。进口废铜的仲裁分析按照相关国家的相关标准规定的方法进行，但需要在签定合同时注明”。

2、删掉了原标准实验方法5.3中的“混合废料的化学成分分析方法由供需双方确定”的内容，在本条中加入了“国内贸易时废铜的化学成分应由国家认可的检测部门测定；国际贸易时应由供需双方以及由货物到达国的官方认可的检测部门测定”。

3、对原标准5.4作了修改，删掉了“废料、废件的取样方法以及其他有关事宜由供需双方商定”等内容，改为：“废铜的清洁程度用目试检验”。

二、征求意见稿反馈意见及修改情况

（一）分别向国内33个从事再生铜技术研究、生产和贸易的企业发出征求意见稿，截止到目前，反馈意见的17家单位，占51.5%。未反馈意见的主要是对标准的修订不关心，还有的企业破产，个别的企业寄丢。

（二）从反馈的意见看，多数企业完全同意征求意见稿，部分企业提出一些修改意见，建议增加某些条款；对某些废料的杂质含量做适当修改；删掉“电子垃圾”等不规范的词句；修改个别不妥的分析和仲裁方法等四方面的意见。反馈的意见和处理情况见“标准征求意见稿意见汇总处理表”。

（三）绝大多数反馈意见被采纳，并根据反馈的意见，进行了修改。其中类别中增加了“切片”类，组别中相应增加了“切片”组，废料名称（级别）中相应增加了“重有色金属切片”。

删掉了“电子废料”等词句；铜灰渣中的铜含量改为包括化合态的铜；铜灰渣的仲裁方法由GB/T5121改为GB/T3884.1-2000。

三、执行本标准的建议

本标准作为推荐性标准发布实施