ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—XXXX

氧化铟锡靶材

Indium-Tin Oxide Target

（征求意见二稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

前    言

本标准是根据我国氧化铟锡靶材的生产实践，参照德国贺利氏（Heraeus）、美国Umicore公司氧化铟锡靶材产品说明书而制定的。编写规则符合GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的要求。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由株洲冶炼集团有限责任公司负责起草

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会负责解释。

氧化铟锡靶材

- 范围

本标准规定了氧化铟锡（简称ITO）靶材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于氧化铟锡靶材。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T351－1995  金属材料电阻系数测量方法

GB/T1250  极限数值的表示方法和判定方法

GB/T8170  数值修约规则

GB/T16535－1996  工程陶瓷线膨胀系数试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

表观密度  Density

每单位体积物质的质量。

3.2

理论密度  Theoretical Density

单一结构材料的结晶密度大小。

3.3

相对密度  Relative Density

物质的密度与参照物的密度的比值。本标准中是物质实际密度与理论密度的比值。

3.4

失氧率  Deoxygenation coefficient

氧化铟锡粉体脱氧的比率。

3.5

电阻率 Resistivity

材料均匀的单位体积的立方体对在其对面间流动的均匀密度直流电阻。是衡量物质导电性能好坏的一个物理量，以字母ρ表示，单位为Ω·cm。在数值上等于长1m截面积为1mm2的导体，在温度20℃时的电阻值。

3.6

线膨胀系数 Linear expansivity

固体物质每单位温度变化时其长度变化的分数。当温度上升θ℃时，固体样品的长度从l1变化到l2，那么线膨胀系数（a）可通过下式得到：

l2＝l1（1+aθ）

4  要求

4.1  产品分类

氧化铟锡靶材按其相对密度分为三个牌号：RD99、RD98、RD97。

4.2  化学成分

4.2.1  主要成分

In2O3  : SnO2  = 90: 10（m/m），偏差为±0.5%（m/m）。

4.2.2  氧化铟锡靶材的杂质成分应符合表1的规定。

- 表1  氧化铟锡靶材杂质成分

| 杂 质 含 量， 不大于（×10-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | Pb | Zn | Ni | Cu | Cd | Al | Si | Ca | Mg | 总和 |
| 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 100 |

4.2.3  需方如对氧化铟锡靶材的化学成分有特殊要求时，由供需双方商定。

4.3  物理性能

4.3.1  相对密度：RD99、RD98、RD97牌号的氧化铟锡靶材相对密度应分别≥99％、98％、97％（以理论密度7.15g/cm3计算）；密度均匀性偏差≤±0.2％。

4.3.2  电阻率：≤0.3×10-3Ω·cm

4.3.3  线膨胀系数：（2～9）×10-6 K-1

4.3.4  失氧率：≤10％

4.4  物理规格

氧化铟锡靶材呈片状，或其它形状，其规格尺寸及其公差由供需双方商定。

4.5  表面质量

4.5.1  氧化铟锡靶材颜色应均匀，根据失氧率不同，为蓝黑色到深黑色。。

4.5.2  氧化铟锡靶材表面应平整，无裂纹，无明显崩边，气孔直径不大于1.5mm，且无任何外来夹杂物和污染物。

4.6  内部缺陷

氧化铟锡靶材内部无裂纹，无异物，气孔直径不大于1.5mm。

5  试验方法

5.1  化学成分仲裁分析方法

氧化铟锡靶材的化学成分仲裁分析方法由供需双方商定。

5.2  物理性能检验方法

5.2.1  表观密度检验方法

氧化铟锡靶材的表观密度用阿基米德排水法检验。

5.2.2  电阻率检验方法

氧化铟锡靶材电阻率的测定按GB/T351－1995的规定进行。

5.2.3  线膨胀系数检验方法

氧化铟锡靶材线膨胀系数的测定按GB/T16535－1996的规定进行。

5.2.4 失氧率检验方法

氧化铟锡靶材的失氧率根据脱氧重量与理论上含氧的总重量之比计算得出。

5.3  氧化铟锡靶材的物理规格用卡尺测量。

5.4  氧化铟锡靶材的表面质量用目视法检验。

5.5  氧化铟锡靶材的内部缺陷用超声波扫描显微镜检验。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  氧化铟锡靶材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（合同）的规定，并填写质量证明书（合格证）。

6.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30d内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

6.2  组批

氧化铟锡靶材应成批提交检验，每批应由同一炉次或同一靶坯切割下来的产品组成。

6.3  检验项目

每批氧化铟锡靶材应进行化学成分、物理性能、物理规格、表面质量及内部缺陷的检验。

6.4  仲裁取样和制样

6.4.1  化学分析仲裁样的采取和制备

6.4.1.1  从产品中按片（件）随机抽取10％的样品，但不少于1片（件）。用线切割机沿氧化铟锡靶材的边均匀切割不少于100g试样，用超声波清洗器清洗干净。

6.4.1.2  将取得的试样用玛瑙乳钵研碎，缩分至不少于50g，再用玛瑙乳钵继续研磨至粒度不大于0.25mm。分三袋，每袋不少于15g。

6.4.1.3  氧化铟锡靶材化学分析仲裁样的取制样方法也可由供需双方商定。

6.4.2  物理性能检验仲裁样的采取

6.4.2.1  相对密度检验试样的采取：从产品中按片随机抽取10%样品，但不少于1片（件），沿靶材的中心线，用线切割机等距分取10mm×10mm的样品3～4块，用超声波清洗器清洗干净后进行密度的测定。

6.4.2.2  电阻率检验试样的采取：从产品中按片随机抽取10%的样品，但不少于1片（件），用线切割机沿氧化铟锡靶材的边切割下截面为6mm×6mm、长120mm的矩形长条10个，用超声波清洗器清洗干净后送检测。

6.4.2.3  线膨胀系数检验试样的采取：从产品中按片随机抽取10%的样品，但不少于1片（件），用线切割机沿氧化铟锡靶材的边切割下与标准样品尺寸一致的长条5个，用超声波清洗器清洗干净后送检测。

6.4.2.4  氧化铟锡靶材物理性能分析仲裁样的取制样方法也可由供需双方商定。

6.5  检验结果的判定

6.5.1  氧化铟锡靶材检验结果的数值修约按GB/T8170中的有关规定进行。修约后的数值的判定按GB/T1250中的有关规定进行。

6.5.2  氧化铟锡靶材的化学成分、物理性能、物理规格的检验结果与本标准4.2、4.3、4.4的规定不符时，按批判废。

6.5.3  氧化铟锡靶材的表面质量和内部缺陷与本标准4.5、4.6的规定不符时，按片（件）判废。

7  标志、包装、运输与贮存

7.1  标志

每片（件）氧化铟锡靶材的包装上应标注注册商标（或企业标志），产品名称、生产批号、牌号、产品溅射面及产品合格标志。

7.2  包装

每片氧化铟锡靶材应单独采用真空包装，并采用足够的防震措施。

7.3  运输与贮存

运输及储存过程中应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

7.4  其他

需方如对氧化铟锡靶材的标志、包装、运输与贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

7.5  质量证明书（合格证）

每批氧化铟锡靶材出厂时应附质量证明书（合格证），其上注明：

a)  供方名称和商标；

b)  产品名称；

c)  生产批号；

d)  净重和件数；

e)  分析检验结果和技术监督部门印记；

- 标准编号；

g)  出厂日期。

8  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  产品牌号；

c)  化学成分、物理性能、物理规格、表面质量等特殊要求；

d)  数量；

e)  标准编号；

f)  其他需要协商或增加标准以外要求的内容。