《彩色荧光粉用磷酸锂》行业标准编制说明

1、项目来源及计划任务

《彩色荧光粉用磷酸锂》行业标准是根据全国有色金属标准化委员会颁发的《关于编制2005年有色金属国家、行业标准项目计划的通知》（编号为有色标委[2005]01号）、全国有色金属标准化技术委员会有色标委（2005）第48号文件要求，由新疆有色金属研究所负责编制，编制时间为2005年。

2、编制过程，包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等

2.1、编制原则

本标准是以新疆有色金属研究所的相关企业标准为基础起草的，并根据用户要求，包括牌号与化学成分、粒径、试验方法、检验规则、包装、标识、运输、贮存与订单要求等。

2.2、征求意见建单位

本标准草案完成后，以书面形式征求了以下单位的意见：

咸阳彩虹集团股份有限公司荧光粉厂

广州珠江光电新材料有限公司

闻远（武汉）新材料有限公司

上海跃龙股份有限公司

2.3、各阶段工作过程

本标准的编制经过了以下几个阶段：

1）2005年2月成立编制委员会，委员会内部明确了各部门的工作职能和任务。

2）2005年3月对运行的企业标准进行了各方面的试验和验证。

3）2005年4—7月根据收集同行业和不同应用行业用户质量要求，结合新疆有色金属研究所企业标准，形成《彩色荧光粉用磷酸锂》行业标准讨论稿。

4）2005年8—11月，进行了《彩色荧光粉用磷酸锂》行业标准（送审稿）行业意见征求。

3、调研和分析工作的情况

彩色荧光粉用磷酸锂是生产彩色荧光粉红粉（以下简称红粉）的必要原料之一。国际上，磷酸锂在红粉上的应用是比较早的，也是较为普遍的。磷酸锂与碳酸锂在红粉生产中是作为助熔剂加入，其混合后作用是改变红粉的粒度、亮度和色度，使之符合彩色显像管涂屏的要求。彩色显像管是彩色电视机的核心部件，彩色荧光粉又是生产彩色显像管的重要原材料，原料的质量决定于彩色显像管的质量。

国内主要的生产厂家由江西锂厂、上海中锂实业、武汉闻远等。

彩色荧光粉用磷酸锂的应用非常广泛，需求量也较大，因此建立《彩色荧光粉用磷酸锂》行业标准，对于规范彩色荧光粉用磷酸锂行业的秩序，改进生产工艺、提高产品质量、促进我国锂盐工业发展，产品替代进口都将产生极其重要的影响。

4、主要技术内容说明，包括技术参数与指标的确定依据、修订标准的各修订点及其理由等：

4.1、产品牌号为：FCLi3PO4-03、FCLi3PO4-02、FCLi3PO4-01。

4.2、各牌号的化学成分应符合表1的规定。

表1

| 牌号 | 化学成份，% |
| --- | --- |
|  | Li3PO4主含量，不小于 | 杂质含量，不大于 |
|  |  | Ca | Mg | Fe | Cu | Pb | Ni | Cl- |
| FCLi3PO4-03 | 99.9 | 0.003 | - | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.08 |
| FCLi3PO4-02 | 98.0 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | - | - |
| FCLi3PO4-01 | 95.0 | 0.0035 | - | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.5 |

4.3、产品粒径的小于380μm，粒径指标的确定相对应于40目标准筛，这也是根据目前国内用户的要求和实际使用情况而确定。

5、验证试验的情况和结果

按本标准生产的彩色荧光粉用磷酸锂，经使用单位检验和使用，可以满足用户单位的使用要求。经生产单位验证，本标准的各项技术指标合理，并具有一定的先进性。

6、与国外同类标准水平的对比分析

在制定本标准时，参考了日本的产品标准和国内客户实际要求，对各牌号的化学成分做了相应规定,具体如表2：

表2

| 牌号 | 化学成份，% |
| --- | --- |
|  | Li3PO4主含量，不小于 | 杂质含量，不大于 |
|  |  | Ca | Mg | Fe | Cu | Pb | Ni | Cl- |
| FCLi3PO4-03 | 99.9 | 0.003 | - | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.08 |
| FCLi3PO4-02 | 98.0 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | - | - |
| FCLi3PO4-01 | 95.0 | 0.0035 | - | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.5 |
| 大日本涂料公司标准 | 95.0 | 0.0035 | - | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.5 |

从与国外公司的对比，绝大部分标准的指标基本与国外指标处于同一水平甚至更优，其制定是结合生产单位的实际能力并可以满足用户需要制定。

7、其他要说明的事项

本标准作为推荐性行业标注发布实施，主要适用于生产彩色荧光粉。