《钽粉》行业标准编制说明

- 工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

  - 任务来源

宁夏东方钽业股份有限公司于2005年12月向中国有色金属工业标准计量质量研究所上报了行业标准《钽粉》YS/T XXX-200X《行业标准计划项目任务书》。中国有色金属工业协会以“中色协产字[]   号文下发了《关于下达200X年有色金属标准制（修）订和标样研（复）制项目计划的通知》（行业标准，项目序号：XX，项目安排于200X～200X年完成）”。本标准的制订由宁夏东方钽业股份有限公司负责起草，XXXX参加起草。

  - 起草单位情况

宁夏东方钽业股份有限公司以宁夏有色金属冶炼厂为主发起人于1999年成立，2000年1月在深交所上市。主要从事钽、铌金属和合金的冶炼、加工、粉末冶金、人工晶体和制品以及化合物等产品的研究、开发和生产，是中国最大的钽、铌专业研究、开发和生产厂家；是国际钽铌研究中心（TIC）执委单位；是国家级重点高新技术企业；拥有国家经贸委等四部委认定的国家企业技术中心。

多年来，公司及其前身面向国际、国内两个市场，坚持狠抓经营管理和科技进步，通过开展科学研究、技术改造、对外合作与交流、先进技术设备的引进以及按ISO9001-2000、ISO14001、ISO10012-1和OHSMS18000等标准开展质量、环境、计量和职业安全与健康等体系管理活动，有效地强化了公司核心竞争能力，促进了国际国内两个市场的开拓，促进了公司的快速发展。通过多年的技术攻关，解决了影响我国钽铌工业发展的以下关键技术：双向进料搅拌高温钠还原、高比容钽粉予团化、掺杂、镁还原降氧、表面氮化技术，建立了年产400吨电容器级高比容钽粉的生产线，电容器用高比容钽粉的研究居世界先进水平和领先水平，产品大量出口，远销美、英、以色列、韩、日等国。

公司设有企业技术中心、钽粉研究中心、分析检测中心和教育培训中心，拥有120多台套先进的进口科研生产设备、分析检测仪器和持续充足的科技投入，可为公司产品质量升级、新产品开发和持续发展提供有利的技术支持。

1.3  主要工作过程

为了作好本标准的制订工作，我们成立了标准编制小组，制订了制订计划，在钽粉国标和公司企业标准的基础上，结合国内钽粉生产厂家的生产工艺及产品技术水平和用户的需求，按照标准编写模板TDS 1.0中行业标准的编写格式要求，于2006年6月起草了该标准的标准草案，并征求了国内主要钽粉和电容器生产厂家的意见。2006年8月又召集公司有关生产、销售及分析检测人员对该标准的草案稿进行了认真、细致的讨论，几经修改，最终确定了该标准的征求意见稿。

- 标准的制定原则与标准的主要内容

2.1  本标准在制定时主要遵循四大原则

（一）遵循电容器级钽粉质量检验和控制的普遍规律。

（二）符合电容器级钽粉行业标准的一般规范。

（三）产品牌号合理，符合钽粉生产厂家的实际生产研发情况及国内电容器厂家的实际应用情况。除目前实际生产的品级外，为体现国内钽粉的性能优势，本标准中储备品级和研发品级要有合适的覆盖面。此外，随着钽粉生产工艺及钽电容器制造工艺的发展，原国标中的有些品级从生产到应用已失去意义，必须进行适当的删减。

（四）技术指标宽严得当，既能适应实际生产，又能体现产品优势。

2.2  标准的主要内容与论据

2.2.1  技术指标的确定与论据

a)  产品分类及论据

本标准产品分类按电容器级钽粉主要制造工艺分为FTA（钠还原钽粉）、FTB（机械制取钽粉）和FTC（电子轰击钽粉）3个系列，再按电容器级钽粉的公称比容确定品级，最终形成24个牌号。这种分类是跟随产品制造水平和用户使用水平的进步而改变的。在当前条件下，用户通过技术调整，同一品级钽粉完全可以应用于一个更宽的工作电压范围，原国标（GB/T 3136-1995）牌号中关于各品级钽粉工作电压的规定对用户的使用已造成限制，在这次修订中去掉牌号中的工作电压规定，有利于技术创新以及在使用中拓展不同牌号钽粉的有效应用范围。公称比容的划分仅对应于标准检测条件下的重量比容，用户可以根据产品特性及自身要求在一个更宽的范围内使用。公称比容中发生重叠的部分，以制造工艺加以区分，并且公称比容相同但制造工艺不同的产品规定了不同的标准检测条件。

关于公称比容的表示方法：本标准根据各生产厂和用户使用习惯以及便于区别和兼顾未来发展的原则，把重量比容10万以下品级的产品和重量比容10万以上（含10万）品级的产品定义为不同的表示方法，10万以下品级的产品参考了原国标牌号中关于重量比容的表示方法，以重量比容除以100的值表示；比容10万以上（含10万）品级的产品以重量比容的实际值表示，简便起见，以字母K代表×1000。

牌号：本标准由原国标的48个牌号调整到了目前的24个牌号，其中删除了原国标中部分重复或失去实际意义的牌号，如FTa16-300、FTa16-260、FTa16-220、FTa16-200、FTa25-180、FTa25-120、FTa40-45、FTa40-42、FTa40-35、FTa50-40、FTa50-35、FTa63-30、FTa63-23等；增加了一些钽粉新牌号，如FTA120K、FTA100K、FTA800、FTA700、FTA500、FTA230 、FTB300、FTB200、FTB150、FTB50和FTC40。

- 主要技术指标

本标准技术指标在参考原国标的基础上，综合考虑当前国内电容器级钽粉的生产水平和用户使用要求的变化，化繁就简，抓主要关键指标，以追求经济合理性和可操作性，同时准确反映出近几年国内产品技术水平和应用水平的提高。

化学成分：钽粉的化学杂质是电容器级钽粉的重要参数，化学杂质含量高，电容器的漏电流增大，击穿电压降低，严重影响钽电容器的可靠性和使用寿命。基于产品制造工艺造成产品中存在杂质含量的可能性以及用户的使用要求，FTA和FTB系列产品增加了氢含量要求。比起原国标，本标准的化学杂质含量降低很多，充分体现了目前钽粉的质量水平。

物理性能：根据原国标实际执行情况，本标准取消了原国标中压实密度的规定，增加了FTA和FTB系列产品流动性要求。

电性能：钽粉的电气性能是制作钽电容器直接相关的参数，其中重量比容、漏电流、击穿电压这三个指标是主要参数。本标准适当降低了漏电流，提高了击穿电压，更好地满足了电容器生产厂家的需求。

检验条件：考虑到标准的完整性，本标准详细规定了产品的电性能检验条件。因目前国标《钽铌化学分析方法》中未规定钽粉中钾、钠含量及氢含量的测定方法，本标准特制定了附录A和附录B。

- 预期效果

本标准的制定将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据，在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段更细致地划分本企业的产品牌号，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面。

- 评语

本标准是根据我国实际生产使用情况制定的，其整体内容达到国际先进水平。建议作为推荐性行业标准发布实施。