《钛-不锈钢复合板》送审稿

编制说明

一、任务来源及计划要求；

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于下达2006(2008年有色金属国家标准修订计划的通知》（有色标委（2006）第13号）的精神，由西部金属材料股份有限公司、西安天力金属复合材料有限公司共同起草《钛－不锈钢复合板》国家标准，本标准是对GB8546-1987的修订。

二、编制过程，包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等；

本标准的修订充分考虑了我国现行钛－不锈钢复合板制造行业的生产技术水平大幅度的提高，吸收国际同类产品的长处，基、复层品种、产品形式等多项内容参照相应国际标准进行了修订和增加。主要有以下变动：

—— 适用范围由原标准厚度大于8，扩大为厚度不小于4；

—— 适用材料一章复材增加了TA9、TA10,基材增加了锻件(JB4728);

—— 增加了产品型式一节；

—— 增加了术语和定义一节;

—— 增加了爆炸＋轧制工艺制造的复合板;

—— 提高了复合板平整度的精度；

—— 对复层材料允许由多层同材质板构成。复层厚度范围由原来1.5～12㎜扩大到1.0～12㎜。

—— 对复合板基、复材允许拼焊的尺寸作了修改； 基、复层材料的焊接要求中补充了多项条款,并取消了拼焊板宽与对接焊缝的距离要求；

—— 长度、宽度公差表中部分公差作了修改,并对长度＞2800mm的复合板公差作了具体规定；

—— 复合板复层厚度允许有多层材料复合构成；

—— 表面质量部分条款修订为：抛光、酸洗或喷砂表面；

—— 对0类复合板拉伸试验及分离试验修订为协商检验项目，2类复合板拉伸试验修订为必做检验项目

—— 产品供货状态作了补充修订；

—— 增加了订单要求。

本标准初稿于2004年10月完成，已通过信函方式征求多家用户意见，编制组再对返回意见进行研究处理，在征求意见的基础上完善了标准文本，形成征求意见稿。2006年9月13～16日在山东省青岛市召开了《钛－不锈钢复合板》国家标准预审会，编制组根据代表意见（见意见汇总表），对标准进行了修改、完善，提出了送审稿。

三、调研和分析工作的情况

钛－不锈钢复合板是一种以纯钛或钛合金作为复层，不锈钢板或不锈钢锻件作为基层的层状金属复合材料。此材料广泛应用于石油、化工、医疗、轻工、环保等行业中，用于制造承受一定压力、温度的压力容器、塔、釜、罐、槽、过渡接头主体设备及其零部件等。制造、生产、应用在自1987年我国第一部《钛－不锈钢复合板》国家标准（GB 8547-1987）的颁布以来，对我国复合板制造行业的发展起到了巨大的作用，同时推动了相关行业的发展。随着我国钛—不锈钢复合板生产企业技术水平的不断提高，以及国内设备制造业生产的设备逐步的进入国际市场，使得原有复合板生产的国家标准与国际行业现行标准存在着一定差异。为了尽快减少与缩小这种差异，提升复合板制造业的产品质量，与国际先进的同类产品看齐，因此对本标准的修订有着显著的意义。

四、主要技术内容的说明，包括技术参数与指标的确定依据、修订标准的各修订点及其理由等；

随着行业技术的发展与分类标准的细化，原标准内容滞后于新技术，新产品。因此将不适用部分进行了删除，增加了新的符合现行生产水平内容的要求。修订后的标准对我国钛－不锈钢复合板生产的发展，技术水平的提高将起着重要作用，更有利于与国际标准相适应。

次修订后与原标准的变化较大，具体变化如下：

1.  随着化工制造业应用钛－不锈钢复合板要求范围的扩展，复层由原来的单一纯钛层增加了TA9、TA10两种钛合金。另外基层也增加了锻件不锈钢，复合板的品种得到了拓宽。

2.  增加了爆炸＋轧制工艺制造的复合板，满足设备制造业对复合板面积与厚度等方面的不同需求

3.  依据市场要求，增加了产品型式一节，即仅由原来的单面复合板变为双面复合板，方形、矩形、圆形来满足用户的不同需求。

4.  根据ASTM898标准，复层厚度也由原来单层增加至多层材料构成，与国际标准保持了一致。

5.  对基、复材的拼焊焊缝质量要求补充了多项具体的规定，这对复合板整体质量的提高提供了可靠保证。

6.  对0类复合板主要应用于过渡接头和法兰及管板等，因此拉伸试验及分离试验可根据用户的需要进行协商检验，考虑到2类复合板一般是制造设备的筒体来使用，所以拉伸试验修订为必做检验项目。

五、与国外同类标准水平的对比分析；

本标准属国际先进水平。

六、与现行法规、标准的关系

当前我国钛－不锈钢复合板专用标准只有本标准一个，所以与其他标准无冲突。

七、实施标准的要求和措施的建议

本标准自实施之日起，同时代替GB 8546-1987。

八、参考资料清单

略。

《钛－不锈钢复合板》标准编制组

2006-10-19