行业标准YS/T ××××-××××

《高纯三氧化钼》编制说明书

金堆城钼业集团有限公司

二OO六年十月

有色金属行业标准《高纯三氧化钼》

编制说明

1.工作简况（包括任务来源、起草单位情况、主要工作过程）

1.1任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会[2005]01号文件《关于编制2005年有色金属国家、行业标准项目计划》的通知，金堆城钼业集团有限公司承担《高纯三氧化钼》行业标准制定任务，任务完成时间为2006年底。2005年8月稀有金属分标委在长沙组织召开了任务落实会，会上确定了行业标准 《高纯三氧化钼》的制定思路（详见中色协产字[2005]089号《关于下达2005年有色金属标准制（修）订和标样研（复）制项目计划的通知》）。

1.2起草单位情况

金堆城钼业集团有限公司是亚洲最大的钼金属采、选、冶、加、科、工贸一体化联合企业，属512户国家重点企业之一，年产钼金属量约1.5万吨（折合50％钼精矿3万吨），处于中国钼行业之首，世界排名第三。公司拥有技术先进、安全环保的生产设备。钼系列产品通过产品质量国家免检。在世界钼行业中， JDC品牌声名远播，产品远销欧、美、东南亚、南非、澳大利亚等国家和地区，出口量占世界钼市33场份额的10%－12%左右，为陕西省重点出口创汇企业。各生产单位先后通过了ISO9001----2000质量体系认证。

目前，公司是国际钼协会成员单位，中国钼生产企业联合体理事长单位。公司人力资源结构配置合理，专业技术人才队伍精良。其中硕士及在职硕士83人，本科学历472人，大中专学历1340人。近几年公司高瞻远瞩，广纳贤才，在西安高新技术开发区成立了国内唯一一家钼金属研究开发省级技术中心，并且正在申报国家级技术中心，吸引各类精尖人才，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

公司以强烈的质量意识和商业信誉追求世界一流，以质量求生存，以真诚换信赖，以互利求发展。

1.3主要工作过程和工作内容

根据任务落实会议精神，我公司组建了行业标准《高纯三氧化钼》制定小组，主要有技术处、生产单位、监测中心、销售处技术人员组成。主要进行了如下工作。

①确立行业标准《高纯三氧化钼》制定遵循的基本原则；a)、标准编写格式按GB/T 1.1-2000标准要求编写。

b)、具有可操作性。

c)、本标准充分考虑了生产企业的工艺技术状况、国家资源开发的政策要求、注重顾客的需求意见和建议。

d)、有利于促进公平竞争和保护供需双方的合法权益，同时起到规范市场的作用。

②申报公司内部科研计划；

③对生产、使用厂家进行调研取样、收集资料；

共调研了七家生产厂家和用户。

④查阅相关标准；

标准修定时参考了美国CLIMAX公司和奥地利PLANSEE公司企业标准中可适用之处。

⑤确定产品主要技术内容；

⑥确定建立仲裁分析方法；

⑦对样品进行分析测试；

⑧编写征求意见稿草案。

⑨2005年10月～12月分别以信函和电子邮件的方式向各有关生产厂家、科研院所和用户广泛征求对行业标准《高纯三氧化钼》（征求意见稿）的意见。

⑩2006年4月底，参加有色金属标委会组织的行业标准《高纯三氧化钼》预审会，与会专家提出了一些宝贵意见。在此基础上，编制小组对标准进行了修改完善。

2.标准的修订原则与标准的主要内容

2.1本标准在修订时主要遵循四大原则

①充分满足市场要求的原则；

②划繁就简的原则；

③经济合理的原则；

④有利于创新发展的原则

2.2标准的主要内容与论据

针对市场的要求和高纯三氧化钼的实际质量水平以及淘汰落后工艺、保护环境的目的，制订本标准。本标准以各高纯三氧化钼生产厂家产品质量为基础并参照国外部分先进企业标准、订货要求进行制订。

①关于范围

本标准高纯三氧化钼主要适用于钼酸铵焙解法及其它方法制取的高纯三氧化钼。

②关于要求

本标准高纯三氧化钼主要用于钼制品的生产，也用于化工、催化剂、颜料、玻璃、钢铁及精密合金生产等行业。包括了各种工艺技术，体现了最大自由度原则。

本标准中的MoO3—1主要用于钼制品的生产。本标准中的MoO3—2主要用于化工、催化剂、颜料、玻璃、钢铁及精密合金生产等行业。

③关于产品牌号

根据目前的市场需求和产品科技含量的提高以及资源的合理利用，本标准按MoO3含量和用途分为MoO3—1，MoO3—2二个级别。其中MoO3—1主要用于钼制品的生产；MoO3—2主要用于化工、催化剂、颜料、玻璃、钢铁及精密合金生产等行业。

④关于主含量

根据高纯三氧化钼的不同用途，本标准的主含量以MoO3的形式表示。最低MoO3含量的确定：根据国内高纯三氧化钼生产情况，考虑到钼属于难熔金属，而且品位低，杂质含量偏高，对用户使用影响较大，故确定最低品位为99.80%。

⑤杂质元素：结合国内生产实际和使用情况在确定本标准杂质元素时考虑了高纯三氧化钼产品的不同用途，参照了国外先进企业标准，同时经过广泛调研后对部分指标进行了调整（见附表1）。

2.3与国外产品对比情况（见附表2）

附表1  高纯三氧化钼各牌号化学成分表

| 元 素 | 牌 号 |
| --- | --- |
|  | MoO3—1 | MoO3—2 |
| MoO3 | ≥99.95% | ≥99.80% |
| 其 它 元 素 含 量 ≤ % | Al | 0.0015 | 0.0050 |
|  | Ca | 0.0015 | 0.0050 |
|  | Cr | 0.0010 | 0.0030 |
|  | Cu | 0.0015 | 0.0030 |
|  | Fe | 0.0020 | 0.0050 |
|  | Mg | 0.0010 | 0.0030 |
|  | Ni | 0.0010 | 0.0020 |
|  | K | 0.0080 | 0.0300 |
|  | Si | 0.0020 | 0.0050 |
|  | Na | 0.0020 | 0.0030 |
|  | P | 0.0005 | 0.0010 |
|  | Pb | 0.0005 | 0.0020 |
|  | Ti | 0.0010 | 0.0030 |
|  | S | 0.0050 | 0.0080 |
|  | Sn | 0.0015 | 0.0050 |
|  | W | 0.0150 | 0.0300 |
|  | As | 0.0010 | 0.0015 |

3.预期效果

本标准是我国第一部较完整的《高纯三氧化钼》行业标准。它将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据，在本标准的基础之上促使生产方改进选矿设备和选矿技术，合理调整生产工艺，完善检测手段,更细致地划分本企业的产品牌号，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效、低耗地使用本产品。它将给技术进步、品种增多、性能提高带来有益的竞争局面。

4.评语

本标准在我国属首次制定，是根据我国实际生产使用情况制定的，基本达到了国内生产厂家及国外一些用户的要求，MoO3—1在MoO3含量及化学成分达到了国内领先和国外先进水平，MoO3—2达到和满足国内外众多厂家质量要求。建议作为推荐性行业标准发布实施。

本标准在起草过程中得到了全国稀有金属标准化技术委员会秘书处的大力帮助与指导，同时得到国内钼行业河南栾川钼业集团有限公司、辽宁钢屯钼矿、浙江青田钼矿、吉林大黑山钼矿、株洲硬质合金钨钼事业部、浙江剑石化工公司、江苏峰峰钨钼制品公司等单位的大力协助，在此，表示衷心感谢！

标准起草过程也是我们学习的过程，由于条件和能力所限，难免还存有很多缺憾。请与会专家代表多多赐教，好的经验、办法、建议我们一定采纳学习，以使本标准更加完善。

5.标准属性

本标准为行业推荐性标准，建议于2007年1月1日实施。

编制小组

2006年10月

本标准与国外产品对比情况

| 指 标 生产 厂家及 贸易商 | MoO3 | Al | Ca | Cr | Cu | Fe | Mg | Ni | k | Si | Na | P | Pb | Ti | S | Sn | W | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥(%) | ≤(%) |
| 本标准 | 99.95 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0080 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0015 | 0.0015 | 0.001 |
| 青田剑石钼业公司 | -- | 0.0006 | 0.0010 | -- | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0300 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | -- | -- | 0.0005 | -- | -- |
| 南通光明钼制品厂 | 99.95 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0060 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0015 | 0.0100 | 0.0010 |
| 广州鑫铂化工公司 | 99.90 | 0.0010 | -- | 0.0010 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0100 | 0.0010 | -- | -- | 0.0005 | 0.0010 | -- | 0.0005 | 0.0200 | -- |
| 姜堰市贝斯特钼制品公司 | 99.90 | 0.0010 | -- | 0.0010 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0100 | 0.0010 | -- | -- | 0.0005 | 0.0010 | -- | 0.0005 | 0.0200 | -- |
| 太湖庆达化工公司 | -- | 0.0006 | 0.0010 | -- | 0.0005 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0300 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | -- | -- | 0.0005 | -- | -- |
| 韩 国 | -- | 0.0015 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0080 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0015 | 0.0150 | 0.0010 |
| 日 本 | -- | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0010 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0015 | 0.0025 | -- | -- | 0.0020 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0140 | -- |
| 欧 美 | 99.95 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0030～0.0070 | 0.0020 | 0.0020 | -- | 0.0010 | 0.0010 | -- | -- | 0.0150 | -- |