国家标准《沉孔硬质合金可转位刀片》GB/T2080－XXXX

编制说明

- 任务来源

1.1全国有色金属标准化技术委员会以有色标委［2005］48号下达了“关于编制2005年有色金属国家、行业标准项目计划的通知”确定了国家标准《沉孔硬质合金可转位刀片》GB/T2080－1987由株洲硬质合金集团有限公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司负责修订，项目要求2006年度完成。

2、主要工作过程

2.1  国家标准GB/T 2080-1987《沉孔硬质合金可转位刀片》自1987年发布实施至今已有十八年了，原国家标准GB/T 2080-1987《沉孔硬质合金可转位刀片》等效采用的国际标准ISO 6987－1983也已在1998年进行了重新修订，并于1998年发布了最新版本的ISO 6987－1998。为了适应进入WTO的需要，有利与国际惯例接轨，进行一步落实采标方针，提高标准水平，有必要对GB/T 2080-1987《沉孔硬质合金可转位刀片》进行修订。

2.2  2006年2月，向自贡硬质合金股份有限公司、长春一汽工艺装备有限公司、东风康明斯发动机有限公司等7家单位发出了标准草案征求意见，截止到9月1日止，共收到自贡硬质合金股份有限公司、长春一汽工艺装备有限公司等2家单位的反馈意见，并根据反馈意见编制了《沉孔硬质合金可转位刀片》（讨论稿）。

2.3  2006年9月13日～16日，全国有色金属标准化技术委员会在山东青岛市主持召开了国家标准GB/T 2080《带沉孔的硬质合金可转位刀片》讨论会，共有13个单位的17位代表参加了会议，与会代表对标准讨论稿进行了认真细致的讨论，提出了修改意见，现根据修改意见编制了《沉孔硬质合金可转位刀片》（送审稿）。

- 编制原则

2.1标准的格式严格按照GB/T1.1-2000《标准化工作导则　第1部分：标准的结构和编写规则》的规定进行。

2.2修订后的标准充分反映了当前国内各生产企业的先进技术水平，便于生产，宜于应用。

2.3采用国际先进标准，有利于与国际先进行水平接轨，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

- 主要修订内容

3.1增加了对刀片厚度、刀片固定孔的规定。

3.2将原国标中的带7°法后角的正三角形刀片TCMW130304、TCMT130304的 m值基本尺寸由11.513㎜修订为11.51；TCMW130308、TCMT130308的 m值基本尺寸由11.116㎜修订为11.113。

3.3增加了带11°法后角的正三角形刀片的尺寸及允许偏差的规定。具体见表1。

表1　　　　　　　　　　　　　　单位：㎜

| 刀 片 | l ≈ | d﹡ | s﹡ | m﹡ | rε ±0.1 | d1 JS13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本 尺寸 | 允许 偏差 | 基本 尺寸 | 允许 偏差 | 基本 尺寸 | 允许 偏差 |  |  |
| TPMW090202 | TPMT090202 | 9.6 | 5.56 | ±0.05 | 2.38 | ±0.05 | 8.131 | ±0.08 | 0.2 | 2.5 |
| TPMW090204 | TPMT090204 |  |  |  |  |  | 7.943 |  | 0.4 |  |
| TPMW110202 | TPMT110202 | 11 | 6.35 | ±0.05 | 2.38 | ±0.05 | 9.322 | ±0.08 | 0.2 | 2.8 |
| TPMW110204 | TPMT110204 |  |  |  |  |  | 9.128 |  | 0.4 |  |
| TPMW130304 | TPMT130304 | 13.6 | 7.94 | ±0.05 | 3.18 | ±0.13 | 11.51 | ±0.08 | 0.4 | 3.4 |
| TPMW130308 | TPMT130308 |  |  |  |  |  | 11.113 |  | 0.8 |  |
| TPMW16T304 | TPMT16T304 | 16.5 | 9.525 | ±0.05 | 3.97 | ±0.13 | 13.891 | ±0.08 | 0.4 | 4.4 |
| TPMW16T308 | TPMT16T308 |  |  |  |  |  | 13.494 |  | 0.8 |  |
| ﹡公差d、s和m应符合ISO1832的规定。 |

3.4将原国标中的带7°法后角的正方形刀片SCMW15****、SCMT15****、SCMW19****和SCMT19****m值的允许偏差由±0.15㎜修订为±0.1㎜。

3.5增加了带11°法后角的正方形刀片的尺寸及允许偏差的规定。具体见表2。

表2　　　　　　　　　　　　　　单位：㎜

| 刀片 | d﹡ | s﹡ | m﹡ | rε ±0.1 | d1 JS13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本 尺寸 | 允许 偏差 | 基本 尺寸 | 允许 偏差 | 基本 尺寸 | 允许 偏差 |  |  |
| SPMW090304 | SPMT090304 | 9.525 | ±0.05 | 3.18 | ±0.13 | 1.808 | ±0.08 | 0.4 | 4.4 |
| SPMW090308 | SPMT090308 |  |  |  |  | 1.644 |  | 0.8 |  |
| SPMW09T304 | SPMT09T304 | 9.525 | ±0.05 | 3.97 |  | 1.808 |  | 0.4 | 4.4 |
| SPMW09T308 | SPMT09T308 |  |  |  |  | 1.644 |  | 0.8 |  |
| ﹡公差d、s和m应符合ISO1832的规定。 |

3.6增加了刀尖角为80°、带11°法后角的菱形刀片的尺寸及允许偏差的规定。具体见表3。

表3　　　　　　　　　　　　　单位：㎜

| 刀片 | l ≈ | d﹡ | s﹡ | m | rε ±0.1 | d1 JS13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本 尺寸 | 允许 偏差 | 基本 尺寸 | 允许 偏差 | m1 | m2 | 允许 偏差 |  |  |
| CPMW04T102 | CPMT04T102 | 4.8 | 4.76 | ±0.05 | 1.98 | ±0.05 | 1.21 | 0.665 | ±0.08 | 0.2 | 2.15 |
| CPMW04T104 | CPMT04T104 |  |  |  |  |  | 1.102 | 0.606 |  | 0.4 |  |
| CPMW050202 | CPMT050202 | 5.6 | 5.56 | ±0.05 | 2.38 | ±0.05 | 1.432 | 0.787 | ±0.08 | 0.2 | 2.5 |
| CPMW050204 | CPMT050204 |  |  |  |  |  | 1.342 | 0.728 |  | 0.4 |  |
| CPMW060202 | CPMT060202 | 6.4 | 6.35 | ±0.05 | 2.38 | ±0.05 | 1.652 | 0.908 | ±0.08 | 0.2 | 2.8 |
| CPMW060204 | CPMT060204 |  |  |  |  |  | 1.544 | 0.848 |  | 0.4 |  |
| CPMW080304 | CPMT080304 | 8.1 | 7.94 | ±0.05 | 3.18 | ±0.13 | 1.986 | 1.091 | ±0.08 | 0.4 | 3.4 |
| CPMW080308 | CPMT080308 |  |  |  |  |  | 1.765 | 0.97 |  | 0.8 |  |
| CPMW090304 | CPMT090304 | 9.7 | 9.525 | ±0.05 | 3.18 | ±0.13 | 2.426 | 1.333 | ±0.08 | 0.4 | 4.4 |
| CPMW090308 | CPMT090308 |  |  |  |  |  | 2.206 | 1.212 |  | 0.8 |  |
| CPMW09T304 | CPMT09T304 | 9.7 | 9.525 | ±0.05 | 3.97 | ±0.13 | 2.426 | 1.333 | ±0.08 | 0.4 | 4.4 |
| CPMW09T308 | CPMT09T308 |  |  |  |  |  | 2.206 | 1.212 |  | 0.8 |  |
| ﹡公差d、s和m应符合ISO1832的规定。 |

3.7增加了刀尖角为35°菱形刀片的尺寸及允许偏差的规定。具体见表4。

表4　　　　　　　　　　　　　　　　单位：㎜

| 刀片 | l ≈ | d﹡ | s﹡ | m﹡ | rε ±0.1 | d1 JS13 | аn ±1° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本 尺寸 | 允许 偏差 | 基本 尺寸 | 允许 偏差 | 基本 尺寸 | 允许 偏差 |  |  |  |
| VBMW110302 | VBMT110302 | 11.1 | 6.35 | ±0.05 | 3.18 | ±0.13 | 6.911 | ±0.16 | 0.2 | 2.8 | 5° |
| VBMW110304 | VBMT110304 |  |  |  |  |  | 6.46 |  | 0.4 |  |  |
| VBMW160404 | VBMT160404 | 16.6 | 9.525 | ±0.05 | 4.76 | ±0.13 | 10.152 | ±0.16 | 0.4 | 4.4 |  |
| VBMW160408 | VBMT160408 |  |  |  |  |  | 9.229 |  | 0.8 |  |  |
| VBMW160412 | VBMT160412 |  |  |  |  |  | 8.306 |  | 1.2 |  |  |
| VCGW110304 | VCGT110304 | 11.1 | 6.35 | ±0.05 | 3.18 | ±0.13 | 6.46 | ±0.16 | 0.4 | 2.8 | 7° |
| VCMW110304 | VCMT110304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VCGW160404 | VCGT160404 | 16.6 | 9.525 | ±0.05 | 4.76 | ±0.13 | 10.152 | ±0.16 | 0.4 | 4.4 |  |
| VCGW160408 | VCGT160408 |  |  |  |  |  | 9.229 |  | 0.8 |  |  |
| VCMW160404 | VCMT160404 |  |  |  |  |  | 10.152 |  | 0.4 |  |  |
| VCMW160408 | VCMT160408 |  |  |  |  |  | 9.229 |  | 0.8 |  |  |
| ﹡公差d、s和m应符合ISO1832的规定。 |

3.8删去了圆形7°法后角、无断屑槽刀片的尺寸及允许偏差的规定。增加了法后角为11°圆形刀片的尺寸及允许偏差的规定。具体见表5。

表5　　　　　　　　　　　　　　　　单位：㎜

| 刀片 | d﹡ | s﹡ | d1 JS13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基本 尺寸 | 允许 偏差 | 基本 尺寸 | 允许 偏差 |  |
| RPMT0803M0 | 8 | ±0.05 | 3.18 | ±0.13 | 3.4 |
| RPMT10T3M0 | 10 | ±0.05 | 3.97 | ±0.13 | 4.4 |
| ﹡公差d、s和m应符合ISO1832的规定。 |

3.9将原国标中的带7°法后角的圆形刀片RCMT3209MO的d值允许偏差由±0.15㎜修订为±0.13㎜。

3.10删去了刀尖角为80°的等边不等角六边形、7°法后角、无断屑槽刀片的尺寸及允许偏差的规定。

4、本标准等同采用ISO 6987－1998，根据ISO 3364：1998翻译起草。

株洲硬质合金集团有限公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司

2006-09-21