GB/T2078－XXXX《带圆孔的硬质合金可转位刀片》编制说明

- 任务来源

全国有色金属标准化技术委员会以有色标委［2005］01号下达了“关于编制2005年有色金属国家、行业标准项目计划的通知”确定了国家标准《带圆孔的硬质合金可转位刀片》GB/T 2078－1987由株洲硬质合金集团有限公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司负责修订，项目要求2006年度完成。

2、主要工作过程

2.1  国家标准GB/T 2078-1987《带圆孔的硬质合金可转位刀片》自1987年发布实施至今已有十八年了，原国家标准GB/T 2078-1987《带圆孔的硬质合金可转位刀片》等效采用的国际标准ISO 3364－1985也已在1997年进行了重新修订，并于1997年发布了最新版本的ISO 3364－1997。为了适应进入WTO的需要，有利与国际惯例接轨，进行一步落实采标方针，提高标准水平，有必要对GB/T2078-1987《带圆孔的硬质合金可转位刀片》进行修订。

2.2  2006年2月，向自贡硬质合金股份有限公司、长春一汽工艺装备有限公司、东风康明斯发动机有限公司等7家单位发出了标准草案征求意见，截止到9月1日止，共收到自贡硬质合金股份有限公司、长春一汽工艺装备有限公司等2家单位的反馈意见，并根据反馈意见编制了《带圆孔的硬质合金可转位刀片》（讨论稿）。

2.3  2006年9月13日～16日，全国有色金属标准化技术委员会在山东青岛市主持召开了国家标准GB/T 2078《带圆孔的硬质合金可转位刀片》讨论会，共有13个单位的17位代表参加了会议，与会代表对标准讨论稿进行了认真细致的讨论，提出了修改意见，现根据修改意见编制了《带圆孔的硬质合金可转位刀片》（送审稿）。

3、编制原则

3.1 标准的格式严格按照GB/T 1.1-2000《标准化工作导则　第1部分：标准的结构和编写规则》的规定进行。

3.2 修订后的标准充分反映了当前国内各生产企业的先进技术水平，便于生产，宜于应用。

3.3 采用国际先进标准，有利于与国际先进行水平接轨，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

- 主要修订内容

4.1 增加了对刀片厚度、刀片固定孔的规定，删去了对刀片槽宽的规定。

4.2 删去了刀片U级允许偏差的规定。

4.3 删去了SNM*250716的尺寸和允许偏差的规定。

4.4 将SNM*190612、SNM*190616的d1值由原7.93mm改为7.94mm，其他值不变。

4.5 将SNM*250724的S值由原7.93mm改为7.94mm，其他值不变。

4.6 删去了SNMM120416的尺寸和允许偏差的规定。

4.7 删去了SNMM150616的尺寸和允许偏差的规定。

4.8 将CNM*1906**的d1值由原7.93mm改为7.94mm，其他值不变。

4.9 删去了DNM*1906**的尺寸和允许偏差的规定。

4.10 删去了WNMM******的尺寸和允许偏差的规定，增加了WNMG******的尺寸和允许偏差的规定。具体见表1。

表1

| 刀片 | l ≈ | d﹡ | s﹡ | m | rε ±0.1 | d1 ±0.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 |  |  |
| WNMG060404 | 6.5 | 9.525 | ±0.05 | 4.76 | ±0.13 | 2.426 | ±0.08 | 0.4 | 3.81 |
| WNMG060408 |  |  |  |  |  | 2.205 |  | 0.8 |  |
| WNMG080404 | 8.7 | 12.7 | ±0.08 | 4.76 |  | 3.308 | ±0.13 | 0.4 | 5.16 |
| WNMG080408 |  |  |  |  |  | 3.087 |  | 0.8 |  |
| WNMG080412 |  |  |  |  |  | 2.867 |  | 1.2 |  |
| ﹡公差应符合ISO1832的规定。 |

5、本标准修改采用ISO 3364：1998，根据ISO 3364：1998重新起草。

本标准与ISO 3364：1998相比，有如下技术性差异：

- 表2中增加了一个型号：TNMM160404。

解释：

更符合我国可转位刀片实情。

株洲硬质合金集团有限公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司

2006-09-21