半导体器件用键合金丝 编制说明

- 工作简况

1.1 任务来源

本标准的制定任务由中国有色金属工业协会以中色协产字［2005］089号文下达，项目计划编号：有色标委（2006）第13号，序号为173，国家标准计划号为：20063758-T-610；由贺利氏招远贵金属材料有限公司和贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司负责起草。

主要起草人：刘光瑞、毛松林、王卫东、王桂华、柳玲、张立平。

1.2制订过程：

接到本标准的制订任务后，两家主要起草单位就制订了《半导体键合用金丝》标准的编

制计划，确定了编制标准的负责人和成立了编制小组。

负责编制标准的负责人组织起草人查阅国内外相关标准资料，并与国内外广大客户联系，掌握目前半导体键合用金丝的使用情况和相关同行业的生产状况。从目前了解情况看，国内生产键合金丝的厂家，有贺利氏招远贵金属材料有限公司和贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司、北京达博、宁波康强，而国外的生产厂家比较多，如：K＆S、田中、住友公司等。半导体键合用金丝主要作为半导体器件的内引丝。起草人在认真总结了相关的技术内容，参考相关的标准要求，并根据客户的使用要求及使用效果的反馈意见，再结合国内的生产技术水平，提出了本标准的修订稿。

- 编制的原则：

  - 借鉴国外的相关标准

ASTM F205     用称量法测细金属丝直径的测试方法。

ASTM F219     测试电子器件和电子管用细圆形和扁平形金属丝的标准方法。

ASTM F584     直观检查半导体引丝的标准方法。

ASTM F72      半导体键合金丝

德国Heraeus的金丝标准。

  - 吸收采用国内的试验方法。

GB8170-1987       数值修约规则

GB10573-1989      有色金属细丝拉伸试验方法

GB11066-1989    金化学分析方法  发射光谱法测定银、铜、铁、铅、锑和铋量。

GB/T15077-1994    贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法。

  - 目前大多数客户的使用要求。

- 主要技术指标确定的依据

3.1 采用Heraeus 技术标准和客户要求。

3.2 主要技术内容

主要采用Heraeus标准的要求《HZTS0101》。

a. 产品主要有三类：合金金丝和掺杂金丝，符号分别是A、D。见表1。

b. 合金金丝和掺杂金丝化学元素的杂质成分见表2。

c. 机械性能参数见表3和表4。

d. 直径和长度的公差见表5。

e. 每米重量的计算方法的取值:π=3.14159,ρ=19.32g /cm3 。

- 本标准与国内外标准的分析比较

标准起草人查阅了国内外的相关资料，对原国标进行修改，以达到国际先进水平。

- 标准实施的建议

建议该标准为推荐性标准。

表1金丝类型、状态、规格

| 类 型 | 名 称 | 状态 | 直 径，mm | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A型 | 合金金丝 | Y，Y2，M | 0.013,0.015,0.018, 0.020,0.023,0.025, 0.030,0.032,0.035, 0.038,0.040,0.050, 0.060,0.070 | 可靠性等要求较高的IC |
| D型 | 掺杂金丝 |  |  | 半导体分立器件 和部分IC |
| 备注 | 可根据实际要求增加直径尺寸的规格，Y表示硬态，Y2表示中态，M表示软态。 |  |  |  |

表2金丝的化学成分

| 类型 | 化学成分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Au 不小于,% | Ag 不大于, ppm | Cu 不大于, ppm | Fe 不大于, ppm | 其他每种杂质不大于, ppm | 每种参杂元素不大于，ppm | 所有可测杂质总和 不大于,% |
| A型 | Rest | 30 | 5 | 5 | 30 | 1.1 | 1.1 |
| D型 | 99.99 | 30 | 5 | 5 | 30 | 0.01 | 0.01 |

注：在保证金线性能的情况下，可适当的调整其成分。

表3合金金丝拉断力和伸长率

| 公称直径 mm | 状态 | 拉断力 cN | 伸长率 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.013 | Y | ＞3.0 | 0.5~2.5 |
|  | Y2 | ＞2.0 | 2.0~5.0 |
|  | M | ＞1.5 | 4.0~8.0 |
| 0.015 | Y | ＞5.0 | 0.5~2.5 |
|  | Y2 | ＞3.0 | 2.0~5.0 |
|  | M | ＞2.0 | 4.0~8.0 |
| 0.018 | Y | ＞8.0 | 0.5~2.5 |
|  | Y2 | ＞5.0 | 2.0~5.0 |
|  | M | ＞3.0 | 4.0~8.0 |
| 0.020 | Y | ＞10.0 | 0.5~2.5 |
|  | Y2 | ＞6.0 | 2.0~6.0 |
|  | M | ＞3.5 | 4.0~8.0 |
| 0.023 | Y | ＞14.0 | 0.5~2.5 |
|  | Y2 | ＞8.0 | 2.0~7.0 |
|  | M | ＞6.0 | 8.0~12.0 |
| 0.025 | Y | ＞17.0 | 0.5~2.5 |
|  | Y2 | ＞10.0 | 2.0~8.0 |
|  | M | ＞8.0 | 8.0~12.0 |
| 0.030 | Y | ＞24.0 | 0.5~3.0 |
|  | Y2 | ＞15.0 | 3.0~8.0 |
|  | M | ＞12.0 | 8.0~12.0 |
| 0.032 | Y | ＞26.0 | 0.5~3.0 |
|  | Y2 | ＞16.0 | 3.0~8.0 |
|  | M | ＞13.0 | 8.0~12.0 |
| 0.035 | Y | ＞30.0 | 0.5~3.0 |
|  | Y2 | ＞19.0 | 3.0~10.0 |
|  | M | ＞15.0 | 8.0~12.0 |
| 0.038 | Y | ＞36.0 | 0.5~3.5 |
|  | Y2 | ＞22.0 | 3.0~10.0 |
|  | M | ＞17.0 | 8.0~15.0 |
| 0.040 | Y | ＞40.0 | 0.5~3.5 |
|  | Y2 | ＞25.0 | 3.0~10.0 |
|  | M | ＞19.0 | 8.0~15.0 |
| 0.050 | Y | ＞56.0 | 0.5~3.5 |
|  | Y2 | ＞36.0 | 3.0~12.0 |
|  | M | ＞29.0 | 10.0~18.0 |
| 0.060 | Y | ＞62 | 0.5~3.5 |
|  | Y2 | ＞52 | 7.0~14.0 |
|  | M | ＞42 | 10.0~18.0 |
| 0.070 | Y | ＞78 | 0.5~3.5 |
|  | Y2 | ＞68 | 7.0~14.0 |
|  | M | ＞58 | 10.0~18.0 |

表4  掺杂金丝拉断力和伸长率

| 公称直径 mm | 状态 | 断裂负荷 cN | 延伸率 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.013 | Y | ＞2.0 | 0.5~2.5 |
|  | Y2 | ＞1.5 | 2.0~5.0 |
|  | M | ＞1.0 | 4.0~8.0 |
| 0.015 | Y | ＞3.0 | 0.5~2.5 |
|  | Y2 | ＞2.0 | 2.0~5.0 |
|  | M | ＞1.5 | 4.0~8.0 |
| 0.018 | Y | ＞4.0 | 0.5~2.5 |
|  | Y2 | ＞2.5 | 2.0~5.0 |
|  | M | ＞1.5 | 4.0~8.0 |
| 0.020 | Y | ＞5.0 | 0.5~2.5 |
|  | Y2 | ＞3.0 | 2.0~6.0 |
|  | M | ＞2.0 | 4.0~8.0 |
| 0.023 | Y | ＞9.0 | 0.5~2.5 |
|  | Y2 | ＞5.0 | 2.0~7.0 |
|  | M | ＞4.0 | 8.0~12.0 |
| 0.025 | Y | ＞11.0 | 0.5~2.5 |
|  | Y2 | ＞7.0 | 2.0~8.0 |
|  | M | ＞5.0 | 8.0~12.0 |
| 0.030 | Y | ＞16.0 | 0.5~3.0 |
|  | Y2 | ＞10.0 | 3.0~8.0 |
|  | M | ＞8.0 | 8.0~12.0 |
| 0.032 | Y | ＞19.0 | 0.5~3.0 |
|  | Y2 | ＞11.0 | 3.0~8.0 |
|  | M | ＞9.0 | 8.0~12.0 |
| 0.035 | Y | ＞22.0 | 0.5~3.0 |
|  | Y2 | ＞14.0 | 3.0~10.0 |
|  | M | ＞11.0 | 8.0~12.0 |
| 0.038 | Y | ＞25.0 | 0.5~3.5 |
|  | Y2 | ＞16.0 | 3.0~10.0 |
|  | M | ＞14.0 | 8.0~15.0 |
| 0.040 | Y | ＞28.0 | 0.5~3.0 |
|  | Y2 | ＞18.0 | 3.0~10.0 |
|  | M | ＞16.0 | 8.0~15.0 |
| 0.050 | Y | ＞48.0 | 0.5~3.5 |
|  | Y2 | ＞30.0 | 3.0~12.0 |
|  | M | ＞25.0 | 10.0~18.0 |
| 0.060 | Y | ＞55.0 | 0.5~3.5 |
|  | Y2 | ＞45.0 | 7.0~14.0 |
|  | M | ＞35.0 | 10.0~18.0 |
| 0.070 | Y | ＞65.0 | 0.5~3.5 |
|  | Y2 | ＞55.0 | 7.0~14.0 |
|  | M | ＞45.0 | 10.0~18.0 |

表5 金丝的直径及其允许偏差

| 工称直径 mm | 一般允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 直径允许偏差 mm | 每20厘米重量允许偏差 mg/20cm |
| 0.013 | ±0.001 | 0.44~0.59 |
| 0.015 | ±0.001 | 0.59~0.78 |
| 0.018 | ±0.001 | 0.88~1.10 |
| 0.020 | ±0.001 | 1.10~1.34 |
| 0.023 | ±0.001 | 1.47~1.75 |
| 0.025 | ±0.001 | 1.75~2.05 |
| 0.030 | ±0.001 | 2.55~2.92 |
| 0.032 | ±0.001 | 2.92~3.30 |
| 0.035 | ±0.001 | 3.51~3.93 |
| 0.038 | ±0.001 | 4.15~4.62 |
| 0.040 | ±0.001 | 4.62~5.10 |
| 0.050 | ±0.002 | 6.70~8.52 |
| 0.060 | ±0.003 | 9.86~12.05 |
| 0.070 | ±0.003 | 13.62~16.17 |

贺利氏招远贵金属材料有限公司

贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司

2006年05月01日