| 标准意见汇总表 |
| --- |
| 标准名称：半导体器件键合用金丝 | 共 | 3 | 页 |
| 序号 | 章条号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 | 备注 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 前言 前言 2 2 3.1.1 3.3.1 表6 3.1.2 3.2.1 3.1.2 3.3.3 3.1.1 3.4.1 3.5.2 3.5.3和 3.5.4 3.6 3.7 4.1和4.2 4.4.1 4.4.2 5.3 5.5 6 6.5 附录A 附录C C1.2.4 | 前言中第一二段落去掉，并增加与上一版本比较的修改内容。 前言中A、B、C更改为附录A，附录B，附录C。 将规范性引用文件中的:ASTM F72 半导体键合金丝、ASTM F219 测试电子器件和电子管用细圆形和扁平形金属线的标准方法、ASTM584 直观检查半导体引线的标准方法、ASTM205 通过称重来测量细金属线的标准方法、GB8170-1987 数值修约规则、GB10573-1989有色金属细丝拉伸试验方法去掉。 将引用文件：GB11066.5 金化学分析方法 发射光谱法测定银、铜、铁、锑和铋量改成：GB11066 金化学分析方法 确认金丝的H,M,S三态是否应改为：Y,Y2,M。 D型Au含量是以100%减去所有可测杂质总和而得，A型可直接测主成份或用100%减去所有可测杂质总和而得。 新增0.5″-Al-DF线轴 去掉3.1.2，并调整相应的序号3.1.1 去掉3.2.1文字表述部分，并且确认A型金线的化学成分，并与金丝制造厂家征求意见，决 定是否增加对键合有害元素的含量。 增加金丝的编号方法。 将表3中重量允许偏差更改为“每20厘米重量允许偏差”。 将所有表中的单位放在汉字的下面。 将拉断力改为最小断裂负荷，伸长率改为延伸率，将所有大于号去掉。 3.5.2中“降低器件使用寿命的”去掉。 3.5.3和3.5.4合并为3.6项工艺性能，并调整相应的表述。 将3.6项进行相应的调整，精简语言。 将表6中的“饶丝宽度”去掉。 将4.1，4.2中的1989去掉，并将试样长度改为试样标距，将2mm/min去掉。 将4.4.1中的1987去掉。 将4.4.2中的光学双目显微镜改为光学显微镜。 将5.3中的全尺寸改为尺寸及其偏差，修改提他为其它。 5.5中的复验为重复检验。 参考半导体器件键合用铝丝修改6项，进行语言的简练。 将-改为~。 附录A中增加适用范围，并确定方法一和方法二以哪一方法为主。 将附录C中的高精密电子天平改为电子天平，感量为1/100mg。 公式部分用斜体表示。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 中国有色金属工业标准计量质量研究所 中国有色金属工业标准计量质量研究所 长城金银精炼厂 昆明贵金属研究所 长城金银精炼厂 长城金银精炼厂 有研亿金新材料股份有限公司 昆明贵金属研究所 昆明贵金属研究所 有研亿金新材料股份有限公司 有研亿金新材料股份有限公司 有研亿金新材料股份有限公司 昆明贵金属研究所 昆明贵金属研究所 有研亿金新材料股份有限公司 中国有色金属工业标准计量质量研究所 中国有色金属工业标准计量质量研究所 中国有色金属工业标准计量质量研究所 有研亿金新材料股份有限公司 有研亿金新材料股份有限公司 中国有色金属工业标准计量质量研究所 中国有色金属工业标准计量质量研究所 中国有色金属工业标准计量质量研究所 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 不采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 采纳 |  |

贺利氏招远贵金属材料有限公司