ICS 77.150.50

H 64

中华人民共和国国家标准

GB/T 3460-200X

代替GB/T 3460-1982

钼酸铵

Ammonium molybdate

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会    发布

前    言

本标准是对GB/T 3460—1982《钼酸铵技术条件》的修订。

本标准与GB/T 3460—1982相比，主要有如下变动：

——MSA-1和MSA-2两个牌号增加了Bi、Sb、Cd杂质元素指标，MSA-3增加了Cu、Mn、K、Na、Ca杂质元素指标.

——MSA-1牌号对Al、Si等元素指标进行了调整，MSA-2牌号对主要杂质元素K含量指标进行了调整，MSA-3牌号对Al、Fe、Mg、Ni等元素指标进行了修订。

- 本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由株洲硬质合金集团有限公司负责起草、金堆城钼业集团公司参加起草。

本标准主要起草人：田  伟、易小明、李宪平、杨建国、刘铁梅、张江峰。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 3460—1982。

钼酸铵

- 范围

本标准规定了钼酸铵的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及合同内容。

本标准适用于生产仲钼酸铵和生产钼粉、钼制品业用材及其它行业所需钼酸铵。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1479   金属粉末松装密度的测定  第1部分  漏斗法

GB/T 1480   金属粉末粒度组成的测定  干筛分法

GB/T 4325（所有部分）   钼化学分析方法

GB/T 5314   粉末冶金用粉末的取样方法

- 要求

3.1  产品分类

按化学成分和用途不同，分为MSA—1、MSA—2、 MSA—3三个牌号；MSA—1主要用于特殊用途，MSA—2主要用于生产加工材钼产品， MSA—3主要用于生产炼钢用钼产品。

3.2  化学成分

化学成分应符合表1的规定。

表1                                   %

| 产品牌号 |  | MSA—1 | MSA—2 | MSA—3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主含量（以MoO3计） |  | 仲钼酸铵中含量不小于81%，其他多钼酸铵中含量不小于84% |  |  |
| 杂 质 含 量 （以MoO3为基） ， 不 大 于 | Al | 0.0005 | 0.0006 | 0.0010 |
|  | Bi | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 |
|  | Ca | 0.0008 | 0.0010 | 0.0020 |
|  | Cd | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 |
|  | Cu | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 |
|  | Fe | 0.0006 | 0.0008 | 0.0010 |
|  | Mg | 0.0006 | 0.0006 | 0.0010 |
|  | Ni | 0.0003 | 0.0005 | 0.0008 |
|  | Na | 0.0010 | 0.0030 | 0.0050 |
|  | P | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 |
|  | Pb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 |
|  | Sn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 |
|  | Si | 0.0005 | 0.0010 | 0.0020 |
|  | Sb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 |
|  | Mn | 0.0003 | 0.0006 | 0.0008 |
|  | K | 0.010 | 0.020 | 0.080 |

3.3  物理性能

3.3.1  产品的松装密度为（0.6～1.4）g/cm3 。

3.3.2  产品应通过400μm（40目）筛。

3.4  外观质量

产品呈白色结晶,无目视可见的夹杂物，无明显的潮解、结块现象。

- 试验方法

4.1  主含量分析按供方现行方法进行。

4.2  杂质含量分析按GB/T 4325规定进行。

4.3  产品的松装密度测定按GB/T 1479规定进行。

4.4  产品的筛分析按GB/T 1480规定进行。

- 4.5  产品的外观质量用目视检查。

- 检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符合时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.1.3  产品应成批提交验收，每批由同一混合料组成，每批重量由供需双方协商确定。

5.2  检验项目

每批产品应进行化学成分、物理性能、外观质量等项目的检验，具体见表2。

表2

| 检验项目 | 取样位置和数量 | 要求的章节号 | 检验方法章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | GB/T 5314 | 3.2 | 4.1、4.2 |
| 物理性能 | GB/T 5314 | 3.3 | 4.3、4.4 |
| 外观质量 | 每桶任意部位 | 3.4 | 4.5 |

5.3  检验结果如有一项不符合本标准的规定，则在该批产品中对该不符合项加倍取样复验。加倍取样复验结果有一个不符合本标准规定时，则该批产品判为不合格。如加倍取样复验结果都符合本标准规定时，则该批产品判为合格。

6  标志、包装、运输、贮存

6.1  外包装用塑料编织袋，内包装用塑料，严密封口。或采用供需双方确定的方法包装。每件重量由供需双方协商确定。

6.2  产品外包装上应注明：供方名称、产品名称和牌号、规格、批号、净重，并附有“防潮”等字样或标志。

6.3  每批产品应提供产品质量证明书，其上注明：

- a)  供方名称、地址、邮编；

- b)  产品名称、牌号和规格；

- c)  批号；

- d)  净重；

- e)  本标准编号；

- f)  各项分析检验结果和质量监督部门印记；

- g)  检验员号；

- h） 检验日期。

6.4  产品运输时，应防止潮湿，不得剧烈碰撞。

6.5  产品应存放于干燥、通风之处，存放期不宜超过三个月。

- 7  合同（或订货单）内容

合同（或订货单）应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 产品牌号、规格；

c） 技术要求；

d） 产品净重；

e） 本标准编号。