国家标准GB/T 3460--82《钼酸铵》

编制说明

一、  任务来源

株洲硬质合金集团有限公司于2004、2005连续两年向全国有色金属标准化技术委员会提出修订国家标准GB/T 3460—1982《钼酸铵》，全国有色金属标准化技术委员会以有色标委（2005）第48号文下达了国家标准GB/T 3460—1982《钼酸铵》修订任务。

二、工作过程

2.1  编制原则

2.1.1、原则性：标准的格式严格按照GB/T1.1--2000《标准化工作导则 第一部分：标准的结构与编写规则》以及《有色金属冶炼产品国家标准、行业标准编写示例》的规定进行。

2.1.2、适应性：修订后的标准充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产和应用。

2.1.3、先进性：修订过程中参考了国内同行先进企业的技术指标，对国内生产企业和相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

2.2  征求意见单位

在本标准编制过程中，征求了安徽省池州精晶冶化有限公司、太湖县庆达化工有限公司、浙江剑石化工有限公司、上海驰谷贸易发展有限公司、广汉泛太平洋冶金化工有限公司、杭州萧山天钼化工有限公司、安庆市月铜冶金化工有限公司、峦川钼业等单位的意见

2.3  各阶段工作过程

2.3.1  根据工作进度要求，2005年12月22日发出征求意见稿，于2006年6月将各个单位意见汇总，并形成讨论稿。

2.3.2  2006年7月12-17日在湖北宜昌召开讨论会，会上就标准的各项指标基本达成共识，并形成了宜昌会议纪要。

2.3.3   2006年9月，根据宜昌会议精神，形成了送审稿和标准意见汇总。

- 主要修订内容

1、MSA-1和MSA-2两个牌号增加了W、Bi、Sb、Cd杂质元素指标，MSA-3牌号增加了Cu、Mn、K、Na、Ca杂质元素指标。

2、对三个牌号的部分杂质元素含量进行了修订，具体见表1。

表1

| 项 目 | MSA—1 | MSA—2 | MSA—3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 修订前 | 修订后 | 修订前 | 修订后 | 修订前 | 修订后 |
| Al | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0020 | 0.0010 |
| Bi | --- | 0.0005 | --- | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 |
| Ca | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | --- | 0.0020 |
| Cd | --- | 0.0005 | --- | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 |
| Cu | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | --- | 0.0006 |
| Fe | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0050 | 0.0010 |
| Mg | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0020 | 0.0010 |
| Ni | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0008 |
| Na | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0030 | --- | 0.0050 |
| P | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 |
| Pb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 |
| Sn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 |
| Si | 0.0006 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 |
| Sb | --- | 0.0005 | --- | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 |
| Mn | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0006 | --- | 0.0008 |
| K | 0.010 | 0.010 | 0.080 | 0.020 | --- | 0.080 |

四、与国外同类标准水平的对比

钼酸铵作为原料，目前还没有查到相应的国外标准。

五、与现行法规、标准的关系

本标准符合我国目前法律法规的规定，与其他相关标准没有冲突的地方，从此标准实施之日起，可以废除GB/T 3460—1982。

六、实施标准的要求和措施的建议

在此标准实施后，各生产单位应严格按照本规范要求组织生产。

株洲硬质合金集团有限公司

2006年9月7日