ICS 73. 060.99

H 66

YS/T ×××-××××

代替YS/T 300-1994

锗精矿

Germanium Concentrates

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2006年7月）

××××-××-××发布                               ××××-××-××实施

YS/T ××××-××××

前   言

本标准代替YS/T 300-1994《锗富集物》。

本标准与YS/T 300-1994相比，主要变动部分如下：

———把标准名称改为《锗精矿》；

———把原标准的特一、特二合并为特级，增加JGe-8级，使精矿锗含量下限延伸到1.0%；

———精矿的质量指标增加盐酸不溶锗和氟含量的限制；

———分析试样的采样方法由“每袋（桶）取出等量试样”改为“每袋取出量与其质量成

正比”；

———把原标准中的附录A~E分离出来，并增加氟含量的测定，化学分析法单独作为

《锗精矿化学分析法》的国家标准。

本标准由中国有色金属工业协会提出；

本标准由全国有色金属标准技术委员会归口并负责解释；

本标准主要起草单位：云南东兴实业集团有限公司；

本标准协助起草单位：韶关冶炼厂、云南弛宏锌锗股份有限公司、株州冶炼厂；

本标准主要起草人：包文东、李贺成、普世坤、李云昌。

本标准于1987年首次发布。

YS/T ×××-××××

锗精矿

- 范围

本标准规定了锗精矿的质量要求，试验方法、检验规则、及标志、包装、运输、储存。

本标准适用于从含锗的铅锌矿、含锗煤、铁矿石及其它有色冶炼的中间物料中提取的锗精矿，作为生产粗四氯化锗的原料。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6678-1986 化工产品采样总则

GB/T 6679-1986 固体化工产品采样通则

GB/T 6682-1992 分析实验室用水规格和试验方法（neq ISO 3696：1987）

GB/T601-2002 化学试剂标准滴定溶液的制备

GB/T 603-2002 试验方法中所用制剂及制品的制备

3 　技术要求

3.1　锗精矿按化学成分分为九个品级，应符合下表规定：

| 品 级 | 代 号 | Ge，% 不小于 | 盐酸不溶Ge占总Ge，%不大于 | 杂 质，%，不大于 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | As | S* | SiO2** | F |
| 特级 | JGe-01 | 60.0 | — | 0.8 | 1.0 | 1.0 | ≤0.5 |
| 一级 | JGe-1 | 50.0 | — | 1.0 | 2.0 | 5.0 |  |
| 二极 | JGe-2 | 40.0 | — |  |  |  |  |
| 三级 | JGe-3 | 30.0 | — |  |  |  |  |
| 四级 | JGe-4 | 20.0 | — |  | 3.0 | 8.0 |  |
| 五级 | JGe-5 | 15.0 | 4 | 1.5 |  |  |  |
| 六级 | JGe-6 | 10.0 | 4 |  | 4.0 | 10.0 |  |
| 七级 | JGe-7 | 5.0 | 10 |  |  |  |  |
| 八级 | JGe-8 | 1.0 | 10 |  |  |  |  |

*不包括硫酸根的硫。

**此项指标不适用于煤烟尘。

3.2　特级产品为白色颗粒，其他为白色灰色、黑色或灰黄色颗粒。要求同一级产品的颜色均匀一致，呈自然松散状态，全部通过0.25mm筛孔。

3.3　锗精矿中不得混入外来夹杂物。

YS/T ×××-××××

3.4　锗精矿中如含放射性物质，应符合GBJ8—74《有关放射性防护规定》。

4　实验方法和检验规则

4.1　锗精矿的采样和制样：逐袋（桶）采样。用不锈钢采样探针在锗精矿表面半径的1/2处，垂直插入袋（桶）深超过3/4处。每袋（桶）取出量与其重量成正比的试样。混匀后，用四分法缩分至100g，特级试样分至60g。将试样分成三份分别装入三个清洁、干燥的磨口瓶或塑料袋中密封。一份送需方分析、一份送供方化验，一份由供方留存三个月备查。

4.2  锗精矿化学成分的分析，按《锗精矿化学分析方法》进行。

4.3  产品应由供方质量检验部门验收，保证产品质量符合本标准要求，并填写产品质量证明书。

4.4  锗精矿同一品级为一批，批重为含锗量不超过100Kg。

4.5  需方应对收到的产品进行验收，如有异议，应在收到产品之日起两个月内向供方提出，由供需双方解决。如需仲裁，仲裁取样、制样和分析方法按本标准4.1，4.2进行，仲裁分析结果为最终结果。

5　标志、包装、运输、贮存

5.1　特级产品的包装，内用双层塑料袋，外用铁桶或木箱包装。每包净重为8kg和12kg两种。一级至八级的包装，用内衬塑料袋的编织袋包装，每包净重为10kg、30kg、50kg三种，计量精度不大于每批净重的±0.1%。

5.2  包装上应注明生产厂名称、产品名称、商标、品级、净重、毛重、批号、出厂日期和“防潮”标志。

5.3  产品不得同酸、碱混装，混贮。贮运皆应防潮。

5.4　每批产品应附质量证明书、注明：

ａ）供方名称；

ｂ）产品名称；

ｃ）品级（或代号）；

ｄ）批号、净重、锗金属量、件数；

ｅ）各项分析试验结果及检验部门印记；

ｆ）本标准编号；

ｇ）出厂日期。

- 订货单(或合同)内容

订购本标准所列产品的订货单(或合同)应包括下列内容：

a)产品名称；

b)产品编号；

c)质量；

d)本标准编号；

e)其它。

# Text boxes

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

国家发展与改革委员会 发布

锗精矿

Germanium   Concentrates

（讨论稿）

（本稿完成日期：2006年11月）