ICS 77.120

H 14

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

代替YS/T 37.4-1992

高纯二氧化锗化学分析方法

石墨炉原子吸收光谱法测定铁含量

High pure germanium dioxide－

Determination of iron content－

Graphite furnace atomic absorption Spectrometric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展与改革委员会 发布

- 前    言

本标准是对YS/T37.4-1992《高纯二氧化锗化学分析方法 化学光谱法测定铁、镁、铅、镍、铝、钙、铜、铟和锌量》的修订。

本标准与YS/T37.4-1992相比，主要有如下变动：

——改变了测定方法。

——调整了测定元素的含量范围。

——按GB/T1.1-2000的规定编写。

——按GB/20001.4-2001的规定编写。

本标准自实施之日起，同时代替YS/T37.4-1992。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由北京有色金属研究总院负责起草。

本标准主要起草人：刘红、刘英、赵春华。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 37.4-1992

高纯二氧化锗化学分析方法

石墨炉原子吸收光谱法测定铁量

  - 范围

本标准规定了高纯二氧化锗中铁含量的测定方法。

本标准适用于高纯二氧化锗中铁含量的测定。测定范围：质量分数0.000005％～0.0002％。

  - 方法提要

试料用盐酸加热分解，基体呈四氯化锗蒸发除去，铁以溶液形式进行石墨炉原子吸收光谱法测定。

  - 试剂

- 3.1盐酸（ρ1.19g/mL），优级纯，经石英蒸馏器在70℃蒸馏提纯。

- 3.2硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯，经石英蒸馏器在80℃蒸馏提纯。

3.3 硝酸（1+1），由（3.2）配制。

- 3.4铁标准贮存溶液：称取1.0000g铁[w(Fe)=99.99％]，置于300mL烧杯中，用30mL硝酸（3.2）溶解，加热除去氮的氧化物，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铁。

- 3.5铁标准溶液A：移取10.0mL铁标准贮存溶液（3.4），置于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铁。

- 3.6铁标准溶液B：移取10.0mL铁标准贮存溶液（3.5），置于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg铁。

- 3.7铁标准溶液C：移取10.0mL铁标准贮存溶液（3.6），置于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1μg铁。

- 3.8铁标准溶液D：移取10.0mL铁标准贮存溶液（3.7），置于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1μg铁。

本标准所用水为去离子水，电阻率不小于15MΩ·cm。

  - 仪器

石墨炉原子吸收光谱仪，配有背景校正装置，附铁空心阴极灯。

石墨炉原子吸收光谱法测定条件见附录A。

  - 分析步骤

- 5.1 试料

- 称取0.5g试样，精确至0.0001g。

- 5.2 测定数量

- 独立地进行两份试料的测定，取其平均值。

- 5.3 空白试验

- 随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.4.1  将试料（5.1）置于石英坩埚中，加入6mL盐酸（3.1），盖上表面皿，置于密闭蒸发装置中，用红外灯和电炉同时加热，于80℃～110℃分解试料（应及时调整温度，维持一定的反应速度并防止试料溢出）。待坩埚中溶液清亮，关闭红外灯，继续用电炉加热回流约0.5h。取下表面皿，再用红外灯和电炉同时加热，温度控制在120℃左右，待溶液蒸发近干，将温度调至100℃左右，直至溶液蒸干。取出坩埚，趁热加入3滴硝酸（3.3）溶解残渣，用去离子水洗至10mL比色管中，待测。

5.4.2  按仪器工作条件，调整仪器，于波长248.3nm处，以水调零，与标准溶液系列同时测定试液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铁质量浓度。

5.5  工作曲线的绘制

在4支10mL比色管中，分别加入0.1mL硝酸（3.2），再分别加0、0.50、1.00、2.00mL铁标准溶液（3.8），用水稀释至刻度，混匀。在与试料溶液相同条件下测量标准溶液的吸光度。减去零质量浓度溶液的吸光度，以铁质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

- 6 分析结果的计算与表述

按下式计算铁的质量分数：

w=(c2−c1)×V×10−9m0×100

式中：w—为铁的质量分数，％；

c2—自工作曲线上查得试料中铁的浓度，ng/mL；

c1—自工作曲线上查得空白试验的铁的浓度，ng/mL；

m0—试料的质量；g。

V—测定溶液的体积，mL。

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 铁的质量分数（％） | 允许差（％） |
| --- | --- |
| 0.000005 ≥0.000005～0.000010 ≥0.00001～0.000200 | 0.000001 0.000003 0.000006 |

附录A

仪器工作条件

（资料性附录）

A1 使用岛津－石墨炉EX-7原子吸收AA-6800分光光度计测定铁的参考工作条件

| 波长nm | 狭缝nm | 进样体积uL | 测量方式 | 石墨管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 248.3 | 0.2 | 20 | 峰高 | 热解涂层管 |

A2 原子化程序

| 阶段 | 温度，℃ | 时间，s | 加热方式 | 氩气流量， L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 2 | RAMP | 0.1 |
| 2 | 120 | 15 | RAMP | 0.1 |
| 3 | 250 | 10 | RAMP | 1.0 |
| 4 | 800 | 10 | RAMP | 1.0 |
| 5 | 800 | 10 | STEP | 1.0 |
| 6 | 800 | 3 | STEP | 0 |
| 7 | 2500 | 2 | STEP | 0 |
| 8 | 2600 | 2 | STEP | 1.0 |