《热交换器和冷凝器用钛及钛合金无管》

（GB/T 3625-200X）

编制说明

- 任务来源及计划要求；

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于下达2006(2008年有色金属国家标准修订计划的通知》（有色标委（2006）第13号）的精神，由宝钛集团有限公司起草《热交换器和冷凝器用钛及钛合金无管》国家标准，本标准是对GB/T 3625-1995的修订。

二、 编制过程，包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等；

标准编制原则：一是对原标准中部分牌号的指标进行了修改完善；二是增加了部分合金牌号。

本标准由宝钛集团有限公司负责起草。

本标准初稿于2006年5月完成，并在网上征求意见。未收到修改意见。

2006年9月13日～16日，全国有色金属标准化技术委员会稀有金属、粉末冶金分标委会在青岛市召开了《钛及钛合金牌号和化学成分》等国家标准、行业标准的审定、预审会。来自宝钛集团有限公司、西北有色金属研究院、遵义钛业股份有限公司、抚顺钛业有限公司、北京有色金属研究总院、西部材料股份有限公司、西部超导材料科技有限公司、北京航空材料研究院、宝钢股份特殊钢分公司、沈阳金池钛业有限公司、上海有色金属研究所、中船重工七二五研究所、陕西省凤翔县钛粉厂、西安宝德粉末冶金有限公司、河北省凯美特特种金属粉末有限公司等16家单位的近30名代表参加了会议。会议对宝钛集团有限公司负责起草的国家标准《热交换器和冷凝器用钛及钛合金无管》（GB/T3621-200×）讨论稿进行了预审，并形成如下意见：

1.  3.5.3.1增加“未注明时，供方自选试验方式”。

2.  3.5.3.2 “S－强度的50％”改为“S－强度最小值的50％”。

3.  3.5.3.2 中“管材应不泄漏”改为“管材应不发生畸变或泄漏”。

会后，按纪要要求对标准预审稿进行了修改，形成标准送审稿。

三、调研和分析工作的情况

随着市场对钛及钛合金无缝管和焊接管的需求发展，用户越来越多的需求多种牌号产品。原有标准已不能完全满足市场的发展和用户需求。本次修订是以满足市场发展变化为修订依据，结合多年来本企业和兄弟企业的生产实际经验，参考国外（ASTMB338-2002）同类产品的先进标准，在原标准GB/T3625－1995的基础上进行修订、增补、扩充。

四、主要技术内容的说明，包括技术参数与指标的确定依据、修订标准的各修订点及其理由等；

本标准与GB/T3625-1995相比较，主要作了如下修订：

1.牌号及其化学成分

根据国内、国际市场需求，同时与国际接轨，在标准中增加了TA3、TA9-1牌号，删除了TA0牌号。并且将原版国标中化学成分都按ASTMB338-2002标准作了修订，修订后标准中各牌号化学成分与所对应的美标牌号完全一致。详见附表。

2.产品规格及其允许偏差

1）管材外径及其允许偏差 。

可生产的外径范围及其允许偏差维持原国标，未作变动，与ASTMB338-2002标准相等同。

2）管材的壁厚及其允许变差

针对外径>40~50mm组距，增加了对应的1.25mm及3.5mm两种典型壁厚值。

壁厚允许偏差与原国标及ASTMB338－2002标准完全一致 。

3）管材的长度及其允许偏差

管材长度及其允许偏差的修订按其长度划分其允许偏差范围，长度比原标准略有加严。

4）管材的弯曲度及其允许偏差

管材的弯曲度维持原国标指标要求，与ASTMB338－2002基本等同。

5）管材的不圆度及壁厚不均

与原国标完全一致。

3.管材的力学性能

在原国标基础上，增加了TA3、TA9-1力学性能及TA10屈服强度的考核指标，较原国标提高了TA10的抗拉强度指标，使之与ASTM338-2002的规定相同，但TA10屈服强度的指标较ASTM338-2002有所降低。本标准规定的力学性能与原国标、ASTMB388-2002的对比详见附表。

4.管材的工艺性能

增加了TA3、TA9-1工艺性能考核指标，在原国标基础上提高了TA10水压试验压力值。工艺性能（压扁、扩口、水压、展平）指标与ASTMB338-2002完全一致。其中参照ASTMB338-2002标准的规定，在原国标基础上增加了“对于D/t<10的管材进行压扁试验时，由于几何学的原因，在管材内表面相当于“6点钟”和“12点钟”的位置产生极高的应力，因此，在这些位置产生的裂纹应不作为拒收的依据”的规定。

5.本标准对探伤指标的规定与原GB/T3625相同，较ASTMB388标准的规定略松，是在考虑即满足用户使用要求，又可提高生产厂家成品率的基础上形成的。

6.本标准在内容上增加了对订单的要求。

五、与国外同类标准水平的对比分析；

本标准的技术指标基本与美国标准ASTM B338-2002相当，属于国际先进水平。

下表是本标准中牌号的　成分和性能与ASTM标准的对比：

附表：

| 标准 | 牌号 | Ti | Pd | Mo | Ni | Fe | O | H | N | C | σb MPa | σ0.2 MPa | δ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新GB | TA1 | 基 | - | - | - | 0.20 | 0.18 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥240 | 170~310 | ≥24 |
|  | TA2 | 基 | - | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥345 | 275~450 | ≥20 |
|  | TA3 | 基 | - | - | - | 0.30 | 0.35 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥450 | 380~550 | ≥18 |
|  | TA9-1 | 基 | 0.12~0.25 | - | - | 0.20 | 0.18 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥240 | 170~310 | ≥24 |
|  | TA9 | 基 | 0.12~0.25 | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥345 | 275~450 | (20 |
|  | TA10 | 基 | - | 0.20~0.40 | 0.6~0.9 | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | (483 | (300 | (18 |
| ASTM | Gr1 | 基 | - | - | -- | 0.20 | 0.18 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥240 | 170~310 | ≥24 |
|  | Gr2 | 基 | - | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥345 | 275~450 | ≥20 |
|  | Gr3 | 基 | - | - | - | 0.30 | 0.35 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥450 | 380~550 | ≥18 |
|  | Gr11 | 基 | 0.12~0.25 | - | - | 0.20 | 0.18 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥240 | 170~310 | ≥24 |
|  | Gr7 | 基 | 0.12~0.25 | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | ≥345 | 275~450 | (20 |
|  | Gr12 | 基 | - | 0.20~0.40 | 0.6~0.9 | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | (483 | (345 | (18 |

表续

| 标准 | 牌号 | Ti | Pd | Mo | Ni | Fe | O | H | N | C | σb MPa | σ0.2 MPa | δ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原GB | TA0 | 基 | - | - | - | 0.15 | 0.15 | 0.015 | 0.03 | 0.10 | 280~420 | (170 | ≥24 |
|  | TA1 | 基 | - | - | - | 0.25 | 0.20 | 0.015 | 0.03 | 0.10 | 370~530 | (250 | ≥20 |
|  | TA2 | 基 | - | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.05 | 0.10 | 440~620 | (320 | (18 |
|  | TA9 | 基 |  | - | - | 0.25 | 0.20 | 0.015 | 0.03 | 0.10 | 370~530 | (250 | ≥20 |
|  | TA10 | 基 | - | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | 0.30 | 0.25 | 0.015 | 0.03 | 0.08 | (440 | - | (18 |

六、与现行法规、标准的关系

当前我国《热交换器和冷凝器用钛及钛合金无管》只有一项标准，就是GB/T 3625-1994，本标准是对GB/T 3625-1994标准的修订，所以与其他标准无冲突。

七、实施标准的要求和措施的建议

八、参考资料清单

略。

《热交换器和冷凝器用钛及钛合金无管》标准编制组

2006-9-10