×

前  言

本标准为新制定的有色金属工业行业标准。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由遵义钛业股份有限公司负责起草。

本标准由山东德州鹏源科技有限公司、抚顺钛业有限公司参与起草。

本标准主要起草人：梁强、龚仕成、罗霖、赵以容、余毅、刘禹明。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

四氯化钛

1  范围

本标准规定了四氯化钛的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、储存。

本标准适用于以金红石、高钛渣等富钛料为原料，采用氯化－除钒、精馏精制工艺生产的，适用于生产海绵钛及相关化工产品的四氯化钛。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 12463    危险货物运输包装通用技术条件

GB 13392    道路运输危险货物车辆标志

GB 15603    常用化学危险品贮存通则

GB 18564    汽车运输液体危险货物常压容器（罐体）通用技术条件

GB/T 3723   工业用化学产品采样安全通则

GB/T 325    包装容器  钢桶

GB/T 8170   数值修约规则

JT 617      汽车运输危险货物规则

JT 618      汽车运输、装卸危险货物作业规程

3   要求

3.1  产品分类

四氯化钛按化学成分及色度分为三个级别。

3.2  化学成分及色度

3.2.1  四氯化钛的化学成分及色度应符合表1的规定。

表1  四氯化钛的化学成分及色度

| 品级 | 化学成分，％ | 色 度 不大于 |
| --- | --- | --- |
|  | TiCl4 不小于 | 杂质，不大于 |  |
|  |  | SiCl4 | FeCl3 | VOCl3 |  |
| 一级 | 99.97 | 0.01 | 0.001 | 0.0012 | 5mgK2Cr2O7/L |
| 二级 | 99.96 | 0.01 | 0.002 | 0.0024 | 5mgK2Cr2O7/L |
| 三级 | 99.95 | 0.03 | 0.003 | 0.0024 | 8mgK2Cr2O7/L |
| 注：四氯化钛的含量为100％减去杂质实测值总和后的余量。 |

3.2.2  需方如对四氯化钛的化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定。

3.3  外观

四氯化钛为无色、透明的液体，日光灯照射下无明显肉眼可见的悬浮物。

4   试验方法

4.1  化学成分及色度分析方法

4.1.1  产品化学成分及色度的分析方法按附录A《四氯化钛化学分析方法》的规定进行。附录A中未包括的元素的分析方法，由供需双方商定。

4.1.2  分析结果按GB/T 8170的数值修约规则进行修约。

4.2   外观质量检验方法

产品外观质量检验采用目测法。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  四氯化钛应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品按本标准（或合同）的规定进行检验，如检验结果与本标准（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起20日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应在需方进行仲裁取样，以仲裁结果为最终结果。

5.2  组批

四氯化钛应成批提交验收。每批产品重量不大于30000kg。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、色度和外观质量的检验。

5.4  取样和制样

5.4.1  四氯化钛采样按GB/T 3723的规定执行。

5.4.2  四氯化钛取样用洁净、干燥、带磨口塞的广口瓶。

5.4.3  四氯化钛以批为取样单元，每批取1个样进行检验，份样量不小于100g，每次2份，一份检验分析用，另一份保留存查。特殊情况下，可增加取样份数。样品上注明生产单位、产品名称、批号、生产时间。

5.5  检验结果的判定

5.5.1  化学成分检验不合格，判该批产品不合格。

5.5.2  色度检验不合格，判该批产品不合格。

5.5.2  外观检验不合格，判该批产品不合格。

6  标志、包装、运输、贮存

6.1  标志

在检验合格的四氯化钛贮罐(或包装桶)上，应有如下标志：

a) 生产单位名称；

b) 产品名称及商标；

c) 批号；

d) 等级；

e) 毛重；

f) 净重；

g) 包装日期；

h) 防雨、防倒置、防碰撞、防挤压标志。

6.2  包装、运输、贮存

6.2.1  槽车罐装

6.2.1.1  槽车罐体容积不大于20m3，罐体应符合GB 18564的规定，材质为不锈钢。

6.2.1.2  产品直接装入槽车储罐内，并保留一定空间作为缓冲。

6.2.2  镀锌铁桶（钢桶）包装

6.2.2.1  包装桶应满足GB/T 325的规定，并要求干燥、无杂质。

6.2.2.2  每桶净重量为250kg，灌装误差不大于5kg。

6.2.2.3  完成灌装后，用金属旋塞密封灌装孔，并对桶身进行清洁处理，保证桶身无产品飞溅物粘附。

6.2.3  包装按GB12463的规定执行。

6.2.4 运输

6.2.4.1  非罐式车辆载重量不大于10000Kg。

6.2.4.2  汽车运输按GB 13382、JT 617、JT 618的规定执行。

6.2.4.3  运输时应防雨、防倒置、防碰撞、防挤压。

6.2.5  产品贮存执行GB 15603的规定。

6.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a) 供方单位名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称；

c) 批号；

d) 等级；

e) 净重及件数；

f) 检验结果及检验部门印记；

g) 本标准号（或合同号）；

h) 包装日期。

7  订货单（或合同）内容

订货单（或合同）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 质量要求；

c) 数量；

d) 本标准编号；

e) 其他。

附录A

（资料性附录）

四氯化钛化学分析方法

A.1  四氯化硅量的测定  硅钼蓝光度法

A.1.1  范围

本标准规定了四氯化钛中四氯化硅的测定方法。

本标准适用于四氯化钛中四氯化硅的测定。测定范围0.003%～1.00%。

A.1.2  方法提要

试样用盐酸溶解，在PH=1.2～1.3的溶液中，钼酸铵与硅生成硅钼黄，然后提高酸度使钼酸钛溶解，并破坏磷钼黄和砷钼黄，用1－氨基－2萘酚－4－磺酸钠将硅钼黄还原为硅钼兰，于分光光度计波长700nm处测定其吸光度。

A.1.3  试剂

如无特别说明，所用试剂均为分析纯或由分析纯试剂配制

A.1.3.1  盐酸（1+1）。

A.1.3.2  硫酸（1+1）。

A.1.3.3  钼酸铵（100g/L）：称取10.0g钼酸铵，溶于100ml热水中，冷却至室温，保存在塑料瓶中。

A.1.3.4  还原剂：称取1.0g无水亚硫酸钠，溶于100ml水中，加入0.1g 1—氨基 –2—萘酚-4-磺酸钠，搅拌溶解。当日配制。

A.1.3.5  硅标准贮备溶液：称取0.2142g二氧化硅（99.95％），置于铂坩埚中，加入5g优级纯无水碳酸钠，混匀，加盖，置于400℃马弗炉中，升温至900℃，熔融1h，取出冷却，用水洗净坩埚外壁，置于聚四氟乙烯杯中，加100mL热水，低温溶解，冷至室温，移入1L容量瓶中，用水定容，立即移入干燥的塑料瓶中贮存。此溶液1mL含100μg硅。

A.1.3.6  硅标准溶液：移取10.00mL硅标准贮备（A.1.3.5）于100mL的容量瓶中，以水定容。立即移入干燥的塑料瓶中。此溶液1mL含10μg硅。

A.1.4  仪器

分光光度计

A.1.5  试样

试样应无水解物。

A.1.6  分析步骤

A.1.6.1  测定数量：分析时应取不少于2份试样进行测定。

A.1.6.2  空白试验：随同试样作空白试验。

A.1.6.3  测定

A.1.6.3.1　 移取0.80ml四氯化钛于100mL聚四氟乙烯杯中，加25mL盐酸（A.1.3.1）溶解，冷却至室温，移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

A.1.6.3.2　 移取5mL试液(A.1.6.3.1)于100mL塑料烧杯中，加入5mL水，5mL钼酸铵(A.1.3.3)，摇匀，放置15min（室温保持10℃以上）。

A.1.6.3.3　 加入4mL硫酸(A.1.3.2)，摇匀，使钼酸钛溶解，加入2mL还原剂(A.1.3.4)，移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，放置5min。

A.1.6.3.4　 移取部分试样溶液（A.1.6.3.3）于3cm比色皿中，以随同试料的空白溶液为参比，在分光光度计波长700nm处测定其吸光度。从工作曲线上查得相应的硅量。

A.1.6.4  工作曲线的绘制:

移取0.0mL、0.2mL、0.4mL、0.6mL、0.8mL、1.0mL硅标准溶液(A.1.3.6)分别于一组100mL塑料杯中，分别准确加入5.0ml水、5.0ml钼酸铵(A.1.3.3)，摇匀，放置15min，以下步骤按A.1.6.3.3进行。以试剂空白为参比测量其吸光度。以硅量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

A.1.7  分析结果的计算

按式（A.1）计算四氯化硅的质量分数：

…………………………………（A.1）

式中：

m1——自工作曲线上查得的硅量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

6.048——由硅换算为四氯化硅的系数；

m0——试料的质量（TiCl4密度按1.73g/ml计算），单位为克（g）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

A.1.8  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表A.1所列允许差。

表A.1

| SiCl4含量，% | 允许差，% |
| --- | --- |
| 0.01 ～0.03 | 0.01 |
| 0.03～0.05 | 0.025 |
| 0.1～0.5 | 0.10 |
| 0.50～1.00 | 0.20 |

A.2  三氯氧钒量的测定  目视比色法

A.2.1  范围

本标准规定了四氯化钛中三氯氧钒量的测定方法。

本标准适用于四氯化钛中三氯氧钒的测定。测定范围0.0005%～0.020%。

A.2.2  方法提要

试样溶解于硫酸、硝酸混合酸，蒸发至冒硫酸烟，钒被氧化为黄色的钒酸，颜色的深度与钒的含量成正比。用目视比色法测定钒量。

A.2.3  试剂

如无特别说明，所用试剂均为分析纯或由分析纯试剂配制。

A.2.3.1  硫酸（1+1）。

A.2.3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

A.2.3.3  钒标准贮存溶液：称取0.2296g优级纯钒酸铵，溶于水中并准确稀释1L，此溶液1mL含0.1mg钒。

A.2.3.4  钒标准溶液：移取10.0ml钒标准贮存溶液(A.2.3.3)置于100ml容量中，加水稀释至刻度，此溶液1mL含0.01mg钒。

A.2.4   试样

试样应无水解物。

A.2.5  分析步骤

A.2.5.1  测定数量：分析时取不少于2份试料进行测定。

A.2.5.2  试样量： TiCl4取0.40mL。

A.2 5.3  测定

A.2.5.3.1  按试样量(A.2.5.2)移取四氯化钛于盛有20mL硫酸(A.2.3.1)的烧杯中，摇动使四氯化钛完全溶解。

A.2.5.3.2  于试液(A.2.5.3.1)中加入5mL浓硝酸，蒸发至冒浓硫酸烟，停止加热，冷至室温，移入25mL比色管，与标准色阶比较。

A.2.5.3.3  标准色阶的制备：取钒标溶液（A.2.3.4）0.50，1.00，1.50，2.00mL于100mL烧杯中，加入20mL硫酸(A.2.3.1)，加入5mL硝酸(A.2.3.2)以下步骤按A.2.5.3.2条进行。

A.2.6  分析结果的计算

按式（A.2）计算三氯氧钒的质量分数：

…………………………………（A.2）

式中：

m1  ——   与标准色阶比较所得的钒量，单位为毫克（mg）；

mo  ——   试料的质量（TiCl4密度按1.73g/ml计算），单位为克（g）。

3.402—— 钒换算为三氯氧钒的系数。

A.2.7  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表A.2所列允许差。

表A.2

| 三氯氧钒含量，% | 允许差，% |
| --- | --- |
| 0.0005 ～0.0024 | 0.001 |
| 0.0024～0.010 | 0.003 |
| 0.010～0.020 | 0.005 |

A.3目视比色测定色度

A.3.1  范围

本标准规定了四氯化钛色度的测定方法。

本标准适用于四氯化钛中色度的测定。测定范围（以每毫升溶液中所含重铬酸钾的质量来表示）：0～30mgK2CrO4/L。

A.3.2  方法提要

色度的测定是将试样与重铬酸钾模拟色阶进行目视比较，以与试样颜色相一致的重铬酸钾溶液的浓度表示试样的色度，测定结果以相当于每升水中含重铬酸钾的毫克数表示。

A.3.3  试剂

如无特别说明，所用试剂均为分析纯或由分析纯试剂配制。

A.3.3.1  重铬酸钾标准溶液：准确称取0.5000g优级纯重铬酸钾溶于水、移入1000mL容量瓶中，用水稀释刻度，摇匀，此溶液1mL含0.5mg重铬酸钾。

A.3.4  试样

试样应无水解物

A.3.5  分析步骤

A.3.5.1  测定数量：分析时取不少于1份试样进行比较测定。

A.3.5.2  试样量：吸取四氯化钛50ml

A.3.5.3  分析步骤

A.3.5.3.1  模拟标准色阶的配制：在7支100mL带塞比色管中，分别准确加入 0.5、0.8、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL重铬酸钾标准溶液（A3.3.1）用水稀释至50mL，混匀。其表示的色度依次为5、8、10、15、20、25、30mg/L。

A.3.5.3.2  用干燥移液管吸取50ml四氯化钛于100mL比色管中，与标准模拟色阶进行目视比较。

A.3.6  分析结果

以与试样颜色相一致的重铬酸钾溶液的浓度表示试样的色度，测定结果以每升重铬酸钾溶液中含重铬酸钾的毫克数表示。

A.3.7  允许差

实验室之间色度分析结果的差值应不大于表A.3所列允许差。

表A.3

| 色度(mg/L) | 允许差（ mg/L） |
| --- | --- |
| 5～10 | 3 |
| 10～20 | 3 |
| 20～30 | 6 |

A.4  三氯化铁量的测定  硫氰酸盐光度法

A.4.1  范围

本标准规定了四氯化钛中三氯化铁的测定方法。

本标准适用于四氯化钛中三氯化铁（FeCl3）的测定。测定范围0.001%～0.200%。

A.4.2  方法提要

试样用盐酸溶解，移取少量试液，在0.36mol/L的盐酸溶液中，铁（Ⅲ）与CNS-生成红色的络合物，于分光光度计上480nm处测定溶液的吸光度；根据工作曲线求出试样中的铁含量并换算成三氯化铁的百分含量。

A.4.3  试剂

A.4.3.1  盐酸（1+1）。

A.4.3.2  硫氰酸铵（400g/L）。

A.4.3.3  铁标准贮备溶液（0.1g/Ｌ）:称取硫酸高铁铵（GR）0.8634g溶于水中，加入40ml盐酸(A.4.3.1)，移入1000ml容量瓶中，稀至刻度，摇匀。此溶液1ml含0.10mg铁。

A.4.3.4  铁标准溶液:  移取10.0mL铁标准贮备溶液(A4.3.3)置于100mL容量瓶中，加水稀释至刻度，此溶液1mL含0.01mg铁。

A.4.4  仪器

72/721/722型分光光度计。

A.4.5  试样

试样应无水解物。

A.4.6  分析步骤

A.4.6.1  测定数量 ：分析时应取不少于2份试样进行测定。

A.4.6.2  空白试验：  随同试样作空白试验。

A.4.6.3  试样量：四氯化钛取2.00mL。

A.4.6.4  测定

A.4.6.4.1  按试样量用干燥移液管移取四氯化钛缓慢滴入盛有30mL盐酸（A.4.3.1）的100mL容量瓶中，摇动，冷至室温，用水稀至刻度。

A.4.6.4.2  吸取试样溶液（A.4.6.4.1）10.00mL放入50mL容量瓶中，加入8.0mL硫氰酸铵(A.4.3.2)，用水稀释至刻度，摇匀。

A.4.6.4.3  移取部分溶液（A.4.6.4.2）于3cm比色皿中，以试剂空白为参比溶液，于分光光度计波长480nm测定其吸光度。

A.4.6.5  工作曲线的绘制：

A.4.6.5.1  在一组50mL容量瓶中，分别准确加入0.00、0.10、0.20、0.40、0.60、0.80mL铁标准溶液(A.4.3.4)，加入10.00mL空白溶液，8.0mL硫氰酸铵(A.4.3.2)。

A.4.6.5.2  以下步骤按6.4.3条的规定进行。以铁含量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

A.4.7  分析结果的计算

按式（A.3）计算三氯化铁的质量分数:

……………………………………（A.3）

式中：

m1——自工作曲线上查得的铁量，单位为毫克（mg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

2.9391——由铁换算为三氯化铁的系数。

m0——试料的质量（TiCl4密度按1.73g/ml计算），单位为克（g）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

A.4.8  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表A.4所列允许差。

表A.4

| FeCl3含量，% | 允许差，% |
| --- | --- |
| 0.002～0.01 | 0.008 |
| 0.01～0.2 | 0.08 |

# Text boxes

ICS 71.060.50

G 12

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T  XXX—200X

四氯化钛

### Titanium tetrachloride

（送审稿）

200X-××-××发布

200X-××-××实施

国家发展与改革委员会 发布