×

前  言

本标准是新制定的有色金属行业标准。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由遵义钛业股份有限公司负责起草。

本标准由宝鸡钛业股份有限公司参加起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

钛  粉

1  范围

本标准规定了钛粉的质量、取样方式、试验方法及产品的包装、运输和贮存。

本标准适用于采用氢化—脱氢法生产的粉末冶金用或作为添加剂用钛粉。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 4698.1～4698.25  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末的取样方法

GB/ T8170  数值修约规则

GB/T 1479  金属粉末松装密度的测定

GB/T 1480  金属粉末粒度组成的测定 干筛分法

3  要求

3.1  产品分类

钛粉按化学成分分为六个级别

3.2  化学成分

3.2.1  钛粉的级别、牌号及化学成分应符合表1的规定。同一级别，不同粒度的钛粉的氧含量应符合表2的规定。

表1  钛粉化学成分

| 级别 | 牌号 | 钛含量 （不小于％） | 杂质元素（不大于％） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | C | H | Fe | Cl | Si | Mn | Mg | S | P | Al |
| 零级 | TF-0 | 99.40 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| 一级 | TF-1 | 99.30 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| 二级 | TF-2 | 99.20 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | - |
| 三级 | TF-3 | 99.10 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | - | - | - |
| 四级 | TF-4 | 99.00 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| 五级 | TF-5 | 98.00 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.25 | 0.20 | 0.06 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.5 |
| 六级 | TF-5 | 95.00 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.06 | - | - | - | - | 2.0 |

3.2.2　 如需其它牌号的钛粉或对杂质元素有特殊要求时，供需双方可协商，并在合同中注明。

3.3  粒度

3.3.1  钛粉的粒度规格为60目（250μm）、100目（150μm）、325目（44μm）、500目（25μm）等。各种规格的钛粉，大于规定粒度部分不超过5％。

3.3.2  如需要其它粒度规格钛粉，供需双方协商，并在合同中表明。

3.3.3  检测钛粉粒度的筛网为国际标准泰勒筛系列。

3.3.4  如需方要求供方测钛粉的粒度分布，供方应满足要求。

表2  不同粒度的钛粉氧含量

| 级别 | 牌号 | 钛含量 （不小于％） | 氧含量（不大于％） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -60目 | -100目 | -325目 | -500目 |
| 零级 | TF-0 | 99.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.45 |
| 一级 | TF-1 | 99.30 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
| 二级 | TF-2 | 99.20 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.55 |
| 三级 | TF-3 | 99.10 | 0.35 | 0.35 | 0.70 | 0.60 |
| 四级 | TF-4 | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.70 |
| 五级 | TF-5 | 98.00 | 0.80 | 0.50 | 0.85 | 0.85 |
| 六级 | TF-5 | 95.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |

3.4  外观质量

钛粉为浅灰色粉末，粒度均匀一致，无肉眼可见杂物

3.5  物理性能要求

在需方要求的情况下，供方可测钛粉的松装密度，具体数值由供需双方商定。

4  试验方法

  - 化学成分分析方法

    - 产品化学成分分析按GB/T 4698.1～4698.25《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法》执行，GB/T 4698.1～4698.25未包括的元素的分析方法，由供需双方商定。

    - 分析结果按GB/T 8170的规定进行修约。

  - 粒度检验方法

产品粒度检测按GB/T 1480的规定进行。

  - 松装密度检验方法

产品松装密度检测按GB/T 1479的规定进行。

  - 外观质量检验方法

产品外观质量检测采用目视法。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方质检部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或合同）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方可对收到的产品按本标准规定进行检验。检验结果与本标准（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30日内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，供需双方应在需方共同进行仲裁取样，仲裁结果为最终结果。

  - 组批

产品应成批提交验收，同一批次应由相同原料、同一牌号、同一级别及相同粒度的产品组成。批量不超过2000 kg。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分、外观质量及粒度检验，供需双方可约定其它检测项目。

  - 取样和制样

钛粉取样方法执行GB/T5314的规定，每批产品随机抽取样品1Kg以上。将所采样品混匀后，以四分法缩分到不小于300g，将样品分装于三个干净、清洁、干燥的塑料袋中密封。粘贴标签，注明生产厂名、产品名称、批号和生产日期。一份用于化学成分检验，一份用于粒度检验，另一份作保留样存查。

  - 检验结果判定

    - 化学成分检验不合格，判该批产品不合格。

    - 粒度检测不合格，判该批产品不合格。

    - 外观质量检验不合格，判该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

在检验合格的钛粉包装桶上，应有下列标志

a) 供方名称

b) 产品名称；

c) 批号、级别；

d) 毛重、净重；

e) 生产日期；

f) 防雨、防火、轻放标志。

  - 包装

钛粉采用双层包装。内层为用聚乙烯塑料薄膜袋包装，每袋净重10kg，经抽空、封口后再装入镀锌铁桶中充氩密封，每桶净重50kg。供需双方可约定其它包装方式。

  - 运输、贮存

    - 钛粉在运输过程中应有遮盖物，防止雨淋。

    - 钛粉贮存在阴凉干燥处，与氧化剂分开存放。

  - 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，并注明

a) 供方名称、地址；

b) 产品名称及牌号；

c) 粒度、批号、级别；

d) 净重和件数；

e) 合同编号；

f) 检验结果及检验部门印记；

g) 本标准编号；

h) 包装日期。

7  订货单（或合同）内容

订货单（或合同）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 产品牌号、粒度、级别、化学成分等；

c) 数量；

d) 本标准编号；

e) 其他。

# Text boxes

国家发展与改革委员会 发布

200X-××-××实施

200X-××-××发布

钛   粉

Titanium Powder

（预审稿）

YS/T  XXX—200X

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.50

H 64