ICS 77.120.70

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—2006

钴及钴合金废料

Scraps of Cobalt and Cobalt Alloy

（讨论稿）

2006-××-××发布

2006-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

前    言

本标准首次制定。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：深圳市格林美高新技术有限公司。

本标准参加起草单位：金川集团有限公司。

本标准主要起草人：韩红涛、许开华、张翔、钟积龙

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

钴及钴合金废料

1  范围

本标准规定了钴及钴合金废料（以下简称废钴）的分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输及贮存。

本标准适用于废钴的国内外贸易、再生有色金属熔炼企业，也适用于加工制造企业使用的废钴。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

YS/T 281                 钴化学分析方法

GB/T 5124.3              硬质合金化学分析方法  电位滴定法测定钴量

GB/T15679.1              钐钴永磁合金粉化学分析方法钐、钴量的测定

SH/T 0345                加氢精制催化剂中钴含量测定法

YS/T 255                 钴

GB/T 4180                稀土钴永磁材料

GB 16487.2               进口废物环境保护控制标准——冶炼渣

GB 16487.7               进口废物环境保护控制标准——废有色金属

GB 16487.8               进口废物环境保护控制标准——废电机

3  废钴的分类与要求

废钴按照物理形态及存在方式分为六大类，即Ⅰ类：纯钴废料；Ⅱ类：钴合金废料；Ⅲ类：电池材料废料；Ⅳ类：催化剂废料；Ⅴ类：化工用钴废料；Ⅵ类：钴渣废料。每类废钴按照产品类型分成不同组别，每组废钴按照名称来区分不同级别，具体见表1所示。

表1 钴及钴合金废料的分类

| 废钴分类 |  |  |  |  | 要 求3）4）5） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 组别 |  | 名称1）2） |  |  |
| Ⅰ 类 ： 纯 钴 废 料 | 纯 钴 废 料 |  | 钴粉 |  | 由工业废钴粉组成的废料，不允许混入包括铝箔在内的其它金属，非金属杂质含量不超过4%。 |
|  |  |  | 钴丝 |  | 由工业废钴丝组成的废料，表面氧化物及污物低于废料总量的1%，其他金属和非金属杂质含量不超过4%。 |
|  |  |  | 钴板、片 |  | 由工业废钴板、钴片组成的废料，化学成份和外观质量要求符合YS/T255的规定。 |
|  |  |  | 钴管 |  | 由工业废钴管组成的废料，不含镀钴件，磨屑料、油污、灰渣和其他非金属杂质含量不超过4%。 |
|  |  |  | 钴锭 |  | 由工业废钴锭组成的废料，化学成份和外观质量要求符合YS/T255的规定。 |
| 废钴分类 |  |  |  |  | 要 求3）4）5） |
| 类别 |  | 组别 |  | 名称1）2） |  |
| Ⅱ 类 ： 钴 合 金 废 料 | 硬 质 合 金 废 料 |  | 废耐磨零件 |  | 洁净的顶锤、压缸、辊环构成的废件，不允许混入其他金属和非金属物品。 |
|  |  |  | 废模具 |  | 洁净的、无涂层的拉制模具、冷压冷镦模具构成的废件，不允许混入其他金属和非金属物品。 |
|  |  |  | 切削刀片及刀具废件 |  | 洁净的机夹刀片及刀具构成的废件，不允许混入其他金属和非金属物品。 |
|  |  |  | 钢结硬质合金废件 |  | 由碳化钨、碳化钛钢结硬质合金构成的废件，不同类钢结硬质合金不互混，不含其他金属和非金属物品。 |
|  |  |  | 硬质合金磨削料 |  | 硬质合金磨削加工过程中与砂轮灰渣一同构成的废料，不允许混带其他固体夹杂物。 |
|  |  |  | 硬质合金地沟料 |  | 硬质合金生产过程中流入下水道与其他杂物一同构成的废料，金属比例不限。 |
|  | 超 级 合 金 废 料 |  | 汽轮机废件 |  | 由废汽轮机部件（叶轮、叶片、导管）组成的废件，镍钴含量可达到50-70%，还含有Cr、Fe等，其他夹杂物含量不超过总重量的2%。 |
|  |  |  | 喷焊或喷涂废料 |  | 由各种螺旋推进器部件，榨油机推进器部件，内燃机排气阀密封面、阀座，舰艇用大型轴承内、外环等的喷焊或喷涂废料组成，不允许混入油污、灰渣、泥土等夹杂物。 |
|  |  |  | 废高温发动机 |  | 由废弃喷气发动机、火箭发动机组成的废料，夹杂物废木块、废纸、渣土、泥砂、废纤维、废玻璃、水泥块、废塑料橡胶的重量不超过总重量的2%。 |
|  |  |  | 涡轮机废件 |  | 由航空涡轮机的废结构材料组成的废料，使用含20-27%铬的钴基合金，其他夹杂物含量不超过总重量的2%。 |
|  |  |  | 废金刚石工具 |  | 由废弃的金刚石工具组成的废件，其他夹杂物含量不超过总重量的2%。 |
|  | 含钴 磁性 材料 废件 |  | 铝镍钴合金废件 |  | 由洁净的报废铝镍钴磁性材料组成的废件，无腐蚀，无夹杂。 |
|  |  |  | 铁铬钴合金废件 |  | 由洁净的报废铁铬钴磁性材料组成的废件，无腐蚀，无夹杂。 |
|  |  |  | 钐钴稀土合金废件 |  | 由“同种牌号”的、洁净的报废钐钴磁性材料组成的废件，化学成份符合GB/T4180的规定，无腐蚀，无夹杂。 |
|  |  |  | 其他废件 |  | 由“同种牌号”的、洁净的其他报废稀土钴磁性材料组成的废件，化学成份符合GB/T4180的规定，无腐蚀，无夹杂。 |
|  |  |  | 混合废件 |  | 由“不同牌号”的、洁净的报废稀土钴磁性材料组成的废件，化学成份符合GB/T4180的规定，无腐蚀，无夹杂。 |
| 废钴分类 |  |  |  |  | 要 求3）4）5） |
| 类别 | 组别 |  | 名称1）2） |  |  |
|  | 电子 钴合 金废 件 |  | 铝锂钴电子材料 |  | 由废铝锂钴电子材料组成的废料，Al 7-15%，Li 3-6%，Co高达45-50%，钴以Co2O3.CoO存在，其吸附在铝箔的的单面或双面，不含其他夹杂物。 |
|  |  |  | 光电子管 |  | 由废光电子管用的钴箔、钴丝组成的废料，不含其他金属、塑料、玻璃纤维和其他非金属物品。 |
| Ⅲ 类 ： 电 池 材 料 废 料 | 锂离子电池废料 |  | 锂离子电池废料 |  | 由洁净的废弃锂离子电池组成的废料，不允许含有油污、灰渣、泥土等夹杂物。 |
|  | 镍氢电 池废料 |  | 镍氢电池废料 |  | 由洁净的废弃镍氢电池组成的废料，不允许含有油污、灰渣、泥土等夹杂物。 |
|  | 混合废料 |  | 混合废料 |  | 由洁净的的废弃锂离子电池、镍氢电池组成的废料，不允许含有油污、灰渣、泥土等夹杂物。 |
|  | 废边角料 |  | 电池边角料 |  | 由电池的边角料、废次材、切头、切尾料等组成的废料，油污和灰渣不超过废料总量的1%。 |
| Ⅳ 类 ： 催 化 剂 废 料 | 废钴 锰催 化剂 |  | 钴锰催化剂 |  | 由生产苯二甲酸二甲酯的钴锰催化剂残渣组成，残余有机物含量不超过废料总量的15%，不允许混入其他夹杂物。。 |
|  | 废钴钼 催化剂 |  | 钴钼催化剂 |  | 废催化剂中含Mo 3.5-5.5%，Co 1.5-3.0%，不允许含有其他金属和非金属夹杂物。 |
|  | 其 它 |  | 其他含钴催化剂 |  | 由其他含钴催化剂组成的废料，不允许含有其他金属和非金属夹杂物。 |
|  |  |  | 油漆及油墨催干剂 |  | 由油漆及油墨的废催干剂组成的废料，由有机钴和溶剂组成，主要包括环烷酸钴，异辛酸钴，癸酸钴等分支系列产品，个别产品还含有其他助剂，含量不超过废料总量的2%。 |
| Ⅴ 类 ： 化 工 用 钴 废 料 | 纯化工用钴 废料 |  | 钴氧化物废料 |  | 由工业废氧化钴、氧化亚钴、四氧化三钴组成的废料，不同氧化物应分装，不允许混入其他夹杂物。 |
|  |  |  | 钴盐废料 |  | 由相同名称的工业废钴盐组成的废料，不同钴盐应分装，不允许混入其他夹杂物。 |
|  |  |  | 混合废料 |  | 由不同名称的钴化合物组成的废料，不允许混入其他夹杂物。 |
|  | 陶搪瓷 色釉料 废料 |  | 陶搪瓷色料 |  | 由废陶搪瓷色料组成的废料，主要为含氧化钴色料，Co 2.0-5.0%，不允许混入其他金属、油污、泥沙等夹杂物。 |
|  |  |  | 陶搪瓷釉料 |  | 由废陶搪瓷釉料组成的废料，主要为含氧化钴、硫酸钴釉料，Co 1.0-5.0%，不允许混入其他金属、油污、泥沙等夹杂物。 |
|  | 颜料 废料 |  | 颜料 |  | 由用于油漆、油墨的废钴系颜料组成的废料，不允许混入其他金属、油污、泥沙等夹杂物。 |
|  | 废钴 玻璃 |  | 钴玻璃 |  | 由废钴玻璃及其碎片组成的废料，不允许混入其他金属、油污、泥沙等夹杂物。 |
|  | 电镀 废料 |  | 镀钴废水及废液 |  | 由镀钴的废水、废电解液组成的废料，不允许混入腐蚀物、塑料、泡末、玻璃纤维和其他非金属物品。 |
| 废钴分类 |  |  |  |  | 要 求3）4）5） |
| 类别 | 组别 |  | 名称1）2） |  |  |
|  | 含钴 粘合 剂废 料 |  | 橡胶—金属用钴盐 粘合剂 |  | 由橡胶—金属粘合用的有机钴盐型粘合剂组成的废料，其中钴含量在10-25%之间，不允许混入其他金属、油污、泥沙等夹杂物。 |
|  |  |  | 轮胎粘合剂 |  | 由轮胎粘合用的有机钴盐粘合剂组成的废料，不允许混入其他金属、油污、泥沙等夹杂物。 |
|  |  |  | 金属—陶瓷密封料 |  | 由金属-陶瓷密封用的废铁镍钴粘合剂组成的废料，不含其他夹杂物。 |
| Ⅵ 类 ： 钴 渣 废 料 | 钴 渣 |  | 镍钴渣 |  | 由电解镍产生的钴渣组成的废料，其中含有钴、镍、铜、铁和少量的铅、铬、锰、砷等元素，钴含量可达到12-15%，因取样部位不同，含量有一定的变化范围，绝缘物杂质应小于1%。 |
|  |  |  | 锰钴渣 |  | 含钴品位高达20.17%，含有铁、铜、锰、镍等杂质，绝缘物杂质应小于1%。 |
|  |  |  | 锌钴渣 |  | 由锌冶炼过程中的净化渣、置换渣及残渣组成的废料，含Zn 50-60%，钴Co 1-2%，绝缘物杂质应小于1%。 |
|  |  |  | 其他钴渣 |  | 由其他含钴的废渣组成的废料，绝缘物杂质应小于1%。 |
| 1）废钴的牌号由供需双方协商确定，并在合同中注明。 2）经供需双方商定，可供应表中未列出的其他废钴。 3）块状废钴单件的最大外形尺寸由供需双方协商确定，并在合同中注明。 4）废钴中不允许混有易燃、易爆、有毒、有腐蚀性或带有放射性的物品，不允许混有医疗废物或密封容器。 5）废钴表面的杂物应尽量予以清除。 |  |  |  |  |  |

4 试验方法

4.1 一般通过目视检验废钴的组成成分与形态，并确定废钴质量是否与对应废钴名称的要求相符。

4.2 如果需对本标准中规定的各种废钴进行化学成份分析，由供需双方协商确定分析方法；未确定分析方法时，可按照YS/T 281、GB/T5124.3、GB/T15679.1、SH/T 0345的规定进行。进口废钴的仲裁分析可按照上述规定进行，也可按照相关国家的相关规定进行，但需在合同中注明。

4.3 废钴中对环境造成影响的夹杂物和放射性污染物的控制按照GB16487.2、GB16487.7、GB16487.8的规定进行。

4.4 废钴中杂质的扣除方法、废钴外形尺寸及单块重量的测量方法等本标准中未规定的试验方法由供需双方协商确定。

5检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 废钴宜供方技术监督部门进行检验，也可委托其他检验部门进行检验，保证其质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的废钴按照本标准以及合同的规定进行检验，如检验结果与本标准以及合同的规定不符时，应单独封存，并在收到之日起15天内向供方提出，由供需双方协商解决。

5.2 组批

废钴应成批提交检验，每批应由组成成分、形态、废钴名称均相同的废钴组成，批重不限。

5.3 检验项目

应对每批废钴的组成成分与形态及合同要求进行的相关项目（如化学成分分析）进行检验。应对每批废钴中对环境造成影响的夹杂物和放射性污染物进行检验。每批废旧武器零部件应由供方做安全检查。

5.4 取样

取样方法由供需双方商定。

5.5 检验结果的判定

废钴的组成成分、形态或化学成分分析试验结果、对环境造成影响的夹杂物、放射性污染物检验结果或安全检查结果不符合要求时，判该批不合格。混入废钴中的国家文物，应按照国家有关规定处理。

6标志、包装、运输和贮存

6.1  标志

每批废钴宜附有标签，其上注明：

- 供方名称；

- 废钴名称；

- 废钴类别、组别；

- 批号；

- 批重；

- 本标准编号。

6.2 包装

6.2.1  经供需双方协商确定，废钴可以打包或压块方式供货。

6.2.2  钴及钴合金屑、钴渣均应包装后交货，其包装方式、尺寸和重量由供需双方协商确定，并在合同中注明。

6.3  运输和贮存

6.3.1  不同批次的废钴在运输过程中不应混装。

6.3.2  废钴在运输、装卸、堆放过程中，严禁混入爆炸物、易燃物、垃圾、腐蚀物和有毒、放射性物品，也不得用被以上物品污染的装卸工具装运，有特殊要求时，应有防雨、防雪、防火设施。

6.4  质量证明书

废钴交货时，必须附有质量证明书，其上写明：

a) 供方名称；

b) 废钴名称；

c) 批号及批重；

d) 检验结果；

e) 发货日期；

f) 技术监督部门的印记；

g) 本标准编号。