国家标准《锌及锌合金废料》

（送审稿）修订说明

根据中国有色金属工业协会《关于下达2002年有色金属标准制（修）订和标样研（复）制计划项目的通知》（中色协产字[2002]122号），对GB/T 13589-92进行修订。本标准由中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

GB/T 13589-92《锌及锌合金废料》于1992年颁发。颁发后的十多年中，废杂锌的种类、贸易方式和加工利用技术发生了很大的变化，GB/T 13589-92《锌及锌合金废料》已经不适合目前再生锌工业的形势，需要进行修订，提高“标准”的可操作性，并吸收国外先进经验，向国际先进标准靠拢。

我们查阅了国内外有关技术资料和国外相关的标准情况。因为锌及锌合金废料不是产品，也不是以自然矿物构成的组分相对稳定的原料，它来源于生产、流通、消费等不同的领域，成分千差万别、物理形态各异，并且受到不同的污染，是一种特殊的工业原料，因此其分类标准也有别于原料和产品标准。原苏联曾经制定过废有色金属标准，是按照有色金属及其合金的牌号制定的，每一种牌号的金属或合金都对应一种废金属。这种分类方法在废有色金属回收、贸易和利用过程中很难被采用，因此实用价值不大。

目前国际上废锌的回收、加工、贸易和利用过程中，普遍采用的是美国《ISRI废料规格手册》，它的优点是根据废料的种类进行分类，各类废料的形状可能不一，但成分相近，这样即利于回收和贸易，也利于废料的利用。因此，本修订稿最终确定部分参照美国2004《ISRI废料规格手册》。

通过对国内外废杂锌现状和发展趋势的分析，根据废料回收、贸易和再生利用的实际情况，对GB/T13589-92《锌及锌合金废料》进行修订，形成了本标准的征求意见稿。

一、本标准与GB/T 13589-92《锌及锌合金废料》（以下简称原标准）相比主要作了如下修改。

（一）对原标准主要内容与适用范围做如下修改

将原标准中“本标准适用于作为再生有色金属冶炼厂的原料、加工制造厂使用的回炉料和流通领域的各种锌及其合金废料、废件”改为“本标准适用于废锌的国内外贸易、再生有色金属熔炼企业，也适用于加工制造企业使用的废铜”。

（二）原标准“分类”的内容做了修改

原标准的分类采用了表格的方式，本次修订仍采用表格的方式，但表格的栏目做了修订，这主要考虑到废锌回收、贸易和再生利用的实际情况，进一步增加“标准”的实用性。

主要做了如下修改：

1、对原标准的“类别”作了修改：原标准分为“锌及锌合金块状废料、废件”、“锌及锌合金屑、粉料”和“锌及锌合金渣、灰”三类。本次修订，改为：“锌及锌合金块状废料”、“锌及锌合金屑料” 和“锌及锌合金灰渣”三类。

2、删掉了原标准没有价值的栏目：因为“废锌”来源于社会的各个领域，成分复杂，形态各异，不可能按照金属牌号回收和贸易，因此，原标准中“组别”、“原金属标准号”、“原金属名称”、“原金属代表牌号”、“ 典型举例”等栏目没有实际意义，本次修订中予以删除。

3、增加了废锌名称的栏目：过去国内废锌没有标准的名称，同一种废料各地的称呼不一，随意性较大，原标准也没有给废料命名，不便于回收、贸易和利用。本次修订增加了废锌“名称”的栏目。根据国内对各类废锌的习惯叫法，对每一种废锌，都做出了相应的名称。个别可以按照级别回收和贸易的，分别在相关的“级别”栏目中分了若干级别。

（三）对原标准的“技术要求”作了适当的修改

1、增加了4.1，内容为：“本标准对废锌的牌号一般不作规定，由供需双方协商确定，并在合同中注明。如供需双方对牌号有异议时，则其化学成分：

国内产生的废锌应当符合GB/T 1175、GB/T 1978、GB/T 2058、GB/T3946、GB/T 3610、GB/T6890、GB 8738、ZB H 62002的规定”。

2、原标准的4.1顺延为4.2。内容由“废料、废件按照本标准规定的类、组（金属名称、牌号）和级别进行回收和供应，不同的类、组和级不应相混。未列入表中的牌号及以后产生的新牌号，可视其成分归入化学成分相同或相近的组中。” 改为：“废锌按照本标准规定的类别、组别和级别进行回收和贸易，不同的类别、组别和级别不应相互混合。本规定未列入的其他废锌可根据其化学成分和物理形态归入相近的类别中。具体见表1所示。”

3、原标准4.2顺延为4.3，内容由“废料、废件中不允许混有密封容器、易燃、易爆物及有毒物品等。”改为：“废锌中不允许混有密封容器、易燃、易爆、有毒、腐蚀性、医疗废物和带有放射性物品。

4、原标准4.3的内容移到4.4中。

5、原标准4.4的内容移到4.5中，由“废料、废件表面的杂物应予剔除”，改为“废铅表面的杂物应予清除”。

6、原标准4.5不变，将“块状废料、废件的最大外形尺寸小于或等于300mm，单块重量小于或等于100kg，也可由供需双方协商解决”，改为“块状废铅单件的最大外形尺寸，本标准不作具体规定，但可在不防碍运输的情况下，由供需双方协商确定，并在合同中注明”。

7、原标准4.6的内容移到4.7中，将“需方另有技术要求时，可由供需双方协商解决”，改为“需要打包供应的废锌由供需双方协商确定”。

8、增加了4.8，内容为：“混入废锌中的文物，应按照国家有关规定处理”。

9、增加了4.9，内容为：“废锌中的锌含量指以金属状态存在的锌及其合金，不含锌的化合物”。

10、增加了4.10，内容为：“需方有其他特殊要求时，可由供需双方协商确定，并在合同中注明”。

（四）对原标准的“实验方法”进行了修改

1、对原标准实验方法的5.1做了修改，保留了“锌及锌合金废料、废件一般用感官确定类、组和级别”，增加了“废锌的洁净程度用目视检验”。

2、对原标准实验方法的5.2进行了修改，原标准为：“如对锌及锌合金废料、废件的化学成分有异时，则纯锌废料、废件的化学成分仲裁分析方法按照GB473的规定进行，锌合金废料、废件的化学 仲裁分析方法按ZBH62002的规定进行”，改为：“如果需要对本标准中规定的各种废锌进行化学成分分析，则国内产生的废锌的化学成分由供需双方协商确定分析方法；未确定分析方法时，可以按照GB/T12689规定的方法进行”。

3、对原标准实验方法的5.3做了修改，原标准为“混合料的化学成分分析方法由供需双方商定”，改为：“废锌的化学成分应由国家认可的检测部门测定”。

4、原标准5.4内容不变。

5、对原标准实验方法的5.5做了修改，原标准为“废料、废件的供应方式、清洁程度、外形尺寸及单块重量，可用肉眼查看的方法进行，必要时，可抽样测定”，改为：“废锌的供应方式、扣除杂质的方法、外形尺寸及单块重量的测量方式由供需双方协商确定，并在合同中注明”。

（五）对“检验规则”进行了修改

1、原标准6.1的内容未做修改，全部保留。

2、原标准6.2的内容为“废料、废件应成批提交检验，每批应由同一类别、组（金属名称、牌号）和级别组成”，改为“废锌应成批提交检验，每批应由同一类别、同一组别的同一级别组成,批重不限。”

（六）对“标志、包装、运输和储存”进行了修改

1、原标准计5条，修订之后改为4条，逐条增加小标题，即：7.1标志、7.2包装、7.3运输和储存、7.4质量证明书。

2、原标准7.1内容为“废料、废件发运时，必须附有标志，写明废料、废件名称、类、组（金属名称、牌号）、级别和供需双方名称”，修订后改为：“每批废锌均要附有标签，其上注明：

- 供方名称；b.废锌名称；c.废锌类别、组别、级别；d..批号；e.批重；f.本标准编号”。

3、原标准7.2为“碎料应包装，包装方式、尺寸和重量由供需双方商定”。修订之后改为7.2.1：“经供需双方协商确定，废锌可以打包或压块方式供货”；7.2.2“是否包装及如何包装方式、尺寸和重量由供需双方协商确定，并在合同中注明”。

4、原标准的7.3为“装车发运时，不应混批装运。如在同一车厢内装运不同批时，应采取措施防止在运输过程中混料”，修订之后序号改为7.3.1，内容改为：“不同类别和组别的废锌在运输过程中不应混装”

5、原标准7.4为“废料、废件在运输、装卸、堆放等过程中，应严禁混入爆炸物、易燃物和有毒物品等，也不得用带有腐蚀性物质的工具装运，有特殊要求时应有防雨、防雪设施”，修订之后，序号改为7.3.2，内容中的“废料、废件”改为“废锌在运输、装卸、堆放过程中，严禁泄露到环境中，必须有防雨、防雪设施。

6、原标准7.5的内容为：“废料、废件交货时，必须附有质量证明书，写明：

a. 	供方名称；

- 废料、废件的名称；

- 类、组（金属名称、牌号）级别；

- 每批的总重量；

- 检验结果；

- 发货日期；

- 技术监督部门的印记；

- 本标准编号”。修订之后，序号改为7.4质量证明书，将其中的“废料、废件”改

为“废锌”，“每批的总重量”改为“批号及批重”，“发货日期”，改为“出厂日期”，技术监督部门改为质量监督部门”。

二、执行本标准的建议

本标准作为推荐性标准发布实施