ICS77.150.60

H62

中华人民共和国国家标准

GB/T××××—××××

再生锌合金锭

Secondary zinc alloy ingots

（征询意见稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

- 前    言

本标准为首次制定。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由宁波香豪莱宝金属工业有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

再生锌合金锭

- 范围

本标准规定了再生锌合金锭的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于铸造业,压铸业用用锌合金锭。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T1250  极限数值的表示方法和判定方法

GB/T8170  数值修约规则

GB/T12689  锌及锌合金化学分析方法

- 3  要求

- 3.1  产品分类

再生锌合金锭按化学成分分为3个牌号。

- 3.2  化学成分

3.2.1  再生锌合金锭的化学成分应符合表1的规定。

3.2.2  需方如对再生锌合金锭的化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定。

- 3.3  物理规格

3.3.1  再生锌合金锭为长方梯形，底部有便于将锭打断的凹槽（见图1a、图1b）。

3.3.2  为使再生锌合金锭便于包装和运输，允许每捆的底锭可采用有脚锭（见图1c）。

3.3.3  再生锌合金锭的单锭重应不大于25kg。

3.3.4  需方如对再生锌合金锭的形状和锭重有特殊要求时，可由供需双方商定。

- 3.4  表面质量

3.4.1  再生锌合金锭表面不得有熔渣和夹杂物，但允许有浇铸时产生的轻微表面缩孔。

3.4.2  再生锌合金锭表面不得有飞边毛刺（允许修整）。

- 再生锌合金锭化学成分

| 牌 号 | 化 学 成 分， （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主 成 分 |  |  |  | 杂 质 含 量，不大于 |  |  |  |
|  | Al | Cu | Mg | Zn | Fe | Pb | Cd | Sn |
| ZSZnAl4 | 3.5～4.3 | 0.2～0.75 | 0.02～0.08 | 余量 | 0.1 | 0.008 | 0.004 | 0.003 |
| ZSZnAl4Cu0.3 | 3.5～4.3 | 0.3～0.75 | 0.01～0.08 | 余量 | 0.1 | 0.015 | 0.01 | 0.003 |
| ZSZnAl4Cu1 | 3.8～4.3 | 0.5～1.25 | 0.03～0.08 | 余量 | 0.1 | 0.015 | 0.01 | 0.003 |
| 注：牌号表示方法：“ZS”为“再生”字汉语拼音首字母。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（a）

（b）

（c）

- 再生锌合金锭示意图

- 4  试验方法

- 4.1  化学成分仲裁分析方法

再生锌合金锭化学成分仲裁分析方法按GB12689的规定及光谱议分析法进行。

- 4.2  重量检验方法

再生锌合金锭的重量用称量法检验。

- 4.3  表面质量检验方法

再生锌合金锭表面质量用目视法检验。

- 5  检验规则

- 5.1  检查和验收

5.1.1  再生锌合金锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（合同）的规定，并填写质量证明书（合格证）。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验 。如检验结果与本标准或订货单（合同）的规定不符时，应在收到产品之日起或7天内向供方提出,由供需双方协商解决。

- 5.2  组批

5.2.1  再生锌合金锭应成批提交检验，每批应由同一牌号、同一熔炼号的产品组成。

5.2.2  经供需双方商定，也可由同一牌号的多个熔炼号的产品组成一个检验批。

- 5.3  检验项目

每批再生锌合金锭应进行化学成分、重量、表面质量的检验。

- 5.4  取样和制样

5.4.1  生产样的采取

供方用于化学成分分析的试样可从浇铸时的液态金属中采取，也可用其它方法采取。

5.4.2  再生锌合金锭取制样方法也可由供需双方商定。

- 5.5  检验结果的判定

5.5.1  再生锌合金锭检验结果的数值修约按GB/T8170中的有关规定进行。修约后的数值判定按GB/T1250中的有关规定进行。

5.5.2  再生锌合金锭的化学成分分析结果与本标准的规定不符时，按批判废。

5.5.3  再生锌合金锭的物理规格及表面质量的检验结果与本标准规定不符时，按锭判废。

- 6  标志、包装、运输与贮存

- 6.1  标志

6.1.1  每块再生锌合金锭底面应铸有注册商标（或企业标志），表面应打印或用不易脱落的颜色（或标签）标注代号、批号。

6.1.2  每捆再生锌合金锭应粘贴标签，其上注明：

a）  供方名称；

b）  产品名称和代号；

c）  捆重。

6.2  包装

6.2.1  再生锌合金锭应堆码整齐，并用相应强度且不易锈蚀的包装带捆扎包装。

6.2.2  再生锌合金锭打捆后，应用塑料薄膜袋包装，以防尘防湿。

- 6.3  运输与贮存

6.3.1  再生锌合金锭包装成捆后，应确保其在运输过程中不散捆。

6.3.2  再生锌合金锭应用无腐蚀性物质的运输工具装运，防止被雨水淋湿。

6.3.3  再生锌合金锭应贮存在干燥、通风、无腐蚀性物质的仓库里。

- 6.4  其他

需方如对再生锌合金锭的标志、包装、运输与贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

- 6.5  质量证明书（合格证）

每批再生锌合金锭出厂时应附质量证明书（合格证），其上注明：

a)  供方名称和商标；

b)  产品名称和代号；

c)  批号；

d)  净重和件数；

e)  分析检验结果；

- 标准编号；

g)  出厂日期。