有色金属行业标准《再生锌合金锭》标准的编制说明

一、概述：

根据全国有色金属标准化技术委员会有色标准[2006]号文件“关于编制2007年有色金属国家、标准计划项目的通知”，国家标准《再生锌合金锭》的起草由宁波香豪莱宝金属工业有限公司负责起草，并于2006年完成。

我国是资源缺乏的国家,需要节约资源。随着国内原料紧张矛盾的日益加剧，国内和国外的行情经常出现倒挂，依赖进口的比例越来越大，在此情况下，利用再生锌有利于资源的综合利用和社会效益的最大化，同时有利于保护环境。因为再生锌合金锭不仅可以节省矿产资源、降低社会成本，更可以减少环境污染，对经济、社会发展的贡献是显而易见的。建设节约型社会，大力发展循环经济，体现可持续发展的原则。

从再生锌产品的特性、生产方式和生产原料来看，再生锌一般都是汽车切片锌、锌加工下角料等杂料，经分选后比较干净，经先进工艺处理后，直接可以下炉，杂质含量较少，产品品质、成份与普通压铸锌合金相似，适用于压铸业。不同生产规模、不同原料、不同熔炼方式生产的再生锌合金锭，规格和品质差异性较大。因此，本标准制定本着有利于保障国内再生锌合金产品的质量，规范供需双方经贸行为，减少异议的产生为目的，引导和推进我国锌资源再生利用水平不断提高。

2006年9月份向三北晨兴金属制品厂、龙兴五金等单位发出6封征求意见函调，提出了许多意见和建议。9月份在全国有色金属标准化委员会赵军锋工程师带领下进行了现场调研最终形成了标准审定稿，

二、标准编制原则和依据

1、标准格式按GB/T8738-XXXX标准要求编写。

2、标准制定参照国内部分同行现行检验规则，具有可操作性。

3、本标准制定参考GB/T8738-1988《铸造用锌合金锭》标准中适用之处。

三、起草原则：

- 充分考虑我国锌矿资源的特点。

- .有利于保护环境及公众的身体健康。

- 有利于提高标准的实用性和可操作性。

- 有利于促进公平竞争，保护供需双方及社会利益。

5、有利于促进资源的综合利用和社会效益的最大化。

四、主要技术内容的确定：

1、品级划分：《再生锌合金锭》标准分为三个品级，但考虑到既要有利于资源的综合回收利用，又能满足压铸件厂商的使用需求，同时有利于保护环境，起草标准草案控制主要成分含量，与GB/T8738-1988《铸造用锌合金锭》主成份含量相同。

2、从保护公众健康、保护环境的需要出发，又鉴于《重金属安全卫生规范》等强制性国家标准业已相继制定，《再生锌合金锭》对有毒有害杂质元素Pb的限量做了规定。

五、主要意见、建议的处理（见表一）

附：征求意见反馈处理表

征求意见反馈处理表

| 序号 | 标准条款号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 3.2 | 1名称为再生锌合金以免引起歧议。 2建议在适用范围定义条款为“压铸用”。 3化学成分中Pb含量偏高。 4建议明确规定主成份和杂质分析方法。 | 晨兴金属 | 不采纳 采纳 采纳 采纳 |
| 2 |  | 1锌含量应规定，否则会给检验代表性带来麻烦。 2化学成分中Cu含量偏低。 | 龙兴五金 | 采纳 采纳 |
| 3 | 3.1 4.1 | 1调整部分杂质含量数值。 2应规定底部有凹槽。 3用光谱分析仪分析。 | 锌宝公司 | 采纳 采纳 采纳 |

说明：共发出征求意见函6封，回函3封。