中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 94-XXXX

代替YS/T-1996

精制硫酸铜

（冶炼副产品）

Purifier copper sulfate

（审定稿）

XXXX-XX-XX发布                                   XXXX-XX-XX实施

国家发展和改革委员会 发布

前    言

本标准代替YS/T 94—1996。与YS/T 94-1996相比本标准主要变化如下：

——标准名称修改为：精制硫酸铜（冶炼副产品）；

——硫酸铜等级由原标准的三个等级修改为两个等级，化学成分做了相应的调整，一级品中的硫酸铜的含量下限调整为96%；

——两个品级的水不溶物含量调整为0.05%和0.005%,增加了对As、Pb、Fe、Ni、Co、Zn、Cd、Sb、Bi、油类和氯化物等杂质元素的规定。

——酸度由游离酸含量调整为以PH值表示；

——增加了规范性引用文件、质量报告单。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由金川集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人：王贵平、卓文、赵忠、马维华、陈维川。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

精制硫酸铜（冶炼副产品）

1  范围

本标准规定了精制硫酸铜产品的检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量报告单。

本标准适用于采用冶炼中间含铜溶液及其它铜料生产的结晶硫酸铜。本标准优级品精制硫酸铜主要用于电镀铜、电镀黄铜、化学镀铜，一级品主要用于动物饲料添加剂及其它行业。

2　引用文件

凡是注明日期的引用文件，其新有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T

3 要求

3.1分类

精制硫酸铜按化学成分分为优级品和一级品。

3.2化学成分

精制硫酸铜的化学成份应符合表1规定：

表1  精制硫酸铜化学成分表               %

| 项 目 | 品级 |
| --- | --- |
|  | 优级品 | 一级品 |
| 硫酸铜（以CuSO4·5H2O计），不小于 | 98.0 | 96.0 |
| 砷（As）， 不大于 | 0.0005 | 0.0005 |
| 铅（Pb）， 不大于 | 0.002 | 0.001 |
| 铁（Fe）， 不大于 | 0.002 | 0.005 |
| 钴（Co）， 不大于 | 0.001 | 0.005 |
| 镍（Ni）， 不大于 | 0.001 | 0.005 |
| 锌（Zn） ， 不大于 | 0.002 | 0.005 |
| 镉（Cd） ， 不大于 | 0.0005 | 0.0005 |
| 锑（Sb）， 不大于 | 0.001 | 0.005 |
| 铋（Bi）， 不大于 | 0.001 | 0.005 |
| 钙（Ca）， 不大于 | 0.02 | 0.05 |
| 油类 ， 不大于 | 0.0005 | 0.001 |
| 氯化物（以Cl-计） 不大于 | 0.002 | 0.02 |
| 水不溶物含量 不大于 | 0.005 | 0.05 |
| PH值（5% ，20℃） | 3.5～4.5 |

3.3外观

产品为松散、色泽均匀的蓝色晶体或粉末，无目视可见的夹杂物，允许含有少量白色脱水结晶。

4  试验方法

4.1  外观质量

精制硫酸铜外观质量采用目测检查法进行检验。

4.2  硫酸铜化学成分的分析方法由供需双方协商确定。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.3  需方应对收到的产品进行检验。检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不相符时，需方应在自收到产品之日起，一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行，以仲裁分析结果为最终结果。

15.2  组批

产品应成批提交检验，每批产品应由同一班产量组成。批重不大于5吨。

5.3  仲裁取样方法

5.3.1  抽样袋数应不小于每批总袋数的5%，最低不得少于5袋，批量不足5袋时应全数抽样。

5.3.2  用样钎从袋口的一侧斜插至袋底抽取样品。

5.3.3  所取得的样品（自然结晶产品需碾碎）必须充分混匀，用四分法缩分，试样量不少于500g，分成三份，置于清洁干燥的磨口瓶内，分别送由供方、需方保留。

5.4  检测结果的判定

5.4.1 产品的化学分析结果不符合本标准规定时，该批产品不合格。

5.4.2 产品的物理外观检查结果不符合本标准规定时，该批产品不合格。

5.4.3  检验结果若有一项指标不符合标准，应重新自两倍数量的包装中取样进行核验。重新核验结果，即使只有一项指标不符合标准，整批硫酸铜不能验收。

6包装、标志、运输、贮存和质量证明书

6.1 包装、标志

6.1.1  产品采用袋装方式，应防潮，每袋净重10、25、或50Kg；

6.1.2  外包装袋上应有明显标志、注明：

a) 供方名称、地址；

b) 商标；

c) 产品名称；

d) 品级；

e) 批号；

f) 净重；

g) 生产日期。

6.2  运输和贮存

运输和贮存时严防潮湿和日晒，不得与食物、种子、饲料混放。

6.3  质量证明书

产品应附质量证明书，其上注明：

a) 供方名称、地址及联系方式；

b) 商标；

c) 产品名称；

d) 品级；

e) 批号；

f) 净重；

g) 件数；

h) 生产日期

i) 分析检验结果和检验部门印记；

j) 本标准编号。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列锌精矿的订货单（或合同）应包括下列内容：

a） 产品名称。

b)  品级。

c)  杂质含量的特殊要求。

d)  数量。

e)  本标准编号。

f)  其他。

# Text boxes

YS