中国有色金属行业标准

YS/T 223—XXXX

代替YS/T 223-1996

硒

Selenium

（送审稿）

XXXX -XX-XX发布

XXXX -XX-XX实施

YS

ICS　77.150

H81

国家发展和改革委员会

发布

- 前    言

本标准代替YS/T 223—1996《硒》，与YS/T 223—1996相比，本标准主要有如下变化：

——Se99.992牌号改为Se99.99；

——取消了Cl和C的限量。

——Se99.99牌号中Hg、Bi、Mg、Al杂质元素的限量进行了加严。Te 、Fe由0.0009%改为0.001%，S由0.001%改为0.004%；

——对 Hg、Bi、 Mg 、Al含量要求比原标准有提高

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由金川集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人：于晓霞、林秀英、王兴

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替的历次版本发布情况：

——GB/T1477-1979、YS/T 223-1994。

硒

- 1 范围

本标准规定了硒的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于由铜、铅等生产过程中综合回收的硒原料经进一步分离提纯而制得的硒。

规范性引用文件

下列文件中的条款在本标准中的引用而构成本标准和条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1250　　极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 8170 　 数字修约规则

YS/T 226　   硒化学分析方法

3  要求

3.1  牌号

根据产品化学成分的不同，分为：Se9999、Se999、 Se99三个牌号。

  - 化学成分

3.2.1硒的化学成分应符合表1的规定。

表1    硒的化学成分                            %

| 牌号 | 化 学 成 分 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Se含量不小于 | 杂 质 含 量， 不 大 于 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu | Hg | As | Sb | Te | Fe | Pb | Ni |
| Se 9999 | 99.99 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 |
| Se 999 | 99.9 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| Se 99 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 牌号 | 化 学 成 分 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se含量不小于 | 杂 质 含 量 不 大 于 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bi | Mg | Al | Si | B | S | Sn | 总和 |
| Se9999 | 99.99 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0005 | 0.004 | 0.0005 | 0.01 |
| Se999 | 99.9 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 |
| Se 99 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
| 注：1、硒的含量为100%减去表中杂质元素实测总和的余量； 2、Se 99牌号中的Se为直接分析测定值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3  产品规格

3.3.1产品可以锭、粒、粉状供货。

3.3.2 硒粉粒度应不大于0.25mm，粉不得有结块。

3.3.3 硒粒直径为3mm～10mm。

3.3.4 硒锭为长方体其重量为2 kg ～5kg。

3.4 外观质量

3.4.1 硒为黑色或深灰色，同批产品色泽均匀，目视无可见差异。

3.4.2 硒不应有外来夹杂物。

3.5 其它

需方对产品有特殊要求时，由供需双方协商并在合同中注明。

4 试验方法

4.1 硒的化学成分仲裁分析按YS/T226的规定进行。

4.2 硒粉的粒度用0.25mm筛网检验，硒粉应全部通过。

4.3 硒的外观用目视检验。

- 5  检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1  产品应由供方质检部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符合时，应在收到产品之日起30天内向供方书面提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方共同进行取样。

5.2 组批

硒产品应成批提交验收，每批应由同牌号组成，每批不大于1吨。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分、外观质量的检验。

5.4 仲裁取样和制样

5.4.1取样：硒锭应从该批中抽取一箱（桶），按锭的前后顺序取4块，表面与底面一正一反排列成长方形，划长方形对角线，正反面纵向的中心线与对角线的交点为取样点，如图1。在取样点部位敲碎硒块取样，取样量不少于400g。硒粉和硒粒按每批量的1%～3%取样，用不锈钢探钎插入桶中，其插入深度应大于桶深度的三分之二。取样点为过圆心垂直于直径交叉取1点，再在离桶边缘为直径的六分之一处取4点，共取5点，如图2。取样量不少于400g。

5.4.2制样：将抽取的试样混匀，使用清洁的玛瑙乳钵中研磨至粒度为2mm，用四分法缩分至100g，继续研磨至粒度不大于0.25mm，分3袋，每袋不少于30g。

5.5 检验结果的判定

5.5.1检验结果的数值修约按GB/T 8170中的规定进行，检验结果的判定按GB/T 8170中的规定进行。

5.5.2 化学成分及外观质量与本标准不符时，该批产品判为不合格。

6 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1标志

在产品包装上注明：

a) 供方名称、地址；

b) 产品名称、牌号、批号；

c) 产品净重量、毛重；

d) 出厂日期。

6.2包装、运输、贮存

6.2.1包装

硒锭包裹后，再置于铁桶或木箱中，用泡沫塑料或碎纸塞紧，密封包装。每件净重20-30kg.

硒粉和硒粒用内衬塑料袋密封包装，外用铁桶或木箱包装。每箱或每桶净重20-30kg.

6.2.2 运输

产品可以由双方协商采用铁路、公路、水运 、航空等方式运输。避免碰撞，且应注意防潮保护。

6.2.3 贮存

产品贮存条件应符合：

a) 无腐蚀性物质；

b) 不污染产品；

c) 干燥、温度小于45℃环境中。

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 分析检验结果和技术监督部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 杂质元素含量等特殊要求；

d) 重量；

e) 本标准编号；

f) 其他。