行业标准《硒》编制说明

一、工作简况

随着国民经济和现代科学的突飞猛进，对硒的需求量不断增大，硒的提炼技术、工艺更加成熟和完善，产品质量有较大的提高，同时硒应用领域的不断拓展也对硒原料的质量提出了更高的要求。原来的行业标准YS/T 223—1996《硒》已不能适应这种发展的要求。为此，由中国有色金属工业协会提出对原行业标准YS/T 223—1996《硒》进行修订，由中国有色金属标准计量研究所归口，由金川集团公司负责修订。在原行业标准的基础上，结合我国硒产品生产实际情况，对原行业标准进行修订而成了本标准。

# 二、工作内容

# 1)收集国内外常见含硒矿石冶炼及各类贵金属杂料综合回收制取硒的化学组成等相关资料，确定修订标准的原则：既要充分利用国内外硒资源，也要保护人身健康和环境安全卫生；保证标准的完善和配套性；

# 2）编制标准初稿，确定等级、化学成份、检验方法、检验规则等内容，征求各方意见；

# 3)根据各方反馈意见修订标准文本，提出标准审定稿；

# 4)根据审定意见进一步完善标准文本，提出标准报批稿。

三、编织过程

本标准提出修订后，于2006年下达修订任务。以原标准YS/T 223—1996为基础，查阅了JIS和rOCT标准，并征求材料应用和贸易方面的意见，在认真分析研究各相关标准的基本内容和特点的基础上，结合国内硒的提取冶金现状，作为修订本标准的技术依据。

四、编制原则

# 本标准编写格式按照GB/T1.1—2000《标准化工作导则  第一部分：标准的结构和编写规则》及《有色金属加工产品国家标准、行业标准编写示例》的格式要求进行编写。修订标准时既考虑实用性和可操作性，也力求使技术要求向国外先进标准靠拢，既要符合国内外发展需要，也要符合国情。使修改后的新标准能良好的反映我国目前提纯硒产品的新水平。

# 五、国内外情况简介

# 1、硒主要以硒化物等存在，主要集中在智利、前苏联、美国、日本和中国。硒广泛应用于医学、化工、冶金、玻璃工业、电子工业、静电复印等领域。
   2、检索ISO、ASTM、EN、JIS、DIN、国家和行业标准等，只检索到JIS和中硒的标准。

# 六、技术内容

# 1、本标准的修订参考JIS和ГOCT标准，JIS标准中只规定7种元素，与JIS相比JIS中必测分析元素全部分析，本标准还增加了Hg、 As、 Sb、 Sn、Ni、Bi、Mg、 Al、 Si、 B元素的分析。

# 2、本标准的修订与YS/T 223—1996《硒》比较，减少了Cl 、C  2个元素的分析，一方面原标准只有Se—2牌号分析C元素，而Se—1牌号对C元素不做分析，通过硒用户反馈意见看，对C元素没有特殊要求。另一方面从我们调研到的硒的生产工艺看，国内硒的生产工艺没有Cl 、C的引入，因此减少了对Cl 、C  2个元素的分析。

3、本标准与YS/T 223—1996《硒》比较，部分杂质元素有明显降低，对 Hg、Bi、 Mg 、Al含量要求比原标准有提高，分析国内外硒的产品情况和用户反馈意见，对Te、Fe、S的上限进行了修订。

# 4、YS/T 223—1996《硒》标准中，Se—1牌号中杂质减量后硒的含量为99.992%，调研国外、国内生产厂家的产品，如日本、德国、英国、俄罗斯产硒粉全部为99.9%--99.95%，没有99.99%的产品。因此此次修订将Se—1牌号改为Se9999牌号。

5、本标准分为Se9999、Se999、 Se99三个牌号。

# 八、标准水平

# 与JIS和rOCT标准相比，本标准达到国际先进水平。

# 九、标准属性

# 本标准为有色金属行业推荐性标准。

# 行业标准《硒》编制小组

# 二OO六年十一月