YS

ICS

H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T××-××××

二 氧 化 硒

### Selenium dioxide

(审定稿)

××××-××-×× 发布             ××××-××-××实施

国家发展和改革委员会    发布

前      言

本标准为首次制定。

本标准附录A、附录B、附录C、附录D为资料性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由铜陵有色金属（集团）公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会解释。

二氧化硒

- 范围

本标准规定了二氧化硒的分级、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于采用燃烧法所生产的二氧化硒。适用于电解金属锰添加剂、精细化工上合成各种硒酸盐、饲料添加剂、有机合成氧化剂、催化剂、电镀表面处理剂、化学试剂行业用二氧化硒。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 601   化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB/T 602   化学试剂  杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603   化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 619   化学试剂  采样及验收规则

GB/T 1250  极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则

GB/T 9723  化学试剂  火焰原子吸收光谱法通则

- 技术要求

3.1  产品分级

产品按化学成分分为三个等级：一级品、二级品、三级品。

3.2  化学成分

二氧化硒各等级的化学成分应符合表1的规定。

表1   二氧化硒的化学成分

| 项目名称 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级品 | 二级品 | 三级品 |
| SeO2 | ≥99.0 | ≥98.0 | ≥96.0 |
| 水不溶物 | ≤0.005 | ≤0.01 | - |
| 灼烧残渣 | ≤0.1 | ≤0.2 | - |
| 重金属（以Pb计） | ≤0.005 | - | - |
| 氯化物 | ≤0.005 | - | - |
| Fe | ≤0.001 | - | - |
| As | ≤0.001 | - | - |

3.3  外观质量

二氧化硒为白色结晶粉末或针状结晶，一级品为白色，二、三级品可允许带微红色，不得有可见夹杂物。

- 试验方法

4.1  SeO2含量的测定按附录A的方法。

4.2  重金属（以Pb计）、Fe、 As杂质含量的测定按附录B的方法。

4.3  氯化物含量的测定按附录C的方法。

4.4  水不溶物、灼烧残渣的测定按附录D的方法。

4.5  产品的物理外观用目视检查。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1产品由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或定货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或定货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一级别的产品组成，每批重量不超过1000㎏。

5.3  检验项目

5.3.1  化学成分按批检验。

5.3.2  产品的物理外观按批用目视检验。

5.4  仲裁取样制样

仲裁取样、制样按GB/T619进行。

5.5  检验结果的判定

5.5.1  物理外观与本标准3.3条款不相符时，该批判不合格。

5.5.2  化学成分分析结果与本标准3.2条款不相符时，该批判不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

本产品在包装上应注明“A级无机剧毒品”字样和标记“”。同时还应注明：

a)  商标；

b） 供方名称；

c） 产品名称和等级；

d） 批号。

6.2  包装、运输、贮存

6.2.1  产品外包装为铁皮桶，内包装为双层黑色塑料袋；每桶净重为20-30±0.1㎏。如需方对包装形式另有要求时，双方可协商确定。

6.2.2  运输和贮存过程应防止日晒雨淋；小心轻放，严防剧烈震动，撞击，造成包装破损。不得与具有腐蚀性的物品混运。二氧化硒易吸湿潮解，应存放在避光、阴凉干燥的库房内，不可与一些其它化学试剂共同存放。

6.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上需注明下列内容：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称和等级；

- 批号；

- 净重；

- 各项分析检验结果和质量监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期（或包装日期）。

7  定货单(或合同)内容

本标准所列材料的定货单(或合同)内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  产品等级；

c)  主含量、杂质含量；

d)  数量；

e)  本标准编号；

f)  其他。

附录A

(资料性附录)

二氧化硒分析方法   SeO2量的测定   硫代硫酸钠容量法

A.1  范围

本标准规定了二氧化硒中SeO2量的测定

本标准适用于二氧化硒中SeO2量的测定，测定范围：

A.2试剂和材料

A.2.1  实验用水应符合GB 6682中三级水的规格。

A.2.2  滴定分析用标准溶液、制剂及制品除另有规定外均按GB/T 601和GB/T 603之规定制备。

A.2.3  材料：玻璃量器，使用A级品。

A.3实验方法

A3.1在干燥的环境下,快速称取0.6000g二氧化硒，精确至0.1mg。于100mL烧杯中，加少量水摇动至溶解完全，移于200mL容量瓶（A级）中，以蒸馏水稀释至刻度。

A3.2精确移取20.0mL上述试样溶液置于300mL碘瓶中，加80mL水及3g碘化钾，轻微摇动至碘化钾溶解，加5mL盐酸溶液（2+1），放置暗处5min后，加入5mL三氯甲烷，以c（Na2S2O3·5H2O）=0.1mol/L标准溶液滴定，临近终点前，加3mL淀粉溶液（0.5%），继续滴定至蓝色消失为终点。

A.4分析结果的计算

二氧化硒含量按下式A1计算:

X = V·c ×m 0.110 96  ×100…………………………………A1

式中:   X       二氧化硒之质量分数，%；

V       硫代硫酸钠标准溶液之用量，mL；

c       硫代硫酸钠标准溶液之浓度，mol/L；

m       样品质量，g；

0.110 96       每毫摩尔SeO2相当之克数。

附录B

(资料性附录)

二氧化硒分析方法  Pb、Fe、As量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

B1 范围

本附录规定了用电感耦合等离子体发射光谱法测定二氧化硒中的Pb 、Fe、As量，测定范围：Pb？？ ；Fe？？；As？？？。

B.2试剂和材料

B2.1  实验用水应符合GB 6682中二级水的规格。

B2.2  所用杂质标准溶液、制剂及制品均按GB/T 602和GB/T 603之规定制备。

B2.3  材料：氩气(高纯)。

B3  仪器、设备

B3.1  电感耦合等离子体发射光谱仪。

B4  实验方法

B4.1  铅、铁、砷

B4.1.1  仪器条件

| 功率/w | 辅助气/（L/min） | 雾室压力psi | 泵速/（r/min） | 长波/s | 短波/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 150 | 0.5 | 26 | 100 | 30 | 10 |

B4.1.2  推荐谱线如下

| 元素 | Pb | Fe | Fe | As |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 谱线/nm{级数} | 220.3{152} | 259.9{129} | 238.2{141} | 189.0{177} |

B4.1.3  测定方法

称取1.0000g样品，加入 10mL硝酸（1+1），加热溶解，待体积约3mL时，取下，冷却，加水煮沸约3分钟，冷却，移于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。将分析试液与标样溶液同时进行等离子体光谱测定。

B3.1.4  分析结果的计算

使用ICP发射光谱仪，绘制标样溶液曲线，当工作曲线线性r≥0.999时，进行试样测定，结果即是所测元素的百分含量。

附录C

(资料性附录)

比浊法测定氯化物

C.1范围

本标准规定了用比浊法测定二氧化硒中氯化物的含量，测定范围：

C.2试剂

C.2.1  实验用水应符合GB 6682中三级水的规格。

C.2.2  所用杂质标准溶液、制剂及制品除另有规定均按GB/T 602和GB/T 603之规定制备。

C.3  实验方法

C3.1 称取1g样品,溶于10mL水中,加4mL30%过氧化氢，煮沸至溶液无色，冷却。加0.5mL30%过氧化氢，加热至过氧化氢分解完全，冷却，稀至20mL。加1mL硝酸溶液（1+3）及1mL硝酸银溶液（17g/L），稀释至25mL，摇匀，放置10min。所呈浊度不得大于标准。

标准是取下列数量的氯化物杂质标准溶液：

工业一级……………………0.05mgCl；

附录D

(资料性附录)

重量法测定水不溶物、灼烧残渣

D.1范围

本标准规定了用重量法测定二氧化硒中水不溶物、灼烧残渣的含量，测定范围：

D2  试剂和材料

D2.1  实验用水应符合GB 6682中三级水的规格。

D2.2  所用杂质标准溶液、制剂及制品除另有说明均按GB/T 602和GB/T 603之规定制备。

D2.3  材料：4号玻璃滤埚、减压吸滤装置。

D3  仪器、设备

D3.1  电烘箱、高温炉（马弗炉）。

D4 实验方法

D4.1  水不容物

称取50.0g样品,溶于150mL沸水中,冷却至室温,用已在105±2℃恒重的4号玻璃滤埚过滤,用热水洗涤滤渣至吸附在滤渣上的样品主体完全洗去，于105±2℃的电烘相中干燥至恒重。滤渣质量不大于：

工业一级……………………2.5mg；

工业二级……………………5.0mg。

D4.2  灼烧残渣

称取5.0g样品，置于已在400±50℃恒重的坩埚中，于低温时放入高温炉中，逐渐升温至400±50℃，灼烧至恒重。残渣质量不得大于：

工业一级……………………5.0mg；

工业二级……………………10.0mg。