中 华 人 民 共 和 国 有 色 行 业 标 准

二 氧 化 硒

(YS/T ×××-××××)

编 制 说 明

(审定稿)

铜陵有色金属(集团)公司

二00六年十二月

《二氧化硒》有色行业标准编制说明

1 概述

1.1  二氧化硒产品简介

二氧化硒是粗硒（或含硒物料）经加热升华后在氧气中燃烧而生成的。60%的二氧化硒用于电解金属锰行业，通过向电解液中添加二氧化硒来改变金属锰在阴极析出时的晶型(即将γ型晶型转化为β型)，同时抑制H+及杂质离子的析出,以达到提高锰电解电流效率的目的。其它则用于玻璃行业、精细化工上合成各种硒酸盐、饲料添加剂、有机合成氧化剂、催化剂、电镀表面处理剂等。

目前国内二氧化硒的产量约1000吨，主要集中在江西、湖南、广东、安徽、重庆、天津等地；主要使用厂家则集中在湖南、广西、天津等地。

1.2 国内外二氧化硒产品质量标准现状

目前国内只有少数生产厂家（如江西铜业集团公司）有自己的企业标准，但都过于简单，没有按照其用途进行分级。国外只检索到日本的工业标准（JIS）、阿克苏（ACROS）公司、FLUKA公司、德国MERCK（默克）公司等的企业标准。中国的电解锰占世界产量的98%，二氧化硒广泛用于电解金属锰行业是中国独有的。

因此，有必要制订一部适合中国国情的《二氧化硒》行业标准，为生产、使用、贸易三方提供最基本的二氧化硒产品质量依据。

1.3  标准的制定原则

1) 充分考虑国内主要二氧化硒生产和使用方的实际情况；

2) 根据产品的用途进行分级；

3) 一些技术指标的确定将参照国内企业标准；

4) 有利于生产方在设备、工艺上的创新发展；鼓励生产厂家采用新工艺、新设备、节能降耗、保护环境。

2 铜陵有色金属(集团)公司编制标准的主要工作内容

2006年1月- 6月，铜陵有色金属(集团)公司完成了《二氧化硒》有色行业标准征求意见稿、《二氧化硒》有色行业标准编制说明的编制。

2006年6月12-15日，全国有色金属标准化技术委员会在湖南岳阳召开了“全国有色金属行业标准审定、讨论及任务落实”会议，6月13日，在赵军峰同志主持下，与会的江西铜业集团公司计质处、江西铜业集团公司新材料有限公司、白银公司西北铅锌冶炼厂、金川集团有限公司精炼厂、广东佛山伟峻有色金属有限公司的代表对《二氧化硒》有色行业标准(讨论稿)进行了认真的讨论，提出了许多宝贵的意见和建议。铜陵有色金属（集团）公司在认真听取与会代表们提出的意见与建议后，对《二氧化硒》有色行业标准(讨论稿)作出了修改。

根据《岳阳会议纪要》精神，铜陵有色金属(集团)公司在行业内开展了较为广泛的征求客户意见工作，共发出调查函12份，收回3份，并电话征求了其他客户意见；同时，还专程去天津征求了全国最大的含硒饲料添加剂生产厂家——“河北津骅添加剂有限公司”的意见和建议。

在上述工作的基础上，于2006年12月完成了《二氧化硒》有色行业标准审定稿、《二氧化硒》有色行业标准编制说明的编写。

客户调查及意见处理见附表1。

3 标准主要内容说明

3.1  关于等级和主含量的划分

根据产品成分划分为三个等级：一级品则主要用于化学试剂、精细化工、饲料添加剂等行业，二、三级品主要用于电解金属锰行业（大约占二氧化硒总用量的60%以上）。三个等级产品基本涵盖了二氧化硒的大部分应用领域。

国内为电解金属锰行业生产的二氧化硒的主含量一般都不少于96%；电解金属锰行业的使用厂家对主含量的要求也基本与生产方一致。化学试剂、精细化工、饲料添加剂等行业则要求主含量在98%或99%。

国外工业用二氧化硒的主含量一般在95-98%，试剂等其它行业则大于98%。

将主含量划分为96%、98%、99%三个等级既适用生产方、又满足使用方，同时又有利于与国际接轨。

3.2  关于杂质项目和含量

电解金属锰行业主要是对主含量有一定的要求，对杂质项目的要求较少,主要为水不溶物、灼烧残渣； 精细化工、饲料添加剂等行业除上述要求外，还对铁（Fe）、重金属 (以Pb计)、氯化物（Cl）、砷（As）等都有要求,特别是对重金属 和砷。因此本标准中将上述元素确定为一级品的杂质元素。

3.2.1  关于灼烧残渣、水不溶物

二氧化硒是单质硒在氧气中燃烧生成的，灼烧残渣的大小直接反映了产品的质量。通过对一些生产厂家产品的分析和对一些使用厂家对产品的技术要求的调研，一级品中的灼烧残渣应小于0.10%、二级品应小于0.10%。

水不溶物含量的多少对产品的使用方有直接影响，如含量较高将影响下游产品质量。电解金属锰行业一般要求小于0.02%、其它一些行业则要求小于0.005%。

3.2.2  关于铁、氯化物、重金属、砷

二氧化硒作为一级品用于化学试剂、生产硒酸盐、饲料添加剂，有机合成氧化剂、催化剂、电镀表面处理剂等时，对产品中铁（Fe）、氯化物（Cl）、重金属 (以Pb计)、砷（As）有一定的要求，特别是饲料添加剂行业对重金属 (以Pb计)、砷（As）这些杂质元素的要求比较严格（GB/T13080-2001饲料卫生标准中对重金属最高要求为5mg/1000g、GB/T13079-2001饲料卫生标准中对砷的最高要求为2mg/1000g），因此，本标准中将上述元素确定为一级品的杂质元素。

3.3  关于产品的物理外观

二氧化硒为白色粉末或针状结晶。在生产过程中如部分单质硒未氧化就进入产品中，则外观呈微红色。一级品应为白色晶体，二、三级品可允许带微红色，但化学成份必须符合标准要求。

3.4  关于分析方法

铜陵有色金属（集团）公司分析检测中心已初步完成了二氧化硒部分项目指标分析的研究工作，并立项申请承担了二氧化硒分析方法标准的制定工作，已完成的试验研究结果作为本标准的资料性附录。

表1  二氧化硒标准讨论稿意见汇总处理表

标准名称：《二氧化硒》

标准起草单位：铜陵有色金属（集团）公司

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 处理意见理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 范围 | 第一句删去“及合同内容”，第二句改为“本标准适用于采用燃烧法所生产的二氧化硒”，第三句改为“本标准适用于用作电解金属锰添加剂、精细化工上合成……”。 | 全国有色金属标准化技术委员会 江铜新材料有限公司稀贵分厂 | 采纳 | 表述更加精确、规范。 |
| 2 | 4.1 产品分级 | 建议将产品由二个品级增加为三个品级，将二氧化硒划分为一级品、二级品、三级品。 | 江铜新材料有限公司稀贵分厂 | 采纳 | 产品划分为三个品级更加符合国内生产厂家的现状，同时也能满足不同用户的需求。 |
| 3 | 4.2 化学成分 | 三级品的主含量定在97%。 三级品的主含量定为96%。 | 江铜新材料有限公司稀贵分厂 河北津骅添加剂有限公司 | 不采纳 采纳 | 根据河北津骅添加剂有限公司提供的全国有代表性的二氧化硒生产、使用厂家产品的分析结果，其主含量一般在96%-97%。将三级品的主含量定为96%更符合实际、买卖双方均能接受。 |
| 4 | 4.2 化学成分 | 三级品指标中的“水不溶物”、“灼烧残渣”应不列出要求 | 江铜新材料有限公司稀贵分厂 | 采纳 | 能适用生产方使用不同含硒原料所生产的产品；有利于充分利用国内有限的硒资源；同时，这类产品也可满足电解金属锰行业的要求。 |
| 5 | 4.2 化学成分 | 二氧化硒用作饲料添加剂，其重金属及砷的要求是否过于宽松。 |  | 不采纳 | 二氧化硒用作饲料添加剂其添加量一般仅占饲料总量的1%以下，GB/T13080-2001饲料卫生标准中对重金属最高要求为5mg/1000g、GB/T13079-2001饲料卫生标准中对砷的最高要求为2mg/1000g。 |
| 6 | 4.3 产品的物理外观 | 根据英国出版的化学试剂手册，二氧化硒产品应为白色有光泽四角形针状结晶 | 河北津骅添加剂有限公司 | 不采纳 | 按国内文献资料及习惯的表述方式。 |
| 7 | 6.5.1 | 物理外观与……，则该桶判不合格。 应改为“物理外观与……，则该批判不合格。” | 江铜新材料有限公司稀贵分厂 | 采纳 | 表述更加准确。 |
| 8 | 6.5.2 | 化学成分分析结果与……,则该桶判不合格。 应改为“化学成分分析结果与……，则该批判不合格。” | 江铜新材料有限公司稀贵分厂 | 采纳 | 表述更加准确。 |
| 9 | 6.4 | 仲裁分析检验应有别于生产检验的内容 | 江铜新材料有限公司稀贵分厂 | 不采纳 | 仲裁分析取样方法有别于生产检验的取样方法，但分析方法不应有区别。 |
| 10 | 7.1 | 目前国际硒碲协会已取消了二氧化硒的剧毒危险品标志，建议在标准中也将其取消。 | 长沙市恒大稀有金属制品厂 | 不采纳 | 根据中华人民共和国公安部GA57-93标准之规定，二氧化硒为A级无机剧毒品。 |
| 11 | 7.1 | 本产品在包装上应注明“A级无机剧毒品”字样和标记“”。 | 江铜新材料有限公司稀贵分厂 | 采纳 | 表述更加完整。 |
| 注：本次征求客户意见共发出征求意见函12份、收回3份，走访客户1家。 |  |  |  |  |  |