附：

炭素材料及氧化铝标准工作会议纪要

全国有色金属标准化技术委员会于2006年3月3日～3月6日在昆明希桥酒店组织召开了炭素材料系列标准及《高纯氧化铝化学分析方法》等标准审定会、讨论会，共有40个单位的76位代表参加了会议。与会代表对各个起草单位提出的标准稿进行了认真热烈的讨论，达成了一致意见，形成纪要如下：

一、炭素材料系列产品标准会议综合意见

会议要求各炭素产品标准起草小组按照新制订完成的YS/T 63.1～63.20《铝用炭素材料检测方法》系列标准进行试验验证，搜集整理数据。此系列标准已经完成报批稿，需要标准报批稿可与轻标委秘书处联系索取。会议建议于2006年8月左右召开标准预审会。

二、《铝电解用预焙阳极》（修订YS/T 285-1998）

1、 关于阳极牌号：有少数代表要求仍分三个等级，以免造成资源浪费；有的认为定为保证值，取消牌号等级；多数代表认为应分为二个级别；会议确定牌号分为二个等级，取消 TY—3。

2、 会议确定理化性能常规分析指标为以下七项：体积密度、真密度、电阻率、抗压强度、热膨胀系数、CO2反应性（残极率），灰分。

有代表认为从环保角度考虑应将“硫”列为常规分析项。但会议考虑到我国石油焦产品指标值波动较大，所以确定为参考指标。另外CO2反应性中的脱落、损失不作要求。

3、 会议确定理化性能参考指标有以下几项，同时这些项目在标准中只列出项目，指标值不作要求，由供需双方协商确定：抗折强度、热导率、空气渗透率、空气反应性、硫、微量元素（Ni、Si、V、Na、Fe、Ca）。

4、 检验方法增加外观尺寸测量方法，“炭块尺寸允许偏差用相应精度的测量工具进行测量”。

5、 3.7.3缺图1，应当补充。

6、 5.2中增加批重，批重的数值待调研后在进行确定。

7、 5.5中增加理化性能指标判定，“每批次有任何一个理化性能不合格，可取样复验，若复验仍不合格，则判该批不合格”。

8、 理化指标根据国内炭阳极产品综合水平再确定具体数值。

会议确定2006年4月底前，由各生产厂家提供近三年的产品指标范围（需注明试验方法），并采用新的检测方法标准对理化指标进行验证(中铝河南分公司、山东晨阳、包头铝业、云南铝业等)。

9、 2006年6月发函至有关单位征求意见。7月完成意见收集整理。

三、《高石墨质铝用阴极炭块》（新制定）

1、 所有指标的分析方法均应采用新的取样方法及炭素材料检测方法进行。

2、 会议确定由中铝贵州分公司、山西晋阳碳素负责起草，云南万盛炭素、郑州浩宇炭素、青铜峡青鑫碳素等参加起草。

3、 以上几家负责、参加起草单位或碳素生产厂家，于4月30日前将本企业近三年来的产品质量数据、生产规模、产品规格、客户需求报中铝贵州分公司（jkbzp@chinagac.com 曾萍收），并注明所用的分析设备及方法，以便数据间的可比性引用。若分析设备不全，可委托有分析能力的单位进行分析，力求提供的数据齐全。

4、 第一起草单位（中铝贵州分公司）在收集数据后两个月内，即6月30日前，提出新的标准征求意见稿，通过标委会，挂网征求各生产厂家及用户意见，为初审稿提供依据。7月完成意见收集整理。

5、 征求意见稿将根据收集的各家情况，在产品规格等方面进行重新规定，使之更符合市场及贸易需要。

另外，由于高石墨质铝用阴极炭块不能涵盖石墨化铝用阴极炭块的内容，因此会议建议将石墨化铝用阴极炭块单独列为标准，先由中铝贵州分公司和郑州浩宇炭素公司负责起草和调研，收集企业生产数据，于8月前提出标准征求意见稿提交会议讨论。

四、《铝电解用阴极糊》（修订YS/T 65-1993）

1、 所有指标的分析方法均应采用新的取样及炭素材料检测方法进行。

2、 标准负责起草单位、参加起草单位以及生产企业，于4月30日前将本企业三年来的生产数据、生产规模、用户需求报中铝贵州分公司，注明所用的分析设备及方法，若分析设备不全，可委托有能力的单位进行分析，力求数据齐全。

3、 标准起草小组应立即投入调研，广泛征求意见，第一起草单位于6月30日前将新的标准征求意见稿报轻标委，挂网征求各生产厂家及用户意见。7月完成意见收集整理。

五、《铝用阴极捣固糊焙烧期间膨胀/收缩性测定方法》（新制定）

1、 将标准5.3.4条中“期间至少每隔5分钟记录温度T及相应长度变化值△lmeas(T)”改为“整个焙烧期间至少每隔5分钟记录温度T及相应长度变化值△lmeas(T)”。

2、阴极糊取样方法改为YS/T 62.4；阴极糊制样方法改为YS/T 63.1。

3、将标准名称修改为《铝用阴极捣固糊焙烧期间膨胀/收缩性测定方法》。

六、《炭阳极用煅后石油焦》（新制定）

1、 会议认为在保证铝电解用预焙阳极质量的情况下，应当最大限度利用现有石油焦资源的原则。

2、 将表1中DHJ-1、DHJ-2的灰分分别从不大于0.50%、0.90%改为不大于0.30%、0.70%。

3、 将表1中DHJ-1的硫分从不大于1.50%改为不大于1.80%，DHJ-2的指标不变。

4、将表1中DHJ-1的真密度从不小于2.05g/cm3改为不小于2.04g/cm3，DHJ-2

的指标不变。

5、表1中粉末电阻率的要求，进一步收集数据后再确定。

6、与会代表和专家一致认为，为了标准中理化指标设立的更科学合理，需要继续收集更多的数据，会议要求中铝河南分公司、兰州连城铝业有限责任公司、山东晨阳炭素公司、镇江李裕碳素公司、河北石灵碳素制品公司等单位按照下表要求提供近3个月的检测数据[包括检测时间、灰分（%）、挥发分（%）、硫分（%）、真密度（g/cm3）、粉末电阻率（μΩ·m，注明试样粒度）]，每项指标需注明检测方法和检测设备，以及联系人、联系电话或电子信箱，在5月底前返回中铝郑州研究院（0371-68918400或zsc@rilm.com.cn），也欢迎其他单位踊跃提供数据，以完善标准内容。

七、《高纯氧化铝化学分析方法》系列标准（共5部分）遗留问题

由于中国铝业股份有限公司广西分公司微波消解仪出现故障，故在本次会议上未提交复验报告，按照本次会议的要求，中国铝业股份有限公司广西分公司在会议后2个月内，提交复验报告（只做样品分析，不做条件实验），同时请中国铝业股份有限公司河南分公司在会议后2个月内通过样品分析对标准进行复核。

八、其他标准

会议还审定通过了由中铝郑州研究院负责起草的《炭阳极用煅后石油焦检测方法》系列标准（共13部分）、由中铝河南分公司负责起草的《氧化铝化学分析方法  ICP法测定元素含量》以及由中铝山东分公司负责起草的《填料用氢氧化铝吸油量测定方法》和《化学品氧化铝分类及牌号命名》。

会议要求负责起草单位将以上已经完成审定的标准在3月底前将符合报批要求的报批材料报送至轻标委秘书处