附件：

新型铜及铜合金牌号化学成分及初步命名

| 新材料化学成分 / % | 现用牌号 | 拟注册的牌号命名 |
| --- | --- | --- |
| Cu | Zn | Ni | Sn | Fe | Cr | AS | Bi | Mn | Pb | Sb | Cd | Mg | B | Ti | Si | Al | P | S | C | 杂质总和 |  |  |
| 57.0-60.0 | 余量 |  | Fe+Sn＜1.4 | ＜0.6 |  |  |  |  | 1.0-2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HPb59-1B | HPb59-1.6 铅黄铜 |
| 60.0-67.0 | 余量 | 9.0-12.5 |  | ＜0.3 |  |  |  | ＜0.5 | 0.9-1.4 |  |  |  |  |  | ＜0.15 |  |  |  |  | ＜0.9 | BZn10- 20-1 | BZn11-20-1.2加铅锌白铜 |
| 56.0-60.0 | 余量 |  | Fe+Sn＜2.2 | ＜1.0 |  |  |  |  | 2.0-3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HPb58-2 | HPb58-2.6 铅黄铜 |
| 57.0-60.0 | 余量 |  | Fe+Sn ＜1.2 | ＜0.5 |  |  |  |  | 2.0-3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HPb58-3 | HPb59-2.8 铅黄铜 |
| 54.0-58.0 | 余量 |  | Fe+Sn＜2.5 |  |  |  |  |  | 3.0-5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HPb56-3 | HPb56-4 铅黄铜 |
| 57.0-62.0 | 余量 |  |  | ＜0.6 |  | 0.06 -0.25 |  |  | 1.5-2.5 |  |  |  |  |  |  | ＜0.3 |  |  |  | ＜1.5 | HPb59-2As | HPb60-2A 加砷铅黄铜 |
| 43.5- 46.5 | 余量 | 38.5- 41.5 |  | ＜0.5 |  |  |  | ＜0.5 | ＜0.03 |  |  |  |  |  |  | ＜0.002 |  |  |  | ＜0.3 | BZn40- 15 | BZn40-15 锌白铜 |
| 56-60 | 余量 | 23.5- 26.5 |  | ＜0.5 |  |  |  | ＜1.0 | ＜0.03 |  |  |  |  |  |  | ＜0.002 |  |  |  | ＜0.3 | BZn25- 18 | BZn25-17锌白铜 |
| 58-62 | 余量 | 20.5- 23.5 |  | ＜0.5 |  |  |  | ＜1.0 | ＜0.03 |  |  |  |  |  |  | ＜0.002 |  |  |  | ＜0.3 | BZn22- 18 | BZn22-18锌白铜 |
| 57-64 | 余量 | Ni+Sn+B＜1.2 | ＜0.2 |  |  |  |  | ＜0.01 | 0.1-1.2 | ＜0.001 |  |  |  | 0.3-1.0 |  |  |  |  |  | HSb59- 1.2 | HSb60- 0.7锑黄铜 |
| 55-65 | 余量 | Ni+Fe+B＜1.1 |  |  |  |  |  | ＜0.01 | 0.1-1.5 | ＜0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HSb59- 1.1 | HSb60-0.8 锑黄铜 |
| 55-65 | 余量 | Ni+Fe+B＜1.2 |  |  |  | 0.3- 1.5 |  | ＜0.01 | 0.05-1.0 | ＜0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HSb59- 1.5 | HBi60-0.9 铋黄铜 |
| 余量 |  | 8.5- 9.5 | 5.5- 6.5 |  |  |  |  | 0.1-0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BSn9-6-0.3 | BSn9-6-0.3锡白铜 |
| 62.5-65 | 余量 |  |  |  | Al+Fe+B: 0.5-2 | 11.5-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PWBMnZn12-25-21 | HMn64- 13锰黄铜 |
| 63.5-68.5 | 余量 | 9-11 |  |  |  |  |  | ＜0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BZn10-25 | BZn10-24锌白铜 |
| 63.5-66.5 | 余量 | 11-13 |  |  |  |  |  | ＜0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BZn12- 22 | BZn12-23锌白铜 |
| 余量 | ＜0.2 |  | 12-18 | ＜1 |  |  |  | ＜1.4 |  |  |  |  | 0.002-1.4 | ＜0.002 |  |  | ＜0.5 |  |  | ＜0.5 | PWB Sn15 B | QSn15-1 锡青铜 |
| 余量 |  | ＜0.1 | 0.05- 0.5 | ＜0.5 | 0.20-0.55 |  |  |  | ＜0.02 |  |  | ＜0.05 |  | 1.5- 3.5 |  |  |  |  |  | ＜0.3 | PWB TiCr2-0.1 | QTi3-0.4 钛青铜 |
| 余量 | ＜1.0 | 1.8-3 |  | ＜0.2 |  |  |  | ＜0.1 |  |  |  | 0.05-0.3 |  |  | 0.3- 1.2 |  |  |  |  |  | QSi0.6-2 | QSi0.8-2.4 硅青铜 |
| 62- 65 | 余量 | 16- 18.5 | ＜0.1 | ＜1 |  |  |  | ＜1.2 | ＜0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BZn18- 20 | BZn18-20锌白铜 |
| 余量 | ＜0.3 | ＜0.2 | 4.2-5.8 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜0.002 | 0.05-0.35 |  |  | ＜0.2 | QSn5- 0.1 | QSn5-0.2 锡青铜 |
| Cu+ Ag:余量 |  | Te: 0.1-0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜0.03-1.2 |  |  |  |  |  |  |  | ＜0.5 | MDT | QTe0.5- 0.6 碲青铜 |
| 99.55 |  | Te: 0.2-0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜0.10 | DT | QTe0.3 碲青铜 |
| 58.5-61.5 | 余量 | Te: 0.010-0.015 |  |  |  | 0.45-0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜0.5 | BDHT-1 | HBi60-0.5-0.01 铋黄铜 |
| 58- 61 | 余量 | Te: 0.010-0.015 |  |  |  | 0.70-0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜0.5 | BDHT-2 | HBi60-0.8-0.01 铋黄铜 |
| 57.5- 60.5 | 余量 | Te: 0.010-0.015 |  |  |  | 1.00-1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜0.5 | BDHT-3 | HBi60-1.1-0.01 铋黄铜 |